中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 21182—202X

代替 GB/T 21182—2007

硬 质 合 金 废 料

Scraps of cemented carbide

（送审稿）

202X-XX-XX发布                                 202X-XX-XX实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替GB/T 21182—2007《硬质合金废料》。

本文件与GB/T 21182—2007相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

- 修改文件适用范围的表述为“本文件适用于硬质合金制品生产、使用过程中产生的含钨、钴等有价值元素可回收利用的残余物、废弃物（简称硬质合金废料）”，使表述更加准确（见1 范围，2007版的1 范围）。

- 修改、增加了部分规范性引用文件，由“GB/T 5124（所有部分） 硬质合金化学分析方法”，修改为“GB/T 26050 硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法、GB/T 20255（所有部分） 硬质合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法、GB/T 5124.1  硬质合金化学分析方法 总碳量的测定 重量法、GB/T 5124.2 硬质合金化学分析方法 不溶(游离)碳量的测定 重量法、GB/T 5158（所有部分）  金属粉末 还原法测定氧含量”（见2 ，2007版 2）。

- 新增了“Ⅰ类：常规硬质合金块状废料”1个组别“型材”，“型材”组别中包含“棒材”、“微钻”、“板材”、“管材”四个品种（见4.1，2007版的3.1）

- 新增了“Ⅰ类：常规硬质合金块状废料”的初步处理和质量要求：常规硬质合金块状废料收集后，要进行初步的分选和处理。块状废料表面不应有明显的水份、油污、泥沙，同一品种块料废料中含有其它品种的块状废料不得超过5%（质量百分比），块状废料中不允许有粉状废料（见4.1、表1、注① ，2007版无此要求）。

- 分块状废料、粉状废料对取样方法进行了细化规定（见6.4，2007版的5.4）。

- 新增了常规硬质合金块状废料参考图片（见附录A，2007版无此附录）。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：自贡长城科瑞德新材料有限责任公司、厦门金鹭特种合金有限公司、株洲硬质合金集团有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——GB/T 21182于2007年首次发布，本次为首次修订。

- 硬 质 合 金 废 料

- 1  范围

本文件规定了硬质合金废料的分类及要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于硬质合金制品生产、使用过程中产生的含钨、钴等有价值元素可回收利用的残余物、废弃物（简称硬质合金废料）。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5124.1            硬质合金化学分析方法 总碳量的测定 重量法

GB/T 5124.2            硬质合金化学分析方法 不溶(游离)碳量的测定 重量法

GB/T 5158（所有部分）  金属粉末 还原法测定氧含量

GB/T 5314              粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 18376（所有部分） 硬质合金牌号

GB/T 20255（所有部分） 硬质合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法

GB/T 26050            硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  分类及要求

4.1 硬质合金废料的分类与要求见表1。

表1

| 类别 | 组别 | 品种 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类：常规硬质合块状废料① | 型材 | 棒材 | 洁净的棒材构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 板材 | 洁净的板材构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 管材 | 洁净的管材构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 微钻 | 洁净的微钻构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  | 顶锤、压缸 | 顶锤 | 洁净的顶锤构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 压缸 | 洁净的压缸构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |

表1（续）

| 类别 | 组别 | 品种 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类：常规硬质合金块状废料① | 辊环 | 热轧辊环 | 洁净的热轧辊环构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 冷轧辊环 | 洁净的冷轧辊环构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  | 无涂层的机夹切削刀具、耐磨零件、地质矿山工具用合金 | 机夹刀片及整体刀具 | 洁净的无涂层机夹刀片及整体刀具构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 拉制模具 | 洁净的无涂层拉制模具构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 冷压冷镦模具 | 洁净的无涂层冷压冷镦模具构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 其他耐磨零件 | 洁净的无涂层其他耐磨零件构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 地矿合金 | 洁净的无涂层地矿合金构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  | 涂层机夹切削刀具和涂层耐磨零件 | 涂层机夹刀片及涂层整体刀具 | 洁净的表面涂层机夹刀片及整体刀具构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 涂层耐磨零件 | 洁净的表面涂层耐磨零件构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  | 表面粘铜的硬质合金 | 表面粘铜的刀片 | 表面粘铜的刀片构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 表面粘铜的地矿合金 | 表面粘铜的地矿合金构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
|  |  | 表面粘铜的其他合金 | 表面粘铜的其他合金构成的废料，不允许混入其他金属和非金属物品 |
| Ⅱ类：碳化钨基钢结硬质合金废料 | 碳化钨钢结硬质合金 | 碳化钨基钢结硬质合金 | 碳化钨基钢结硬质合金构成的废料，不允许混入碳化钛基硬质合金及其他金属和非金属物品 |
| Ⅲ类：硬质合金粉状废料 | 硬质合金 磨削料 | 硬质合金磨削料 | 硬质合金磨削加工过程中与砂轮灰渣一同构成的废料，不允许混带其他固体夹杂物 |
|  | 硬质合金 地沟料 | 硬质合金地沟料 | 硬质合金生产过程中流入下水道与其他杂物一同构成的废料，金属比例不限 |
| Ⅳ类：其他硬质合金废料 | 其他硬质合金废料 | 其他硬质合金废料 | 硬质合金生产、使用过程中产生的废料，金属比例不限 |
| 注：①常规硬质合金块状废料收集后，要进行初步的分选和处理。块状废料表面不应有明显的水份、油污、泥沙，同一品种块料废料中含有其它品种的块状废料不得超过5%（质量百分比），块状废料中不允许有粉状废料。 |  |  |  |

4.2 本文件对硬质合金废料的牌号一般不作规定。如供需双方对牌号有要求时，由供需双方协商确定，并在合同中注明，其化学成分应符合GB/T 18376的要求。

- 5 试验方法

5.1 硬质合金废料的品种和要求采用目视检验。

5.2 硬质合金废料化学成分中W、Co、Fe、Ni、Ti、Ta、Nb、V、Cr、Mn、Mo、Zr元素含量的检测按GB/T 26050的规定进行。

5.3 硬质合金废料化学成分中Ca、K、Mg、Na等元素含量的检测按GB/T 20255的规定进行。

5.4 硬质合金废料化学成分中总碳含量的检测按GB/T 5124.1的规定进行。

5.5 硬质合金废料化学成分中游离碳含量的检测按GB/T 5124.2的规定进行。

5.6 硬质合金废料化学成分中氧含量的检测按GB/T 5158的规定进行。

- 6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 硬质合金废料应由供方进行检验，也可委托其他单位进行检验，以保证其质量符合本文件及合同（或订货单）的规定。

6.1.2 需方可对收到的硬质合金废料按照本文件及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本文件及合同（或订货单）的规定不符时，应单独封存，并在收到之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

6.2 组批

硬质合金废料应成批提交验收，每批应由同一品种的废料组成。

6.3 检验项目

硬质合金废料每批应进行品种和要求的检验，合同有规定时还应进行化学成分检验。

6.4 取样

硬质合金废料的取样方法应有代表性，取样方法有关事宜由供需双方商定。建议：常规硬质合金块状废料每批按外观形状及尺寸大小相近的原则分为2—3种，每种各取1个样、每个样100克左右；粉状废料混合均匀后，按照GB/T 5314的规定取样2—3份。

6.5 检验结果的判定

6.5.1 硬质合金废料的品种和要求不合格时，判该批不合格。

6.5.2 硬质合金废料的化学成分检验不合格时，允许加倍取样进行重复检验。若重复检验结果有一个不合格，则判该批废料不合格。

- 7 标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

每批硬质合金废料应附有标签，并注明：供方名称、硬质合金废料品种、批号、重量、本文件编号。

7.2 包装

硬质合金废料包装方式经供需双方协商确定，并在合同中注明。

7.3 运输和贮存

硬质合金废料运输时应防止受潮，贮存时应置于干燥处，不得露天放置。

7.4 随行文件

每批硬质合金废料交货时，应附有随行文件，写明：供方名称、硬质合金废料品种、批号、重量、检验结果、检验部门检验印记、本文件编号。

- 8 订货单内容

- 本文件所列硬质合金废料的订货单应包括下列内容：

- 硬质合金废料品种；

- 数量（重量）；

- 本文件编号；

- 其他。

- 附录A

- （参考性附录）

- 常规硬质合金块状废料参考图片

| 品种 | 外观图片 | 品种 | 外观图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棒材 |  | 板材 |  |
| 管材 |  | 微钻 |  |
| 顶锤 |  | 压缸 |  |
| 热轧辊环 |  | 冷轧辊环 |  |
| 机夹刀片 |  | 整体刀具 |  |
| 拉制模具 |  | 冷压冷镦模具 |  |
| 其他耐磨零件 |  | 地矿合金 |  |
| 涂层机夹刀片及涂层整体刀具 |  | 涂层耐磨零件 |  |
| 表面粘铜的刀片 |  | 表面粘铜的地矿合金 |  |