国家标准《钨条》编制说明（讨论稿）

1 工作简况

1.1  任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于召开《钼铼合金化学分析方法》等 39 项

稀有金属、粉末冶金标准工作会议的通知》（有色标委【2021】91号）的要求，确定了国家标准《钨条》由株洲硬质合金集团有限公司负责修订，项目计划编号为国标委发〔2020〕53 号20204836-T-610，项目完成期限为18个月。

1.2  钨条简介

钨是具有重要战略意义的稀有金属，其熔点高、强度大、硬度高，耐磨性和导电性好，广泛应用于冶金、机械、国防、航空、航天、石油、化工、舰船、电子、核工业等诸多领域，作为高性能材料，是高技术领域不可或缺的重要物资。钨条主要用于钨基合金原料、加工材原料及合金添加剂。随着航空、航天、石油、化工、舰船等领域的高速发展，对高温合金的需求及应用范围得到迅速拓展，而作为提高高温合金综合性能的主要添加元素钨的需求及要求也更加苛刻，近年来市场对4N（W>99.99%）高纯钨条的需求明显增加，而目前的《钨条》国家标准GB/T 3459-2006对杂质元素含量的要求远低于市场4N钨条的需求，随着4N钨条产品应用领域的不断扩大，为了保证其贸易和技术交流的顺畅，有必要对《钨条》国家标准进行产品类别完善，将4N钨条纳入国家标准体系。

高温合金是指能在800℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料；并具有较高的高温强度，良好的抗氧化和抗腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能。基于上述性能特点，且高温合金的合金化程度较高，又被称为“超合金”，是广泛应用于航空、航天、石油、化工、舰船的一种重要材料。

为了提高高温合金的强度，加入与基体金属原子尺寸不同的元素(如钨)引起基体金属点阵的畸变，加入能减缓基体元素扩散速率的元素（如钨等），以强化基体，达到高温合金强化的目的。同时，高温合金所具有的耐高温、耐腐蚀等性能主要取决于它的化学组成和组织结构，因此对添加的合金元素产品钨条的纯度提出了更高的要求。由于更高纯度（5N、6N）的钨条性价比较低，目前国内需求最多的是4N级纯度的钨条，国内某些企业已经具有批量生产的能力。

原标准于2006年制定，为适应国内市场对钨条需求的变化，特对原标准进行修订。

1.3  承担单位情况

株洲硬质合金集团有限公司是国家“一五”期间建设的156 项重点工程之一。主要生产金属切削工具、矿山及油田钻探采掘工具、硬质材料、钨钼制品、钽铌制品、稀有金属粉末制品等六大系列产品。公司目前下设7 个产品专业事业部、2 个生产厂、5 家控股子公司，是国内最大的硬质合金生产、科研、经营和出口基地，被湖南省认定为“十大标志性工程”企业，产品国内市场占有率30%左右，并销往世界70 多个国家和地区。“钻石牌”硬质合金于2007 年被国家技术监督局评为“中国名牌”产品。公司拥有较强的技术创新能力。拥有国家级技术中心、分析测试中心、硬质合金国家重点实验室和具有国际先进水平的研发中心。技术创新投入达到销售收入的4%，新产品对销售收入的贡献率达到25%以上。承担了多项国家重大专项。

株硬集团难熔金属分公司是国内第一家钨钼制品生产企业，在钨钼制品生产方面，有着深厚的技术积淀，在市场竞争中能处于一定的优势。拥有现代化的厂房设备和先进的检测手段，具有一套科学严格的管理制度、生产工艺和操作规程，从产品的设计、开发、生产一直到销售、服务各个环节都严格确保符合ISO 9001 : 2000国际质量体系的要求。有完整的钨钼制品生产线及成套的钨钼制品生产设备，可以向用户提供钨、钼及其合金等的条、板、片、棒、坩埚等制品。同时，拥有完整的精密加工设备，以自产的钨、钼材料作为品质基础，结合国外先进技术，能够按客户的要求设计、生产加工高精度、高品质的钨钼精密零件。依托钻石牌这个中国名牌，我公司的钨钼制品在国内甚至于国际市场上，都具有相当高的声誉。难熔金属分公司现有员工299人，全部受过职业素质教育和专业技能培训，专业工程技术人员的比例超过30％，其中博士2人、硕士5人，高级工程师15人，具有较强的技术力量。。

1.4 参编单位及主要起草人工作情况

整个标准起草过程中各参编单位给予了大力的支持帮助。自贡硬质合金有限责任公司等提供了技术支持及实验数据的验证等工作。

标准主要起草人以及分工见下表。

标准主要起草人及分工

| 姓名 | 单位 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| 张外平 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 负责调研、验证、标准起草全过程 |
| 夏艳成 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 负责调研、验证、标准起草 |
| 傅崇伟 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 负责资料收集、审核、协调工作 |
| 梁鸿 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 负责全过程的标准编制、审核、协调工作 |
| 刘铁梅 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 参与标准起草，资料收集、审核、协调工作 |
| 杨晓青 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 参与标准起草，提供相关验证 |
|  | 自贡硬质合金有限责任公司 | 参与标准起草，提供相关验证 |
|  | 自贡硬质合金有限责任公司 | 参与标准起草，提供相关验证 |

1.5  主要工作过程

1.5.1 起草阶段

项目申报开始，株洲硬质合金集团有限公司难熔金属分公司组织专人进行了相关资料的查询与收集工作，通过技术查询、现状调研等方式对此标准进行了重新审查，对新增牌号钨条的质量水平进行了充分论证。接到该标准的修订任务后，立即组织相关技术人员成立了标准编制组，进行了相关资料的查询与收集工作，制订了工作计划和进度安排，并开展了相关系列的工作。于2021年9月形成了标准的讨论稿和编制说明。

1.5.2  征求意见阶段

2021年9月，标准制定工作组对草稿进行了修改，形成标准讨论稿。

1.5.3审查阶段

**。

1.5.4报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行修改完善，形成标准报批稿送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）,现上报至国家标准化管理委员会审批、发布。

委员投票情况：

二、标准的制定原则、主要内容与论据

2.1 标准编制原则

1）符合性

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求进行。

2）适用性

本标准适用于粉末冶金方法生产的纯钨条，包括方条和圆条。本标准的技术要求在一定程度上反映了国内钨条产品的质量现状。修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的生产技术水平，便于生产应用及商业洽谈。

3）先进性

本次修订将结合生产需要的实际情况，统一规范，市场适用性更强，将有助于供需双方对技术要求的统一，也将有效地促进国内企业提高生产技术水平，有利于不断提高钨条纯度，满足日益发展的国民经济发展需要。对提升钨条质量控制和科研研发水平及能力具有十分重要的意义。

2.2  标准制修订的主要内容与论据

本次标准的修订主要内容之一是增加了一个新牌号TW-0，其钨的主含量达到99.99%（除气体元素外，按差减法计算），主要应用于高温合金添加，高熵合金，特种钢材等添加剂。

高温合金（Ｓｕｐｅｒａｌｌｏｙ）是以铁、钴、镍为基体的一类高温结构材料，通常可以在６００ ℃以上的高温环境中工作，并且具有表面稳定性，能够承受较大、较复杂应力。高温合金又被称为热强合金、耐热合金或超合金，在核工业、宇航工业等方面有广泛的应用。高温合金研究工作的不断加深，不仅推动了国防工业等尖端科技的 进 步，而 且 也 促 进 了 核 电 工业、能源动力、交通运输和石油化工等国民经济产业的技术发展。W是主要的固溶强化元素，能够提高镍基高温合金的抗高温蠕变能力，镍能溶解大量的钨而不出现新相，因此合金中加入了大量的W可以提高基体的强度。钴基高温合金是一种以钴为主要元素，加入相当数量的镍、铬、钨和少量其他元素，对基体进行强化的一类合金。

高熵合金 (high-entropy alloys, HEAs) 作为一种新型多主元合金, 原子排列有序、化学无序, 具有高熵、晶格畸变、缓慢扩散、“鸡尾酒”等四大效应, 表现出优异的组合性能, 有望作为新型高温结构材料、耐磨性材料、抗辐照材料应用于航空航天、矿山机械、核聚变反应堆等领域。含钨难熔高熵合金是近年来在高温应用领域发展起来的一种新材料, 与镍基高温合金和纳米晶钨相比, 具有较高的熔融温度 (2873 K 以上) 和优异的高温力学性能。含钨难熔高熵合金材料无论工艺还是性能都取得了较大的进展, 尤其是高温力学性能方面，高熔点和高晶格畸变, 表现出超高的高温屈服强度, 是理想的航空航天材料。

随着高温合金应用温度范围的提高及含钨难熔高熵合金材料的应用推广，对杂质含量要求也越来越高，特别是对低熔点杂质如铅、铋、锡的要求更高，一般低于1个ppm。而钨作为主要添加剂，较高纯度的钨条（主含量99.99%）更受高温合金和含钨难熔高熵合金材料生产厂家的青睐。

本次标准的修订主要内容之二是修改了产品牌号TW-1中杂质含量Mo含量要求，将其含量要求由“0.0040%”修改为“0.0030%”。最近十几年来，国内钨冶炼技术逐步提高，特别是钨湿法冶炼除钼工艺的改进，基本解决了钨钼分离难的问题，纯钨产品中钼含量得到有效控制，实际生产中，钨条中钼含量正常情况下都能控制在0.0030%以内。

本次标准的其它修订为尺寸范围的修订，主要是根据实际市场和生产需要进行了调整。

本次修订旨在提供一种市场认可的较高纯度的钨条新品种，应用于高温合金添加，高熵合金，特种钢材等添加剂，希望给4N钨条商务洽谈提供一项实用、可操作性强的标准。同时，本次修改提高钨条中钼含量的要求体现了我国钨冶炼技术中钨钼分离技术水平的提升和先进性。

本次文件编写严格按照《GB/T1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》进行。并在GB/T 3459-2006《钨条》的基础上进行修订。

本文件代替GB/T 3459-2006《钨条》。

本文件与GB/T  3459-2006相比，主要变化如下:

- 产品分类进行了修改，新增了TW-0牌号产品及其主要用途“TW-0主要用作高温合金、高熵合金、特种钢材等添加剂；”（见第3章，2006版的第3章、3.1.1）；

- 将示例2的规格“12”改为“16”（见第3章，2006版的第3章、3.1.2）；

- 新增了TW-0牌号钨条的化学成分参数（见3.2表1，2006版的3.2）；

- 修改了产品牌号TW-1中杂质含量Mo含量要求，将其含量要求由“Mo 0.0040%”修改为“Mo 0.0030%”（见3.2表1，2006版的3.2）；

- 修改了钨方条的尺寸上下限，将“(10~16)mm”改为“(12~18)mm”（见3.4.1，2006版的第3章、3.4.1）；

- 新增了TW-0牌号钨条（见3.4.1.2，2006版的第3章、3.4.1.2）；

- 修改了钨圆条的尺寸下限，将“16”改为“14”（见3.4.2.1，见2006版的第3章、3.4.2.1）；

- 新增了TW-0牌号钨条，修改了钨圆条的尺寸下限，将“16”改为“14”（见3.4.2.2，见2006版的第3章、3.4.2.2）；

- 新增了TW-0牌号钨条（见3.5.4，2006版的第3章、3.5.4）。

2.3  验证结果

本标准验证主要针对国内企业对本标准的使用情况或本标准产品的适用情况做一些统计，项目组搜集整理汇总的相关资料如下：

2.3.1  本次验证由株洲硬质合金集团有限公司提供了2批W条样品，分别进行检测。各单位检测数据见表1，征求意见表见附件1～附件3。

验证结果如下：

表1

| 产品牌号 |  | TW-0 | TW-0 | TW-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品批号 |  | 2020-86 | 2020-228 | 拟定标准 |
| 主含量 |  | 余量 | 余量 | 余量 |
| 杂质质量分数 %,不大于 | Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | Sn | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | Sb | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 |
|  | As | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 |
|  | Fe | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 |
|  | Ni | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
|  | Al | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Si | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Ca | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Mg | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
|  | Mo | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | P | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | C | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | O | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | N | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 非气体杂质总量，% |  | 0.0107 | 0.0108 | 0.0097 |

以上数据看，目前还有个别元素达不到拟定新标准的要求，还需要进行工艺改进；新牌号TW-0牌号产品杂质元素除气体元素（C、O、N）外总含量控制在0.0097%以内，确保主含量钨达到99.99%以上，具有一定的技术先进性，同时又因为市场对该较高纯度的钨条（4N）需求较旺，因此有必要制定4N纯度钨条新标准。

四、标准水平分析

4.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

无

4.2  与现有标准及制订中的标准协调配套情况

本标准与现有制订中的标准无交叉重复。

4.3  涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

无。

九、废止现行有关标准的建议

无

十、预期效果

本标准规定了本标准规定了钨条的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同内容，新增了TW-0钨条新牌号，增加了本标准的产品适用范围。本标准的修订将有助于供需双方对钨条要求的统一，对提高钨条生产水平、发展技术经济、规范市场竞争有重大意义，可促进企业的有序竞争和发展。

十一、其他应予说明的事项

无

《钨条》标准编制组

2021年9月18日

附件1

附件2

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钨条

承办人：梁鸿     共1 页  第1 页

标准项目负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司；电话：13762354297；2021年9月18日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.要求：3.2化学成分 | 表1新增牌号TW-0中元素Bi的标准为0.00001%，建议修改为0.0001% | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 2 | 3.要求：3.2化学成分 | 表1新增牌号TW-0中元素Sn的标准为0.00001%，建议修改为0.0001% | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 3 | 3.要求：3.4尺寸 3,4.1方条尺寸 | 3.4.1.1建议改为TW-2（12～18)mm×(12～18)mm×(≥300)mm | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3.要求：3.4尺寸 3,4.1方条尺寸 | 3.4.1.2建议改为TW-0、TW-1、TW-4：(12～18)mm×(12～18)mm×(≥30)mm | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | - |  |  |  |
| 9 |  | - |  |  |  |
| 10 |  | - |  |  |  |
| 11 |  | - |  |  |  |
| 12 |  | - |  |  |  |
| 13 |  | - |  |  |  |
| 14 |  | - |  |  |  |
| 15 |  | - |  |  |  |
| 16 |  | - |  |  |  |
| 17 |  | - |  |  |  |
| 18 |  | - |  |  |  |
| 19 |  | - |  |  |  |
| 20 |  | - |  |  |  |
| 21 |  | - |  |  |  |
| 22 |  | - |  |  |  |
| 23 |  | - |  |  |  |
| 24 |  | - |  |  |  |
| 25 |  | - |  |  |  |

说明：发送“征求意见稿”的单位数：  个。

收到“征求意见稿”后，回函的单位数：   个。

收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：  个。

没有回函的单位数：0 个。