铲平

ICS 77.120

CCS H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

钨铜合金板

Tungsten-copper plate

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS

- 前  言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：安泰天龙钨钼科技有限公司、安泰科技股份有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、深圳市注成科技股份有限公司。

本文件主要起草人：

钨铜合金板

1   范围

本文件规定了钨铜合金板的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于变形退火态和熔渗态的钨铜合金板。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3850     致密烧结金属材料与硬质合金  密度测定方法

GB/T 4339     金属材料热膨胀特征参数的测定

GB/T 5121.1    铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定

GB/T 22588    闪光法测量热扩散系数或导热系数

GB/T 32791    铜及铜合金导电率涡流测试方法

3  术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

4  分类和标记

4.1  产品分类

钨铜合金板的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1  牌号、状态、规格

| 牌号 | 状态 | 规格 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| WCu50 WCu45 WCu40 WCu35 WCu30 WCu25 WCu20 WCu15 WCu10 | 变形退火态（M） | 0.05～0.20 | 30～350 | 50～1100 |
|  |  | ＞0.20～1.0 | 50～400 | 50～2000 |
|  |  | ＞1.0～4.0 | 50～450 | 50～1100 |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 50～400 | 50～800 |
|  |  | ＞6.0～20.0 | 50～400 | 50～500 |
|  | 熔渗态（S） | ＞1.5～50 | 10～300 | 10～500 |
| 注：需方需要其他牌号、状态、规格时，由供需双方协商确定后在订货单中注明。 |  |  |  |  |

4.2  产品标记

钨铜合金板标记按产品名称、文件编号、牌号、状态、规格的顺序表示。

示例1：

用Wu70Cu30牌号制造的、状态为变形退火态、厚度为0.50mm、宽度为200mm、长度为500mm的钨铜合金板，标记为：板 YS/T XXXX -Wu70Cu30M-0.50×200×500。

5  技术要求

5.1  化学成分

钨铜合金板各牌号的化学成分应符合表2的规定。

表2  钨铜合金板化学成分

（质量分数）/ %

| 牌号 | 合金元素含量 |  | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | Cu | M | Mg | Ca | Fe | C | N | H | O | 其他杂质 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |
| WCu50 | 余量 | 50.0±2.0 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.010 |
| WCu45 | 余量 | 45.0±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WCu40 | 余量 | 40.0±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WCu35 | 余量 | 35.0±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WCu30 | 余量 | 30.0±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WCu25 | 余量 | 25.0±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WCu20 | 余量 | 20.0±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WCu15 | 余量 | 15.0±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WCu10 | 余量 | 10.0±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  外形尺寸及其允许偏差

5.2.1  厚度、宽度、长度及其允许偏差

变形退火态和熔渗态钨铜合金板的厚度、宽度和长度及其允许偏差应分别符合表3和表4的规定。厚度允许偏差等级分为I级和II级，当合同中未注明厚度偏差等级时，按Ⅱ级偏差供货。

表3  变形退火态产品尺寸及其允许偏差

单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |  | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I级 | II级 |  |  |  |  |
| 0. 05～0.20 | ±0.020 | ±0.030 | 30～350 | ±1.0 | 50～1100 | ±3.0 |
| ＞0.20～1.0 | ±0.020 | ±0.030 | 50～400 | ±2.0 | 50～2000 | ±4.0 |
| ＞1.0～2.0 | ±0.030 | ±0.050 | 50～450 | ±3.0 | 50～1100 | ±3.0 |
| ＞2.0～4.0 | ±0.050 | ±0.100 | 50～450 | ±3.0 | 50～1100 | ±3.0 |
| ＞4.0～6.0 | ±0.050 | ±0.100 | 50～400 | ±2.0 | 50～800 | ±2.0 |
| ＞6.0～20.0 | ±0.300 | ±0.500 | 50～400 | ±2.0 | 50～500 | ±2.0 |
| 注：当需方要求允许偏差全为“+”或全为“-”单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |  |  |  |  |

表4  熔渗态产品尺寸及其允许偏差

单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |  | 宽度 | 宽度允许偏差 |  | 长度 | 长度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| ＞1.5～50 | ±0.5 | ±1.0 | 10～300 | ±1.0 | ±2.0 | 10～500 | ±1.0 | ±2.0 |
| 注：当需方要求允许偏差全为“+”或全为“-”单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2  不平度

钨铜合金板不平度应符合表5的规定。

表5  变形退火态产品不平度

| 状 态 | 厚度 mm | 不平度 % |
| --- | --- | --- |
| 变形退火态（M） | 0. 05～0.20 | ≤0.5 |
|  | ＞0.20～20.0 | ≤0.3 |

5.3  密度

钨铜合金板的密度应符合表6的规定。

表6  钨铜合金板密度允许值

| 牌号 | 密度 g/cm3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 变形退火态（M） | 熔渗态（S） |
| WCu50 | 11.94～12.42 | 11.68～12.42 |
| WCu45 | 12.38～12.90 | 12.12～12.90 |
| WCu40 | 12.86～13.42 | 12.59～13.42 |
| WCu35 | 13.38～13.98 | 13.10～13.98 |
| WCu30 | 13.95～14.59 | 13.66～14.59 |
| WCu25 | 14.56～15.25 | 14.26～15.25 |
| WCu20 | 15.23～15.98 | 14.92～15.98 |
| WCu15 | 15.97～16.78 | 15.64～16.78 |
| WCu10 | 16.78～17.67 | 16.43～17.67 |

5.4  热导率

钨铜合金板的热导率应符合表7的规定。

表7  钨铜合金板热导率允许值

| 牌号 | 热导率 W/m ▪ K |
| --- | --- |
|  | 不小于 |
| WCu50 | 290 |
| WCu45 | 270 |
| WCu40 | 250 |
| WCu35 | 230 |
| WCu30 | 220 |
| WCu25 | 200 |

表7  钨铜合金板热导率允许值（续）

| 牌号 | 热导率 W/m ▪ K |
| --- | --- |
|  | 不小于 |
| WCu20 | 180 |
| WCu15 | 170 |
| WCu10 | 160 |

5.5  热膨胀系数

钨铜合金板的热膨胀系数应符合表8的规定。

表8  钨铜合金板热膨胀系数允许值

| 牌号 | 热膨胀系数 ×10-6/℃ |
| --- | --- |
|  | 不大于 |
| WCu50 | 13.3 |
| WCu45 | 12.4 |
| WCu40 | 11.6 |
| WCu35 | 10.4 |
| WCu30 | 9.4 |
| WCu25 | 8.4 |
| WCu20 | 7.7 |
| WCu15 | 7.2 |
| WCu10 | 6.5 |

5.6  导电率

钨铜合金板的导电率应符合表9的规定。

表9  钨铜合金板导电率允许值

| 牌号 | 导电率 %IACS |
| --- | --- |
|  | 不小于 |
| WCu50 | 54 |
| WCu45 | 49 |
| WCu40 | 47 |
| WCu35 | 44 |
| WCu30 | 42 |
| WCu25 | 38 |
| WCu20 | 34 |
| WCu15 | 30 |
| WCu10 | 27 |

5.7  外观质量

5.7.1  变形退火态与熔渗态钨铜合金板表面均不允许有缺角，肉眼可见的分层与孔洞。

5.7.2  变形退火态钨铜合金板表面不允许有裂纹、分层、起皮、龟裂、折叠、金属或非金属压入等缺陷，允许有轻微擦伤、辊印、凹坑和麻点。变形退火态钨铜合金板表面允许修磨，但修磨后其厚度应满足对应的最小厚度要求。

5.7.3  变形退火态钨铜合金板边部应剪切整齐、无裂口。

6  试验方法

6.1  化学成分

钨铜合金板中铜含量的检验方法应符合（正在制定的钨铜含量检验标准）中的规定，杂质含量的检验方法应符合GB/T 5121.1 中的规定。

6.2  尺寸及其允许偏差

6.2.1  钨铜合金板的尺寸采用相应精度的量具测量。厚度测量在距钨铜合金板边部不小于10mm处进行。

6.2.2  钨铜合金板的不平度测量参见图1，其不平度w（%）按公式（1）计算。

w =%…………………………………………………（1）

式中：

w－板的不平度，常用百分数表示；

H－钨铜合金板下表面与基准面之间的最大间距，单位为毫米（mm）；

L—钨铜合金板最高点与基准面接触点之间的最小水平距离，单位为毫米（mm）。

图1 钨铜合金板不平度测量方法

6.3  密度

钨铜合金板的密度测定方法应符合GB/T 3850中的规定。

6.4  热导率

钨铜合金板的热导率测定方法应符合GB/T 22588中的规定。

6.5  热膨胀系数

钨铜合金板的热膨胀系数测定方法应符合GB/T 4339中的规定。

6.6  导电率

钨铜合金板的导电率测定方法应符合GB/T 32791中的规定。

6.7  外观质量

钨铜合金板的外观质量采用目视，必要时采用十倍体视显微镜进行检验。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  钨铜合金板应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件规定进行复验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2  组批

钨铜合金板应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一批原料、同一规格、同一状态的钨铜合金板组成。

7.3  检验项目

产品检验项目及取样应符合表10的规定。

表10  检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批任取一件，在其中心与两边的边部任意位置各取样1份，共计3份，每份取样重量不少于20g | 5.1 | 6.1 |
| 尺寸及其允许偏差 | 每批抽取2～5%检验，最少不低于5件，少于5件产品，则逐件检验 | 5.2 | 6.2 |
| 密度 |  | 5.3 | 6.3 |
| 热导率 | 每批任取样一件 | 5.4 | 6.4 |
| 热膨胀系数 |  | 5.5 | 6.5 |
| 导电率 |  | 5.6 | 6.6 |
| 外观质量 | 逐件检验 | 5.7 | 6.7 |

7.4  检验结果的判定

7.4.1  化学成分、密度、热导率与热膨胀系数的任一检验结果不合格时，则在该批产品中加倍取样对该不合格项进行重复试验。若重复试验结果仍不合格，则判该批产品为不合格。

7.4.2  尺寸及其允许偏差的检验结果不合格时，则判该批产品为不合格。但允许对该批产品进行逐件检验，合格者重新组批。

7.4.3  外观质量不合格时，则判该件产品为不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志

8.1.1  产品标志

应在检验合格的产品上打印如下标记（或挂标签）：

a） 牌号；

b） 状态；

c） 规格；

d） 产品批号。

8.1.2  包装标志

钨铜合金板的包装箱上应注明“防潮” “轻放”等字样或标志。

8.2  包装、运输、贮存

8.2.1  每张钨铜合金板应摆入大小合适的包装盒内，每层依次叠放，放入干燥剂后并真空包装，然后再用箱包装。箱内应衬防潮纸，并用软物填实、塞紧，以防窜动。

8.2.2  运输和贮存时，应防止碰撞、受潮和侵蚀。

8.3  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 规格；

- 净重（或件数）；

- 本文件编号；

- 其他。