中华人民共和国工业和信息化部   发布

ICS 77.120.99

CCS H 01

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—202X

钼富集物

Molybdenum enrichment

(预审稿)

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

目  次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类（和标记）	1

5 技术要求	1

6 实验方法	2

7 检验规则	2

8 标志、包装、运输及随行文件	3

9 订货单内容	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：湖南柿竹园有色金属有限责任公司郴州钨制品分公司、金堆城钼业股份有限公司、江钨世泰科钨品有限公司、柿竹园有色金属有限责任公司、矿冶科技集团有限公司。

本文件主要起草人：

钼富集物

- 1  范围

本文件规定了钼富集物的术语与定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本文件适用于经过碱溶、调酸、除杂、沉淀等步骤生成的的钼富集物以及钨、钼的选矿尾矿经过再选产生的钼富集物。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2007.1  散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法

GB 5085（所有部分）危险废物鉴别标准

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 235  钼精矿

YS/T 555（所有部分） 钼精矿化学分析方法

YS/T 947  有色金属选矿回收伴生钼精矿

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  钼富集物

- molybdenum enrichment

钨冶炼过程中产生的含钼产物经过碱溶、调酸、除杂、沉淀等步骤生成的钼沉淀物以及钨钼选矿尾矿经过二次浮选回收的以辉钼矿为主要成分的钼产品。

- 4  分类

产品按化学成分分为FMo-10、FMo-20、FMo-30三个牌号。

- 5  技术要求

- 5.1  化学成分

- 5.1.1 钼富集物的化学成分应符合表1的规定。

表 1  钼富集物的化学成分

质量分数%

| 牌号 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo含量， 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SiO2 | As | Sn | P | Cu | Pb | CaO | Bi | 水份 |
| FMo-10 | 10.0 | 9.0 | 0.50 | 0.20 | 0.02 | 0.25 | 0.15 | 2.7 | 0.05 | 实测 |
| FMo-20 | 20.0 | 9.0 | 0.50 | 0.20 | 0.02 | 0.25 | 0.15 | 2.7 | 0.05 |  |
| FMo-30 | 30.0 | 9.0 | 0.50 | 0.20 | 0.02 | 0.25 | 0.15 | 2.7 | 0.05 |  |

注：钼含量及杂质以干基计。

5.1.2 参照标准为GB5085危险废物鉴别标准，腐蚀性鉴别要求pH在3～12之间。

5.1.3 外观质量

经过碱溶、调酸、除杂、沉淀等步骤生成的钼沉淀物外观为黑褐色黏状固体，尾矿再选钼富集物外观为铅灰色固体。

- 6 试验方法

- 6.1 钼富集物中钼含量及其它化学成分检测按照YS/T 555 钼精矿化学分析方法或供需双方协商确定。

- 6.2 外观质量采用目视检测。

- 7 检验规则

- 7.1  检查与验收

7.1.1 产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于质量的异议，应该收到产品之日起7日内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

- 7.2 组批

钼富集物应成批提交验收，每批由同一牌号的产品组成，批量由供需双方协商确定。

- 7.3 检测项目

每批产品应进行化学成分、附着水和外观质量的检验。需方有要求时，在订货单中注明，可由供需双方商定。

- 7.4 取样和制样

取样方法参照GB/T 2007.1所规定的方法进行或供需双方协商确定。

- 7.5 检验结果判定

7.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2 化学成分的仲裁结果不符合本文件规定时，判该批产品不合格。

7.5.3 外观质量的检验结果不符合本文件规定时，按包装单元判为不合格。

- 8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

- 8.1 标志

- 8.1.1 产品标志

每袋包装袋应注明生产厂名称、商标、牌号和批号：

- 8.1.2 包装标志

钼富集物可应包装成袋。每袋应注明：

- 生产厂家名称、商标；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号和重量；

- 8.2 包装、运输、贮存

8.2.1 包装

应采用内衬软聚氯乙烯吹塑薄膜，外用低密度聚乙烯塑料纺织布的袋子包装。

8.2.2 运输、贮存

采用内衬包装成袋的运输和贮存工具应保持清洁，运输和贮存不得混入杂物，应具备防雨、防水、防散落等安全环保条件，不同牌号的产品应分别堆放。

- 8.3 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出产日期或包装日期外，还宜包括：

a) 产品质量证明书；

带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

b) 产品合格证，内容如下；

●  检验项目及结果或检验结论；

●  批量或批号；

●  检验日期；

●  检验员签名或盖章；

c) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

d) 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

e) 其他。

- 9 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称;

b）牌号；

c）杂质含量；

d) 件数 ；

e) 本文件编号；

f) 其他。