- 行业标准《粉冶钼合金顶头》

- 编制说明（预审稿）

一、工作简况

- 任务来源

1.1 根据2020年7月22日，工业和信息化部办公厅《工业和信息化部2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划》(工信厅科函〔2020〕181号)的要求，行业标准《粉冶合金钼顶头》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口，项目计划编号：2020-0713T-YS，项目周期为24个月，计划完成年限为2022年12月前，标准起草单位由金堆城钼业股份有限公司、中国有色金属标准计量质量研究所负责起草。

1.2 项目编制组单位变化情况

技术审查会前，依据标准编制工作任务量，重新调整了编制组构成，具体为金堆城钼业股份有限公司、中国有色金属标准计量质量研究所。

- 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

- 2.1 主要参加单位情况

标准主编单位金堆城钼业股份有限公司在标准的编制过程中，能积极主动收集国内外相关标准，负责项目的总体实施和策划，能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，编制实测数据统计表，公司能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，最终带领编制组完成标准的编制工作。

中国有色金属标准计量质量研究所为本标准提供理论研究基础，并为国内外粉冶合金钼顶头标准研究工作提供有力支持。

XXX积极参加标准调研工作，配合主编单位开展大量的现场调研、取样、开展各种试验工作，为标准编写提供了真实有效的实测数据，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，并对标准中粉冶合金钼顶头的技术指标进行严格把关。积极配合编制组开展现场取样及试验验证工作，承担了标准中第三方的试验验证工作，主要完成了粉冶合金钼顶头验证数据的对比，为标准技术要求部分提供有力保障。

- 2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

- 主要起草人及工作职责

| - 起草人 | - 工作职责 |
| --- | --- |
| - xxx | - 负责标准的工作指导、标准的编写、试验方案确定及组织协调 |
| - xxx | - 负责标准中相关技术要求内容的编写及把关 |
| - xxx | - 负责提供企业的现场调研及配合标准编写开展现场试验验证及数据积累 |
| - xxx | - 提供理论支撑，并对国内外粉冶钼合金顶头标准对比提供支持 |
| - xxx | - 提供第三方的检测服务，指导企业现场检验的规范化并编写标准试验验证数据的对比分析 |
| - xxx | - 标准编写材料的收集及标准部分内容的编写与把关 |
| - xxx | - 提供技术指导 |

- （三)工作过程

- 1.预研阶段

2018年11月至2019年12月，由金堆城钼业股份有限公司、中国有色金属标准计量质量研究所对国内粉冶合金钼顶头进行了现场调研，具体内容为:了解国内粉冶合金钼顶头的技术水平及应用情况，与企业技术人员深入讨论技术标准的具体技术要求，参观企业现场生产情况，根据调研情况，由主编单位整理并编制形成了《粉冶合金钼顶头》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。

- 2. 立项阶段

2019年04月，金堆城钼业股份有限公司向全体委员提交了《粉冶合金钼顶头》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会议论证结论为同意行业标准立项。由秘书处组织委员网上投票，投票通过后转报工业和信息化部，并挂网向社会公开征求意见。

2020年7月，工业和信息化部办公厅(工信厅科函〔2020〕181号)下达了修订《粉冶合金钼顶头》行业标准的任务，计划编号：2020-0713T-YS，完成年限为2022年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

- 3. 起草阶段

本标准为修订标准，在起草阶段进行了大量的数据收集，同时兼顾全国钼顶头生产厂家的现状。

（1）2020年8月在接到标准制定任务后，初步制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性行业标准项目任务书”。收集、整理相关文献资料，形成了行业标准《粉冶合金钼顶头》制定的整体思路等工作。

（2）2020年8月稀有金属标委会召开网络任务落实会，确定项目参与起草单位为中国有色金属标准计量质量研究所等。成立编制组，确定了编制组各成员的工作任务与安排。

（3）2020年9月，编制小组进行收集、整理资料，完成试验样品的收集工作。通过技术查询、市场调查等方式对粉冶合金钼顶头使用状况进行了相关资料的收集和总结，并对相关的技术资料进行了对比分析。在广泛沟通和深入讨论基础上，确定了标准编制原则。

（4）2020年12月，由本标准的编制单位金堆城钼业股份有限公司与参编单位根据收集的资料、调研结果进行了建议汇总处理，对草案稿进行修改，形成了行业标准《粉冶合金钼顶头》（草案）并撰写了编制说明。

（5）2021年5月在浙江省杭州市召开了标准工作会议，会上对行业标准《粉冶合金钼顶头》（草案）进行了讨论，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、西北有色金属研究院、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、自贡硬质合金有限公司、广东省工业分析中心、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、中国科学院理化技术研究所、云南科威液态金属谷研发有限公司、云南省科学技术院、宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、西部金属材料股份有限公司、西安庄信新材料科技有限公司、西部钛业有限责任公司等24家单位的40余名专家代表对本标准文本积极提出宝贵意见。

（6）杭州会议结束之后，标准编制组根据讨论结果，对讨论稿进行修改完善，形成了行业标准《粉冶合金钼顶头》（征求意见稿）。

二、标准编制原则

（1）修订了产品类型及示意图。将“产品分为A型和B型”删除掉，修改为“产品类型”。

（2）修订了了产品中合金元素的化学成分，增加了产品中稀土元素含量要求，提高了产品的质量及性能。在表1中增加稀土元素及含量的要求。

（3）修订了产品型号及尺寸允许偏差，将”DM20-DM55型号”删除，增加“DM200-DM300、DM300-DM450型号”。

（4）修订了产品外观质量的描述，增加“烧结态产品外观呈灰色金属光泽，机加工态产品Ra≤1.6”。

三、标准主要内容的确定依据及情况分析

- 确定标准主要内容的论据

- 1.1产品分类

本标准为YS/T 245-2011《粉冶钼合金顶头》的修订版本。由于近年来，国内生产企业不再采用圆柱形钼坯机械加工制造钼顶头，因此，本标准与YS/T 245-2011相比，主要有以下变动：将“产品分为A型和B型”删除掉，修改为“产品类型”（见3.1,2011版的3.1）。

1.2化学成分

近年来，随着客户对钼顶头使用寿命要求不断提高，国内部分企业增加了Ti、Zr、C的含量，并加入稀土元素以提高钼顶头的韧性，因此，本标准与YS/T 245-2011相比，主要有以下变动：修订了粉末冶金钼合金顶头中合金元素Ti、Zr、C含量的要求，增加“稀土元素总量范围、0.8～1.5”（见3.2,2011版的3.2）。

1.3产品型号及尺寸偏差

随着不锈钢管穿管技术近二十年年的发展，YS/T 245-2011标准中，产品类型已完全脱离市场的型号，已不能体现产品的基本信息，DM20-DM55产品型号已逐渐淘汰，同时市场需求向更大型号，尤其是大规格钼顶头，故本标准与YS/T 245-2011相比，主要有以下变动：将”DM20-DM55型号”删除，增加“DM200-DM300、DM300-DM450型号”，删除表2“类型”（见3.3,2011版的3.3）。

随着不锈钢管尺寸要求越来越严格，YS/T 245-2011标准中尺寸允许偏差过于宽泛，故本标准将直径允许偏差和长度允许偏差改为下表所示：

| 型号 | 直径D （mm） | 直径允许偏差 （mm） | 长度L （mm） | 长度允许偏差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DM50～DM100 | 50≤D＜100 | +2 0 | 145～220 | +3 -1 |
| DM100～DM200 | 100≤D＜200 | +3 0 | 200～350 | +3 -1 |
| DM200～DM300 | 200≤D＜300 | +3 0 | 300～400 | +2 -2 |
| DM300～DM450 | 300≤D＜450 | +5 0 | 400～600 | +3 -3 |

- 主要试验情况分析

1. 针对《粉冶钼合金顶头》产品，按本标准规定的方法，对主要技术指标进行了修正，数据结果见表2及表3。

表2粉冶合金钼顶头的化学成分

| Mo | 合金元素含量（%） |  |  | 稀土元素总量(%) |  |  | 杂质元素，不大于(%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti | Zr | C | CeO2 | Y2O3 | La2O3 | Fe | Ni | Al | Si | Ca | Mg | P |
| 余量 | 1.2~2.0 | 0.2~0.6 | 0.2~0.8 | 0.8-1.5 |  |  | 0.0060 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 |

表3粉冶合金钼顶头的型号及尺寸偏差

| 型号 | 直径D （mm） | 直径允许偏差 （mm） | 长度L （mm） | 长度允许偏差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DM50～DM100 | 50≤D＜100 | +2 0 | 145～220 | +3 -1 |
| DM100～DM200 | 100≤D＜200 | +3 0 | 200～350 | +3 -1 |
| DM200～DM300 | 200≤D＜300 | +3 0 | 300～400 | +2 -2 |
| DM300～DM450 | 300≤D＜450 | +5 0 | 400～600 | +3 -3 |

同时对粉冶钼合金顶头的外形及外观质量检查重新进行了修订，产品各项指标均符合本标准要求。

2.分析结论

随着不锈钢管技术近20年的发展，行业内出现更多的产品型号，并对产品的质量提出了更高的要求。综上所述，由表2、表3的数据分析，标准中规定的化学成分、产品型号、外观质量等规定是合理可行的，规定的技术要求科学合理，同时便于生产厂家调整。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性简介

随着产品生产技术的发展，原标准YS/T 245-2011的相关要求对产品使用性能判定已失去指导意义，并且目前市场新增加的产品规格未在原标准中体现，已不能引导产品的持续改进。因此本项目通过相关试验验证及大量的生产实际情况，对原标准进行修订，提升标准对产品用途的适应性；统一影响产品质量的关键指标，能有效提高产品整体的质量水平，促进产品在国内外市场的推广。

（二）项目的可行性简介

随着不锈钢管技术近20年的发展，原标准中的产品型号已逐渐淘汰，现目前行业内的许多产品型号（尤其是大规格钼顶头）在标准中未有体现，且对钼合金顶头的质量提出更高的要求。因此《粉冶钼合金顶头》标准修订时机已成熟，标准的实施将会进一步提高粉冶钼合金顶头的质量。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益。

本文件的修订，可以及时解决标准中产品牌号表述不一致、最新研制产品无标准可依等存在的各项问题，以便充分发挥国家标准之间的相互协调性和一致性。

本文件的修订，规范了国内粉冶钼合金顶头的生产和销售市场，便于生产方和需求方的正常生产和销售，有力推动行业的正常有序发展。按照本标准文件生产出的粉冶钼合金顶头能够满足用户的使用要求，从技术经济角度看，提高了成品率和生产效率。从整体预期效果来看，本文件在技术指标上是先进的，应用合理。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

现未查询到国外相关标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

- 本文件的修订符合现行法律、法规的要求，本文件与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。新修订的《粉冶钼合金顶头》从技术上保证了产品使用的安全性和可靠性，条文精炼，表述清楚，技术要求全面、准确、科学、合理；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1-2020的有关要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

鉴于本文件规定的粉冶钼合金顶头，不涉及人身及设备安全的内容，其属产品标准，不属于安全性标准。依据标准化法和有关规定，建议本标准作为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 1.首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个制造厂及检测机构等都能及时获取本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

- 2.本项目制定的《粉冶钼合金顶头》，不仅与生产企业有关，而且与使用单位、检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 3.可以针对标准使用的不同对象，如制造厂、质量监管等相关部门，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

- 4.建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

- 在本标准发布实施之日起，代替YS/T 245—2011《粉冶钼合金顶头》。

十二、其他应予说明的事项

- 经对本标准YS/T 245—2011进行修订后，规定的产品品种更具普遍性、广泛性和适用性，修订后的本标准更加先进、合理。

- 本文件的实施，将为粉冶钼合金顶头的生产和采购提供指导，在满足国内需求的同时提高在国际市场上的竞争实力；同时可促进该行业的健康、可持续发展，并对我国不锈钢管行业的发展会产生重要积极的影响。

《粉冶钼合金顶头》标准编制组