××××-××-××实施

YS/T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

电 解 钛

Electrolytic titanium

（预审稿）

××××-××-××发布

中华人民共和国工业和信息化部

发布

YS

ICS 77.150.50

CCS H 64

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出及归口。

本文件起草单位：宁波创润新材料有限公司、宁波诺丁汉大学、有研工程技术研究院有限公司、江苏隆达超合金航材有限公司、宁夏中色金航钛业有限公司

本文件主要起草人：吴景晖、徐超、董鑫、苏默瀚、李东侠、宋彦明、杜全国、张建伟、崔月、胡笛、朱宝宏、浦益龙、王博、胡革全。

电解钛

- 范围

本文件规定了电解钛的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

本文件适用于以海绵钛等粗钛或钛化合物为原料经熔盐电解法生产的电解钛，主要用于高纯钛材、合金制造等领域。

- 规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1480     金属粉末粒度组成的测定 干筛分法

GB/T 4698.7 	  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氧量、氮量的测定

GB/T 4698.14	  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 碳量的测定

GB/T 4698.15	  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氢量的测定

YS/T 891      高纯钛化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

- 产品分类

产品根据化学成分分为DJTi9995、DJTi9999两个代号。代号中DJ代表电解，Ti代表钛，数字代表钛的最小质量分数。

示例：钛的质量分数不小于99.95%的电解钛标记为DJTi9995。

- 技术要求

  - 化学成分

    - 产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  电解钛的化学成分

| 产品代号 |  | DJTi9995 | DJTi9999 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ti含量a 质量分数（%），不小于 |  | 99.95 | 99.99 |
| 杂质元素含量 质量分数（×10-4%），不大于 | Al | 50 | 15 |
|  | As | 20 | 5 |
|  | Bi | 1 | 0.5 |
|  | Cl | 150 | 50 |

表1（续）

| 杂质元素含量 质量分数（×10-4%），不大于 | Cr | 30 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | 20 | 10 |
|  | Fe | 50 | 10 |
|  | K | 20 | 10 |
|  | Mg | 20 | 10 |
|  | Mn | 150 | 60 |
|  | Na | 20 | 10 |
|  | Ni | 10 | 5 |
|  | P | 1 | 0.5 |
|  | Pb | 1 | 0.5 |
|  | Sb | 5 | 0.5 |
|  | Si | 10 | 2 |
|  | Sn | 5 | 1 |
|  | Th | 0.01 | 0.005 |
|  | U | 0.01 | 0.005 |
|  | V | 5 | 2 |
|  | 其他杂质总和b | 20 | 5 |
|  | C | 30 | 20 |
|  | H | 150 | 100 |
|  | N | 30 | 20 |
|  | O | 300 | 250 |
|  | S | 10 | 5 |
| a 钛含量为100%减去表中所列杂质元素（不含C、H、N、O、S）的余量。 b 其他杂质元素一般包括（但不限于）Ag、B、Ca、Co、Li、Mo、W、Zn、Zr等。 |  |  |  |

    - 对表1中所规定杂质元素以外的其他杂质元素的分析数据，需方不要求时，供方可不提供，但应监控其含量，并应满足表1所规定的“其他杂质元素总和”的要求。

    - 需方对其他杂质有特殊要求时，供需双方应协商并在订货单（或合同）中注明。

  - 尺寸

    - 产品尺寸应不小于0.3mm，其中尺寸小于0.3mm的产品重量不大于批产品总量的3%。

    - 如需其他尺寸规格的产品，或对尺寸有特殊要求时，供需方应协商，并在订货单（或合同）中注明。

  - 外观质量

    - 产品为枝状、团状金属颗粒，无目视可见夹杂物。

- 试验方法

  - 化学成分

金属杂质元素含量按照YS/T 891的规定进行测定。非金属杂质元素C、O、N、H含量按照GB/T 4698.14、GB/T 4698.7、GB/T 4698.15的规定进行测定，非金属杂质元素S的含量按照YS/T 891的规定进行测定。

  - 尺寸

尺寸按照GB/T 1480的规定进行测定。

  - 外观质量

外观质量采用目视检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件的规定，并填写随行文件。

    - 需方应对收到的电解钛产品按本文件（或订货单）的规定进行检验。如检验结果与本文件（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应在需方场所由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收。每批产品应由同等级原材料、在相同电解工艺条件所生产的同一代号的电解钛经混匀组成。

  - 检验项目

产品的检验项目及取样应符合表2的规定。

表2  检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 7.4 | 5.1.1 | 6.1 |
| 尺寸 | 7.4 | 5.2.1 | 6.2 |
| 外观质量 | 7.4 | 5.3.1 | 6.3 |

  - 取样

从批产品中随机抽取桶数的20%（不少于3桶，批量少于3桶时全数抽取），从桶中不同部位取出不少于1kg样品进行外观质量检验。外观质量检验合格后将所采样品混匀，以四分法缩分到不少于300g，将样品分装于三个干净、洁净、干燥的塑料袋中真空密封。粘贴标签，注明生产厂家、产品名称、批号和生产日期。一份用于化学成分检验，一份用于尺寸检验，另一份作保留样存查。

  - 检验结果判定

    - 化学成分检验不合格时，允许重新取样进行一次重复检验。若重复检验结果仍不合格，判该批产品不合格。

    - 外观质量检验不合格时，判该批产品不合格。

    - 尺寸检验不合格时，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和随行文件

  - 标志

产品应成桶包装，每桶外应进行如下标记：

- 供方名称；

b） 产品代号；

c） 批号；

d） 净重；

e） 检验印记；

f） 包装日期及“防雨”、“防潮”标志。

  - 包装、运输、贮存

    - 产品按每桶净重10~50kg分装。产品内包装用双层聚乙烯薄膜袋，抽真空并充入惰性气体保护，外包装为揭盖镀锌铁桶或塑料桶。

    - 包装好的产品应存放于干燥仓库内，不得露天堆放或与酸碱等腐蚀性物品混放。

    - 产品运输时应小心轻放，严防受潮和包装碰撞损坏。

    - 产品在包装、运输、贮存过程中，应注意防火，避免与引火源接触。若包装过程产品着火，应用氩气灭火；若运输、贮存过程中着火，可使用干砂、亚氯酸钾或氯化钠、或它们的混合物、白云石粉、石棉布灭火。不应用水或泡沫灭火。

  - 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验结论

- 批量或批号

- 检验日期

- 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

- 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 规格；

- 产品规格尺寸、化学成分等特殊要求；

- 净重；

- 本文件编号；

- 其他。