- 行业标准《纯三氧化钼》

- 编制说明（讨论稿）

一、工作简况

- 任务来源

1.1根据2020年11月30日，工业和信息化部办公厅《关于印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2020]263号）的要求，行业标准《纯三氧化钼》编制项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：20201554T-YS，项目周期为24个月，完成年限为2022年11月，由金堆城钼业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、安庆月铜化工有限公司、成都虹波钼业有限公司、锦州新华龙大有钼业股份有限公司等负责起草。

1.2 项目编制组单位变化情况

技术审查会前，依据标准编制工作任务量，重新调整了编制组构成，具体为金堆城钼业股份有限公司、中国有色金属标准计量质量研究所、安庆月铜化工有限公司、成都虹波钼业有限公司、锦州新华龙大有钼业股份有限公司等。

- 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

- 2.1 主要参加单位情况

标准主编单位金堆城钼业股份有限公司在标准的编制过程中，能积极主动收集国内外相关标准，负责项目的总体实施和策划，能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，编制实测数据统计表，公司能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，最终带领编制组完成标准的编制工作。

有色金属技术经济研究院有限责任公司为本标准提供理论研究基础，并为国内外纯三氧化钼标准研究工作提供有力支持。

安庆月铜化工有限公司为本标准提供纯三氧化钼的具体要求、客户使用反馈等基础资料，为纯三氧化钼标准研究工作提供有力支持，积极配合编制组开展现场取样及试验验证工作，承担了标准中第三方的试验验证工作，主要完成了纯三氧化钼验证数据的对比，为标准技术要求部分提供有力保障。

成都虹波钼业有限公司、锦州新华龙大有钼业股份有限公司积极参加标准调研工作，配合主编单位开展大量的现场调研、开展各种试验工作，为标准编写提供了真实有效的实测数据，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见。

- 2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

- 主要起草人及工作职责

| - 起草人 | - 工作职责 |
| --- | --- |
| - xxx | - 负责标准的工作指导、标准的编写、试验方案确定及组织协调 |
| - xxx | - 负责标准中相关技术要求内容的编写及把关 |
| - xxx | - 负责提供企业的现场调研及配合标准编写开展现场试验验证及数据积累 |
| - xxx | - 提供理论支撑，并对国内外纯三氧化钼标准对比提供支持 |
| - xxx | - 提供第三方的检测服务，指导企业现场检验的规范化并编写标准试验验证数据的对比分析 |
| - xxx | - 标准编写材料的收集及标准部分内容的编写与把关 |
| - xxx | - 提供技术指导 |

- （三)工作过程

- 1.预研阶段

2018年3月至2019年3月，由金堆城钼业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司对国内纯三氧化钼进行了现场调研，具体内容为:了解国内纯三氧化钼的技术水平及应用情况，与企业技术人员深入讨论技术标准的具体技术要求，参观企业现场生产情况，根据调研情况，由主编单位整理并编制形成了《纯三氧化钼》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。

- 2. 立项阶段

2019年4月，金堆城钼业股份有限公司向全体委员提交了《纯三氧化钼》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会议论证结论为同意行业标准立项。由秘书处组织委员网上投票，投票通过后转报工业和信息化部，并挂网向社会公开征求意见。

- 2020年11月30日，工信部下达了修订行业标准《纯三氧化钼》的任务，计划编号为：20201554T-YS，项目周期为24个月，完成年限为2022年11月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

- 3. 起草阶段

本标准为修订标准，在起草阶段进行了大量的数据收集，同时兼顾全国纯三氧化钼生产厂家的现状。

（1）2020年12月在接到标准制定任务后，初步制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性行业标准项目任务书”。收集、整理相关文献资料，形成了行业标准《纯三氧化钼》制定的整体思路等工作。

（2）2021年3月，在贵州省贵阳市召开的《关于召开有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议》上，稀有金属分标委会对本标准进行了任务落实会，确定项目参与起草单位为中国有色金属标准计量质量研究所、安庆月铜化工有限公司、成都虹波钼业有限公司、锦州新华龙大有钼业股份有限公司等。成立编制组，确定了编制组各成员的工作任务与安排。

（3）2021年4月～5月，编制小组进行收集、整理资料，完成试验样品的收集工作。通过技术查询、市场调查等方式对纯三氧化钼使用状况进行了相关资料的收集和总结，并对相关的技术资料进行了对比分析。在广泛沟通和深入讨论基础上，确定了标准编制原则。

（4）2020年5月底，由本标准的编制单位金堆城钼业股份有限公司与参编单位根据收集的资料、调研结果进行了建议汇总处理，对草案稿进行修改，形成了行业标准《纯三氧化钼》（草案）并撰写了编制说明。

（5）2021年6月在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市召开了标准工作会议，会上对行业标准《纯三氧化钼》（草案）进行了讨论，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、西北有色金属研究院、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、自贡硬质合金有限公司、广东省工业分析中心、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、中国科学院理化技术研究所、云南科威液态金属谷研发有限公司、云南省科学技术院、宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、西部金属材料股份有限公司、西安庄信新材料科技有限公司、西部钛业有限责任公司等24家单位的40余名专家代表对本标准文本积极提出宝贵意见。

（6）伊宁会议结束之后，标准编制组根据讨论结果，对讨论稿进行修改完善，形成了行业标准《纯三氧化钼》（征求意见稿）。

二、标准编制原则

1、更改了产品分类的要求；

2、增加了产品NH4+技术要求；

3、调整了Al、Cr、Cu、Fe、Mg、Ni、K、Si、Na等杂质元素的要求；

4、增加了费氏粒度的技术指标；

5、增加了松装密度的技术指标；

6、增加了激光粒度的技术指标；

7、增加了产品存放期要求；

8、增加了随行文件。

三、标准主要内容的确定依据及情况分析

- 确定标准主要内容的论据

- 1.1产品分类

本标准为YS/T 639-2007《纯三氧化钼》的修订版本.但是随着纯三氧化钼需求扩大、产业升级、产品质量的飞跃，现行标准已不能满足国内外新用途的纯三氧化钼生产和客户供需准则的要求，也不能真实反映国内纯三氧化钼产品的真实技术水平，因此，本标准与YS/T 639-2007相比， MoO3-1牌号增加了纯三氧化钼用作制备大粒度、大松比还原钼粉的用途。

1.2化学成分

近年来，随着客户对纯三氧化钼产品杂质元素要求的不断提高，国内部分企业对Al、Cr、Cu、Fe、Mg、Ni、K、Si、Na等杂质含量标准进行了修订，为了与行业需求相一致，本标准对Al、Cr、Cu、Fe、Mg、Ni、K、Si、Na等杂质含量标准进行了修订，并增加了产品NH4+指标要求。

1.3物理性能

随着纯三氧化钼产品用途范围的不断扩大，以制备大粒度、大松比用途的钼粉及钼金属制品为代表，客户对纯三氧化钼的平均粒度、松装密度均提出特定要求。因此，本标准增加了纯三氧化钼产品平均粒度、松装密度、激光粒度的物理性能。

1.4贮存

为防止纯三氧化钼产品久放吸潮，影响产品使用性能，本标准对纯三氧化钼产品贮存期限进行规定，规定存放时间不宜超过一年。

- 主要试验情况分析

- 1.针对《纯三氧化钼》产品，按本标准规定的方法，对主要技术指标进行了验证，验证数据结果见表2及表3。

表2  纯三氧化钼化学成分                      %（质量分数）

| 产品牌号 |  | MoO3—1 |  |  |  |  | MoO3—2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MoO3含量 |  | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.87 | 99.95 | 99.96 | 99.90 | 99.95 |
| 杂 质 含 量 | Al | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0004 |
|  | Ca | 0.0007 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 |
|  | Cr | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 |
|  | Cu | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | Fe | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 |
|  | Mg | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 |
|  | Ni | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | K | 0.0129 | 0.0087 | 0.0107 | 0.0040 | 0.0077 | 0.0117 | 0.0077 | 0.0097 | 0.0050 | 0.0089 |
|  | Si | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0004 |
|  | Na | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 |
|  | P | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 |
|  | Pb | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 |
|  | Ti | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | S | 0.0035 | 0.0040 | 0.0045 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0056 | 0.0028 | 0.0038 | 0.0045 | 0.0060 |
|  | Sn | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | W | 0.0058 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0042 | 0.0070 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0100 | 0.0050 | 0.0080 |
|  | As | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0001 |
|  | NH4+ | 0.0050 | 0.0085 | 0.0115 | 0.0100 | 0.0110 | 0.0075 | 0.0048 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0050 |

表3    纯三氧化钼物理性能

| 项目 | 费氏粒度（μm） | 松装密度(g/cm3) | 激光粒度（μm） |
| --- | --- | --- | --- |
| M-1 | 8.4 | 1.37 | 425 (40目）标准筛 |
| M-2 | 10.5 | 1.43 |  |
| M-3 | 8.0 | 1.29 |  |
| M-4 | 11.5 | 1.43 |  |
| M-5 | 7.2 | 1.42 |  |
| M-6 | 4.0 | 1.16 |  |
| M-7 | 3.2 | 0.8 |  |
| M-8 | 2.65 | 0.68 |  |

2.分析结论

由表2、表3的数据分析，标准中规定的化学成分、物理性能等规定是合理可行的，规定的技术要求科学合理，同时便于生产厂家调整。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性简介

随着产品生产技术的发展，原标准YS/T 639-2007的相关要求对产品使用性能判定已失去指导意义，并且目前市场新增加的产品规格未在原标准中体现，已不能引导产品的持续改进。因此本项目通过相关试验验证及大量的生产实际情况，对原标准进行修订，提升标准对产品用途的适应性；统一影响产品质量的关键指标，能有效提高产品整体的质量水平，促进产品在国内外市场的推广。

（二）项目的可行性简介

随着纯三氧化钼需求量的不断扩大及下游产业链制备大颗粒、大松比钼粉及终端大构件、大尺寸钼制品和催化剂的需要等，《纯三氧化钼》标准制定时机已成熟，标准的实施将会进一步提高和稳定纯三氧化钼的质量。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益。

本标准的修订，可以及时解决标准中产品牌号表述不一致、最新研制产品无标准可依等存在的各项问题，以便充分发挥国家标准之间的相互协调性和一致性。

通过本标准的修订，可使我国纯三氧化钼产品的技术要求更加先进、合理，使我国纯三氧化钼产品的整体质量水平达到国际先进水平，这也对促进我国纯三氧化钼生产应用的有序化和规范化将产生积极的作用。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

现未查询到国外相关标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

- 该标准的制定符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。新修订的《纯三氧化钼》从技术上保证了产品使用的安全性和可靠性，条文精炼，表述清楚，技术要求全面、准确、科学、合理；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1-2020的有关要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

鉴于本标准规定的纯三氧化钼产品，不涉及人身及设备安全的内容，其属产品标准，不属于安全性标准。依据标准化法和有关规定，建议本标准作为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 1.首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个制造厂及检测机构等都能及时获取本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

- 2.本项目制定的《纯三氧化钼》，不仅与生产企业有关，而且与使用单位、检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 3.可以针对标准使用的不同对象，如制造厂、质量监管等相关部门，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

- 4.建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

- 在本标准发布实施之日起，代替YS/T 639-2007《纯三氧化钼》。

十二、其他应予说明的事项

- 经对本标准YS/T 639-2007进行修订后，规定的产品品种更具普遍性、广泛性和适用性，修订后的本标准更加先进、合理。

- 本标准的实施，将为纯三氧化钼的生产和采购提供指导，在满足国内需求的同时提高在国际市场上的竞争实力；同时可促进该行业的健康、可持续发展，对我国纯三氧化钼行业的发展产生重要积极的影响。

《纯三氧化钼》标准编制组