ICS 71.060.20

CCS G 13

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 639-202×

代替YS/T 639-2007

i

纯三氧化钼

Pure molybdenum trioxide

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分: 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 639-2007 《纯三氧化钼》,与YS/T 639-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要有如下变动：

a)修改了产品分类的要求(见4，2007版的3.1)；

b)增加了产品NH4+技术要求(见5.1)；

c)调整了Al、Cr、Cu、Fe、Mg、Ni、K、Si、Na等杂质元素的要求(见5.1，2007版的3.2)；

d)增加了费氏粒度的技术指标(见5.2)；

e)增加了松装密度的技术指标(见5.2)；

f)增加了激光粒度的技术指标（见6.4）；

g)增加了产品存放期要求（见8.2.3）；

h)增加了随行文件（见8.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：金堆城钼业股份有限公司、    。

本文件主要起草人：

本文件由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2007年首次发布为YS/T 639-2007。

——本次为第一次修订。

纯三氧化钼

1 范围

本文件规定了纯三氧化钼的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于钼酸铵焙解、离子交换等方法制取的纯三氧化钼。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1479 金属粉末松装密度的测定 第一部分漏斗法

GB/T 3249 难熔金属及化合物粉末粒度的测定方法

GB/T 4325(所有部分）钼化学分析方法

GB/T 5314粉末冶金用粉末  取样方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类

产品根据化学成分和用途不同，分为MoO3-1、MoO3-2。MoO3-1主要用于制备大粒度、大松比还原钼粉和及钼金属制品的生产；MoO3-2主要用于钼化工、催化剂方面的石油精炼催化剂、化肥催化剂、颜料、陶瓷、玻璃、钢铁及精密合金生产等行业。

5 技术要求

5.1化学成分

各牌号的化学成分应符合表1的规定。

5.2物理性能

产品物理性能应符合表2的规定。

表2    纯三氧化钼的物理性能

| 项目 | 规格1 | 规格2 |
| --- | --- | --- |
| 费氏粒度（μm） | 2～10 | 6～30 |
| 松装密度(g/cm3) | 0.6～1.4 | 1.0～1.6 |
| 激光粒度（μm） | 425 |  |

表1  纯三氧化钼的化学成分                 %（质量分数）

| 产品牌号 |  | MoO3—1 | MoO3—2 |
| --- | --- | --- | --- |
| MoO3不小于 |  | 99.95 | 99.80 |
| 杂 质 含 量 / 不 大 于 | Al | 0.0010 | 0.0015 |
|  | Ca | 0.0010 | 0.0015 |
|  | Cr | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Cu | 0.0010 | 0.0015 |
|  | Fe | 0.0015 | 0.0020 |
|  | Mg | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Ni | 0.0010 | 0.0010 |
|  | K | 0.0130 | 0.0150 |
|  | Si | 0.0015 | 0.0020 |
|  | Na | 0.0010 | 0.0020 |
|  | P | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Pb | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Ti | 0.0010 | 0.0010 |
|  | S | 0.0050 | 0.0080 |
|  | Sn | 0.0010 | 0.0015 |
|  | W | 0.0120 | 0.0150 |
|  | As | 0.0010 | 0.0010 |
|  | NH4+ | / | 0.0120 |

5.3外观

产品应呈均匀的淡黄绿色或浅灰色,产品中无目视可见的夹杂物。

6 试验方法

6.1化学成分

产品中杂质元素含量的测定按GB/T 4325的规定进行，三氧化钼的含量用杂质减量法。

6.2 粒度

产品平均粒度的测定按GB/T 3249规定进行。

6.3 松装密度测定

产品松装密度的测定按GB/T 1479的规定进行。

6.4激光粒度测定

产品激光粒度测定按附录测定。

6.5外观测定

产品外观用目视检查。

7检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2 组批

产品应成批提交验收。每批产品由同一原料、同一工艺、同一牌号的混合料组成。每批重量由供需双方协商解决。

7.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分、外观、物理性能检验。

7.4 取祥

7.4.1 取祥件数

每批产品取样件数按表3规定进行。

表3  取样件数

| 产品件数 | 1～3 | 4～10 | 11～20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 | 全取 | 3 | 5 |

7.4.2取样位置

在取样件上均布三点，用取样器取出试样。

7.4.3 制样

将所取得的试样充分混匀，用四分法进行缩分至所需的质量。

7.5检验结果判定

7.5.1 化学成分检验结果不符合本文件规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

7.5.2 物理性能不符合本文件规定时，按批判不合格。

7.5.3 外观质量不符合本文件规定时，按批判不合格。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志

8.1.1 产品标志

应在检验合格的产品上打印如下标记：

- a)牌号；

- b)状态；

- c)规格；

- d)批号

- 8.1.2 包装标志

产品的包装箱标志应符合GB/T 191的规定。

8.2 包装、运输及贮存

8.2.1 包装

产品包装分为袋装或桶装。袋包装均为双层塑料袋封口，外包装采用编织袋，每袋净重由供需双方协商确定；桶装采用纤维板桶或铁桶包装，桶装应采用铅封包装。

8.2.2 运输

产品在贮存运输过程中应存放在干燥处，不得碰撞和重压。

8.2.3 贮存

产品贮存环境应干燥、通风、无酸碱气氛，存放时间不宜超过一年。

8.3 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供应状态、用途、形式；

- 表面处理要求；

- 产品规格尺寸、杂质含量等特殊要求；

- 净重和件数；

- 本文件编号；

- 其他。