《铜精矿生产单位产品能源消耗限额》

标准修订编制说明

（审定稿）

《铜精矿生产单位产品能源消耗限额》行业标准编制组

2021年10月8日

1  工作简况

1.1  立项目的

近年来，国家加大了企业节能降耗的政策力度，在《中国制造2025》、《工业节能与绿色标准行动计划（2017-2019）》以及中国有色金属工业协会《关于印发有色金属工业绿色制造标准化行动计划的通知》等国家及行业文件通知中均强调了节能降耗对我国绿色制造、绿色发展的重要性。通过标准的制修订来配合绿色制造、绿色发展的国家战略，也是一条行之有效的途径。

该标准自2009年发布实施以来，曾对铜精矿生产控制能源消耗、指导企业节能降耗和淘汰高耗能设备等方面，发挥了重要的引领作用。随着科技的进步和国家绿色发展提出的更高要求，该标准已不适应铜精矿生产能源消耗的现状，亟待修改。

1.2  任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2020年4月下达的《关于转发2020年第一批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委会[2020]8号），江西铜业股份有限公司（以下简称江铜）负责《铜精矿单位产品能源消耗限额》标准的修订任务，完成年限为2021年，项目申报号为2019-1568T-YS。

1.3  项目编制组单位

1.3.1  项目编制组单位

江西铜业股份有限公司、大冶有色金属有限期公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、云南铜业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、北方铜业股份有限公司、金川集团有限公司、西部矿业股份有限公司。

1.3.2  标准主起草单位简介

# 江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，经营范围包括有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务。公司拥有德兴铜矿、永平铜矿、武山铜矿、城门山铜矿、银山矿业等多家矿山，年产铜精矿含铜约21万吨，并伴有丰富的金、银、硒、碲、铼等稀贵金属和其他非金属元素。公司坚持落实科学发展观，以先进企业文化为依托，走建设“资源节约型、环境友好型”企业道路，使企业成为全面、协调、可持续发展的典范。2016年2月21日公司荣获国家环保最高奖“第三届中华环境奖---2005年绿色东方企业环保奖”。2020年1月8日德兴铜矿、银山矿业、武山铜矿纳入自然资源部发的绿色矿山名录，2021年1月11日城门山铜矿、七宝山铅锌矿纳入2020年度国家级绿色矿山名录（自然资源部2021年第2号）。

1.3.3主要起草人及职责

表1 标准主要起草人及职责分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 在项目中的职责及分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 江西铜业股份有限公司 | 高级工程师 | 组织协调项目各项工作。 |
| 2 | 张苏文 | 江西铜业股份有限公司 | 高级工程师 | 收集分析有关能耗数据信息，参加完成各阶段标准资料的编制，参加标准会议。 |
| 3 | 毛世意 | 江西铜业股份有限公司 | 高级工程师 | 协调项目工作，组织落实各阶段标准制修订工作。 |
| 4 |  | 江西铜业股份有限公司 |  | 参加完成各阶段标准资料的编制，参加标准会议。 |
| 5 | 简志超 | 江西铜业股份有限公司 | 工程师 | 联系有关单位完成标准的意见征集、联系江铜以外单位收集近3年实际单位产品生产能耗情况，提出修订意见，组织单位及人员参加标准的讨论会、审定会。 |
| 6 | 张国盛 | 大冶有色金属有限责任公司 | 高级工程师 | 收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
| 7 | 邱志顺 | 大冶有色金属有限责任公司 | 高级工程师 | 组织单位人员参加标准讨论、收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
| 8 | 彭康 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 高级工程师 | 组织单位人员参加标准讨论、收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
| 9 | 汪为生 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 高级工程师 | 收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
|  |  | 云铜 | 高级工程师 | 组织单位人员参加标准讨论、收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
|  |  | 云铜 | 高级工程师 | 收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
|  | 蔡创开 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 高级工程师 | 组织单位人员参加标准讨论、收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
|  | 赖伟强 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 高级工程师 | 收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
|  | 柴垣民 | 中条山有色金属集团有限公司 | 正高工程师 | 组织单位人员参加标准讨论、收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
|  | 李志红 | 中条山有色金属集团有限公司 | 工程师 | 收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
|  | 朱启保 | 金川集团股份有限公司 | 教授级高工 | 组织单位人员参加标准讨论、收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
|  | 吴川眉 | 金川集团股份有限公司 | 教授级高工 | 收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
|  |  | 西部矿业 |  | 组织单位人员参加标准讨论、收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |
|  |  | 西部矿业 |  | 收集单位产品生产能耗实际情况，提出修订意见，参加标准会议。 |

1.4  主要工作过程

1.4.1  编制草案

2020年6月编制组设计矿山基本情况调研表，并发放到江铜内部德兴铜矿、永平铜矿、武山铜矿、城门山铜矿及银山矿业进行填报，根据5个矿山收集到的数据进行统计分析，制定了标准草案。

1.4.2  编制征求意见稿

2020年7月中旬草稿在江铜标准工作会上进行研讨和意见征集，会上提出根据GB 50595 《有色金属矿山节能设计规范》增加采剥比、开采深度和运距调整系数，形成征求意见稿；2020年9月征集了多宝山铜矿、铜矿峪矿、铜陵铜冠（庐江）矿业三家单位的意见；2020年10月形成标准讨论稿；

2020年11月讨论稿上有色有色标委会年会上讨论。会上专家否定了增加采剥比、开采深度和运距调整系数的提法，要求在原2009年版标准框架基础上进行修订；另外专家提出调研的矿山数量不够，要考虑矿山的代表性、产能规模，最好能收集至产能占比70%以上的铜矿山数据，再根据能耗数据进行分级，提出合理的单位产品能耗指标。

1.4.3 编制预审稿

根据年会上专家对讨论稿提出的完善意见，会后标准编制组对调查表进行了优化完善，并继续以函调的形式收集数据和征求意见，并于2021年6月8日-12日，组成调研组对江铜城门山铜矿、大冶铜绿山矿、紫金山金铜矿三家矿山进行了现场调研，随后形成标准修订预审稿。

2021年6月21日-24日预审稿在有色金属标委会伊犁会议重金属分标委会上讨论，会议专家仍提出调查矿山产能占比不足等问题。预审会议之后，根据专家求，编制组继续开展数据收集和标准修改意见。

1.4.4 编制审定稿

标准编制组先后函调和现场调研了30家铜矿山企业，30家矿山铜金属产量过80万吨，其中万吨级以上矿山23家。根据收集到各矿山的生产规模、产品产量、能耗消耗和对标准的修订意见建议等相关数据资料，并经统计分析，形成标准审定稿。

各矿山矿处理量、铜金属量情况：

| 序号 | 公司名称 | 矿山 | 开采方式 | 铜金属产量（t） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 紫金矿业 | 紫金山 | 露采 |  | 56611 | 53599 | 59710 |
| 2 |  | 多宝山 | 露采 | 33455 | 39775 | 71107 |  |
| 3 |  | 阿舍勒 | 井采 |  | 44528 | 43611 | 45002 |
| 4 |  | 德尔尼 | 露采 |  | 9173 | 4572 | 7755 |
| 5 |  | 驱龙铜矿 | 露采 |  |  |  |  |
| 6 | 中国黄金 | 乌山 | 露采 |  |  | 66202 |  |
| 7 |  | 甲玛铜矿 | 露采 |  |  | 63000 |  |
| 8 |  | 湖北三鑫 | 井采 |  |  | 10000 |  |
| 9 | 云铜集团 | 大红山 | 井采 | 18803 | 18801 | 19540 |  |
| 10 |  | 拉拉 | 露采 |  | 12496 | 12208 | 13559 |
| 11 |  | 普朗铜矿 | 井采 |  | 36028 | 48124 | 60898 |
| 12 | 铜陵有色 | 沙溪铜矿 | 井采 |  | 8576 | 11328 | 13806 |
| 13 |  | 铜山铜矿 | 井采 |  | 2302 | 3006 | 3303 |
| 14 | 金川集团 | 矿山1 | 井采 |  | 57000 | 71000 |  |
| 15 |  | 矿山2 | 井采 |  |  |  |  |
| 16 |  | 矿山3 | 井采 |  |  |  |  |
| 17 | 大冶有色 | 铜绿山 | 井采 |  | 7726 | 9314 | 8430 |
| 18 |  | 丰山 | 井采 |  | 5076 | 5131 | 5114 |
| 19 |  | 铜山口 | 露采 |  | 6389 | 6789 | 7216 |
| 20 | 中条山集团 | 铜矿峪矿 | 井采 | 34534 | 33863 | 36732 |  |
| 21 | 西部矿业 | 玉龙铜矿 | 露采 |  | 20978 | 21812 | 22255 |
| 22 |  | 霍各乞 | 井采 |  | 25506 | 25367 | 23746 |
| 23 | 陆玖矿业 | 陆玖铜矿 | 露采 |  |  | 10000 |  |
| 24 | 里伍铜矿 | 里伍铜矿 | 井采 |  |  | 10000 |  |
| 25 | 江铜集团 | 德兴铜矿 | 露采 | 158216 | 157566 | 156606 | 156286 |
| 26 |  | 城门山铜矿 | 露采 | 16221 | 15386 | 14336 | 14006 |
| 27 |  | 永平铜矿 | 露采/井采 | 11789 | 11850 | 14300 | 15086 |
| 28 |  | 银山矿业 | 露采/井采 | 7991 | 8102 | 8128 | 9519 |
| 29 |  | 武山铜矿 | 井采 | 13428 | 13536 | 13531 | 11925 |
| 30 |  | 大宝山 | 露采 |  | 10052 | 12752 | 14819 |
| 合计 |  |  |  | 294437 | 601320 | 822095 | 492435 |
|  |  |  | 2019年矿产铜精矿含铜 |  |  | 1630000 |  |
|  |  |  |  |  | 占比% | 50.44 |  |

2  标准编制原则及确定标准的主要内容

2.1  编制原则

遵循合法性、科学性、可衡量性、可行性和利益均衡的原则。

2.2  标准主要内容

2.2.1  范围

本标准规定了铜精矿单位产品能源消耗的要求、统计范围、计算范围及计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于以生产合格铜精矿为主的采矿、选矿（浮选）能耗指标的计算和考核评定。

2.2.2  规范性引用文件

无新增

2.2.3  术语和定义

“采矿工艺能源单耗”、“选矿综合能源单耗”合并为“工艺能源单耗”；“综合能源单耗”修改为“采矿综合能源单耗”、“选矿综合能源单耗”；辅助能耗保留。

2.2.4  要求

2.2.4.1 采矿综合能源消耗限额

表2  采矿综合能耗限额

| 工艺 | 综合能耗（kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 先进值(拟改值) | 准入值(拟改值) | 限定值(拟改值) |
| 露天采矿 | 0.8(0.7） | 1.3(1.1) | 1.8(1.5) |
| 井下采矿 | 5.5(3.5) | 6.5(4.5) | 8.0(7.0) |

2.2.4.1.1拟修订依据

- 矿山采矿单耗调查统计情况

2017年～2020年采剥(掘)综合能源单耗统计

| 序号 | 公司名称 | 矿山 | 开采方式 | 采矿综合能耗（kgce/t） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 紫金矿业 | 紫金山 | 露采 | 0.84 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
| 2 |  | 多宝山 | 露采 | 0.49 | 0.52 | 0.57 |  |
| 3 |  | 德尔尼 | 露采 |  | 0.42 | 0.37 | 0.37 |
| 4 |  | 驱龙铜矿 | 露采 |  |  |  |  |
| 5 | 中国黄金 | 乌山 | 露采 |  |  |  |  |
| 6 |  | 甲玛铜矿 | 露采 |  |  |  |  |
| 7 | 云铜集团 | 拉拉 | 露采 | 0.50 | 0.67 | 0.53 |  |
| 8 | 大冶有色 | 铜山口 | 露采 |  | 1.11 | 0.91 | 1.12 |
| 9 | 西部矿业 | 玉龙铜矿 | 露采 |  | 2.47 | 1.24 | 0.81 |
| 10 | 陆玖矿业 | 陆玖铜矿 | 露采 |  |  |  |  |
| 11 | 江铜集团 | 德兴铜矿 | 露采 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.52 |
| 12 |  | 城门山铜矿 | 露采 | 0.47 | 0.53 | 0.71 | 0.84 |
| 13 |  | 永平铜矿 | 露采 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.82 |
| 14 |  | 银山矿业 | 露采 | 0.94 | 1.09 | 0.97 | 0.61 |
| 15 |  | 大宝山铜矿 | 露采 |  |  |  |  |
| 16 | 紫金矿业 | 阿舍勒 | 井采 |  | 2.88 | 2.74 | 2.42 |
| 17 | 中国黄金 | 湖北三鑫 | 井采 |  |  |  |  |
| 18 | 云铜集团 | 大红山 | 井采 | 2.22 | 2.23 | 2.12 |  |
| 19 |  | 普朗铜矿 | 井采 |  |  |  |  |
| 20 | 铜陵有色 | 沙溪铜矿 | 井采 |  | 1.91 | 1.80 | 1.71 |
| 21 |  | 铜山铜矿 | 井采 |  | 5.77 | 4.02 | 3.56 |
| 22 | 金川集团 | 矿山1 | 井采 |  | 6.86 | 7.39 | 6.82 |
| 23 |  | 矿山2 | 井采 |  | 6.82 | 6.61 | 6.40 |
| 24 |  | 矿山3 | 井采 |  | 5.68 | 5.75 | 5.70 |
| 25 | 大冶有色 | 铜绿山 | 井采 |  | 3.53 | 3.83 | 4.65 |
| 26 |  | 丰山 | 井采 |  | 3.41 | 3.84 | 4.10 |
| 27 | 中条山集团 | 铜矿峪矿 | 井采 | 1.51 | 1.58 | 1.49 |  |
| 28 | 西部矿业 | 霍各乞 | 井采 |  | 2.11 | 2.01 | 1.89 |
| 29 | 里伍铜矿 | 里伍铜矿 | 井采 |  |  |  |  |
| 30 | 江西铜业 | 永平铜矿 | 井采 | 2.48 | 3.28 | 1.93 | 1.60 |
| 31 |  | 银山矿业 | 井采 |  |  | 6.70 |  |
| 32 |  | 武山铜矿 | 井采 | 2.39 | 2.28 | 2.23 | 2.20 |

b)以上述调查矿山采矿综合能耗排序统计

| 露采 | 先进值（前20%） | 准入值（平均值） | 限定值（最高值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计值 | 0.46 | 0.91 | 1.24 |
| 拟取值 | 0.7 | 1.1 | 1.5 |

| 坑采 | 先进值（前20%） | 准入值（平均值） | 限定值（最高值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计值 | 1.91 | 3.58 | 6.86 |
| 拟取值 | 3.5 | 4.5 | 7.0 |

2.2.4.2  选矿综合能源消耗限额

表3  选矿综合能源消耗限额

| 工艺 | 综合能耗 （ kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 先进值(拟改值) | 准入值(拟改值) | 限定值(拟改值) |
| 选矿 | 5.0(3.5) | 6.0(4.5) | 6.5(6.0) |

2.2.4.2.1修订依据：

a)矿山选矿单耗调查统计情况：

2017年～2020年选矿综合能源单耗统计

| 序号 | 公司名称 | 矿山 | 选矿综合能耗（kgce/t） |  |  |  | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 紫金矿业 | 紫金山 | 3.14 | 3.23 | 3.20 | 3.22 | 福建龙岩 |
| 2 |  | 多宝山 | 4.97 | 4.99 | 4.43 |  | 黑龙江黑河 |
| 3 |  | 阿舍勒 |  | 5.00 | 5.22 | 5.15 | 新疆阿勒泰 |
| 4 |  | 德尔尼 |  | 6.36 | 6.35 | 5.13 | 青海果洛 |
| 5 |  | 驱龙铜矿 |  |  |  |  | 西藏拉萨 |
| 6 | 中国黄金 | 乌山 |  | 4.23 | 3.27 | 3.80 | 内蒙呼伦贝尔 |
| 7 |  | 甲玛铜矿 |  |  |  |  | 西藏拉萨 |
| 8 |  | 湖北三鑫 |  |  |  |  | 湖北大冶 |
| 9 | 云铜集团 | 大红山 | 2.36 | 2.30 | 2.31 |  | 云南玉溪 |
| 10 |  | 拉拉 | 4.17 | 3.59 | 4.41 |  | 四川 |
| 11 |  | 普朗铜矿 |  | 5.35 | 5.00 | 3.93 | 云南迪庆 |
| 12 | 铜陵有色 | 沙溪铜矿 |  | 3.87 | 4.05 | 4.03 | 安徽庐江 |
| 13 |  | 铜山铜矿 |  | 6.27 | 4.95 | 4.12 | 安徽 |
| 14 | 金川集团 | 矿山1 |  | 2.65 | 2.47 | 2.43 | 甘肃 |
| 15 |  | 矿山2 |  |  |  |  | 甘肃 |
| 16 |  | 矿山3 |  |  |  |  | 甘肃 |
| 17 | 大冶有色 | 铜绿山 |  | 3.44 | 3.20 | 3.18 | 湖北大冶 |
| 18 |  | 丰山 |  | 3.03 | 3.15 | 3.24 | 湖北大冶 |
| 19 |  | 铜山口 |  | 3.70 | 3.86 | 3.68 | 湖北大冶 |
| 20 | 中条山集团 | 铜矿峪矿 | 3.04 | 3.06 | 3.03 |  | 山西运城 |
| 21 | 西部矿业 | 玉龙铜矿 |  | 5.35 | 3.66 | 4.84 | 西藏昌都 |
| 22 |  | 霍各乞 |  | 2.94 | 2.75 | 3.12 | 内蒙巴彦淖尔 |
| 23 | 陆玖矿业 | 陆玖铜矿 |  |  |  |  | 黑龙江鸡西 |
| 24 | 里伍铜矿 | 里伍铜矿 |  |  |  |  | 四川甘孜 |
| 25 | 江铜集团 | 德兴铜矿 | 3.01 | 2.99 | 2.93 | 3.00 | 江西德兴 |
| 26 |  | 城门山铜矿 | 2.88 | 2.92 | 3.07 | 3.52 | 江西九江 |
| 27 |  | 永平铜矿 | 3.46 | 3.41 | 3.34 | 3.22 | 江西上饶 |
| 28 |  | 银山矿业 | 3.07 | 3.10 | 3.21 | 3.24 | 江西德兴 |
| 29 |  | 武山铜矿 | 3.73 | 3.61 | 3.61 | 3.50 | 江西瑞昌 |
| 30 |  | 大宝山 |  |  |  | 4.64 | 广东昭关 |

b)以上述调查矿山选矿综合能耗平均值排序统计

|  | 先进值（前20%） | 准入值（平均值） | 限定值（最高值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计值 | 3.03 | 3.74 | 6.36 |
| 拟取值 | 3.5 | 4.5 | 6.5 |

2.2.5  统计范围、计算方法及计算范围

算原则、计算方法基本与2009标准一致。

计算范围：将废气、废水处理等环保设施纳入计算范围。

2.2.6 节能管理与措施

该章为增加的内容，将节能管理与措施的内容加入了标准。

3  与有关现行法律、法规、强制性国家标准的关系

本文件符合我国目前法律、法规的规定。

4  标准中涉及专利和知识产权说明

本文件不涉及任何专利或知识产权。

5  重大分岐意见的处理经过和依据

暂无。

6  废止现行有关标准的建议

建议本文件发布后废止现行标准YS/T 693-2009。

附表：标准意见汇总处理表