ICS73.060

D42

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 318  —201X

代替 YS/T318-2007

铜精矿

Copper concentrate

(预审稿)

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 318-2007《铜精矿》。本标准与YS/T 318-2007《铜精矿》相比，除结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

——铜精矿的品级由原来的五个品级、主品位13%~32%，修订为本标准的四个品级，主品位为13%~26%。

——增加了对Cl元素的限量要求，同时对原标准杂质元素限量做了相应的修改。

——对铜精矿中水分增加了“最小不低于4%”的要求。

——在试验方法中增加了“铜精矿的表面质量用目视检查”。

——对组批进行了修改。

——对取样、制样条款做了适当修改。修改了原标准中对于袋装铜精矿的取样方法。

——增加了仲裁样品储存要求。

——将原标准中“同一车内，发现精矿颜色明显不一致或掺杂等不符合本标准规定则该车判废”，修改为“判不合格”。

——对“标志、包装、运输和贮存”条款进行了完善。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。
本文件起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T318-1994、YS/T318-1997、YS/T318-2007

铜  精  矿

- 1   范围

本文件规定了浮选铜精矿的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单（或合同）等内容。

本文件适用于含铜矿石经浮选方法得到的铜含量不小于13%的供冶炼铜用的铜精矿产品。

- 2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3884（所有部分）铜精矿化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14263 散装浮选铜精矿取样、制样方法

GB/T 14260 散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则

GB 20424 重金属精矿产品中有害元素的限量规范

GB 20664 有色金属矿产品天然放射性核素限量

YS/T 96 散装浮选铜精矿、铅精矿中金银分析取制样方法

YS/T 418 有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  分类

铜精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品、四级品。

5  要求

5.1 化学成分

铜精矿化学成分应符合表1的规定。

表1　铜精矿的化学成分

| 品级 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu不 小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |
|  |  | As | Pb+Zn | MgO | Bi+Sb | Cl |
| 一级品 | 26 | 0.18 | 2.00 | 1.00 | 0.14 | 0.10 |
| 二级品 | 20 | 0.20 | 4.50 | 2.00 | 0.23 | 0.16 |
| 三级品 | 16 | 0.28 | 6.50 | 3.00 | 0.32 | 0.24 |
| 四级品 | 13 | 0.38 | 8.00 | 4.00 | 0.41 | 0.35 |

5.2  物理性能

铜精矿中水分不得大于12%，最小不低于4%,冬季应不大于8%。

5.3  放射性

铜精矿中天然放射性核素限量应符合GB 20664的规定。

5.4  外观质量

铜精矿中不得掺杂含铜物料及其他含铜固废、危废等。同批精矿要求混匀。

5.5  其他

5.5.1 铜精矿中金、银为有价元素，应报分析数据。

5.5.2 铜精矿中Hg、F、Cd杂质限量应符合GB 20424的规定。

- 6  试验方法

6.1 铜精矿水分含量的测定按GB/T 14263中的规定进行。

6.2 铜精矿化学成分的测定按GB/T 3884（所有部分）的规定进行。

6.3 铜精矿放射性核素的测定按GB 20664的规定进行。

6.4 铜精矿的外观质量用目视检查。

- 7  检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 供方应保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 铜精矿运到需方制定的交货地点后，由需方质量检验部门负责验收。需方质量检验部门可根据需要，对铜精矿采用符合GB/T 14263中规定的取样方法进行对比取样。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起3日内提出；属于化学成分的异议，应在收到产品之日起15日内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2 组批

铜精矿应成批提交验收，每批应由同一品级且所含金、银有价元素品位基本一致情况下组成。火车以每车厢为一检验批，其他运输方式，由需方根据需要决定。

7.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分、物理性能、外观质量的检验，需方对放射性有要求，并在订货单中注明时，还应对产品的放射性进行检验。

7.4 取样和制样

7.4.1 不含金银的散装铜精矿取样方法按GB/T 14263的规定进行；伴生金银的散装铜精矿取样方法按GB/T 14263和YS/T 96的规定进行。

7.4.2 袋装铜精矿按照GB/T14263之规定执行。

7.4.3 样品的制备按GB/T 14263规定的程序和方法进行。

7.4.4 将所制备样品分成四份：一份为验收分析试样；一份交供方；一份备查样；一份作为仲裁样品。备查样、仲裁样由需方保存，其中，国内贸易仲裁样品保存90d，国际贸易样品保存180d。供方如对验收分析结果有异议，应在仲裁样保存期内提出。

7.4.5 根据买卖双方约定，仲裁样可以制备两份。

7.4.6 仲裁样品应该用铝箔袋或其他防氧化性能高的样品袋储存。

7.5 检验结果的判定

7.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2 当供需双方对检验结果有争议时，由供需双方协商解决；如需仲裁，以仲裁结果为最终判定依据。

7.5.3 同一车内，发现精矿颜色明显不一致或掺杂等不符合铜精矿技术要求规定则判该车不合格。

7.5.4 同一车内，发现精矿不同品级混装或所含金、银有价元素品位明显不一致等不符合铜精矿技术要求和组批规定则按较低品位作为最终结果。

8   标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志、包装、运输、贮存

8.1.1 铜精矿为散装，也可袋装，每袋重量应基本一致。

8.1.2 铜精矿用火车（船）或汽车运输，装车后，应将精矿表面扒平。

8.1.3 铜精矿在运输过程中应有防水、防散落措施。

8.1.4 铜精矿的包装材料、包装方式、装载要求及运输、贮存应符合YS/T 418中规定。

8.2  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书：

- ＊ 产品的主要性能及技术参数；

- ＊ 产品特点；

- ＊ 对产品质量所负的责任；

- ＊ 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证：

- ＊ 检验项目及其结果或检验结论；

- ＊ 批量或批号；

- ＊ 检验日期；

- ＊ 检验员签名或盖章。

c)  产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

d)  产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

e)  其他。

- 9  订货单（或合同）内容

- 需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- a) 产品名称；

- b) 品级；

- c) 杂质含量的特殊要求；

- d) 净重；

- e) 本文件编号；

- f) 其他。