标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钴精矿                                    承办人：谢柏华    共4页    第1页

标准项目负责起草单位：金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司

电  话：0573-88588331                                                         2021年10月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | c）中“见4.2”应为“见4.2.1” | 南京海关工业产品检测中心 | 不采纳 | 因为是包括4.2,1、4.2.2、4.2.3的 |
| 2 | 1 | 删除“磁选、重选”。 | 有研亿金新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 2 | 删除规范性引用文件中的“GB/T 17359 微束分析 能谱法定量分析”、“GB/T 30904 无机化工产品 晶型结构分析 x射线衍射法”。 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 4.1 | 查明三种钴精矿的分类原因，是否考虑将三种钴精矿合并为一种。 | 紫金铜业有限公司 | 不采纳 | 该标准的年代比较久远了，中途的几个版本资料已经无从考证，还是仍旧保留目前的分类方式。 |
| 5 | 4.2 | - 主品位（钴）偏低（不小于5 %）？ | 有色金属技术经济研究院 | 不采纳 | 编制说明4.3 |
| 6 | 4.2 | 除了几个有毒有害的元素以外，其它的主要杂质元素是否需要加以控制？ | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 4.2.1 | 保留硫化钴精矿的四个品级 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 |  |
| 8 | 4.3 | 删除“也可由供需双方协商确定” | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 4.4 | 在贸易过程中如何规避掺杂情况发生？ | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 | 编制说明5.5 |

标准项目名称：钴精矿                                    承办人：谢柏华    共4页    第2页

标准项目负责起草单位：金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司

电  话：0573-88588331                                                         2021年10月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4.4 | （1）建议外观质量修改为“同一类型产品颜色应基本一致，不应混入其他夹杂物。 注：产品表面因氧化易导致颜色存在差异。典型外观图见附录A。 （2）产品应为粉末状。” | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 |  |
| 11 | 4.4.1 | “颜色均一”改成“颜色应基本一致” | 铁岭选矿药剂有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 4.4.2 | 删除“块状” | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 采纳 |  |
| 13 | 5.11 | 删除“颜色无法判别时按GB/T 17359、GB/T 30904的规定进行测定”。 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 5.11 | “目视法”改成“颜色” | 江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司 | 不采纳 | 通用写法 |
| 15 | 6.3.1 | “100 %”改成“全数”；增加“注：取样时应避开表面氧化的部分。” | 江西铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | 6.3.1 | “进行品质测定”改成“作为成分试样” | 沈阳有研矿物化工有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | 6.3.2 | “仲裁及备用样品由需方保存”改为“仲裁及备用样品应由需方在干燥的室内环境下隔绝空气保存一年” | 南京海关工业产品检测中心 | 不采纳 | - 改成“仲裁样品由第三方检测机构保存，备用样品由需方保存至双方贸易结算完成。 ” |
| 18 | 6.4.2 | 根据本文件，水分应不存在不合格的情况。 | 南京海关工业产品检测中心 | 不采纳 | 一是有超标情况的，二是标准格式写法。 |

标准项目名称：钴精矿                                    承办人：谢柏华    共4页    第3页

标准项目负责起草单位：金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司

电  话：0573-88588331                                                         2021年10月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 编制说明 | 以海关的归类原则，只要货物保持矿物的原始结构，即可认为是原矿/精矿。在标准中列举了特征矿物组成，是否已覆盖了主要矿物/矿种（氧化矿、硫化矿及混合矿）；经浮选的硫化矿中，因浮选剂引入的硫酸铁、硫酸铜、硫酸钙、硫酸镁非自然矿物物质，含量大致是多少？来源是哪里？ 货物有时呈酸性，pH大致范围是多少？可否在编制说明加以说明？ | 广州海关 | 采纳 | 来源见5.5.1、5.5.4 |  |
| 20 |  | 无意见 | 上海英斯贝克商品检验有限公司 |  |  |  |
| 21 |  | 无意见 | 深圳海关 |  |  |  |
| 22 |  | 无意见 | 广东先导稀材股份有限公司 |  |  |  |
| 23 |  | 无意见 | 大冶有色金属有限责任公司 |  |  |  |
| 24 |  | 无意见 | 防城港海关 |  |  |  |
| 25 |  | 无意见 | 宁波海关 |  |  |  |
| 26 |  | 无意见 | 嘉兴海关 |  |  |  |
| 27 |  | 无意见 | 江西理工大学 |  |  |  |
| 28 |  | 无意见 | 北方铜业股份有限公司 |  |  |  |
| 29 |  | 无意见 | 山西北铜新材料科技有限公司 |  |  |  |
| 30 |  | 无意见 | 湖南辰州矿业有限责任公司 |  |  |  |
| 31 |  | 无意见 | 云铜西南铜业分公司 |  |  |  |
| 32 |  | 无意见 | 陕西东岭冶炼有限公司 |  |  |  |
| 33 |  | 无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |  |
| 34 |  | 无意见 | 铜陵市经济信息化局 |  |  |  |

标准项目名称：钴精矿                                    承办人：谢柏华    共4页    第4页

标准项目负责起草单位：金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司

电  话：0573-88588331                                                         2021年10月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |  | 无意见 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 |  |  |
| 36 |  | 无意见 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |  |  |
| 37 |  | 无意见 | 沈阳有色金属加工有限公司 |  |  |
| 38 |  | 无意见 | 成都中建材光电材料有限公司 |  |  |
| 39 |  | 无意见 | 山东省标准化研究院 |  |  |
| 40 |  | 无意见 | 沈阳有色金属研究所有限公司 |  |  |
| 41 |  | 无意见 | 北矿检测技术有限公司 |  |  |
| 42 |  | 无意见 | 龙岩学院 |  |  |
| 43 |  | 无意见 | 韶关冶炼厂 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：38个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：38个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：14 个

④没有回函的单位数：0 个。