ICS 71.100.10

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 285-2021

代替 YS/T 285-2012

代替

铝电解用预焙阳极

Prebaked anode for aluminium electrolysis

（预审稿）

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

CCS Q 52

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 285-2012《铝电解用预焙阳极》。与YS/T 285-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

——将牌号TY-1和TY-2中的表观密度由1.55g/cm3和1.52g/cm3分别修订为1.56g/cm3和1.53g/cm3。

——将牌号TY-1和TY-2中的真密度由2.04g/cm3和2.02g/cm3分别修订为2.05g/cm3和2.03g/cm3。

——将牌号TY-1和TY-2中的抗折强度由8 MPa和8 MPa分别修订为9 MPa和8 MPa。

——将牌号TY-1和TY-2中的二氧化碳反应性由83%和73%分别修订为86%和80%。

——将牌号TY-2中的灰份由0.8%修订为0.7%。

——增加微量元素硫、钒、镍、硅、铁、钠、钙、钛的TY-1和TY-2指标要求。

——外观尺寸进行部分修订

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人： xxxxxxxxx

本文件及所代替文件的历次版本发布情况为：

——1998年首次发布为YS/T 285-1998，2007第一次修订，2012第二次修订；

——本次为第三次修订。

铝电解用预焙阳极

1  范围

本文件给出了铝电解用预焙阳极（以下简称预焙阳极）的牌号，规定了预焙阳极的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。

本文件适用于铝电解用预焙阳极XXX。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则

YS/T 62.3  铝用炭素材料取样方法 第3部分：预焙阳极

YS/T 63.2  铝用炭素材料检测方法 第2部分：阴极炭块和预焙阳极  室温电阻率的测定

YS/T 63.3  铝用炭素材料检测方法 第3部分：热导率的测定 比较法

YS/T 63.4  铝用炭素材料检测方法 第4部分：热膨胀系数的测定

YS/T 63.7  铝用炭素材料检测方法 第7部分：表观密度的测定 尺寸法

YS/T 63.8  铝用炭素材料检测方法 第8部分：真密度的测定 水比重计法

YS/T 63.10  铝用炭素材料检测方法 第10部分：空气渗透率的测定

YS/T 63.11  铝用炭素材料检测方法 第11部分：空气反应性的测定 质量损失法

YS/T 63.12  铝用炭素材料检测方法 第12部分：预焙阳极CO2反应性的测定 质量损失法

YS/T 63.14  铝用炭素材料检测方法 第14部分：抗折强度的测定 三点法

YS/T 63.15  铝用炭素材料检测方法 第15部分：耐压强度的测定

YS/T 63.16  铝用炭素材料检测方法 第16部分：微量元素的测定 X射线荧光光谱分析方法

YS/T 63.19  铝用炭素材料检测方法 第19部分：灰分含量的测定

YS/T 587. 9  碳阳极用煅后石油焦检测方法 第9部分：真密度的测定

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 牌号

预焙阳极用“TY”表示，按理化性能分为2个牌号：TY-1和TY-2。

5要求

5.1  理化性能

5.1.1  预焙阳极的表观密度、真密度、耐压强度、CO2反应性残留、抗折强度、室温电阻率、热膨胀系数、灰分含量性能应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 表观密度 | 真密度 | 耐压强度 | CO2反应性残留 | 抗折强度 | 室温电阻率 | 热膨胀系数 | 灰分含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/cm3 | g/cm3 | MPa | % | MPa | µΩm | 10-6/K | % |
|  | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ |
| TY-1 | 1.56 | 2.05 | 35 | 86 | 9 | 57 | 4.5 | 0.5 |
| TY-2 | 1.53 | 2.03 | 32 | 80 | 8 | 62 | 5 | 0.7 |

5.2.2 预焙阳极的微量元素含量（硫、钒、镍、硅、铁、钠、钙、钛）应符合表2的规定。

表2

| 牌号 | S | V | Fe | Si | Ca | Na | Ti | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Ppm | Ppm | Ppm | Ppm | Ppm | Ppm | Ppm |
|  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
| TY-1 | 2.5 | 350 | 400 | 300 | 300 | 200 | 10 | 220 |
| TY-2 | 3.5 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 15 | 300 |

5.2.3 需方对表1规定以外的性能（如热导率、杨氏模量、晶格尺寸、空气反应性残留、空气渗透率）等有特殊要求时，由供需双方协商确定并在订货单（或合同）中注明。

5.2.4  预焙阳极性能的数值与极限数值的表示和判定按照GB/T 8170的规定进行。

5.2.5  对于有残极返回生产的预焙阳极产品，指标要求可由供需双方协商确定并在订货单（或合同）中注明。

5.3  预焙阳极的规格及尺寸允许偏差

5.3.1  预焙阳极的规格由供需双方商定。

5.3.2  预焙阳极的尺寸允许偏差应符合表3的规定。

表3

| 项目 | 相对允许偏差 |
| --- | --- |
| 长度 | ±1.0% |
| 宽度 | ±1.5% |
| 高度 | ±2% |
| 不直度 | 不大于长度的1% |

5.4  外观质量

5.4.1  预焙阳极表面粘接的填充料应清理干净。

5.4.2  预焙阳极表面的氧化深度不得超过20mm，深度小于20mm需清理至表面光洁，无疏松。

5.4.3  预焙阳极掉角、掉棱示意图如图1所示，掉角、掉棱尺寸应符合以下规定：

a） 掉角截面近似周长（a＋b＋c）不大于600mm，在200mm～600mm之间的不得多于两处，小于200mm的不计。

b） 掉棱长度不大于500mm，深度不大于60mm；掉棱长度在200mm～500mm，深度不大于60mm的不得多于两处；长度小于200mm，深度小于60mm的忽略不计。

图1  预焙阳极掉角、掉棱示意图

5.4.4  预焙阳极炭碗内裂纹或连接炭碗的孔边缘裂纹长度不大于100mm，最大宽度不大于1mm，孔与孔之间不允许有连通裂纹。

5.4.5  每块预焙阳极有缺损的炭碗数不多于两个。炭碗内每个棱缺损不大于其面积的1/2，小于1/3的忽略不计，每个炭碗内棱缺损不多于2处。

5.4.6  预焙阳极炭碗底面凹凸高度不大于15mm。

5.4.7  预焙阳极大面裂纹直线长度不大于300mm，最大宽度不大于1mm，数量不多于3处。端面裂纹直线长度不大于200mm，最大宽度不大于1mm，数量不多于2处。阳极表面裂纹直线长度小于100mm，宽度小于1mm的忽略不计。

5.4.8  预焙阳极表面鼓包或缺损周长不大于300mm，高度或深度不大于20mm，数量不多于2处。

5.5  其他

作为样品在其上取样且该批产品判定为合格时，该块预焙阳极应作为成品使用。

6  试验方法

6.1  预焙阳极理化性能检验方法

6.1.1  表观密度的检验按YS/T 63.7的规定进行。

6.1.2  真密度的检验按YS/T 63.8或YS/T 587.9的规定进行,。仲裁分析时，按照YS/T 63.8的规定进行检测。

6.1.3  耐压强度的检验按YS/T 63.15的规定进行。

6.1.4  CO2反应性的检验按YS/T 63.12的规定进行。

6.1.5  抗折强度的检验按YS/T 63.14的规定进行。

6.1.6  室温电阻率的检验按YS/T 63.2的规定进行。

6.1.7  热膨胀系数的检验按YS/T 63.4的规定进行。

6.1.8  灰分含量的检验按YS/T 63.19的规定进行。

6.1.9  热导率的检验按YS/T 63.3的规定进行。

6.1.10  空气渗透率的检验按YS/T 63.10的规定进行。

6.1.11  空气反应性的检验按YS/T 63.11的规定进行。

6.1.12  微量元素含量检验按YS/T 63.16的规定进行。

6.2  尺寸及允许偏差测量方法

预焙阳极的尺寸及允许偏差用相应精度的测量工具进行测量。

6.3  外观质量检验方法

预焙阳极表面缺陷的尺寸用相应精度的测量工具进行测量，其他外观质量用肉眼检查。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  预焙阳极应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2  需方应对收到的产品按本标准（或订货合同）的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

7.2  组批

预焙阳极应成批提交检验，每批应由同一牌号的预焙阳极组成。每批不超过100块或按订货单（或合同）约定。

7.3  检验项目

每批产品均应进行表观密度、真密度、耐压强度、CO2反应性、抗折强度、室温电阻率、热膨胀系数、灰分含量、尺寸及允许偏差、外观质量的检验。供需双方在订货单（或合同）中约定的其他性能指标（热导率、空气渗透率、空气反应性和微量元素含量等）也应同时进行检验。

7.4 取样

预焙阳极的取样按照表4的规定进行。

表4

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化性能 | 取样方法按GB/T 26297.3的规定进行 | 5.1 | 6.1 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐块检验 | 5.2 | 6.2 |
| 外观质量 | 逐块检验 | 5.3 | 6.3 |

7.5  检验结果的判定

7.5.1  理化性能分析结果中有任何一项结果不合格时，应取同一批次其他阳极双倍数量的试样对不合格项目进行重复试验，若重复试验中有一个试样仍不合格，则判该批产品不合格。

7.5.2  尺寸偏差、外观质量不合格时，判该块不合格。

8  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

8.1  包装

预焙阳极产品可用塑料薄膜简易包装，也可由供需双方商定其他方式包装。

8.2  运输、贮存

预焙阳极在运输、贮存过程中应保持清洁、干燥，避免受潮、破损。

8.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称、规格和牌号；

- 批号；

- 净重和块数；

- 性能分析结果和技术监督部门印记；

- 本文件编号；

- 出厂日期。

9  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）规格和牌号；

c）数量；

d）本文件编号；

e）本文件要求的其他需要在合同中注明的内容。