ICS 27.010

CCS F 01

GB XXXXX-20XX

代替GB 25324-2014，GB 25325-2014

铝冶炼企业产品能耗

Energy consumption for products

of aluminum metallurgical enterprise

（征求意见稿）

200×-××-××发布                          20X×-××-××实施

前    言（等定稿时再进行修改）

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件代替GB 25324-2014《铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额》和GB 25325-2014《铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额》。本文件与GB 25324-2014和GB 25325-2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——将GB 25324《铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额》和GB 25325《铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额》合并在一起，成为一项标准。并增加铝电解用石墨化阴极炭块、阴极糊单位产品能源消耗限额内容。

——现有预焙阳极单位产品能耗限额限定值煅烧工序由≤350kgce/t修改为≤250kgce/t；

——现有预焙阳极单位产品能耗限额限定值成型工序由≤30kgce/t修改为≤20gce/t；

——现有预焙阳极单位产品能耗限额准入值成型工序由≤10kgce/t修改为≤9gce/t；

——现有预焙阳极单位产品能耗限额先进值成型工序由≤10kgce/t修改为≤7gce/t；

——现有预焙阳极单位产品能耗限额准入值焙烧工序由≤100kgce/t修改为≤80kgce/t；

——现有预焙阳极单位产品能耗限额先进值焙烧工序由≤80kgce/t修改为≤75kgce/t；

——现有石墨质阴极单位产品能耗限额限定值煅烧工序由≤500kgce/t修改为≤330kgce/t；

——现有石墨质阴极单位产品能耗限额准入值煅烧工序由≤300kgce/t修改为≤190kgce/t；

——现有石墨质阴极单位产品能耗限额先进值煅烧工序由≤300kgce/t修改为≤140kgce/t；

——现有石墨质阴极单位产品能耗限额限定值成型焙烧加工工序由≤680kgce/t修改为≤290kgce/t；

——现有石墨质阴极单位产品能耗限额准入值成型焙烧加工工序由≤430kgce/t修改为≤190kgce/t；

——现有石墨质阴极单位产品能耗限额先进值成型焙烧加工工序由≤430kgce/t修改为≤150kgce/t；

——增加了附录A《铝电解用预焙阳极产品能耗计算原则及计算方法》，附录B《铝电解用石墨质阴极炭块产品能耗计算原则及计算方法》\附录C《铝电解用石墨化阴极炭块产品能耗计算原则及计算方法》以及附录D《铝电解用阴极糊产品能耗计算原则及计算方法》

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家准化管理委员会提出并归口。

本文件起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

本文件及其所代替的文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为GB 25324-2010，2014年第一次修订；

——本次修订并入了GB 25325-2014《铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额》的内容（GB 25325-2014代替的文件及历次版本发布情况为：GB 25325-2010）。

——本次为第二次修订。

铝用炭素单位产品能源消耗限额

1  范围

本文件规定了铝用炭素单位产品生产的能源消耗限额的要求、计算原则及计算方法。

本文件适用于铝电解用预焙阳极、石墨质阴极炭块、石墨化阴极炭块和阴极糊生产能耗的计算与考核评定，以及新建项目能耗的控制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

3  术语和定义

GB/T 2589和GB/T 12723中界定的术语和定义适用于本文件。

# 要求

4.1铝电解用预焙阳极生产企业单位产品能耗限额

铝电解用预焙阳极生产企业单位产品能耗限额应符合表1的规定。

表1 铝电解用预焙阳极单位产品能耗限额

单位为kgce/t

| 指标 | 能耗限额等级 |
| --- | --- |
|  | 3级 | 2级 | 1级 |
| 煅烧工序单位产品综合能耗 | ≤250 | ≤105 | ≤100 |
| 成型工序单位产品综合能耗 | ≤20 | ≤9 | ≤7 |
| 焙烧工序单位产品综合能耗 | ≤130 | ≤80 | ≤75 |
| 组装工序单位产品综合能耗 | ≤11 | ≤6 | ≤4 |

4.2铝电解用石墨质阴极炭块生产企业单位产品能耗限额

铝电解用石墨质阴极炭块生产企业单位产品能耗限额应符合表2的规定。

表2 铝电解用石墨质阴极单位产品能耗限额

单位为kgce/t

| 指标 | 能耗限额等级 |
| --- | --- |
|  | 3级 | 2级 | 1级 |
| 煅烧工序单位产品综合能耗 | ≤330 | ≤190 | ≤140 |
| 成型焙烧加工工序单位产品综合能耗 | ≤290 | ≤190 | ≤150 |

4.3铝电解用石墨化阴极炭块生产企业单位产品能耗限额

铝电解用石墨化阴极炭块生产企业单位产品能耗限额应符合表3的规定。

表3 铝电解用阴极糊单位产品能耗限额

单位为kgce/t

| 指标 | 能耗限额等级 |
| --- | --- |
|  | 3级 | 2级 | 1级 |
| 煅烧工序单位产品综合能耗 | ≤220kgce/t | ≤150gce/t | ≤130kgce/t |
| 成型焙烧工序单位产品综合能耗 | ≤270kgce/t | ≤170kgce/t | ≤150kgce/t |
| 石墨化加工工序单位产品综合能耗 | ≤580kgce/t | ≤450kgce/t | ≤430kgce/t |

4.4铝电解用阴极糊生产企业单位产品能耗限额

铝电解用阴极糊生产企业单位产品能耗限额应符合表4的规定。

表4铝电解用阴极糊单位产品能耗限额

单位为kgce/t

| 指标 | 能耗限额等级 |
| --- | --- |
|  | 3级 | 2级 | 1级 |
| 煅烧工序单位产品综合能耗 | ≤330kgce/t | ≤310gce/t | ≤290kgce/t |
| 混捏工序单位产品综合能耗 | ≤15kgce/t | ≤10gce/t | ≤9kgce/t |

5  计算原则及计算方法

5.1 铝电解用预焙阳极产品能耗计算原则及计算方法见附录A。

5.2 铝电解用石墨质阴极炭块产品能耗计算原则及计算方法见附录B。

5.3 铝电解用石墨化阴极炭块产品能耗计算原则及计算方法见附录C。

5.4 铝电解用阴极糊产品能耗计算原则及计算方法见附录D。

5.5 常用能源品种现行折标煤系数和耗能工质能源等价值见附录E。

附录A

（规范性)

铝电解用预焙阳极产品能耗计算原则及计算方法

A.1  铝电解用预焙阳极生产工艺流程图

完整的铝电解用预焙阳极生产工艺流程见图A.1，由于各工序的生产可由不同的企业来完成，所以不是所有的企业都有完整的生产流程。

图A.1  铝电解用预焙阳极生产工艺流程简图

A.2  考核指标

为了适用于含有不同工序的各种企业，铝电解用预焙阳极综合能耗分工序按工序单位产品综合能耗进行考核。

A.3  计算原则

A.3.1  铝电解用预焙阳极生产企业的能源消耗

企业生产的能源消耗指用于生产活动的各种能源，包括一次能源、二次能源、耗能工质和余热资源。包括能源及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及计量供应（包括外销）中的损耗，不包括批准的基建项目用能。

A.3.2 报告期内的能源消耗量

报告期内企业生产消耗能源量有三种计算方法。

方法一：报告期内企业生产消耗能源量＝企业购入能源量＋期初库存能源量－企业转供能源量－企业基建项目耗能源量－企业生活用能源量—期末库存能源量

方法二：报告期内企业生产消耗能源量＝企业诸产品工艺能耗量＋辅助和附属生产系统用能源量+企业内部能源转换损失量

方法三：报告期内企业生产消耗能源量＝企业诸产品综合能耗量之和

A.3.3  能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合《中华人民共和国计量法》和GB 17167的规定。

A.3.4　各种能源折算标煤量的原则

应用基低（位）发热量等于29.3076 兆焦(MJ)的燃料称为1千克标准煤(kgce)。企业消耗的煤炭、焦炭、石油焦、燃料油、煤气、天然气等外购能源的折算系数，应按国家规定的测定分析方法进行分析测定，按实测值换算为标准煤；不能实测的，应按能源供应部门提供的低（位）发热量进行换算；在上述条件均不具备时，可用国家统计部门规定的折算系数换算为标准煤(见附录D) 。企业加工转换的二次能源及耗能工质按相应的等价热值折算。

A.3.5  余热资源计算原则

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，在计算能耗时，应避免重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其他工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。如是未扣除回收余热的能耗指标，应标明“未扣余热发电”、“含余热发电”、“未扣回收余热”等字样。

A.3.6  间接综合能耗分摊原则

间接综合能耗量应根据诸产品工艺能耗量占企业生产工艺能耗总量的比例，分摊到各个产品。

A.4  计算方法

A.4.1 单位产品综合能耗

A.4.1.1  煅烧工序单位产品综合能耗

报告期内，煅烧工序生产每吨符合工艺要求煅后焦实际消耗的各种能源（折成标煤）量与该工序分摊的辅助、附属生产系统消耗的能源量总和，并扣除回收的余热量。按公式（A.1）计算：

＝     …………………………………………（A.1）

式中：

——报告期内煅烧工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

——报告期内石油焦的烧损量,单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内煅烧工序消耗的能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内从煅烧工序回收的余热量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内煅烧工序分摊的辅助附属部门能耗量，按公式（11）计算，（公式的说明中不应出现按……，原则上都要删除）单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内实收合格煅后焦产量，单位为吨（t）。

报告期内石油焦的烧损量按公式（A.2）计算：

………………………………………（A.2）

式中：

——报告期内石油焦消耗量，单位为吨（t）；

——石油焦折标煤系数。

报告期内煅烧工序消耗的能源量按公式（A.3）计算：

……………………………………（A.3）

式中：

——报告期内煅烧工序消耗的第i种能源实物量；

——报告期内第i种能源的折标准煤系数。

A.4.1.2  成型工序单位产品综合能耗

报告期内，成型工序生产出每吨合格阳极生块实际消耗的各种能源（折成标煤）量与该工序分摊辅助、附属生产系统消耗的能源量之和。按公式（A.4）计算：

＝    ……………………………………………（A.4）

式中：

——报告期内成型工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

——报告期内成型工序消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内成型工序分摊的辅助附属部门能耗量，按公式（11）计算，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内合格阳极生块产量，单位为吨（t）。

报告期内成型工序消耗能源量按公式（A.5）计算：

………………………………………………（A.5）

式中：

——报告期内成型工序消耗的第i种能源实物量。

A.4.1.3  焙烧工序单位产品综合能耗

报告期内，焙烧工序生产出每吨合格阳极焙烧块实际消耗的各种能源（折成标煤）量与该工序分摊的辅助附属部门的能源量之和。按公式（A.6）计算：

＝       ………………………………………（A.6）

式中：

——报告期内焙烧工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

——报告期内焙烧工序消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内焙烧工序分摊的辅助附属部门能耗量，按公式（B.11）计算，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内合格焙烧块产量，单位为吨（t）。

报告期内焙烧工序消耗能源量按公式（A.7）计算：

………………………………………（A.7）

式中：

——报告期内焙烧工序消耗的第i种能源实物量。

A.4.1.4  组装工序单位产品综合能耗

报告期内，组装工序生产每吨合格阳极组装块消耗的各种能源（折成标煤）量与该工序分摊的辅助附属部门能量之和。按公式（A.8）计算：

＝       ………………………………………（A.8）

式中：

——报告期内组装工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

——报告期内组装工序消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期组装工序分摊的辅助附属部门能耗量，按公式（11）计算，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内合格组装块产量，单位为吨（t）。

报告期内组装工序消耗能源量按公式（A.9）计算：

………………………………………（A.9）

式中：

——报告期内组装工序消耗的能源实物量。

A.4.2  辅助附属部门能耗

该工序消耗能源量包括机修、检修、车队等辅助车间用能和主体车间、管理部门的照明、取暖、降温、洗澡等用能。按公式（A.10）计算：

………………………………………（A.10）

式中：

——报告期内辅助附属部门消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内辅助附属部门消耗的能源种数；

——报告期内辅助附属部门消耗的第i种能源实物量。

A.4.3 分摊辅助附属部门能耗

计算工序综合能耗时，分摊的辅助附属部门能耗按公式（A.11）计算：

=              ……………………………（A.11）

式中：

——报告期内某工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；下标x代表d、c、b和z，分别表示煅烧工序、成型工序、焙烧工序和组装工序；

——报告期内某工序消耗的能源量，单位为千克标煤（kgce）；下标x代表d、c、b和z，分别表示煅烧工序、成型工序、焙烧工序和组装工序。

附录B

（规范性)

铝电解用石墨质阴极炭块产品能耗计算原则及计算方法

B.1  铝电解用石墨质阴极炭块生产工艺流程

完整的铝电解用石墨质阴极炭块生产工艺流程见图B.1。目前国内部分企业只有煅烧工序，部分企业只有成型、焙烧和加工工序。

图B.1  铝电解用石墨质阴极炭块生产工艺流程简图

B.2  考核指标

为了适用于含有不同工序的各种企业，分工序按工序单位产品综合能耗进行考核。

B.3  计算原则

B.3.1  铝电解用石墨质阴极炭块生产企业的能源消耗

企业生产的能源消耗指用于生产活动的各种能源，包括一次能源、二次能源、耗能工质和余热资源。包括能源及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及计量供应中的损耗，不包括批准的基建项目用能。

B.3.2 报告期内的能源消耗量

报告期内企业生产消耗能源量有三种计算方法。

方法一：报告期内企业生产消耗能源量＝企业购入能源量＋期初库存能源量－企业转供能源量－企业基建项目耗能源量－企业生活用能源量—期末库存能源量

方法二：报告期内企业生产消耗能源量＝企业诸产品工艺能耗量＋辅助和附属生产系统用能源量+企业内部能源转换损失量

方法三：报告期内企业生产消耗能源量＝企业诸产品综合能耗量之和

B.3.3  能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合《中华人民共和国计量法》和GB 17167的规定。

B.3.4　各种能源折算标煤量的原则

应用基低（位）发热量等于29.3076 兆焦的燃料称为1千克标准煤(kgce)。企业消耗的煤炭、焦炭、无烟煤、燃料油、煤气、天然气等外购能源的折算系数，应按国家规定的测定分析方法进行分析测定，按实测值换算为标准煤；不能实测的，应按能源供应部门提供的低（位）发热量进行换算；在上述条件均不具备时，可用国家统计部门规定的折算系数换算为标准煤(见附录D) 。企业加工转换的二次能源及耗能工质按相应的等价热值折算。

B.3.5  余热资源计算原则

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，在计算能耗时，应避免重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其他工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。如是未扣除回收余热的能耗指标，应标明“未扣余热发电”、“含余热发电”、“未扣回收余热”等字样。

B.3.6  间接综合能耗分摊原则

间接综合能耗量应根据诸产品工艺能耗量占企业生产工艺能耗总量的比例，分摊到各个产品。

B.4  计算方法

B.4.1 单位产品综合能耗

B.4.1.1  煅烧工序单位产品综合能耗

报告期内，煅烧工序生产每吨符合工艺要求煅后煤实际消耗的各种能源（折成标煤）量与该工序分摊的辅助、附属生产系统消耗的能源量总和，并扣除回收的余热量。按公式（B.1）计算：

＝    …………………………………………（B.1）

式中：

——报告期内煅烧工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

——报告期内无烟煤的烧损量,单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内煅烧工序消耗的能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内从煅烧工序回收的余热量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内煅烧工序分摊的辅助附属部门能耗量，按公式（10）计算，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内实收合格煅后无烟煤产量，单位为吨（t）。

报告期内无烟煤烧损量（折算为标准煤）按照公式（B.2）计算：

………………………………………（B.2）

式中：

——报告期内无烟煤消耗量，单位为吨（t）；

——无烟煤折标煤系数。

报告期内煅烧工序消耗能源量按照公式（B.3）计算：

………………………………………（B.3）

式中：

——报告期内煅烧工序消耗的第i种能源实物量；

——报告期内第i种能源的折标煤系数。

B.4.1.2  成型、焙烧、加工工序单位产品综合能耗

报告期内，经成型、焙烧、加工工序生产出每吨合格阴极加工块实际消耗的各种能源折标煤的总量，加分摊的辅助附属部门能耗。按公式（B.4）计算：

＝   ………………………………………（B.4）

式中：

——报告期内成型焙烧加工工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

——报告期内成型工序消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内焙烧工序消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内加工工序消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内成型、焙烧、加工工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内合格加工块产量，单位为吨（t）。

报告期内成型工序消耗能源量按公式（B.5）计算：

……………………………………………（B.5）

式中：

——报告期内成型工序消耗的第i种能源实物量。

报告期内焙烧工序消耗能源量按公式（B.6）计算：

……………………………………………（B.6）

式中：

——报告期内焙烧工序消耗的第i种能源实物量。

报告期内加工工序消耗能源量按公式（B.7）计算：

……………………………………………（B.7）

——报告期内加工工序消耗的第i种能源实物量。

报告期内成型、焙烧、加工工序分摊的辅助附属部门能耗量按公式（B.8）计算：

＝ ………………………………………（B.8）

式中：

——成型工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；

——焙烧工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；

——加工工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）。

B.4.2  辅助附属部门能耗

该工序消耗能源量包括机修、检修、车队等辅助车间用能和主体车间、管理部门的照明、取暖、降温、洗澡等用能。按公式（B.9）计算：

………………………………………………………（B.9）

式中：

——报告期内辅助附属部门消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内辅助附属部门消耗的能源种数；

——报告期内辅助附属部门消耗的第i种能源实物量。

B.4.3 分摊辅助附属部门能耗

计算工序综合能耗时，分摊的辅助附属部门能耗按照公式（B.10）计算：

=  ……………………………………………………（B.10）

式中：

——报告期内某工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；下标x代表d、c、b和j，分别表示煅烧工序、成型工序、焙烧工序和加工工序；

——报告期内某工序消耗的能源量，单位为千克标煤（kgce）；下标x代表d、c、b和j，分别表示煅烧工序、成型工序、焙烧工序和加工工序。

附录C

（规范性)

铝电解用石墨化阴极炭块产品能耗计算原则及计算方法

C.1  铝电解用石墨化阴极炭块生产工艺流程

完整的铝电解石墨化阴极炭块生产工艺流程如图C.1所示。由于各工序的生产可由不同的企业来完成，所以不是所有的企业都有完整的生产流程。

图C.1  铝电解石墨化阴极炭块生产工艺流程简图

C.2  考核指标

为了适用于含有不同工序的各种企业，分工序按工序单位产品综合能耗进行考核。

C.3  计算原则

C.3.1  铝电解用石墨化阴极炭块生产企业的能源消耗

企业生产的能源消耗指用于生产活动的各种能源，包括一次能源、二次能源、耗能工质和余热资源。包括能源及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及计量供应中的损耗，不包括批准的基建项目用能。

C.3.2 报告期内的能源消耗量

报告期内企业生产消耗能源量有三种计算方法。

方法一：报告期内企业生产消耗能源量＝企业购入能源量＋期初库存能源量－企业转供能源量－企业基建项目耗能源量－企业生活用能源量—期末库存能源量

方法二：报告期内企业生产消耗能源量＝企业诸产品工艺能耗量＋辅助和附属生产系统用能源量+企业内部能源转换损失量

方法三：报告期内企业生产消耗能源量＝企业诸产品综合能耗量之和

C.3.3  能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合《中华人民共和国计量法》和GB 17167的规定。

C.3.4  各种能源折算标煤量的原则

应用基低（位）发热量等于29.3076 兆焦的燃料称为1千克标准煤(kgce)。企业消耗的煤炭、焦炭、无烟煤、燃料油、煤气、天然气等外购能源的折算系数，应按国家规定的测定分析方法进行分析测定，按实测值换算为标准煤；不能实测的，应按能源供应部门提供的低（位）发热量进行换算；在上述条件均不具备时，可用国家统计部门规定的折算系数换算为标准煤(见附录D) 。企业加工转换的二次能源及耗能工质按相应的等价热值折算。

C.3.5  余热资源计算原则

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，在计算能耗时，应避免重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其他工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。如是未扣除回收余热的能耗指标，应标明“未扣余热发电”、“含余热发电”、“未扣回收余热”等字样。

C.3.6  间接综合能耗分摊原则

间接综合能耗量应根据诸产品工艺能耗量占企业生产工艺能耗总量的比例，分摊到各个产品。

C.4  计算方法

C.4.1 单位产品综合能耗

C.4.1.1 煅烧工序单位产品综合能耗

报告期内，煅烧工序生产每吨符合工艺要求煅后煤实际消耗的各种能源（折成标煤）量与该工序分摊的辅助、附属生产系统消耗的能源量总和，并扣除回收的余热量。按公式（C.1）计算：

＝    …………………………………………（C.1）

式中：

——报告期内煅烧工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

——报告期内针状焦的烧损消耗的能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内煅烧工序消耗的能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内从煅烧工序回收的余热量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内煅烧工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内实收合格煅后焦产量，单位为吨（t）。

报告期内针状焦烧损消耗的能源量（折算为标准煤）按照公式（C.2）计算：

………………………………………（C.2）

式中：

——报告期内针状焦消耗量，单位为吨（t）；

——针状焦折标煤系数。

报告期内煅烧工序消耗能源量按照公式（C.3）计算：

………………………………………（C.3）

式中：

——报告期内煅烧工序消耗的第i种能源实物量；

——报告期内第i种能源的折标煤系数。

C.4.1.2 成型、焙烧工序单位产品综合能耗

报告期内，经成型、焙烧工序生产出每吨合格阴极加工块实际消耗的各种能源折标煤的总量，加分摊的辅助附属部门能耗。按公式（C.4）计算：

＝   ………………………………………（C.4）

式中：

——报告期内成型焙烧工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

——报告期内成型工序消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内焙烧工序消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内成型、焙烧工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内合格焙烧块产量，单位为吨（t）。

报告期内成型工序消耗能源量按公式（C.5）计算：

……………………………………………（C.5）

式中：

——报告期内成型工序消耗的第i种能源实物量。

报告期内焙烧工序消耗能源量按公式（C.6）计算：

……………………………………………（C.6）

式中：

——报告期内焙烧工序消耗的第i种能源实物量。

报告期内成型、焙烧工序分摊的辅助附属部门能耗量按公式（C.7）计算：

＝ ………………………………………（C.7）

式中：

——成型工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；

——焙烧工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）。

C.4.1.3 石墨化、加工工序单位产品综合能耗

报告期内，经石墨化、加工工序生产出每吨合格阴极加工块实际消耗的各种能源折标煤的总量，加分摊的辅助附属部门能耗。按公式（C.8）计算：

＝   ………………………………………（C.8）

式中：

——报告期内石墨化、加工工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

——报告期内石墨化工序消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内加工工序消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内石墨化、加工工序分摊的辅助附属部门能耗量按公式（32）计算，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内合格加工块产量，单位为吨（t）。

报告期内石墨化工序消耗能源量按公式（C.9）计算：

……………………………………………（C.9）

式中：

——报告期内石墨化工序消耗的第i种能源实物量。

报告期内加工工序消耗能源量按公式（C.10）计算：

……………………………………………（C.10）

——报告期内加工工序消耗的第i种能源实物量。

报告期内石墨化、加工工序分摊的辅助附属部门能耗量按公式（C.11）计算：

＝ ………………………………………（C.11）

式中：

——石墨化工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；

——加工工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）。

C.4.2辅助附属部门能耗

该工序消耗能源量包括机修、检修、车队等辅助车间用能和主体车间、管理部门的照明、取暖、降温、洗澡等用能。按公式（C.12）计算：

………………………………………………………（C.12）

式中：

——报告期内辅助附属部门消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内辅助附属部门消耗的能源种数；

——报告期内辅助附属部门消耗的第i种能源实物量。

C.4.3分摊辅助附属部门能耗

计算工序综合能耗时，分摊的辅助附属部门能耗按照公式（C.13）计算：

=  ……………………………………………………（C.13）

式中：

——报告期内某工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；下标x代表d、c、b、s和j，分别表示煅烧工序、成型工序、焙烧工序、石墨化工序和加工工序；

——报告期内某工序消耗的能源量，单位为千克标煤（kgce）；下标x代表d、c、b、S和j，分别表示煅烧工序、成型工序、焙烧工序、石墨化工序和加工工序s

附录D

（规范性)

铝电解用阴极糊产品能耗计算原则及计算方法

D.1  阴极糊生产工艺流程

完整的阴极湖生产工艺流程见图D.1。

D.2  考核指标

为了适用于含有不同工序的各种企业，分工序按工序单位产品综合能耗进行考核。

图D.1  阴极炭块生产工艺流程简图

D.3  计算原则

D.3.1  铝电解用阴极糊生产企业的能源消耗

企业生产的能源消耗指用于生产活动的各种能源，包括一次能源、二次能源、耗能工质和余热资源。包括能源及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及计量供应中的损耗，不包括批准的基建项目用能。

D.3.2 报告期内的能源消耗量

报告期内企业生产消耗能源量有三种计算方法。

方法一：报告期内企业生产消耗能源量＝企业购入能源量＋期初库存能源量－企业转供能源量－企业基建项目耗能源量－企业生活用能源量—期末库存能源量

方法二：报告期内企业生产消耗能源量＝企业诸产品工艺能耗量＋辅助和附属生产系统用能源量+企业内部能源转换损失量

方法三：报告期内企业生产消耗能源量＝企业诸产品综合能耗量之和

D.3.3  能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合《中华人民共和国计量法》和GB 17167的规定。

D.3.4　各种能源折算标煤量的原则

应用基低（位）发热量等于29.3076 兆焦的燃料称为1千克标准煤(kgce)。企业消耗的煤炭、焦炭、无烟煤、燃料油、煤气、天然气等外购能源的折算系数，应按国家规定的测定分析方法进行分析测定，按实测值换算为标准煤；不能实测的，应按能源供应部门提供的低（位）发热量进行换算；在上述条件均不具备时，可用国家统计部门规定的折算系数换算为标准煤(见附录A) 。企业加工转换的二次能源及耗能工质按相应的等价热值折算。

D.3.5  余热资源计算原则

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，在计算能耗时，应避免重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其他工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。如是未扣除回收余热的能耗指标，应标明“未扣余热发电”、“含余热发电”、“未扣回收余热”等字样。

D.3.6  间接综合能耗分摊原则

间接综合能耗量应根据诸产品工艺能耗量占企业生产工艺能耗总量的比例，分摊到各个产品。

D.4  计算方法

D.4.1 单位产品综合能耗

D.4.1.1  煅烧工序单位产品综合能耗

报告期内，煅烧工序生产每吨符合工艺要求煅后煤实际消耗的各种能源（折成标煤）量与该工序分摊的辅助、附属生产系统消耗的能源量总和，并扣除回收的余热量。按公式（D.1）计算：

＝    …………………………………………（D.1）

式中：

——报告期内煅烧工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

——报告期内无烟煤的烧损量,单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内煅烧工序消耗的能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内从煅烧工序回收的余热量，单位为千克标煤（kgDe）；

——报告期内煅烧工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内实收合格煅后无烟煤产量，单位为吨（t）。

报告期内无烟煤烧损量（折算为标准煤）按照公式（B.2）计算：

………………………………………（D.2）

式中：

——报告期内无烟煤消耗量，单位为吨（t）；

——无烟煤折标煤系数。

报告期内煅烧工序消耗能源量按照公式（B.3）计算：

………………………………………（D.3）

式中：

——报告期内煅烧工序消耗的第i种能源实物量；

——报告期内第i种能源的折标煤系数。

D.4.1.2  混捏工序单位产品综合能耗

报告期内，经混捏工序生产出每吨合格阴极糊实际消耗的各种能源折标煤的总量，加分摊的辅助附属部门能耗。按公式（B4）计算：

＝   ………………………………………（D.4）

式中：

——报告期内混捏工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

——报告期内混捏工序消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）

——报告期内混捏工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内合格阴极糊产量，单位为吨（t）。

报告期内混捏工序消耗能源量按公式（B.5）计算：

……………………………………………（D.5）

式中：

——报告期内混捏工序消耗的第i种能源实物量。

报告期内焙烧工序消耗能源量按公式（B.6）计算：

……………………………………………（B.6）

式中：

——报告期内焙烧工序消耗的第i种能源实物量。

报告期内加工工序消耗能源量按公式（B.7）计算：

……………………………………………（B.7）

——报告期内加工工序消耗的第i种能源实物量。

报告期内成型、焙烧、加工工序分摊的辅助附属部门能耗量按公式（B.8）计算：

＝ ………………………………………（B.8）

式中：

——成型工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；

——焙烧工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；

——加工工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）。

D.4.2  辅助附属部门能耗

该工序消耗能源量包括机修、检修、车队等辅助车间用能和主体车间、管理部门的照明、取暖、降温、洗澡等用能。按公式（B.9）计算：

………………………………………………………（B.9）

式中：

——报告期内辅助附属部门消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

——报告期内辅助附属部门消耗的能源种数；

——报告期内辅助附属部门消耗的第i种能源实物量。

D.4.3 分摊辅助附属部门能耗

计算工序综合能耗时，分摊的辅助附属部门能耗按照公式（B.10）计算：

=  ……………………………………………………（B.10）

式中：

——报告期内某工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；下标x代表d、c、b和j，分别表示煅烧工序、成型工序、焙烧工序和加工工序；

——报告期内某工序消耗的能源量，单位为千克标煤（kgce）；下标x代表d、c、b和j，分别表示煅烧工序、成型工序、焙烧工序和加工工序。

附录E

（规范性)

常用能源品种现行折标煤系数和耗能工质能源等价值

E.1  常用能源品种现行折标煤系数

常用能源品种现行折标煤系数见表E.1。

表E.1  常用能源品种现行折标煤系数

| 能源 | 折标煤系数及单位 |
| --- | --- |
| 品种 | 单位 | 系数 | 单位 |
| 汽油 | 吨 | 1.4714 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 重油 | 吨 | 1.4286 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 柴油 | 吨 | 1.4571 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 石油焦 | 吨 | 1.0000 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 电力 | 万千瓦小时 | 1.229 | 吨标煤/万千瓦小时(tce /104kW.h) |
| 煤气(热值为1250×4.1868kJ/m3) | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米(tce /104 m3) |
| 天然气 | 千立方米 | 1.3300 | 吨标煤/千立方米(tce /103m3) |
| 蒸汽 | 吉焦（GJ） | 0.03412 | 吨标煤／吉焦（tce/GJ） |
| 注1：原煤的热值按5000千卡/千克计。 注2：蒸汽折标煤系数按热值计。 注3：部分品种仍采用“万”为计量单位。 |

E.2  耗能工质能源等价值

耗能工质能源等价值见表E.2。

表E.2  耗能工质能源等价值

| 能源 | 折标煤系数及单位 |
| --- | --- |
| 名称 | 单位 | 热值/MJ（兆焦） | 折标煤/kg（千克） |
| 新水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 |
| 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |
| 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 |

# Text boxes

铝用炭素单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit products of carbonaceous materials used for aluminium production

（征求意见稿）

中华人民共和国国家标准

国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布

煅烧

石油焦

煅后焦

阳极生块

阳极焙烧块

成型

焙烧

组装

阳极组装块

煤沥青

煅烧

无烟煤

煅后煤

阴极生块

阴极焙烧块

成型

焙烧

加工

石墨质阴极块

其他原料

石墨化阴极块

加工

石墨化胚

石墨化

焙烧块

焙烧

含浸渍

生块

成型

煅后焦

针状焦

煅烧

其他原料

煅烧

无烟煤

煅后煤

阴极糊

混捏

其他原料