YS/ＴＸＸＸＸ-ＸＸＸＸ

ShICS 77.150.30

H62

ICS 77.150.30

H62

舰船用耐蚀黄铜锻制棒材和饼材

Resistant corrosion brass forged dise and rods for the usage of marine

（预审稿）

中华人民共和国工业和信息化部　　发布

前 言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：沈阳华泰铜业有限公司

本标准主要起草人员：

YS/T ×××-××××

舰船用耐蚀黄铜锻制棒材和饼材

# 1  范围

本标准规定了舰船用耐蚀黄铜锻制棒材和饼材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同(或订货单)等内容。

本标准适用于舰船用耐蚀黄铜锻制棒材和饼材，同时适用于要求有较高强度、耐磨及耐蚀性的精密机械、化工机械构件。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T2828.1    计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3310  铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

GB/T 34505-2017 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

NB/T 47013.5-2015 承压设备无损检测  第5部分：渗透检测

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3    术语和定义

  - 饼材

沿长度方向上具有均一横截面，以圆形截面供货，横截面直径尺寸大于长度方向尺寸的实心加工材。

# 4    产品分类和标记示例

# 4.1   牌号﹑状态﹑规格

棒材和饼材的牌号、状态和规格应符合表1 的规定。

表1                  牌号、状态和规格

| 牌号 | 品种 | 供应状态 | 产品形状 | 直径mm | 供应长度和厚度，mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSi80-3（T68310） HSn62-1（T46300） | 棒材 | 热锻（M10） | 圆形 | 40～120 | 500～6000 |
|  | 饼材 |  | 圆形 | 120～1000 | 20～350 |
| 注：经双方双方协商，也可供其它规格的棒材和饼材。 |  |  |  |  |  |

### 4. 2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、精度等级和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用HSn62-1制造、状态为M10、普通级、直径为60mm、长度为2500mm圆形棒材标记为：圆形棒YS/T XXX- HSn62-1M10-普通级-φ60×2500

5    要求

5.1  化学成分

棒材和饼材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

5. 2  尺寸及尺寸允许偏差

5. 2. 1  棒材和饼材直径及厚度允许偏差

棒材直径允许偏差应符合表2的规定。饼材直径及厚度允许偏差应符合表3的规定。

表2           棒材直径允许偏差                                       单位为毫米

| 直径 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 所有规格 | +0.5 0 |
| 注：允许偏差为（+）或（-）时，其值为上述数值的二倍。 |  |

表3         饼材直径及厚度允许偏差                            单位为毫米

| 直径 | 直径允许偏差，不大于 | 厚度允许偏差，不大于 |
| --- | --- | --- |
| ＜300 | +0.5 0 | ＋0.3 0 |
| ≥300 | +0.8 0 | +0.5 0 |

5.2.2  平整度

车加工供货的饼材平整度偏差应符合表4的规定。平整度的测量方法是把饼材放在一个平台上，测量直尺和饼材之间的弧深度。

表4 车加工后的饼材平整度允许偏差                                       单位为毫米

| 直径 | 允许偏差，不大于 |
| --- | --- |
|  | 圆 饼 |
| ＜300 | 0.8 |
| ≥300 | 1.0 |

5.2.3   平行度

机加工后的饼材两平面平行度不大于0.4mm。

5.2.4  长度

棒材的定尺或倍尺长度的允许公差为+15mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

5.2.5   圆度

棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

5.2.6   直度

棒材每米直度应不大于6mm。

5.3力学性能

棒材和饼材的室温力学性能应符合表5的规定。

表5          棒材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % | 布氏硬度HB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSi80-3 | M10 | ≥300 | ≥28 | ≥75 |
| HSn62-1 |  | 345 | ≥20 | ≥90 |

5.4  内部质量

棒材和饼材采用渗透方法检验内部质量，合格判定应符合YS/T 336标准中表3的相关规定。HSi80-3棒材和饼材还须逐件进行超声波探伤，不允许有直径大于1.2mm短横孔当量的缺陷存在。

5.5 表面质量

5.5.1  机加工后的棒材和饼材任意表面粗糙度不大于6.3μm。

5.5.2  棒材表面应清洁，不允许有裂纹、气泡、夹杂物等缺陷，饼材表面无肉眼可见的坑点、突起、空洞等影响用户加工的缺陷。

5.5.3  允许有局部的、不使棒饼材直径超出允许偏差的划伤、凹坑、斑点和压入物等缺陷。轻微的矫直痕、细划伤、氧化色、发暗和水迹、油迹不作报废依据。

6.　　试验方法

6.1   化学成分

棒材和饼材的化学成分分析方法应采用GB/T5121、 YS/T482 或YS/T 483的规定进行，棒饼材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121的规定进行。

6.2   外形尺寸

棒材和饼材的外形尺寸测量方法按GB/T26303.2的规定进行。

6.3  力学性能

棒材和饼材的拉伸试验按GB/T 34505-2017 的规定进行，试样号为R01；布氏硬度试验按GB/T 231.1的规定进行。

6.4   内部质量

6.4.1  超声波探伤

棒材和饼材的超声波探伤试验方法按GB/T3310的要求进行。

6.4.2  渗透检验

棒材和饼材渗透检验按NB/T47013.5-2015的规定进行。

6.5  表面质量

棒材和饼材的表面质量应目视检验。

# 7　 检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1 棒材和饼材应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同（或订货单）的要求，并填写质量证明书。

7.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出。其他异议应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方共同取样或协商确定。

7.2  组批

棒材和饼材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材和饼材组成，每批重量应不超过2 000 Kg。

7.3  检验项目

每批棒材和饼材应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、内部质量及表面质量的检验。

7.4  取样

棒材和饼材的取样应符合表6的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

7.5   检测结果的判定

7.5.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格。

7.5.2  棒材和饼材的外形尺寸、表面质量不合格时，判该件不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐件检验，合格者单独组批交货。

### 7.5.3  当力学性能试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格，或由供方逐件检验，合格者交货。

7.5.4  棒材和饼材的内部质量（探伤及渗透）不合格时，判单件（盘）管材不合格。

表6                               取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 1个试样/炉（供方）；1个试样/批（需方） | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 棒材任取2根/批，1个试样/根，饼材任取2块/批，1个试样/块 | 5.3 | 6.3 |
| 内部质量（探伤及渗透） | 逐块检验 | 5.4 | 6.4 |
| 表面质量a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 5.5 | 6.5 |
| a 选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5。 |  |  |  |

# 8　 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材和饼材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888 的规定进行。

# 9   合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

ａ) 产品名称；

ｂ) 牌号；

ｃ) 状态；

ｄ) 尺寸规格；

ｅ) 重量或根数；

ｆ) 探伤；

h ) 本标准编号；

i）其他。