ICS 77.150.30

H 62

中华人民共和国国家标准

GB/T 3114—××××

代替GB/T 3114—2010

铜及铜合金扁线

Copper and copper alloy rectangular wire

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

国  家  标  准  化  管  理  委  员  会 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 3114—2010《铜及铜合金扁线》，与GB/T 3114—2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

本文件与GB/T 3114—2010相比，主要变化如下：

——增加牌号H66、QSn8-0.3、BZn25-18、BZn18-18、BZn12-24、 BZn12-24-1.1、BZn12-37-1.5，并增加相应的技术要求，删除牌号HBi60-1.3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、QCr1-0.18、QCr1，等5个牌号，并删除了相应的技术要求；

——按照GB/T 29094-2012，对各种牌号扁线的状态进行了重新规定；

——扁线的宽度、厚度的精度比原标准有所提高；

——增大扁线卷轴重量；

——增加晶粒度检验。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1994年首次发布为GB/T 3114—2010，2010年第一次修订；

——本次为第二次修订。

铜及铜合金扁线

- 1、范围

本文件规定了纯铜、黄铜、青铜、白铜扁线的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及

标志、包装、运输、贮存和随行文件、订货单内容。

本文件适用于各工业部门用的纯铜、黄铜、青铜、白铜扁线。

- 2、规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228-2002  金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 238  金属材料线材 反复弯曲试验方法

GB/T 239  金属线材扭转试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888  重有色金属加工产品包装、标志、运输和贮存

GB/T 10119  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定

GB/T 10567.2  铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法

GB/T 26303.2-2010  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 347  铜及铜合金  平均晶粒度测定方法

- 3、术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4、分类和标记

- 4.1产品分类

产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定：

- 表1  产品的牌号、状态、规格                      单位为毫米

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格（厚度×宽度） |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | T11050 | 软（O60），硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| TU1 | T10130 |  |  |
| TP2 | T12200 |  |  |
| H62 | T27600 | 软（O60，半硬（H02），硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| H65 | T27000 |  |  |
| H66 | C26800 |  |  |
| H68 | T26300 |  |  |
| H70 | T26100 |  |  |
| H80 | T24000 |  |  |
| H85 | C23000 |  |  |
| H90B | / |  |  |
| HPb59-3 | T38300 | 半硬（H02） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| HPb62-3 | C36000 |  |  |
| QSn6.5-0.1 | T51510 | 软（O60），半硬（H02），硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～12.0) |
| QSn6.5-0.4 | T51520 |  |  |
| QSn7-0.2 | T51530 |  |  |
| QSn5-0.2 | C51000 |  |  |
| QSn8-0.3 | C52100 |  |  |
| QSn4-3 | T50800 | 硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～12.0) |
| QSi3-1 | T64730 |  |  |
| BZn15-20 | T74600 | 软（O60），硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| BZn18-18 | C75200 |  |  |
| BZn12-24 | T76200 |  |  |
| BZn18-20 | T76300 |  |  |
| BZn22-16 | T76400 |  |  |
| BZn25-18 | T76500 |  |  |
| BZn12-24-1.1 | C79200 | 半硬（H02），硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～30.0) |
| BZn12-37-1.5 | C79860 |  |  |
| 注：扁线的厚度与宽度之比应在1：1～1：7的范围，其他范围的扁线由供需双方协商。 |  |  |  |

- 4.2产品标记

产品标记按名称、文件编号、牌号或代号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例：用T2 制造的、软状态、厚度为1.02mm、宽度为4mm、高精度、扁线标记为：

扁线GB/T 3114—XXXX T2 060 高 1.02×4

或   扁线 GB/T 3114—XXXX T11050 060 高 1.02×4

- 5、技术要求

- 5.1化学成分

- 扁线各牌号的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

- 5.2尺寸及尺寸允许偏差

- 5.2.1扁线尺寸及其允许偏差应符合表2的规定。

表2扁线尺寸及其允许偏差                    单位为毫米

| 牌号 | 规格 （对边距） | 允许偏差（±） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 高级 |
| T2、TU1、TP2、H62、H65、H66、H68、 H70、H80、H85、H90B、HPb59-3、HPb62-3 | 0.5～1.0 | 0.015 | 0.010 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.020 | 0.015 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.030 | 0.015 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.040 | 0.020 |
|  | ＞10.0 | 0.080 | 0.050 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn4-3、QSi3-1、QSn7-0.2、QSn5-0.2、QSn8-0.3、BZn15-20、BZn12-24、BZn18-20、BZn22-16、BZn25-18、BZn12-24-1.1、BZn12-37-1.5 | 0.5～1.0 | 0.030 | 0.0150 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.050 | 0.020 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.070 | 0.040 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.080 | 0.050 |
|  | ＞10.0 | 0.150 | 0.080 |
| 注1：经供需双方协商，可供应其他规格和允许偏差的扁线，具体要求应在合同中注明。 注2：扁线偏差等级须在订货合同中注明，否则按普通级供货。 注3：扁线不应相拧，扁线厚度的单向偏差应符合表2中数值的规定。当用户允许扁线宽度单向偏差超出表2中数值的规定时，其值可为表2中数值的2倍，但扁线厚度的单向偏差必需符合表3中数值的规定。 |  |  |  |

- 5.2.2侧面弯曲度

扁线的侧面弯度应符合表3的规定。

- 表3侧面弯曲度                              单位为毫米

| 扁线宽度 | 侧面弯曲度，不大于 |
| --- | --- |
| 0.5～5.0 | 10(在任何2000mm长度上) |
| ＞5.0 | 15(在任何2000mm长度上) |

- 5.2.3边棱形状

通常扁线应带有商业通用方角，如订货时有规定，则应按表4、表5所规定的边棱形状供货。

表4 扁线圆角半径                           单位为毫米

|  | 方角 |  |  | 尖角 | 圆角（如图1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度t | ≤1.5 | ＞1.5～5 | ＞5 | ≤5 | 3～5 |
| 圆角半径r | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤0.08 | ≤1.0 |

表5 扁线圆边曲率半径                        单位为毫米

|  | 圆边（如图2） | 全圆边（如图3） |
| --- | --- | --- |
| 厚度t | ≤5 | ≥0.5 |
| 圆边曲率半径R | ≤1.25t | ≤0.75 t |

- 5.3力学性能

- 扁线的力学性能结果应符合表6的规定：

- 表6扁线的力学性能

| 牌号 | 状态 | 规格（对边距） mm | 抗拉强度Rm N/mm2 | 伸长率A100mm % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |  |
| T2、TU1、TP2 | 060 | 0.5～15.0 | 175 |  | 25 |
|  | H04 | 0.5～15.0 | 325 |  | － |
| H62 | O60 | 0.5～15.0 | 295 |  | 25 |
|  | H02 | 0.5～15.0 | 345 |  | 10 |
|  | H04 | 0.5～15.0 | 460 |  | － |
| H68、H66、 H65 | O60 | 0.5～15.0 | 245 |  | 28 |
|  | H02 | 0.5～15.0 | 340 |  | 10 |
|  | H04 | 0.5～15.0 | 440 |  | － |
| H70 | 060 | 0.5～15.0 | 275 |  | 32 |
|  | H04 | 0.5～15.0 | 340 |  | 15 |
| H80、H85、H90B | O60 | 0.5～15.0 | 240 |  | 28 |
|  | H02 | 0.5～15.0 | 330 |  | 6 |
|  | H04 | 0.5～15.0 | 485 |  | － |
| HPb59-3 | H02 | 0.5～15.0 | 380 |  | 15 |
| HPb62-3 | H02 | 0.5～15.0 | 420 |  | 8 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、QSn5-0.2、QSn8-0.3 | O60 | 0.5～12.0 | 370 |  | 30 |
|  | H02 | 0.5～12.0 | 390 |  | 10 |
|  | H04 | 0.5～12.0 | 540 |  | － |
| QSn4-3、QSn3-1 | H04 | 0.5～12.0 | 735 |  | － |
| BZn15-20、BZn18-20、BZn22-18、BZn25-18、BZn18-18、BZn12-24 | O60 | 0.5～15.0 | 345 |  | 25 |
|  | H02 | 0.5～15.0 | 550 |  | － |
| BZn12-24-1.1、BZn12-37-1.5 | H02 | 0.5～30.0 | 600 |  | 2 |
|  | H04 | 0.5～30.0 | 700 |  | － |

- 5.4反复弯曲试验

- 半硬态扁线和硬态扁线应进行反复弯曲试验，半硬态扁线不少于3次，硬态扁线不少于2次，弯曲处不产生裂纹。

- 5.5扭转试验

当用户要求，并在合同中注明时，应进行扭转试验，具体要求由供需双方商定。

- 5.6残余应力

- 5.6.1硬态硅青铜扁线和锡青铜扁线应进行消除残余应力的处理。

- 5.6.2当用户要求，并在合同中注明时，其他扁线也应进行消除残余应力的处理。

- 5.7内部质量

扁线内部应致密、无缩尾、气孔、分层和夹杂，允许存在不影响客户使用要求的轻微缺陷。规格（对边距）大于或等于5mm的扁线，其缺陷大小和数量应符合YS/T 336中的规定；规格（对边距）小于5mm的扁线，其缺陷大小和数量、间距应符合表7的规定。

表7内部缺陷要求

| 规格（对边距） mm | 忽略不计的缺陷直径 mm | 允许存在缺陷 |  | 两缺陷间距 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径 mm | 个数 |  |
| 0.5～2 | ≤0.01 | ＞0.01～0.05 | ≤2 | ≥0.2 |
| ＞2～5 | ≤0.05 | ＞0.05～0.1 | ≤2 | ≥0.5 |

- 5.8晶粒度

扁线可进行晶粒度检测，其要求由供需双方协商。

- 5.9表面质量

- 5.9.1扁线表面应光滑、清洁，无明显色差，具有金属本色，不允许有影响使用的缺陷。允许有轻微的、局部的不使扁线尺寸超出偏差的压入物和划伤。轻微的发红、发暗和氧化色及轻微的局部的水迹、油迹不作报废依据。当客户有需求时，可提供亚光色的产品。

- 5.9.2成品排线整齐、没有明显毛边、不乱线、不能有扭拧和翻翘。

- 5.10扁线卷（轴）重量

- 5.10.1扁线卷（轴）重量应符合表8的规定。

表8扁线卷（轴）重量

| 扁线宽度 mm | 每卷重量 kg |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标准卷 | 较轻卷 |
| 0.5～1.0 | 10±1 | 8±1 |
| ＞1.0～3.0 | 22±2 | 20±2 |
| ＞3.0～5.0 | 25±3 | 22±3 |
| ＞5.0～8.0 | 70±5 | 50±5 |
| ＞8.0 | 100±7 | 70±7 |

- 5.10.2每批许可交付重量不大于10%的较轻线卷（轴）。

- 5.10.3用户对扁线卷（轴）重量有特殊要求时，可协商进行。

- 6、试验方法

- 6.1扁线的化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）、YS/T 482或YS/T 483的规定进行。仲裁时，按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

- 6.2扁线的外形尺寸及其允许偏差应按GB/T 26303.2的规定进行。

- 6.3扁线的室温拉伸力学性能试验按GB/T 34505-2017的规定进行。试样应符合GB/T 34505-2017中R1、R2、R3试样号，试样应符合表 9 的规定。

- 表9扁线的室温拉伸力学性能试验试样制样

| 扁线宽度 mm | 试样号 |
| --- | --- |
| 3~7 | 全截面 |
| ＞7～12 | R3或全截面 |
| ＞12～17 | R2 |
| ＞17～22 | R1 |
| ＞22 | R2 |

- 6.4扁线的室温反复弯曲试验按GB/T 238的规定进行。

- 6.5扁线的扭转试验方法按GB/T 239的规定进行。

- 6.6扁线的残余应力检验方法按GB/T 10567.2的规定进行。

- 6.7扁线的晶粒度检测方法按照YS/T 347的规定进行。

- 6.8 扁线的断口检验方法按YS/T 336的规定进行。

- 6.9 扁线表面质量用目视检验。

  - 扁线卷（轴）重量应用相应精度的测量工具进行测量。

- 7、检验规则

- 7.1检查和验收

- 7.1.1扁线应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

- 7.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，则在收到产品之日起3个月内，以书面的形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 7.2组批

扁线应成批提交检验，每批应由同一牌号、规格和状态组成，每批重量应不超过2000kg。

- 7.3检验项目

- 7.3.1每批扁线应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、反复弯曲、表面质量及卷（轴）重量的检验。

- 7.3.2当需方要求，并在合同中注明时，每批还应进行扭转试验、晶粒度、残余应力的检验。

- 7.4取样

扁线的取样应符合表11的规定：

- 表10 扁线的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方：1个试样/1炉；需方：1个试样/批 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T2828.1规定的取样，检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL=4.0 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 5.3 | 6.3 |
| 反复弯曲试验 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 5.4 | 6.4 |
| 扭转试验 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 5.5 | 6.5 |
| 残余应力 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 5.6 | 6.6 |
| 内部质量 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 5.7 | 6.7 |
| 晶粒度 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 5.8 | 6.8 |
| 表面质量 | 按照GB/T2828.1规定的取样或供需双方协商, 接收质量限AQL=4.0 | 5.9 | 6.9 |
| 卷（轴）重量 | 每卷（轴） | 5.10 | 6.10 |

- 7.5检验结果的判定

- 7.5.1化学成分不合格时，判该批扁线不合格。

- 7.5.2扁线的外形尺寸和表面质量，每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货。

- 7.5.3当力学性能、反复弯曲试验、扭转试验、残余应力、晶粒度、断口质量的试验结果中有试样不合格时，应从该批扁线中另取双倍数量的试样（其中一个试样必须取自原检验不合格的那卷扁线）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批扁线不合格，或由供方重新处理。

- 8、标志、包装、运输和贮存及随行文件

- 8.1标志、包装、运输、贮存

扁线的标志、包装、运输和贮存按GB/T 8888 的规定进行。

- 8.2随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保证书；

b）产品合格证；

c）产品质量控制工程中的检验报告及成品检验报告；

d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法；

- 其他。

- 9、订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

产品名称；

- 牌号；

- 规格；

- 供应状态；

- 尺寸及其允许偏差（普通级或高精级）；

- 重量或卷数；

- 反复弯曲性能、扭转性能、残余应力、晶粒度（需方要求时）；

- 本文件编号；

- 其他。