00

ICS 77.150.99

H63

中华人民共和国国家标准

GB/T 3459—20××

代替GB/T 3459-2006

钨    条

Tungsten bars and rods

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发 布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 3459-2006《钨条》。本文件与GB/T 3459-2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 将适用范围“本标准适用于粉末冶金法制取的钨条”更改为“本文件适用于粉末冶金法制取的纯钨条。”（见第1章，2006年版的第1章）；

- 在规范性引用文件中增加了当前行业分析钨条化学成分更常采用的“YS/T 559钨的发射光谱分析方法”（见第2章，2006年版的第2章）；

- 增加了钨条新牌号“TW-0”及用途描述“TW-0主要用作高温合金、高熵合金等添加剂”；将“TW-1主要用作钨基合金原料”更改为“TW-1主要用作高温合金等添加剂”（见4.1，2006年版的3.1.1）；

- 增加了TW-0牌号化学成分要求；所有牌号增加了Cr含量要求；（见5.1表1，2006年版的3.2表1）；

- 将牌号TW-1的Fe含量要求“0.0030” 更改为“0.0020”，Mo含量要求“0.0040”更改为“0.0030” ，C含量要求“0.0030”更改为“0.0020”，增加S含量要求“0.0010”；将牌号TW-2的Fe含量要求“0.0040” 更改为“0.0030”；将牌号TW-4的Fe含量要求“0.030” 更改为“0.020”，Ni含量“0.050” 更改为“0.030”，Mo含量要求“0.050”更改为“0.030”，氧含量要求“0.070”更改为“0.050”；（见5.1表1，2006年版的3.2表1）；

- 将“密度：≥17.5g/cm3”更改为“密度应不小于17.5g/cm3 或由供需双方协商”（见5.2.1，2006年版的3.3.1）；

- 将钨方条宽和高的尺寸范围“10～16”更改为“12～18”，将钨圆条的直径尺寸范围“16～30”更改为“14～30”（见5.3，2006年版的3.4）；

- 增加了外观质量描述“允许有产品与产品或产品与烧结炉体接触形成的痕迹”（见5.4.2）；

- 将“产品的化学成分分析方法按GB/T 4324的规定进行。”更改为“产品的化学成分分析方法按GB/T 4324或YS/T 559的规定进行”（见6.1，2006年版的4.1）；

- 将“产品的外观质量用目视检查”更改为“产品的外观质量用目视检查，必要时用量具测量”（见6.5，2006年版的4.5）；

- 取样位置“条的四分之一处”更改为“钨条的任意处”（见7.3，2006年版的5.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、钢铁研究总院、厦门虹鹭钨钼工业有限公司。

本文件主要起草人： 。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1982年首次发布为GB/T 3459-1982、2006年第一次修订；（最早版本为YB1521-1978）

——本次为第二次修订。

钨 条

1　范围

本文件规定了钨条的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

本文件适用于粉末冶金法制取的纯钨条。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的应用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 559    钨的发射光谱分析方法

GB/T 3850   致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 4324   钨化学分析方法（所有部分）

GB/T 6394   金属平均晶粒度测定方法

3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  分类

4.1  钨条按化学成分和用途不同，分为TW-0、TW-1、TW-2、TW-4四个牌号。TW-0主要用作高温合金、高熵合金等添加剂；TW-1主要用作高温合金等添加剂；TW-2主要用作加工材原料；TW-4主要用作合金添加剂。

4.2  钨条根据形状不同分为钨方条和钨圆条。钨方条的表示方法见示例1，钨圆条的表示方法见示例2。

示例1：长300mm、宽12 mm、高12 mm的TW-1方条表示方法为：

TW-1   12   ×    12    ×   300

长度

高度

宽度

牌号

示例2：长300mm、直径16 mm的TW-1圆条表示方法为：

TW-1   φ16   ×   300

长度

直径

牌号

5  技术要求

5.1  化学成分

钨条的化学成分应符合表1规定。

表1

| 产品牌号 |  | TW-0 | TW-1 | TW-2 | TW-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主含量，W |  | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
| 质量分数 %,不大于 | Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Sn | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Sb | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | As | 0.0005 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | Fe | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | 0.020 |
|  | Ni | 0.0007 | 0.0020 | 0.0020 | 0.030 |
|  | Al | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Si | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Ca | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Mg | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0050 |
|  | Cr | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | 0.020 |
|  | Mo | 0.0020 | 0.0030 | 0.0040 | 0.030 |
|  | P | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 |
|  | S | 0.0005 | 0.0010 | - | - |
|  | C | 0.0010 | 0.0020 | 0.0050 | 0.010 |
|  | O | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |
|  | N | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |

5.2  物理性能

5.2.1  密度应不小于17.5g/cm3 或由供需双方协商。

5.2.2  TW-2产品断面晶粒度应不小于1000个/mm2，并用GB/T 6394中的对应级别表示。

5.3  尺寸与外形

5.3.1  钨方条尺寸应符合表2的规定。

表2                                     单位，mm

| 牌 号 | 宽 度 | 高 度 | 长度，不小于 |
| --- | --- | --- | --- |
| TW-2 | 12～18 | 12～18 | 300 |
| TW-0、TW-1、TW-4 | 12～18 | 12～18 | 30 |

5.3.2  钨圆条尺寸应符合表3的规定。

表3                                     单位，mm

| 牌 号 | 直 径 | 长度，不小于 |
| --- | --- | --- |
| TW-2 | 14～30 | 300 |
| TW-0、TW-1、TW-4 | 14～30 | 30 |

5.3.3  TW-2产品的弯曲度不大于4mm。

5.4  外观质量

5.4.1  产品表面呈灰色或暗灰色金属光泽，产品表面不得有吸水现象。

5.4.2  允许有产品与产品或产品与烧结炉体接触形成的痕迹。

5.4.3  TW-2产品不得有过熔、鼓泡、分层、裂纹、表面粗大结晶；不得有长度大于8mm、宽度大于3mm、深度大于1mm的掉边掉角；不得有直径大于1mm、深度大于0.5mm的麻坑；垂熔条夹头部分应切除。

5.4.4  TW-0、TW-1、TW-4产品不得有过熔、鼓泡，不得有目视可见的淡黄色或浅黑色氧化现象。

5.5  需方如有特殊要求时，供需双方协商确定。

6  试验方法

6.1  产品的化学成分分析方法按GB/T 4324或YS/T 559的规定进行。

6.2  产品的密度测定按GB/T 3850 的规定进行。

6.3  产品断面晶粒度测定按GB/T 6394 的规定进行。

6.4  产品尺寸用相应精度工具测量。

6.5  产品的外观质量用目视检查，必要时用量具测量。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本文件规定，并填写产品质量证明书。

7.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件规定不符合时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

7.2  组批

产品应成批提交验收。每批产品由同一原料、同一工艺、同一混合料组成，每批产品重量由供需双方协商确定。

7.3  取样

产品的取样应符合表4的规定。

表4

| 检验项目 | 取样数量及位置 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批任意一根或随炉试样，在钨条的任意处取样 | 5.1 | 6.1 |
| 密度和断面晶粒度 | 每批任意一根或随炉试样，在钨条的任意处取样 | 5.2 | 6.2、6.3 |
| 尺寸与外形 | 每根 | 5.3 | 6.4 |
| 外观质量 | 每根 | 5.4 | 6.5 |

  - 检验结果判定

7.4.1  化学成分不合格时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批产品不合格。

7.4.2  密度和晶粒度检验不合格时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批产品不合格。

7.4.3  尺寸和外观检验不合格时，不合格者单独报废。

8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1  标志

经检验合格的产品外包装上应打印如下标志（或贴标签）：供方名称、产品名称和牌号、规格、批号、净重。

8.2  包装

产品包装采用外木箱包装，内用泡沫塑料板；或采用外纸盒包装，内用防潮纸；或按供需双方协商确定。

8.3  运输

产品运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。

8.4  贮存

产品应存放于通风、干燥和无酸碱气氛之处，以防止氧化；产品贮存期不宜超过6个月。

8.5  随行文件

每批产品应附有随行文件，其上注明：

a)供方名称、地址、邮编；

b)产品名称、牌号、规格；

c)批号；

d)净重；

e)本文件编号；

f)各项分析检验结果和质量监督部门印记；

g)检验员号；

h)检验日期。

9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

a）产品名称；

b) 产品牌号、型号或规格；

c) 产品净重或数量；

d) 本文件编号；

e) 其他。