地区、

ICS 77.150.10

H61

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 729—20XX

代替 YS/T 729—2010

铝塑复合型材

Aluminium-plastic composites profiles

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 729-2010《铝塑复合型材》，与YS/T 729-2010相比，除结构性调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了“范围”（见第1章，2010年版的第1章）；

——更改了“规范性引用文件”（见第2章，2010年版的第2章）；

——更改了“产品分类”（见4，2010年版的4.1）；

——增加了“质量保证”（见5）；

——更改了“塑料型材质量要求”（见6.2，2010年版的4.3）；

——增加了“铝塑复合型材传热系数” （见6.4）；

——更改了“铝塑复合型材复合性能”（见6.5，2010年版的4.4）；

——更改了“实验方法”（见第7章，2010年版的第5章）；

——更改了“检查和验收”（见8.1，2010年版的6.1）；

——更改了“组批”（见8.2，2010年版的6.2）；

——增加了“检验项目及工艺保证项目” （见8.3）；

——更改了“取样”（见8.5，2010年版的6.5）；

——更改了“检验结果的判定”（见8.6，2010年版的6.6）；

——更改了“标志、包装、运输、贮存及质量证明书”（见第9章，2010年版的第7章）；

——更改了“订货单（或合同）内容”（见第10章，2010年版的第8章）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位:

本标准主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为YS/T 729－2010；

——本次为第一次修订。

铝塑复合型材

  - 范围

本文件规定了铝塑复合型材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本文件适用于具有保温功能的一般工业用铝塑复合型材（以下简称复合型材）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 5237.1  铝合金建筑型材  第1部分：基材

GB/T 5237.2  铝合金建筑型材  第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3  铝合金建筑型材  第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4  铝合金建筑型材  第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5  铝合金建筑型材  第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6  铝合金建筑型材  第6部分：隔热型材

GB/T 6892 一般工业用铝及铝合金挤压型材

GB/T 8013.1 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第1部分：阳极氧化膜

GB/T 8013.2 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分：阳极氧化复合膜

GB/T 8013.3 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第3部分：有机聚合物膜

GB/T 8013.4 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第4部分：纹理膜

GB/T 8013.5 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第5部分：功能膜

GB/T 14846 铝及铝合金挤压型材尺寸偏差

GB/T 23615.1  铝合金建筑型材用隔热材料 第1部分：聚酰胺型材

GB/T 28289  铝合金隔热型材复合性能试验方法

GB/T 34482-2017建筑用铝合金隔热型材传热系数测定方法

  - 术语和定义

本文件未规定术语和定义。

  - 产品分类

      - 铝合金型材牌号、状态和尺寸规格

铝合金型材的牌号、状态和尺寸规格应符合GB/T6892或GB/T 5237.1的规定。

      - 铝合金型材表面处理类别、膜层外观效果、膜层代号、膜层性能级别及推荐的适用环境

- 铝合金型材表面处理类别、膜层外观效果、膜层代号、膜层性能级别及推荐的适用环境见表1。

- 铝合金型材表面处理类别、膜层外观效果、膜层代号、膜层性能级别及推荐的适用环境

| 铝合金型材 表面处理类别 | 膜层外观效果 |  | 膜层代号 | 推荐的适用环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳极氧化 | 光面、砂面、抛光面、拉丝面 |  | AA5、AA10、AA15、AA20、AA25 | 阳极氧化膜适用于强紫外光辐射的环境。污染较重或潮湿的环境宜选用AA20或AA25的阳极氧化膜。海洋环境慎用。 |
| 电泳涂漆 | 有光或消光透明漆膜 |  | EA21、EB16 | 复合膜适用于大多数环境。 |
|  | 有光或消光有色漆膜 |  | ES21 |  |
| 喷粉 | 平面效果 |  | GA40、GAO40、GAO10、GU40、GF40、GV40、GO40、GAR40 | 粉末喷涂膜适用于大多数环境。 |
|  | 纹理 效果 | 砂纹、木纹、大理石纹、立体彩雕、金属效果 |  |  |
| 喷漆 | 单色或珠光云母闪烁效果 |  | LO15、LA25、LA34、LAR25、LAM25、LF2-25、LF3-34、LF4-55 | 氟碳漆膜适用于绝大多数太阳辐射较强、大气腐蚀较强的环境，特别是靠近海岸的热带海洋环境。环氧漆适用于紫外线弱、大气腐蚀较强的环境。聚酯漆、丙烯酸漆适用于紫外线中等、大气腐蚀中等的环境。 |
|  | 金属效果 |  |  |  |
| 无表面处理要求 |  |  |  | 临时使用，不需要长时间暴露 |

      - 塑料型材种类及特点

铝塑复合型材用塑料型材类别及特点见表2。

- 塑料型材类别及特点

| 塑料型材类别 |  | 特点 |
| --- | --- | --- |
| ABS合金 |  | ABS合金具有良好的综合性能，如耐候、耐化学、耐冲击，适合长期暴露在户外日光下应用。 |
| 再生玻纤增强PA66 | I级 | 尼龙66具有良好的力学性能、耐热性能、耐磨损性能、耐化学品性能和自润滑性能，并且摩擦系数低、有一定的阻燃性和易于加工。玻纤增强尼龙产品在低温下表现出低温脆性，易受外力作用发生破坏。再生尼龙随再生次数增加，性能随之下降。 |
|  | II级 |  |
|  | III级 |  |
| 玻纤增强聚苯醚PPE-PA |  | 具有无卤阻燃性，优易的耐热性，耐化性和耐水解性，热膨胀系数低，吸水率低，隔热传导系数低 |
| 玻纤增强PBT合金 |  | PBT具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，耐候性、吸水率低等特性，但其缺口冲击强度低 ，成型收缩率大 。采用玻璃纤维增强后其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。 |
| 改性PVC |  | 耐化学药品性高、机械强度及电绝缘性、阻燃性能良好；对光、热的稳定性较差。主要用于扣接式铝塑复合型材。 |

      - 铝塑复合型材复合方式

- 铝塑复合型材复合方式分为铝塑铝式[如图1a）]、铝塑式[如图1b）]、扣接式[如图1c）]三类，对应的复合型材特性见表3。

a）铝塑铝式                       b）铝塑式                    c）扣接式

说明：

1-铝合金型材；

2-塑料型材。

3-发泡材料（必要时）

- 铝塑复合型材的复合方式示意图

- 铝塑复合型材的复合方式及其特性

| 复合方式a | 隔热型材特性b、c |
| --- | --- |
| 铝塑铝式 | 塑料型材复合在两个铝型材之间，复合型材两侧都是铝型材。具有较好的力学性能和结构稳定性，使用范围较为广泛。 |
| 铝塑式 | 复合型材一边为塑料型材，另一边为铝型材。力学性能和结构稳定性较差，不适宜制作平开窗。不适用于高层建筑。 |
| 扣接式 | 塑料型材通过卡点扣接在铝型材表面或凹槽内。力学性能和结构稳定性完全有铝型材保证。可以有限提升隔热效果和密封性，可以有效防止铝型材结露。 |

      - 铝塑复合型材剪切失效类型

复合型材按剪切失效类型分为A、O两类，见表4。

- 复合型材剪切失效类型

| 剪切失效类型 | 说明 |
| --- | --- |
| A | 复合部位剪切失效后不影响横向抗拉性能的隔热型材。见图2a）。 |
| O | 扣接式复合型材及因特殊要求（如为解决门扇的热拱现象）而有意设计的无纵向抗剪性能或纵向抗剪性能较低的穿条型材。见图2b）。 |

a） A类                           b） O类

说明：

1-铝合金型材；

2-隔热材料。

- 复合型材的剪切失效类型

      - 标记及示例

复合型材标记应按产品名称、截面代号、塑料型材材料代号、铝合金牌号和状态及表面处理方式（1—阳极氧化、2—电泳涂漆、3—喷粉、4—喷漆、5—纹理）、产品定尺长度和和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

示例1:

铝-塑-铝复合型材，截面代号为5501，由ABS（ABS改性材料代号）与两根6063牌号、T5状态、表面分别经电泳涂漆处理和粉末静电喷涂处理的、定尺长度为6000mm的铝合金型材复合制成时，标记为：

复合型材LSL5501ABS 6063T5/2-3 6000 YS/T 729-20XX

示例2:

铝-塑复合型材，截面代号为5503，由PBT（玻纤增强PBT材料代号）与一根6063牌号、T5状态、表面经粉末静电喷涂处理的、定尺长度为6000mm的铝合金型材复合制成时，标记为：

复合型材LS5503PBT 6063T5/4 6000 YS/T 729-20XX

示例3:

扣接式复合型材，截面代号为5503，由PVC型材与一根6063牌号、T5状态、表面经阳极氧化处理的、定尺长度为6000mm的铝合金型材扣接成复合型材时，标记为：

复合型材KJ5503PVC 6063T5/1 6000 YS/T 729-20XX

  - 质量保证

      - 工艺保证

工艺保证参见YS/T 844的规定。

      - 铝合金型材

铝合金型材质量保证应符合GB/T 6892 或 GB/T 5237.1～GB/T 5237.5中相应规定。

      - 塑料型材

塑料型材质量保证参见表5的规定。供方每三年至少应进行一次全项检验。

  - 技术要求

    - 铝合金型材

铝合金型材的化学成分符合GB/T3190的规定，力学性能应符合GB/T6892的规定，铝合金型材膜层性能应符合GB/T 8013.1～GB/T 8013.5的相应规定。客户要求力学性能或膜层性能符合GB/T5237时应在订货单(或合同)中注明，未注明时按GB/T 6892要求供货。

    - 塑料型材

- 铝塑复合型材中的塑料型材性能应符合表5的规定。

- 塑料型材的性能

| 项 目 | 要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABS合金 | 改性PVC | 再生玻纤增强PA66 |  |  | 玻纤增强聚苯醚PPO-PA | 玻纤增强PBT |
|  |  |  | I级 | II级 | III级 |  |  |
| 导热系数W(m.k) | 0.16 | 0.17 | 0.32 |  |  | 0.165 | 0.25 |
| 密度 g/cm3 | 1.20±0.20 | 1.38～1.43 | 1.30±0.05 |  |  | 1.05±0.05 | 1.50±0.05 |
| DSC | - |  | ≥255 | ≥255 | ≥220 | ≥250 | ≥255 |
| 线膨胀系数 | ≤7.57×10-5 K-1 | ≤6.8×10-5 K-1 | （2.3～3.5）×10-5 K-1 |  |  | ≤4.4×10-5 K-1 | （2.5～3.5）×10-5 K-1 |
| 玻纤含量 | - | - | 25±2.5% |  |  | 10±2.5% | 30±2.5% |
| 轴钉应力开裂 | 孔口无裂纹 | 孔口无裂纹 | 孔口无裂纹 |  |  | 孔口无裂纹 | 孔口无裂纹 |
| 邵氏硬度（HD） | 80±2 | 70±5 | 80±5 |  |  | 80±5 | 80±5 |
| 低温无缺口冲击强度 | ≥40kJ/m2 | ≥15kJ/m2 | 65kJ/m2 | ≥55kJ/m2 | ≥45kJ/m2 | ≥55kJ/m2 | ≥55kJ/m2 |
| 室温纵向抗拉特征值 | ≥40MPa | - | ≥70MPa | ≥60MPa | ≥55MPa | ≥60MPa | ≥55MPa |
| 室温纵向拉伸断裂伸长率 | ≥25％ | ≥40％ | ≥3% | ≥3% | ≥3% | ≥3% | ≥3% |
| 室温纵向拉伸弹性模量 | ≥2200MPa | ≥2200MPa | ≥4000MPa | ≥3500MPa | ≥3000MPa | ≥3500MPa | ≥3500MPa |
| 室温横向抗拉特征值 | ≥40MPa | ≥28MPa | ≥85MPa | ≥75MPa | ≥65MPa | ≥40MPa | ≥75MPa |
| 高温横向抗拉特征值 | ≥30MPa | ≥20MPa | ≥45MPa | ≥40MPa | ≥35MPa | ≥30MPa | ≥40MPa |
| 低温横向抗拉特征值 | ≥50MPa | ≥35MPa | ≥90MPa | ≥80MPa | ≥70MPa | ≥35MPa | ≥80MPa |
| 耐水性能 | ≥40MPa | - | ≥80MPa | ≥60MPa | ≥60MPa | ≥35MPa | ≥75MPa |
| 热老化 | ≥28MPa | ≥20MPa | ≥65MPa | ≥55MPa | ≥45MPa | ≥20MPa | ≥70MPa |

    - 复合型材尺寸偏差

复合型材尺寸(除塑料型材壁厚及空腔尺寸外)偏差应符合GB/T 14846规定，塑料型材视同金属实体。扣接式复合型材复合尺寸偏差有要求时在订货单（或合同）中注明。

    - 铝塑复合型材传热系数

需方对铝塑复合型材的传热系数有要求时，应按GB/T 5237.6 的规定商定传热系数级别，并在订货单（或合同）中注明。

    - 铝塑复合型材复合性能

      - 纵向抗剪特征值

纵向抗剪特征值应符合表6规定（O类复合型材除外）。

- 纵向抗剪特征值

| 性能项目 |  | 试验温度 ℃ | 纵向剪切试验结果a N/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 室温纵向抗剪特征值 |  | 23±2 | ≥24 |
| 低温纵向抗剪特征值 |  | -30±2 |  |
| 高温纵向抗剪特征值 | PA66、PPO、PBT | 80±2 |  |
|  | ABS | 70±2 |  |

      - 室温横向抗拉特征值

室温横向抗拉特征值应符合表7规定。

- 室温横向抗拉特征值

| 性能项目 | 产品复合方式 | 试验温度 ℃ | 横向拉伸试验结果a N/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 室温横向抗拉特征值 | 铝塑铝、铝塑 | 23±2 | ≥24 |
|  | 扣接式 |  | ≥5 |

      - 高温持久荷载性能

高温持久荷载性能应符合表8规定（扣接式复合型材除外）。

- 高温持久荷载性能

| 高温持久荷载拉伸试验结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔热型材变形量平均值 mm | 横向抗拉特征值 N/mm |  |  |
|  | 低温（-30℃±2℃） | 高温 | PA66、PPO-PA、PBT（80℃±2℃） |
|  |  |  | ABS（70℃±2℃） |
| ≤0.6 | ≥24 |  |  |

      - 弹性系数

需方对弹性系数有要求时，应供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明，供方应提供实测结果。

      - 蠕变系数

需方对蠕变系数（A2）有要求时，应供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

      - 抗弯性能

需方对抗弯性能有要求时，应供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明，供方应提供实测结果。

    - 外观质量

      - 铝合金型材表面无涂层外观质量应符合GB/T 6892中相应规定，表面有涂层的外观质量应符合GB/T 8013中相应规定。

      - 复合型材复合部位的铝合金型材膜层允许有轻微裂纹,但不允许铝基材有裂纹。

  - 试验方法

    - 铝合金型材

      - 化学成分

化学成分分析方法按GB/T 6892的规定进行。试验前应去除试样的表面处理膜层。

      - 力学性能

力学性能试验方法按GB/T 6892的规定进行。力学性能试验前，喷粉型材和喷漆型材应去除膜层后进行。

      - 膜层性能

膜层性能试验方法按GB/T 8013.1～GB/T 8013.5的规定进行。

    - 塑料型材性能

塑料型材的性能试验方法按GB/T 23615.1的规定进行。

    - 型材尺寸偏差

尺寸偏差检测方法按GB/T 6892的规定进行。测量时，阳极氧化型材和电泳涂漆型材的尺寸应包含膜层厚度，喷粉型材和喷漆型材的尺寸应去除膜层后测量。

    - 隔热型材传热系数

传热系数试验方法按GB/T34482-2017的规定进行。

    - 复合型材复合性能

复合性能按GB/T 5237.6规定的实验方法进行。

    - 外观质量

铝合金型材外观质量检验按GB/T 6892的规定进行。表面有涂层的外观质量应按GB/T 8013.1～GB/T 8013.5的规定进行。复合部位的外观质量在自然散射光条件下，以正常视力目视检查。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 复合型材应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方可对收到的复合型材按本文件的规定进行检验。检验结果与本文件或订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起六个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，仲裁取样应在需方,由供需双方共同进行。

    - 组批

复合型材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、表面处理方式（同侧型材的成膜材料种类与组分、表面处理工艺、膜层代号及膜层性能级别相同）的铝合金型材，与同种类塑料型材通过同一种复合工艺制作成的、具有相同剪切失效类型和横截面规格的隔热型材组成，批重不限。

    - 检验分类

产品检验分为出厂检验、定期检验和工艺保证项目三类。

    - 检验项目及工艺保证项目

      - 出厂检验项目、定期检验项目和工艺保证项目应符合表9的规定。

- 检验项目及工艺保证项目

| 检验项目 |  |  | 出厂检验项目 | 定期检验项目 | 工艺保证项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金型材化学成分 |  |  | √ | － | － |
| 铝合金型材力学性能 |  |  | √ | － | － |
| 铝合金型材膜层性能 |  |  | 按GB/T 8013.1～GB/T 8013.5的规定 |  |  |
| 隔热型材尺寸偏差 |  |  | √ | － | － |
| 隔热型材传热系数 |  |  | a | √ | √ |
| 复合型材复合性能 | 纵向抗剪特征值 | 室温 | a | √ | √ |
|  |  | 低温 | a | √ | √ |
|  |  | 高温 | √ | － | － |
|  | 室温横向抗拉特征值 |  | a | √ | √ |
|  | 高温持久荷载性能 |  | a | √ | √ |
|  | 弹性系数 |  | a | √ | √ |
|  | 蠕变系数 |  | a | √ | √ |
|  | 抗弯性能 |  | a | √ | √ |
|  | 热循环疲劳性能 |  | a | － | － |
| 外观质量 |  |  | √ | － | － |
| - “√”表示必需检验项目或工艺保证项目，“－”表示不检验项目或非工艺保证项目。 |  |  |  |  |  |
| - a 订货单（或合同）中注明检验时，该项目列为必需检验项目。 |  |  |  |  |  |

      - 供方每三年至少应进行一次定期检验。

    - 取样

复合型材取样应符合表10的规定。

- 取样规定

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金型材化学成分 |  | 按GB/T 6892的规定。 | 6.1 | 7.1.1 |
| 铝合金型材力学性能 |  | 按GB/T 6892规定。 | 6.1 | 7.1.2 |
| 铝合金型材膜层性能 |  | 按GB/T 8013.1～GB/T 8013.5的规定。 | 6.1 | 7.1.3 |
| 塑料型材性能 |  | 按GB/T 23615.1的规定 | 6.2 | 7.2 |
| 复合型材尺寸偏差 |  | 按GB/T 14846 的规定 | 6.3 | 7.3 |
| 复合型材传热系数 |  | 供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。 | 6.4 | 7.4 |
| 铝塑复合型材复合性能 | 纵向抗剪特征值 | 每批抽取2根复合型材，在抽取的每根复合型材中部和两端各切取5个试样，并做标识（共30个）。将试样均分三份（每份至少包括3个中部试样），分别用于低温、室温、高温试验。试样长100mm±2mm。 | 6.5.1 | 7.5 |
|  | 室温横向抗拉特征值a | 每批抽取2根复合型材，在抽取的每根复合型材中部切取1个试样，于两端分别切取2个试样。试样长100mm±2mm，试样最短允许缩至18mm（仲裁时，试样长为100mm±2mm）。 | 6.5.2 | 7.5 |
|  | 高温持久荷载性能a | 每批抽取2根复合型材，在抽取的每根复合型材中部切取2个试样，于两端分别切取4个试样（共20个），将试样均分二份（每份至少包括2个中部试样），分别用于高温持久荷载后的低温、高温横向拉伸试验。试样长100mm±2mm，试样最短允许缩至18mm（仲裁时，试样长为100mm±2mm）。 | 6.5.3 | 7.5 |
|  | 弹性系数 | 每批抽取2根复合型材，在抽取的每根复合型材中部和两端各切取5个试样，并做标识（共30个）。将试样均分三份（每份至少包括3个中部试样），分别用于低温、室温、高温试验。试样长100mm±2mm。 | 6.5.4 | 7.5 |
|  | 蠕变系数 | 每批抽取2根复合型材，在抽取的每根复合型材中部和两端各切取5个试样，并做标识（共30个）。将试样均分三份（每份至少包括3个中部试样），分别用于试验前的室温、高温横向拉伸试验以及高温持久荷载纵向剪切试验后的室温试验，试样长100mm±2mm。 | 6.5.5 | 7.5 |
|  | 抗弯性能 | 每批抽取2根复合型材，在抽取的每根复合型材中部和两端各切取5个试样，并做标识（共30个）。将试样均分三份（每份至少包括3个中部试样），分别用于低温、室温、高温试验。试样长100mm±2mm。 | 6.5.6 | 7.5 |
|  | 热循环疲劳性能 | 按GB/T 28289的规定或供需双方商定。 | 6.5.7 | 7.5 |
| 外观质量 |  | 逐根检查 | 6.6 | 7.6 |
| - a可采用室温纵向剪切试验失效的试样。 |  |  |  |  |

    - 检验结果的判定

      - 任一试样的铝合金型材化学成分不合格时，铝合金型材能区分熔次时，则判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次时，则判该批不合格。

      - 任一试样的铝合金型材力学性能不合格时，应从该批铝塑复合型材中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批铝塑复合型材合格。若重复试验结果中仍有试样不合格，则判该批铝塑复合型材不合格。经供需双方商定允许供方逐根检验，合格者交货。

      - 铝合金型材膜层性能检验结果的判定按GB/T8013.1～GB/T 8013.5的规定进行。

      - 任一组试样的铝合金型材复合适应性不合格时，判该批铝塑复合型材不合格。

      - 任一试样的铝塑复合型材尺寸偏差不合格时，判该批隔热型材不合格。经供需双方商定允许供方逐根检验，合格者交货。

      - 任一组试样的铝塑复合型材传热系数不合格时，判该批铝塑复合型材不合格。

      - 任一组试样的纵向抗剪特征值不合格时，应从该批铝塑复合型材中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批铝塑复合型材合格。重复试验结果中若有任一组试样不合格，则判该批铝塑复合型材不合格。

      - 任一组试样的横向抗拉特征值不合格时，应从该批复合型材中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批复合型材合格。重复试验结果中若有任一组试样不合格，则判该批复合型材不合格。

      - 任一组试样高温持久荷载性能不合格时，判该批复合型材不合格。

      - 任一组试样的弹性系数不合格时，应从该批复合型材中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批复合型材合格。重复试验结果中若有任一组试样不合格，则判该批复合型材不合格。

      - 任一组试样的蠕变系数不合格时，判该批复合型材不合格。

      - 任一组试样的抗弯性能不合格时，应从该批复合型材中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批复合型材合格。重复试验结果中若有任一组试样不合格，则判该批复合型材不合格。

      - 任一组试样热循环疲劳性能不合格时，判该批复合型材不合格。

      - 任一试样的外观质量不合格时，判该根不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 标志

      - 产品标志

        - 需方对在检验合格的复合型材上应有如下内容的标签（或合格证）：

- 供方名称和地址；

- 产品名称和尺寸规格（或复合型材截面代号）；

- 供方质检部门的检印（或质检人员的签名或印章）；

- 牌号和状态；

- 塑料型材代号；

- 铝合金型材的颜色（或色号）、外观效果、膜层代号；

- 产品批号或生产日期；

- 本文件编号；

      - 包装箱标志

复合型材的包装箱标志应符合GB/T 3199的规定。

    - 包装

复合型材的装饰面应用纸、泡沫塑料等材料加以保护，其他包装应符合GB/T 3199的规定。

    - 运输、贮存

复合型材的运输和贮存应符合GB/T 3199的规定。

    - 质量证明书

每批复合型材应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称和地址；

- 产品名称；

- 牌号、状态、尺寸规格（或隔热型材截面代号）；

- 隔热材料代号；

- 铝合金型材的颜色（或色号）、外观效果、膜层代号；

- 产品批号或生产日期；

- 重量或件数；

- 本文件编号；

- 各项分析检验结果和供方质检部门检印；

  - 订货单（或合同）内容

订购本部分所列复合型材的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 产品类别；

- 牌号、状态、尺寸规格（或复合型材截面代号）；

- 尺寸偏差、精度等级；

- 隔热材料代号；

- 铝合金型材的颜色（或色号）、外观效果、膜层代号；

- 重量或件数；

- 需方的特殊要求：

——对传热系数级别和取样方法、弹性系数、抗弯性能、蠕变系数的要求；

——其他特殊要求；

- 本文件编号。