ICS 77.150.30

CCS H62

YS/T 862－XXXX

代替YS/T 862-2013

再生铸造铅黄铜型材

Recycling casting lead brass profile

（预审稿）

20xx-xx-xx 发布

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

20xx-xx-xx 实施

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 862-2013《再生铸造黄铜型材》,与YS/T 862-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了RZHPb57-3、RZHPb57-4、RZHPb59-1.5、RZHPb59-3、RZHPb60-2、RZHPb60-3、RZHPb62-3共7个牌号和相应技术要求（见表1、表2）

b）更改了型材的状态，由“铸造（M07）”改为“连续铸造（M07）”（见表1，2013年版的表1）；

c）更改了化学成分要求，由“其余杂质总和”改为“Cu+所列元素总和”（应补上，更改了是要有原标准条款和现标准条款的）；

d）增加了型材的规格，由原来横截面外接圆直径、厚度、长度调整为4种类别（9字型、腰弧型、方型、其他）（见表1）；

e）更改了型材的外接圆示意图、外形尺寸示意图，增加了上述4种类别的示意图（见图1、图2、图3、图4，2013年版的图1、图2）；

f）删除了圆形内孔型材的内径允许偏差的规定和空心型材的壁厚偏差的规定（见2013年版的3.3.3、3.3.4）。

g）更改了型材的室温拉伸试验方法（6.3.2），由按GB/T228.1更改为GB/T 34505-2017规定进行；拉伸试样（见表8）表中的表号与试样号，更改为表15和试样号R1（补上）。

h）更改了部分力学性能指标（见表7）；

i)更改补充了检验项目（见表11）；

j)更改补充了随行文件。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本文件起草单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、宁波长振铜业有限公司

本文件主要起草人员：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为YS/T 862-2013；

——本次为第一次修订。

再生铸造铅黄铜型材

  - 范围

本文件规定了再生铸造铅黄铜型材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和随行文件、订货单内容。

本文件适用于连接件、锁具、锁体、五金配件等以直条状供货的再生铸造铅黄铜型材（以下简称型材）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4340.1  金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121  （所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分：棒、线、型材

GB/T 29094  铜及铜合金状态表示方法

GB/T 34505-2017  铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

横截面cross section

宽度方向的截面。

  - 分类和标记

产品分类

牌号、状态、规格

型材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

型材的牌号、状态、规格

| 合金牌号 | 状态 | 规格 mm | 供货形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 厚度 | 直径 | 半径 | 类别 | 长度 |  |
| RZHPb56-4 | 连续铸造（M07） | 25-35 | 4-15 | 12-18 | - | 9字形 | 1200-6000 | 直条状 |
| RZHPb57-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RZHPb57-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RZHPb58-2 |  | 15-100 | 5-30 | - | 20-500 | 腰弧形 |  |  |
| RZHPb58-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RZHPb59-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RZHPb59-1.5 |  | 3-60 | 3-60 | - | - | 类方形 |  |  |
| RZHPb59-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RZHPb59-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RZHPb60-2 |  | 3-60 | 3-60 | - | - | 其他型a |  |  |
| RZHPb60-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RZHPb62-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a 此型材的规格由高度、厚度、直径、弧形及其关键指标任意3个以上规格组成。 |

产品标记

标记按产品名称、文件号、牌号、状态、规格、类别的顺序表示。

示例1：

用RZHPb56-4制造的、状态为铸态、高度为25mm、厚度为10mm、直径12mm、长度为6000mm的9字型材标记为： 型材YS/T 862-RZHPb56-4 M07-25×10×12×6000

示例2：

用RZHPb59-2制造的、状态为铸态、高度为5mm、厚度为18mm、长度为6000mm的方型材标记为： 型材YS/T 862- RZHPb59-2 M07-5×18×6000

示例3：

用RZHPb59-3制造的、状态为铸态、高度为5mm、厚度为18mm、半径为165mm、长度为6000mm的腰弧型材标记为： 型材YS/T 862- RZHPb59-2 M07-5×18×165×6000

图1 9字型材的外型尺寸示意图           图2 类方型材的外型尺寸示意图

图3 腰弧型材的外型尺寸示意图

图4 其他型材的外形尺寸示意图

说明：

h—型材的高度；

b—型材的厚度；

d—型材的直径；

r—型材的半径。

  - 技术要求

化学成分

RHPb59-2、RHPb60-2、RHPb60-3、RHPb62-3牌号型材化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。其他牌号型材的化学成分应符合表2的规定。

型材的化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数） % |
| --- | --- |
|  | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Zn |
| RZHPb56-4 | 54.0～58.0 | 3.0～4.5a | ≤1.0 | Fe+Sn≤2.4 | ≤0.6 | 余量 |
| RZHPb57-3 | 56.0～58.0 | 2.0～3.2a | ≤0.8 | Fe+Sn≤1.8 | ≤0.6 | 余量 |
| RZHPb57-4 | 56.0～58.0 | 3.5～4.5C | ≤0.5 | ≤0.5 | ― | 余量 |
| RZHPb58-2 | 57.0～59.0 | 1.5～2.5 b | ≤0.5 | ― | — | 余量 |
| RZHPb58-3 | 57.0～59.0 | 2.5～3.5 a | ≤0.5 | ≤0.5 | ― | 余量 |
| RZHPb59-1 | 57.0～60.0 | 0.8～1.9C | ≤0.5 | ― | ― | 余量 |
| RZHPb59-1.5 | 57.0～60.0 | 0.8～1.9C | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.4 | 余量 |
| RZHPb59-3 | 57.5～59.5 | 2.0～3.0C | ≤0.5 | — | — | 余量 |
| aCu+表中所规定元素的实测值总和不小于98.6（Zn含量为实测所得值）； bCu+表中所规定元素的实测值总和不小于98.2（Zn含量为实测所得值）； CCu+表中所规定元素的实测值总和不小于99.0（Zn含量为实测所得值）。 |

外形尺寸及其允许偏差

型材轮廓厚度、高度允许偏差应符合表3的规定。

厚度、高度允许偏差

单位为毫米

| 公称尺寸 | 宽度、高度及其允许偏差a |
| --- | --- |
|  | 较高级 | 普通级 |
| 3～8 | ±0.05 | ±0.08 |
| ＞8～18 | ±0.10 | ±0.14 |
| ＞18～30 | ±0.16 | ±0.21 |
| ＞30～50 | ±0.22 | ±0.28 |
| ＞50～100 | ±0.28 | ±0.35 |
| 注1：型材尺寸允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级供货。 |
| a当需方要求允许偏差全为“+”或全为“-”单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |

型材的圆或弧半径尺寸允许偏应符合表4的规定。

型材的圆（弧）半径偏差      单位：毫米

| 圆或弧半径尺寸 | 圆或弧半径尺寸允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| ≤5 | ±0.15 | ±0.10 |
| ＞5～30 | ±0.20 | ±0.15 |
| ＞30～50 | ±0.50 | ±0.30 |
| ＞50～80 | ±0.70 | ±0.50 |
| ＞80 | ±1.50 | ±0.80 |

型材横截面的棱角处允许有圆角，其最大圆角半径r不应超过表5的规定，当超过表4的规定时，应符合5.2.3的规定。

棱角处最大圆弧半径

单位为毫米

| 公称尺寸 | 最大圆弧半径r |
| --- | --- |
| 3～8 | 1.2 |
| ＞8～18 | 1.5 |
| ＞18～30 | 1.8 |
| ＞30～50 | 2.8 |
| ＞50～100 | 4.0 |
| 注：棱角最大圆弧半径供方可不检查，但应保证。 |

型材的定尺或倍尺长度允许偏差为+15mm，倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一段锯切量为5mm。

型材的直度和侧面弯曲度应符合表6的规定。

型材的直度和侧面弯曲度

单位为毫米

| 横截面最大尺寸 | 每米直度 | 全长直度 |
| --- | --- | --- |
| 10～30 | ≤3 | ≤12 |
| ＞30 | ≤5 | ≤15 |

型材的扭拧度，每300mm不应超过1º（精确到度），供货最大长度6000mm的扭拧度不应超过18 º。

力学性能

型材的室温力学性能应符合表7的规定。

型材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 维氏硬度 HV | 抗拉强度 MPa | 断后伸长率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不小于 |
| RZHPb56-4 | M07 | 110 | 350 | 实测值 |
| RZHPb57-3 |  | 110 | 350 | 实测值 |
| RZHPb57-4 |  | 100 | 330 | 实测值 |
| RZHPb58-2 |  | 100 | 320 | 实测值 |
| RZHPb58-3 |  | 95 | 320 | 实测值 |
| RZHPb59-1 |  | 85 | 300 | 实测值 |
| RZHPb59-1.5 |  | 85 | 300 | 实测值 |
| RZHPb59-2 |  | 85 | 300 | 实测值 |
| RZHPb59-3 |  | 85 | 300 | 实测值 |
| RZHPb60-2 |  | 75 | 275 | 实测值 |
| RZHPb60-3 |  | 75 | 275 | 实测值 |
| RZHPb62-3 |  | 70 | 245 | 实测值 |

内部质量

型材断口应致密、无缩尾，不允许有超出YS/T 336中规定的气孔、夹杂及分层等缺陷，其尺寸大小和数量应符合表8的规定。

型材的内部缺陷

| 横截面最大尺寸 mm | 忽略不计的缺陷直径 mm | 允许存在缺陷 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 直径 mm | 个数 |
| ≤20 | ≤0.1 | ＞0.1～0.3 | ≤3 |
| ＞20～50 | ≤0.15 | ＞0.15～0.3 | ≤4 |
| ＞50～100 | ≤0.2 | ＞0.2～0.4 | ≤5 |

表面质量

型材表面无夹杂、裂纹、气孔等影响使用的缺陷，允许有轻微的不使其尺寸超出允许偏差的拉道、波纹（或加工痕迹）。型材的端部应锯切平整。

  - 试验方法

化学成分

型材的化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482或YS/T 483的规定进行，仲裁时按GB/T5121（所有部分）的规定进行。

外形尺寸及其允许偏差

型材的外形尺寸及其允许偏差的测量方法按GB/T 26303.2的规定进行。

力学性能

型材的维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。

型材的室温拉伸力学试验方法按GB/T 34505-2017的规定进行，试样取应符合表9的规定，制样制备的方法应符合GB/T 34505-2017。

拉伸试样

| 横截面最大厚度 mm | GB/T 34505-2017中表号 | 试样号 |
| --- | --- | --- |
| ≤20 | 表15 | R1 |
| ＞20～50 |  | R1 |
| ＞50～100 |  | R1 |

内部质量

型材的断口检验方法按YS/T 336的规定进行。应用目视进行检验，型材的断口宽度应符合表10的规定。

型材的断口宽度

| 横截面最大尺寸 mm | 断口宽度 mm | 锯切方法 |
| --- | --- | --- |
| ＜16 | ≥横截面最大尺寸的2/3 | 一面锯切 |
| ≥16 | ≥横截面最大尺寸的1/2 | 两面锯切留中部 |

表面质量

型材的表面质量应用目视进行检验。

  - 检验规则

检查和验收

型材应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件或订货单的规定。

需方对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

组批

型材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的型材组成。每批重量应不大于1000kg。

检验项目

产品的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表11。出现下列任一情况时，应进行型式检验；

  - 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

  - 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

  - 产品停产后，恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 连续二年未进行型式检验时；

  - 需方要求时（在订货单中注明）；

  - 国家有关监督机构提出进行型式检验的要求时。

检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 力学性能 | 硬度HV | √ | √ |
|  | 抗拉强度 | △ | √ |
|  | 断后伸长率 | △ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 | √ | √ |
| 表面质量 | √ | √ |
| 内部质量 | √ | √ |
| 注：表中“√”表示必验项目；“△”表示“需方有要求时进行的检验项目”。 |

取样和制样

型材取样应符合表12的规定。

型材的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/炉次（供方），1个试样/批（需方） | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差a | 按照GB/T 2828.1规定的取样或供需双方协商 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批、1个试样/根 | 5.3 | 6.3 |
| 内部质量 | 按照GB/T 2828.1规定的取样或供需双方协商 | 5.4 | 6.4 |
| 表面质量 | 按照GB/T 2828.1规定的取样或供需双方协商 | 5.5 | 6.5 |
| a接收质量限AQL＝4，检测水平Ⅱ或供需双方协商。 |

检验结果的判定

检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法进行判定。

化学成分不合格时，判该批型材不合格。

型材的外形尺寸及其允许偏差、内部质量和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，由供方逐根检验，合格者单独组批交货。

当力学性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批型材中另取双倍数量的试样（其中一个试样必须取自原检验不合格的那根）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批型材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批型材不合格，或由供方逐根检验，合格者单独组批交货。

  - 标志、包装、运输、贮存和随行文件

标志、包装、运输、贮存

拉花棒的标志、包装、运输和贮存按GB/T 8888 的规定进行。

随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保证书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 对产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

b）产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

c）产品质量控制工程中的检验报告及成品检验报告；

d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法；

e）其他。

  - 订货单内容

本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  规格或图纸，图纸应明确型材形状、尺寸及公差、表面特殊要求等；

e)  重量或根数；

f)  拉伸试验(需方有要求时）；

g)  本文件编号；

h)  其他。

# Comments

是三个三个与后面的3种类别对应吗？

是宽度和高度的公称尺寸？

建议所有尺寸用图中的符号在表中注明。

指的是9字型还是腰型？腰鼓型最大半径200，也按这个偏差标准执行？

与要求不符

采用这种句式：每炉取1个试样