ICS  71.100.99

H  62

T/CNIA

中国有色金属工业协会标准

T/CNIA  XXXX-20XX

硫酸镍钴混合溶液

Mixed solution of nickel sulfate and cobalt sulfate

（标准草案）

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

中  国  有  色  金  属  学 会

发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：衢州华友资源再生科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、金川集团股份有限公司、中伟新材料股份有限公司、格林美股份有限公司。

本标准主要起草人：XXX。

硫酸镍钴混合溶液

- 1　范围

本标准规定了硫酸镍钴混合溶液的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、运输、随行文件及订货单内容。

本标准适用于处理硫化镍钴矿、镍锍、废旧锂电池回收料等镍钴原料得到的硫酸镍钴混合溶液产品，本产品主要用于制备三元前驱体材料。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 191  包装储运图示标志

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9724  化学试剂  pH值测定通则

GB/T 23273.8  草酸钴化学分析方法  第8部分：镍、铜、铁、锌、铝、锰、铅、砷、钙、镁、钠量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T 26525  精制氯化钴（修订后报批）

HJ 535-2009  水质  氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法

HG/T 4822  工业硫酸钴

HG/T 4823  电池用硫酸锰

HG/T 5918  电池用硫酸钴

HG/T 5919  电池用硫酸镍

3　技术要求

- 3.1  产品分类

- 产品按镍钴含量的不同，分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型和Ⅳ型产品。其中，Ⅰ型产品用于制备NCM523型号（镍钴锰摩尔比为5:2:3）的三元前驱体；Ⅱ型产品用于制备NCM622型号（镍钴锰摩尔比为6:2:2）的三元前驱体材料；Ⅲ型产品用于制备N65型号（镍钴摩尔比为65:15）的三元前驱体；Ⅳ型产品用于制备NCM811型号（镍钴锰摩尔比为8:1:1）的三元前驱体材料。

- 3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表 1  硫酸镍钴混合溶液主要化学成分

| 单位：g/L（pH除外） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 指 标 |  |  |  |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 |
| 镍（Ni）+钴（Co） | 118.00~122.00 |  |  |  |
| 镍（Ni） | 83.50~87.50 | 88.00~92.00 | 95.50~99.50 | 104.70~108.70 |
| 钴（Co） | 32.50~36.50 | 28.00~32.00 | 20.50~24.50 | 11.30~15.30 |
| 锰（Mn） | ≤0.050 |  |  |  |
| 铜（Cu） | ≤0.0020 |  |  |  |
| 钙（Ca） | ≤0.0050 |  |  |  |
| 铁（Fe） | ≤0.0030 |  |  |  |
| 钾（K） | ≤0.0050 |  |  |  |
| 锂（Li） | ≤0.100 |  |  |  |
| 镁（Mg） | ≤0.012 |  |  |  |
| 锌（Zn） | ≤0.0020 |  |  |  |
| 铬（Cr） | ≤0.0010 |  |  |  |
| 镉（Cd） | ≤0.0020 |  |  |  |
| 铅（Pb） | ≤0.0020 |  |  |  |
| 砷（As） | ≤0.0010 |  |  |  |
| 铝（Al） | ≤0.0020 |  |  |  |
| 钠（Na） | ≤0.500 |  |  |  |
| 硅（Si） | ≤0.010 |  |  |  |
| 氯（Cl-） | ≤0.050 |  |  |  |
| 氟（F） | ≤0.020 |  |  |  |
| 磷（P） | ≤0.050 |  |  |  |
| 氨氮（NH3-N） | ≤0.25 |  |  |  |
| 油分 | ≤0.0050 |  |  |  |
| pH值 | 3.00-6.00 |  |  |  |
| 磁性异物 | ≤0.00002 |  |  |  |

- 3.3  外观质量

产品为蓝紫色溶液、同批颜色一致，无目视可见夹杂物。

4　试验方法

- 4.1  镍含量的测定

产品中的镍含量按照HG/T 5919的规定进行测定。

- 4.2  钴含量的测定

产品中的钴含量按照HG/T 5918的规定进行测定。

- 4.3  铜、铁、锰、锌、钙、镁、铬、镉、铅、钠、油分、磁性异物含量的测定

- 产品中的铜、铁、锰、锌、钙、镁、铬、镉、铅、钠、油分、磁性异物含量按照HG/T 5919的规定进行测定。

- 4.4  铝、硅含量的测定

产品中的铝、硅含量按照HG/T 5918的规定进行测定。

- 4.5  氯含量的测定

产品中的氯含量按照HG/T 4822的规定进行测定。

- 4.6  钾、氟含量的测定

产品中的钾、氟含量按照HG/T 4823的规定进行测定。

- 4.7  磷、锂含量的测定

产品中的磷、锂含量按照GB/T 26525（修订后报批）的规定进行测定。

- 4.8  砷含量的测定

产品中的砷含量按照GB/T 23273.8的规定进行测定。

- 4.9  氨氮含量的测定

产品中的氨氮含量按照HJ 535-2009的规定进行测定。

- 4.10  pH的测定

产品的pH按照GB/T 9724的规定进行测定。

- 4.11  产品外观质量的测定

产品的外观质量由目视法检验。

- 5　检测规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

5.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起30天内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商解决。

- 5.2  组批

生产企业用相同原辅材料、基本相同的生产条件产出的溶液，以成品存储槽为一批，批次量视储槽容积而定，推荐批次量为50m3至100m3。

- 5.3  检测分类

- 本标准分为出厂检验和抽样检验。检测项目、技术要求和试验方法按表2的规定。

- 5.4  出厂检验

本标准规定的所有指标项目为出厂检验项目，应逐批检验。

- 5.5  抽样检验

批量生产的产品应进行抽样检验、批量、抽样方案、检查水平及合格质量水平由生产厂家质量检验部门自行决定。

- 5.6  采样规则

按照GB/T 6680中的规定进行采样。采样样品一份交需方，一份交供方，一份双方现场签字确认留做仲裁，一份备用，每份样品1L。仲裁及备用样品由需方保存，保存期限为三个月。

- 5.7  判定规则

- 5.7.1  检验结果如有一项指标不符合本标准要求时，应加大抽样密度，如复检结果仍有一项技术指标不合格，判定整批产品均为不合格。

- 5.7.2  检验结果判定，应符合GB/T 8170修约值比较法的规定。

表 2  检测项目

| 序号 | 项 目 | 出厂检验 | 抽样检验 | 要求章节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | √ | √ | 3.2 | 4 |
| 2 | 外观质量 |  |  | 3.3 | 4 |

- 6　标志、包装、贮存、运输和随行文件

- 6.1  标志

硫酸镍钴混合溶液外包装袋上应有牢固清晰的标志。内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净重、批号或生产日期、保质期、本标准编号、GB/T 191中规定的“怕雨”、“怕晒”标志及《全球化学品统一分类和标签制度(全球统一制度)》规定的相关危险化学品安全标签。

- 6.2  包装

- 硫酸镍钴混合溶液应按照《危险化学品安全管理条例》中的规定进行包装，用专用槽车或贮槽密封装运，槽车或贮槽应由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格后方可使用。

- 6.3  贮存

- 硫酸镍钴混合溶液应使用贮槽密封贮存，贮存在干燥、通风、无腐蚀性物品的库房中，不应与酸、碱、油类等化学品一同贮存，且防止雨淋、腐蚀、受潮等。

- 6.4  运输

- 硫酸镍钴混合溶液应按照《危险化学品安全管理条例》中的规定进行运输，承运企业应具有危险化学品运输资质，托运人应向承运人说明运输物质的品名、数量、危害、应急措施等情况。运输过程中防泄漏、防滴洒、防雨淋、防高温。运输车辆要专车专用，车辆运输完毕应进行彻底清扫。

- 6.5  随行文件

每批产品应附有随行文件，其上注明以下内容：

a) 供方名称、地址、电话；

b) 产品名称、型号；

c) 产品批号；

d) 净重；

e) 各项分析检验结果和技术监督部门的印记；

f) 本文件编号；

g) 生产日期；

h) 执行标准。

- 7  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a) 产品名称；

b) 产品型号；

c) 化学成分等特殊要求；

d) 数量；

e) 本文件编号；

f) 其他。