标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：高硫渣化学分析法  第2部分 银含量的测定  方法 2  火试金法

承办人：左鸿毅                                                 共2页 第1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8398247                                      2020年6月7日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验报告 | 与其花费大量的试剂和时间进行二次试金，选用一次试金乘上补正系数，测定快速，结果准确。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 2 | 试验报告 | 随着物料银含量的增加，灰皿的二次试金银含量也随之增加。由此可判断火试金中银的损失基本在灰吹过程。建议起草单位把灰皿和渣的二次回收纳入方法。 | 紫金铜业有限公司 | 不采纳 | 灰皿回收率高，加上系数补正，可以和二次试金结果基本一致 |
| 3 | 试验报告 | 合粒未进行分金处理，因此合粒中的银含量未减残金。 | 紫金铜业有限公司 | 不采纳 | 根据调研，试样中基本不含金，不用考虑金。 |
| 4 | 试验报告 | 对于高硫渣样品，需加入大量的硝酸钾。如果配料时硫含量未知，则难以控制铅扣质量（高硫渣样品含硫量在50%~75%，按照5g称样量计算，铅扣质量差异可达到25g）。建议样品预先在650℃下灼烧除硫后再进行配料。灼烧后配料消除硫的影响，可以准确控制铅扣的质量。同时可将称样量调整为20g，从提升高硫渣中银量分析的准确度与精密度。 | 中色桂林矿产地质研究院有限公司 | 不采纳 | 高硫渣通常会进行硫含量的测定，现在的仪器条件可以快速的测定，不会难以控制铅扣质量。5克的称样量已可以满足银测定的条件。 如果增大样品称样量，预先除硫，则需要花费更多的时间。 |
| 5 | 试验报告 | 考虑是否增加称样量为10g，结果更具代表性？ | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 不采纳 | 会造成硝酸钾用量过多反应激烈溢出 |
| 6 | 试验报告 | 高硫渣样品干燥步骤，105℃是否合适？建议降低烘样温度至60℃ | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 | 改为75-80℃ |
| 7 | 试验报告 | 建议银的测定方法增加杂质含量的扣除 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 不采纳 | 灰吹完银粒中杂质含量很低，不影响银含量测定 |
| 8 | 试验报告 | 二次试金处理起来费时费力，建议增加纯银补正的方法。 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 试验报告 | 配料多增加20g，如此这般可以让熔渣呈现光亮玻璃体状，铅扣完整整洁。 | 广东先导稀材股份有限公司 | 不采纳 | 配料加多20g氧化铅对结果没有影响。 |
| 10 | 试验报告 | 应该增加补偿值 | 广东先导稀材股份有限公司 | 采纳 |  |
| 11 |  | 回函同意，无意见 | 云南华联锌铟股份有限公司 |  |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：高硫渣化学分析法  第2部分 银含量的测定 方法2 火试金法

承办人：左鸿毅                                                 共2页 第2页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8398247                                      2020年6月7日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 北矿检测技术有限公司 |  |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 湖南有色金属研究院 |  |  |
| 14 |  | 回函同意，无意见 | 河南豫光金铅股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 10 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 10 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；

(4）没有回函的单位数： 0  个。