标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：导电用铜型材                      承办人：蒋 杰      共2页    第 1 页

标准项目负责起草单位：佛山市华鸿铜管有限公司   电 话：0757-85202243  2022年3月2日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 将“卷状”修改为“盘状”，并按照铜管术语进行描述。 | 有色标委会 | 采纳 | 回函有意意见的单位 |
|  | 2 | 将“轴卷”代号两个字母，改为1个字母 | 江西耐乐铜业 | 采纳 |  |
| 2 | 4.1.2 | 图1“≤150”用“Φ”表示 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 3 | 4.1.2 | 增加图2当中棱角过渡圆弧图示 | 金威铜业、华中铜、 博威合金 | 采纳 |  |
| 4 | 5.1 | 表3：内容“TAg0.04、TAg0.07经供需双方协商，允许含氧量达到0.060%”修改为“TAg0.04、TAg0.07在后续应用不需要焊接时，经供需双方协商，氧含量可以不大于0.060%” | 博威合金 | 采纳 |  |
| 5 | 5.2.5 | 公式“ν = b × f”修改为： ν = b * f | 博威合金 | 采纳 |  |
| 6 | 5.2.6 | 删除推荐长度偏差内容。 | 宁波长振 | 采纳 |  |
| 7 | 5.4 | 力学性能表14“N/mm2”改为“MPa” | 中色奥博特 | 采纳 |  |
| 8 | 5.5 | 表15将“体积电阻系数”修改为“体积电阻率”。“质量电阻系数”修改为“质量电阻率” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 9 | 5.6 | 将无氧铜氢脆试验方法由文字表述形式该为表单形式。 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：导电用铜型材                          承办人：蒋 杰      共2页    第2页

标准项目负责起草单位：佛山市华鸿铜管有限公司   电 话：0757-85202243  2022年3月2日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  | 江苏远航精密合金 |  | 回函无意见的单位 |
| 16 |  |  | 芜湖市海源铜业 |  |  |
| 17 |  |  | 富威科技 |  |  |
| 18 |  |  | 菏泽广源铜带 |  |  |
| 19 |  |  | 灵宝金源朝辉铜业 |  |  |
| 20 |  |  | 北铜新材料 |  |  |
| 21 |  |  | 常熟中佳新材料 |  |  |
| 22 |  |  | 苏州富瑞合金 |  | 未回函单位 |
| 23 |  |  | 浙江花园铜业 |  |  |
| 24 |  |  | 芜湖恒鑫铜业 |  |  |
| 25 |  |  | 绍兴市质量技术监督检测院 |  |  |
| 26 |  |  | 安徽铜工艺文化研究院 |  |  |
| 27 |  |  | 铜陵铜官府文化创意股份公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：21个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个

④没有回函的单位数：0个。