锌精矿化学分析方法

第 26 部分： 银含量的测定

酸溶解-火焰原子吸收光谱法

编制说明

株洲冶炼集团股份有限公司

锌精矿化学分析方法

第 26 部分：银含量的测定

酸溶解-火焰原子吸收光谱法

编制说明

一、工作简况

1.1 方法概况

1.1.1 项目的必要性

根据国家标准委办公室《关于印发<装备制造业重点领域国际标准转化工作计划>的通知》（标委办工一[2017] 169号）要求，ISO15247:2015 (Zinc sulfide concentrates-Determination of silver content- Acid dissolution and flame atomic absorption spectrometric method )为2020年装备制造业重点领域国际标准转化计划项目，是完成装备制造业重点领域国际标准转化率力争达到90%目标的在新材料领域有色金属国际标准转化的重要组成部分，将此ISO标准转化为国家标准在国内推广实施有现实的必要性。

1.1.2 适用范围

本标准适用于锌精矿中银含量的测定。测定范围10g/t~500g/t

1.1.3可行性

项目起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司是一家有着60多年历史的铅锌生产企业，目前隶属于中国五矿集团。株冶集团较早的参与有色标准的修制定工作，近20年来，先后主持和参与起草了铋精矿化学分析方法、铅精矿化学分析方法、铅及铅合金化学分析方法、氧化铟锡靶材化学分析方法等共计200余项国内标准及相关产品国家标准和行业标准，参与起草两项共4个ISO标准的起草，在标准的修制定方面积累了丰富的经验，多次获得有色工业协会科技进步奖。

1.1.4 要解决的主要问题

通过对ISO标准15247:2015进行转化国标，建立对锌精矿中的银含量进行分析，相对简单的溶样方式，获得与火试金分离富集测定后测定银相当的精密度的方法。

1.2 任务来源

本国际标准转化国标项目，于2019年8月在大连进行了任务初步落实，同年10月在泰安有色标准年会上增加了验证单位。因ISO15247:2015进入标准复审期，项目进展需等待ISO复审结论，2020年9月15日ISO标准复审完成，确认继续有效。国家标准化管理委员会于2021年5月6日下达国标计划，项目编号：20210814-T-610项目名称：《锌精矿化学分析方法 第25部分 银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法》，等同采用ISO15247:2015，项目周期为18个月。2019年10月泰安会议确定，等同采用ISO标准，参与单位开展协作试验，不做条件试验仅测试方法精密度。由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

协助起草单位包括：广西壮族自治区冶金产品质量检验站、中国检验认证集团广西有限公司、福建紫金矿冶检测技术有限公司、北矿检测技术有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、陕西东岭冶炼有限公司。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作

本标准由北株洲冶炼集团股份有限公司负责起草，主要起草人为XX、XX主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

本部分参与起草单位包括广西壮族自治区冶金产品质量检验站、中国检验认证集团广西有限公司、福建紫金矿冶检测技术有限公司、北矿检测技术有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、陕西东岭冶炼有限公司。

本文件主要起草人：XX、XX、......。

1.4 主要工作过程

2019年8月在大连进行了任务初步落实，同年10月在泰安有色标准年会上增加了验证单位。，制定了标准计划项目的进度安排和分工。起草单位于2020年5月完成样品制备、完成标准讨论稿等，后受国际标准复审期确认影响，本标准搁置。起草单位于2021年对标准讨论稿按照新版GB/T 1.1-2020进行了修订，国家标准化管理委员会于2021年5月6日下达国标计划，项目编号：20210814-T-610。起草单位于2021年年底发出样品，各验证单位开展试验，提交精密度报告。

2022年3月14日，由全国有色金属标准化技术委员会组织，通过网络预审会的形式《锌精矿化学分析方法 第26部分 银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法》标准预审稿进行了讨论。。

验证单位对标准文本及样品溶解情况提出以下修改意见：

1）

2)

3）

2022年5月X日～X日，由全国有色金属标准化技术委员会组织在XX召开全国有色金属标准化技术委员会标准工作会议，会议对《锌精矿化学分析方法 第26部分 银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法》的技术内容、标准送审稿、及验证数据精密度进行了审定，形成如下修改意见：

1）

2。

二、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T1.2-2020《标准化工作导则 第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的。

三、标准主要内容的确定依据

3.1含量范围确定及方法选择

采标方案优先考虑等同采用，测定范围Ag:10g/t~500g/t,

。

3.2干扰及消除

3.3重复性及再现性

锌精矿银含量测定的原始数据及原始数据统计检验过程见《实验数据及处理》剔除离群值后，重复性、再现性计算结果见表1。

3.4样品加标回收率

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题

五、标准水平分析

六、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项

附件1 试验报告