行业标准《钛基钛锰合金复合电极》

编制说明

（讨论稿） 行业标准《钛基钛锰合金复合电极》标准起草小组

2022.03

《钛基钛锰合金复合电极》编制说明

（讨论稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据国家工业和信息化部工信厅科【2020】25号《工业和信息化部办公厅关于印发2021年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》的要求，由有研资源环境技术研究院（北京）有限公司负责起草制定《钛基钛锰合金复合电极》有色金属行业标准，项目计划编号为2021-0397T-YS，计划完成年限为2022年。

1.2 主要参加单位、工作成员及其所做的工作

本文件起草单位：有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、广西靖西市一洲锰业有限公司、贵州能矿锰业集团有限公司。

2017年12月，原“北京有色金属研究总院”改制为有研科技集团有限公司。有研工程技术研究院有限公司是有研科技集团有限公司的全资子公司，承继原“北京有色金属研究总院”的科研业务。2019年6月，有研科技集团有限公司将原属于有研工程技术研究院有限公司中的稀有金属冶金材料研究所和生物冶金国家工程实验室实施分立，成立有研资源环境技术研究院（北京）有限公司，为有研科技集团有限公司的全资子公司。原稀有金属冶金材料研究所和生物冶金国家工程实验室的相关业务转移至有研资源环境技术研究院（北京）有限公司，由有研资源环境技术研究院（北京）有限公司负责起草制定《钛基钛锰合金复合电极》有色金属行业标准。

北京有色金属研究总院（以下简称：有研总院）创建于1952年11月，是我国有色金属行业规模最大的综合性研究开发机构，现为国务院国资委管理的中央企业和国家首批百家创新型企业。在半导体材料、有色金属复合材料、稀土材料、生物冶金、材料制备加工、分析测试等领域拥有12个国家级研究中心和实验室，目前承担了一批国家重大科技专项研究课题和国家战略性新兴产业开发项目。

建院以来，共获得国家级和省部级科技成果奖励1000余项，授权专利和制订国家及行业标准1600余项。先后为“两弹一星”、“神舟飞船”、“载人航天”、“探月工程”等国家重点工程和有色金属行业提供了一大批新材料、新工艺、新技术和新设备，为我国有色金属工业和国防军工建设提供了强有力的科技支撑。

有研总院高度重视科技成果的转化，组建了若干高技术产业化公司，并在微电子材料、光电子材料、稀土材料、有色金属粉末、特种有色金属加工材料、新能源材料、高端冶金装备等方面形成了产业集群。

有研总院现有从业人员约3700人。其中：两院院士4人，国家有突出贡献的中青年专家和政府特殊津贴专家125名，国家特聘专家和百千万人才11名。在“材料科学与工程”和“冶金工程”等学科具有博士、硕士授予权，并设有博士后科研流动站。

有研总院是国内最早开始研制和生产钛基钛锰合金复合电极的单位。1990年开始研究开发钛基钛锰合金复合电极并开始批量供货，建设钛基钛锰合金复合电极的生产线和技术研究平台，对应电解二氧化锰产能达到10万吨/年，客户有广西桂柳化工有限责任公司、广西靖西市一洲锰业有限公司、靖西湘潭电化科技有限公司、中信大锰矿业有限责任公司、湘潭电化科技股份有限公司等国内大型的电解二氧化锰企业，自主研究开发的钛基钛锰合金涂层阳极生产线采用全自动控温、提拉系统，耗能低、经济效益高、环保性高、保证了批次间的稳定性和产品性能的一致性。目前钛基钛锰合金复合电极产品的生产和研发由有研资源环境技术研究院（北京）有限公司承担。

广西靖西县一洲锰业有限公司是专业生产锰产品的企业，拥有四条电解二氧化锰生产线，年产电解二氧化锰3万吨，主要产品有电解金属锰、无汞碱性电池专用电解二氧化锰、普通碳锌电池用电解二氧化锰、锰酸锂制造用电解二氧化锰、天然放电锰粉。公司又先后投入资金1亿多元拟建年产3万吨的电解金属锰生产线，一期1万吨的电解金属锰生产线于2008年4月份正式投产。具有完善的质量保证体系，已通过ISO9001：2000质量体系认证。

贵州能矿锰业集团有限公司主要生产高纯硫酸锰，高性能电解二氧化锰，产品应用于新能源锰系电池新材料，为中国锰产业研发高地。建设规模为3万吨/年高纯硫酸锰、1.65万吨/年电解二氧化锰（EMD）生产线。

本标准主要起草人及其工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 尹延西、张恒 | 负责标准的工作指导及组织协调，标准关键指标的把控 |
| 沈化森、胡志方、罗远辉 | 负责标准的调研、标准文本、标准编制说明的撰写，意见汇总处理，参加标准讨论和审定会议 |
| 袁学韬、江洪林 | 负责产品指标及试验方法的把控，对讨论稿和征求意见稿提出修改意见 |

1.3主要工作过程

1.3.1 预研阶段

2020年2月，有研资源环境技术研究院（北京）有限公司成立《钛基钛锰合金复合电极》行业标准编制项目组，项目组由具有长期标准制修订经验及钛基钛锰合金复合电极研发、生产的工程师组成。项目组对钛基钛锰合金复合电极的生产企业、用户单位进行了分析调研，通过市场调研和查阅相关文献，确定了标准制订方案并形成了标准草案稿。

1.3.2 立项阶段

2020年4月，有研资源环境技术研究院（北京）有限公司向全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分标委会提交行业标准《钛基钛锰合金复合电极》项目建议书。

2021年2月，工业和信息化部印发2021年第一批行业标准制修订和外文版项目计划（工信厅科函〔2021〕25号），《钛基钛锰合金复合电极》项目获得批复。

2021年4月20日-22日，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在贵州省贵阳市召开标准工作会议，会议落实了《钛基钛锰合金复合电极》项目任务，确定了标准制定工作的进度安排，由有研资源环境技术研究院（北京）有限公司负责牵头制定。

1.3.3起草阶段

有研资源环境技术研究院（北京）有限公司在接到标准修订任务后，召开了标准项目编制工作会议，对标准编写工作进行了部署和分工。编制组组织专门人员调研相关资料及国内外厂家的产品技术指标和技术条件，了解钛基钛锰合金复合电极产品的生产状况、技术指标及应用发展趋势，于2023年3月起草完成了行业标准《钛基钛锰合金复合电极》的征求意见稿。

1.3.4 征求意见阶段

编制组通过发函、组织网络会议等形式对行业标准《钛基钛锰合金复合电极》（征求意见稿）征询意见。共向36家单位发送了征求意见稿，收到回函的单位数为36家，回函并有建议或意见的单位数为31家，详见标准征求意见稿意见汇总处理表。征求意见范围广泛且具有代表性，编制组根据回函意见对征求意见稿进行修改完善，形成讨论稿。

二、标准编制原则

2.1符合性

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写，内容规范，规定了钛基钛锰合金复合电极产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

2.2 合理性

本文件在参照国内外同类产品生产技术水平的基础上，体现了国内大多数生产和应用企业对钛基钛锰合金复合电极产品的质量要求。充分考虑生产和应用单位对钛基钛锰合金复合电极产品性能及质量检测方法等的意见和建议，做到符合生产和应用实际，具有可操作性，能够被生产、检验和应用单位普遍接受。

2.3 先进性

电解二氧化锰主要用于锌锰电池的阴极材料，在锌锰电池，锰酸锂电池或者磷酸铁锂电池尤其是电动自行车用的动力电池上有广泛应用。在电解二氧化锰工业中，电解阳极对电极反应的速度、选择性（方向）、电流效率、能源消耗及最终产品电解二氧化锰的质量都有较大的影响，因此电解二氧化锰工业受阳极的约束非常大。在电解二氧化锰时，阳极发生氧化反应，而且通常反应条件比较苛刻，易导致阳极损耗，要求电极对沉积二氧化锰有电化学催化性能，有较低的过电位和较低的槽压，因此阳极材料对电解二氧化锰产品的质量保障具有重要的意义。基于国内生产、检验及应用技术基础，研究制定钛基钛锰合金复合电极产品标准，确定其要求、检验内容和试验方法，可为产品质量保障提供依据，促进生产和应用发展。

三、确定标准主要内容的依据及验证情况

3.1 确定标准主要内容的意见

3.1.1产品化学成分的规定

标准的关键内容是确定产品的化学成分，依据用户对产品的使用要求，根据生产和使用单位抽样检验结果及用户使用效果，研究确定了产品的化学成分，通过对合格产品进行分析检验确定了需要检测的元素及其含量。

根据生产工艺控制和产品使用的要求，产品的化学成分应符合表2的规定。

需方如对产品的化学成分有特殊要求时，则可由供需双方商定。

表2  产品的化学成分                 %（质量分数）

| 阳极组成 | 钛基体 |  |  | 钛-锰合金涂层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业纯钛，牌号：TA0、TA1、TA2或TA3 |  |  |  |  |  |
| 化学成分，wt% | Ti，不小于 |  | 99.0 | Ti，不小于 |  | 30 |
|  | 杂质元素含量，不大于 | Fe | 0.4 | Mn，不小于 |  | 50.0 |
|  |  | C | 0.10 | 杂质元素含量，不大于 | Fe | 0.05 |
|  |  | N | 0.05 |  | Si | 0.01 |
|  |  | H | 0.015 |  | N | 0.1 |
|  |  | O | 0.3 |  | O | 0.5 |
|  |  | 其他元素（单一） | 0.1 |  | Mg | 0.01 |
|  |  | 其他元素总和 | 0.4 |  | H | 0.1 |
|  |  |  |  |  | C | 0.1 |

3.1.2 复合层厚度及结合强度的规定

电极复合层厚度为50m-150m。

复合层结合力测试样品绕直径12mm的不锈钢圆棒弯绕1800无剥离脱落。

- 3.1.3 外形尺寸、规格及允许偏差

外形尺寸、规格及允许偏差根据需方要求（或需方提供图纸）确定，并在订货单中注明。如果需方图纸未提供允许偏差，则应由供需双方协商确定。

- 3.1.4外观质量的规定

电极表面为银白色，复合层均匀一致，无目视可见的夹杂物。

3.1.5 其他内容

本标准规定了产品试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量证明书和订货单等内容。

产品的化学成分按GB/T 4698（所有部分）的规定进行分析，或按供需双方协商的方法测定；复合层厚度按GB/T 11250.1的规定测定；涂层与基材结合力按GB/T 5270 中第2.10节的规定测定；产品的外形尺寸、规格及其允许偏差应用相应精度的测量工具进行测量；产品外观质量用目视检查。

规定了产品检验规则，包括组批、检验项目、取样规定以及检验结果的判定。

3.2 验证情况

本标准所规定的技术指标及检验项目符合钛基钛锰合金复合电极产品生产、检验及应用要求，产品技术指标及检验项目经过多个生产批次的验证，主要验证结果列于表3、4、5、6。

表3  典型产品的化学成分分析结果               %（质量分数）

| 阳极组成 | 钛基体 |  |  | 钛-锰合金涂层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业纯钛，牌号：TA0、TA1、TA2或TA3 |  |  |  |  |  |
| 化学成分，wt% | Ti，不小于 |  | 99.3 | Ti，不小于 |  | 36.1 |
|  | 杂质元素含量，不大于 | Fe | 0.024 | Mn，不小于 |  | 55.3 |
|  |  | C | 0.04 | 杂质元素含量，不大于 | Fe | 0.0062 |
|  |  | N | 0.005 |  | Si | 0.0031 |
|  |  | H | 0.0007 |  | N | 0.002 |
|  |  | O | 0.066 |  | O | 0.079 |
|  |  | 其他元素（单一） | <0.1 |  | Mg | 0.0052 |
|  |  | 其他元素总和 | <0.4 |  | H | 0.0008 |
|  |  |  |  |  | C | 0.05 |

表4 典型产品的化学成分分析结果               %（质量分数）

| 阳极组成 | 钛基体 |  |  | 钛-锰合金涂层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业纯钛，牌号：TA0、TA1、TA2或TA3 |  |  |  |  |  |
| 化学成分，wt% | Ti，不小于 |  | 99.2 | Ti，不小于 |  | 34.2 |
|  | 杂质元素含量，不大于 | Fe | 0.041 | Mn，不小于 |  | 58.6 |
|  |  | C | 0.044 | 杂质元素含量，不大于 | Fe | 0.0073 |
|  |  | N | 0.009 |  | Si | 0.005 |
|  |  | H | 0.0008 |  | N | 0.003 |
|  |  | O | 0.056 |  | O | 0.068 |
|  |  | 其他元素（单一） | <0.1 |  | Mg | 0.004 |
|  |  | 其他元素总和 | <0.4 |  | H | 0.0006 |
|  |  |  |  |  | C | 0.04 |

表5  典型产品的化学成分分析结果               %（质量分数）

| 阳极组成 | 钛基体 |  |  | 钛-锰合金涂层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业纯钛，牌号：TA0、TA1、TA2或TA3 |  |  |  |  |  |
| 化学成分，wt% | Ti，不小于 |  | 99.2 | Ti，不小于 |  | 38.7 |
|  | 杂质元素含量，不大于 | Fe | 0.035 | Mn，不小于 |  | 57.9 |
|  |  | C | 0.038 | 杂质元素含量，不大于 | Fe | 0.0054 |
|  |  | N | 0.005 |  | Si | 0.003 |
|  |  | H | 0.0007 |  | N | 0.002 |
|  |  | O | 0.076 |  | O | 0.079 |
|  |  | 其他元素（单一） | <0.1 |  | Mg | 0.005 |
|  |  | 其他元素总和 | <0.4 |  | H | 0.0008 |
|  |  |  |  |  | C | 0.05 |

表6  典型产品的物理性能

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合层厚度/μm | 115 | 120 | 123 | 118 | 114 |

四、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

5.1标准的必要性

- 钛基钛锰合金复合电极用于锌锰电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池用二氧化锰的电解，经过多年研究开发，国内生产工艺和设备稳定成熟，生产企业正不断改进生产工艺，提升产品质量，开拓国内外消费市场。研究制定钛基钛锰合金复合电极产品质量标准，确定其要求、检验内容和试验方法，可为产品生产质量保障提供依据，促进生产和应用发展。

5.2标准的预期作用

- 目前国外、国内尚无钛基钛锰合金复合电极标准，《钛基钛锰合金复合电极》行业标准属于首次制定，该标准填补了国内空白。本标准的制定充分考虑了国内外钛基钛锰合金复合电极生产、应用和质量检验的现状及发展趋势，适应产品生产与应用技术发展的需要，反映了生产及应用技术的新成果。产品市场需求不断扩大，本标准的制定、发布和实施，可规范生产和应用的质量要求，为生产管理和市场监管提供质量依据，对于促进生产和应用技术进步、促进产业有序发展具有积极作用。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

6.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

经检索，国外无相同类型的标准。

6.2  国际、国外同类型标准水平的对比分析

经检索，国外无相同类型的国际标准。

七、与现行的法律、法规、强化性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

八、重大分歧意见的处理和依据

编制组严格按照既定编制原则进行编写，本文件起草过程中未发生重大分歧意见。

九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过度办法）

（1）确保本标准实施的广泛性和普遍性，使尽可能多的制造厂商、使用厂家、检测机构等企业能够及时获取本标准，这是保证本标准贯彻实施的基础。本标准在发布和实施的过渡期间，生产企业可以组织宣贯会，以及通过销售部门向采购单位和使用单位提供本标准，保证本标准能够得到及时推广和应用。

（2）在本标准的实施过程中，有必要针对不同的制造厂商、使用厂家、检测机构进行有侧重点的宣贯和培训，针对各章条内容，进行答疑和解释，确保实施顺畅，沟通无误。

（3）标准在贯彻实施过程中，注意收集制造厂商、使用厂家、检测机构的反馈意见，做好沟通，交流。

（4）建议本标准批准发布6个月后予以实施，以促进提升产品质量，规范市场行为。

十一、废止现行有关标准的建议

本文件为新制定文件，无废止其他标准的建议。

十二、其他应予说明的事项

- 本标准的制定，将为生产、使用和市场监管提供基本的技术依据，对产品生产管理和市场贸易具有较强的规范和指导作用，本标准的发布实施对于促进钛基钛锰合金复合电极生产和应用技术进步、规范市场、促进产业有序发展具有积极作用。

《钛基钛锰合金复合电极》标准编制组

2021年8月