中华人民共和国国家标准

GB/T 26063—201×

代替GB/T 26063-2010

铍  铝  合  金

Beryllium Aluminium Alloy

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

ICS 77.150

H 64

发 布

ICS 77.150.99

CCS H 64

中华人民共和国国家标准

GB/T 26063-202×

代替 GB/T 26063-2010

铍  铝  合  金

Beryllium Aluminium Alloy

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会    发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 26063-2010《铍铝合金》，与GB/T 26063-2010相比，主要有如下变动：

——增加了“术语和定义”一章（见第3章）；

——增加了“产品分类”一章（见第4章）；

——删除了表2中BeAl-F和BeAl-Z的杂质总量（见2010年版的3.2）；

——增加了BeAl-Z“化学成分”的添加元素种类：BeAl-Z增加了Ag、Co、Ge元素的含量，Ag：1.50%~2.50%，Co：0.65%~1.35%，Ge：0.55%~1.20%（见5.1）；

- ——更改了“力学性能”BeAl-F的规定非比例延伸强度和BeAl-Z的抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率的要求（见5.2，2010版的3.3）；

- ——增加了平均线膨胀系数的检测，要求≤16×10-6/℃（室温~100℃）（见5.3.1）；

- ——增加了比热容和导热系数检测，提供实测值（见5.3.3）；

- ——增加了弹性模量的检测及要求，BeAl-F弹性模量E≥190GPa，BeAl-Z弹性模量E≥170GPa的要求（见5.3.4）；

- ——更改了铸造产品和粉末冶金产品的“内部质量”技术要求（见5.5，2010年版的3.6）；

——增加了平均线膨胀系数的检测方法（见6.4）；

——增加了比热容、导热系数的检测方法（见6.5）；

- ——增加了弹性模量的检验方法（见6.6）；

——更改了内部质量的检验方法（见6.9，2010年版的4.6）；

——更改了部分取样和制样方法（见7.4，2010年版的5.4）；

——增加了弹性模量的制样方法（见7.4）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、北京遥感设备研究所、长春长光智欧科技有限公司、中国科学院光电技术研究所、有色金属技术经济研究院有限责任公司。

本文件主要起草人：李军义、汪凯、刘兆刚、王东新、李志年、谢垚、张新辉、张健康、张江峰、马肖、吴亚鹏、杨一群、张继真、孙威、代彦明。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——2010年首次发布为GB/T 26063-2010。

——本次为第一次修订。

- 铍  铝  合  金

警示——铍铝合金有全身性毒作用。本文件并未指出所有可能出现的安全问题。使用本文件的人员应有正规实验室工作的经验。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合有关国家法规规定的条件。

  - 范围

本文件规定了铍铝合金的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本文件适用于粉末冶金工艺和真空铸造工艺生产的铍含量在60%-69%的铍铝合金产品。

  - 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料拉伸试验 第一部分：室温试验方法

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 4339  金属材料热膨胀特征参数的测定

GB/T 5677  铸件 射线照相检测

GB/T 22315  金属材料 弹性模量和泊松比试验方法

GB/T 22588  闪光法测量热扩散系数或导热系数

GJB 1550A  铍粉、铍材X射线照相检验方法

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 产品分类

铍铝合金产品的牌号、制造方法、供应状态见表 1。

表1 牌号、制造方法、供应状态

| 牌号 | 制造方法 | 供应状态 |
| --- | --- | --- |
| BeAl-F | 粉末冶金 | 压制态 |
| BeAl-Z | 真空铸造 | 铸造态 |

  - 技术要求

    - 化学成分

产品的化学成分应符合表2的要求。

表2 化学成分

| 牌号 | 质量分数% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Be | Ag | Co | Ge | Fe | Si | O | C | Mg | Al |
| BeAl-F | 60.00-65.00 | - | - | - | ≤0.20 | - | ≤1.50 | ≤0.15 | ≤0.06 | 余量 |
| BeAl-Z | 60.00-69.00 | 1.50-2.50 | 0.65-1.35 | 0.55-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.06 | 余量 |

    - 力学性能

产品的室温力学性能应满足表3的要求。

表3 室温力学性能

| 牌号 | 力学性能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率 A25mm/% |
| BeAl-F | ≥270 | ≥170 | ≥2.0 |
| BeAl-Z | ≥190 | ≥165 | ≥1.5 |

    - 物理性能

5.3.1  平均线膨胀系数≤16×10-6/℃（室温~100℃）。

5.3.2  密度：（2.1±0.1）g/cm3。

5.3.3  比热容、导热系数提供实测值。

5.3.4  弹性模量

5.3.4.1铸造产品弹性模量E≥170GPa。

5.3.4.2粉末冶金产品弹性模量E≥190GPa。

    - 外形、尺寸和外观质量

外形、尺寸和外观质量要求应符合双方签订的订货合同。

    - 内部质量

- 产品内部质量采用X射线照相检测，内部质量要求应符合双方签订的订货合同。

  - 试验方法

- 6.1  产品的化学成分仲裁分析方法由供需双方协商解决。

6.2  产品的室温拉伸试验按GB/T 228.1规定的方法进行，拉伸试样尺寸如图1所示。

6.3  产品的密度的检验按GB/T 3850规定的方法进行。

6.4  产品的平均线膨胀系数按GB/T 4339规定的方法进行。

6.5  产品的比热容、导热系数检验按照GB/T 22588规定的方法进行。

6.6  产品的弹性模量检验按照GB/T 22315规定的方法进行。

6.7  产品的尺寸测量用相应精度要求的计量器具进行。

6.8  产品的外形和外观质量用目视检查。

6.9  产品的内部质量仲裁检测方法由供需双方协商解决，铸造铍铝产品内部质量检测可参考GB/T 5677的规定执行；粉末冶金铍铝产品内部质量可参考GJB 1550A的要求执行。

图1 拉伸试样图

  - 检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1  产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本文件（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

7.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一生产工艺的产品组成。

7.3  检验项目

- 每批产品均应进行化学成分、力学性能、密度、平均线膨胀系数、比热容、导热系数、弹性模量、尺寸、外形、外观质量和内部质量的检验。

7.4  取样和制样

7.4.1  质量一致性检验的项目、产品的取样和制样应符合表4的规定。

表 4 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 7.4.2 | 5.1 | 6.1 |
| 力学性能 | 7.4.3 | 5.2 | 6.2 |
| 平均线膨胀系数 | 7.4.4 | 5.3.1 | 6.4 |
| 比热容、导热系数 |  | 5.3.3 | 6.5 |
| 弹性模量 | 7.4.5 | 5.3.4 | 6.6 |
| 密度 | 逐件 | 5.3.2 | 6.3 |
| 尺寸 | 逐件 | 5.4 | 6.7 |
| 外观质量 | 逐件 | 5.4 | 6.8 |
| 内部质量 | 逐件 | 5.5 | 6.9 |

7.4.2  化学成分的取样规定

7.4.2.1仲裁取样位置和数量

a）铸造产品在浇道处取样，1个/批；

b）粉末冶金产品在本体取样，1个/批。

7.4.2.2 仲裁取样方法

铸造产品取样采用钻孔法，取样部位不少于三个，去掉表皮2mm后,取样不少于20g；粉冶产品采用拉伸试样加工过程车削取样，取样不少于20g。

7.4.3  力学性能的取样规定

a）铸造产品单铸或附铸取样：3根/批；

b）粉末冶金产品在本体取样：3 根/批。

7.4.4  平均线膨胀系数、比热容、导热系数的取样规定

a）铸造产品单铸或附铸取样，1个/批；

b）粉末冶金产品在本体取样，1个/批。

7.4.5  弹性模量试样的取样规定

a）铸造产品单铸或附铸取样，1个/批；

b）粉末冶金产品在本体取样，1个/批。

  - 检验结果的判定

    - 化学成分检验结果与本文件规定不符时，应在同一产品上依据规则另取双倍试样对不合格项进行重复检验，如仍有一个试样的检验结果不合格时，判定该批产品不合格。

    - 当力学性能实验结果中有两个试样检测结果与本文件规定不符时，另取双倍试样进行重复检验。重复实验结果全部合格，则判该批产品合格，若重复检验结果仍有试样不合格，则判定该批产品不合格。

    - 密度检测结果与本文件规定不符时，判该件不合格。

    - 平均线膨胀系数不符合本文件规定时，另取双倍试样进行重复检验，若重复检验结果仍有试样不合格时，则判该批产品不合格。

    - 弹性模量不符合本文件规定时，另取双倍试样进行重复检验，若重复检验结果仍有试样不合格时，则判该批产品不合格。

    - 外形、尺寸和外观质量检验结果与本文件不符时，判该件不合格。

    - 内部质量检验结果与本文件规定不符时，判该件不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及随行文件

- 9.1  标志

9.1.1  每批产品应附有产品合格证。

9.1.2  每个产品包装箱上应注明“防潮”“小心轻放”字样或标识，并标明以下内容：

a)  供方名称；

b)  产品名称及牌号；

c)  生产批号或产品批号；

d)  产品数量；

e)  产品净重；

f)  出厂日期。

- 9.2  包装、运输及贮存

9.2.1  应在产品合同中标明产品包装的具体要求。

9.2.2  产品在包装和运输过程中应防止机械碰撞或金属锤击,操作人员必须戴防护手套和口罩。

9.2.3  产品应存放于干燥和无酸、碱气氛之处。如与水接触时,则应及时进行干燥处理。

9.3  随行文件

- 每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- a）供方名称；

- b）产品名称；

- c）牌号；

- d）外形、尺寸、外观质量要求；

- e）批号或生产日期；

- f）件数；

- g）本文件编号；

- h）各项分析结果和供方质监部门检印。

10  合同（或订货单）内容

本文件所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）外形、尺寸、外观质量要求；

d）化学成分检测方法；

e）件数；

f）本文件编号；

g）其他需要协商或增加本文件以外要求的内容。