行业标准《超导铌板》

编制说明

（讨论稿）

宁夏东方钽业股份有限公司

2021.6

《超导铌板》行业标准

编制说明（讨论稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2021年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔 2021〕25 号）的文件精神，宁夏东方钽业股份有限公司负责制定有色金属行业标准《超导铌板》，该项目计划编号为：2021-0010T-YS。按计划要求，本标准应在2021年完成。

1.2标准项目编制单位、起草人及其所作工作

宁夏东方钽业主要从事稀有金属钽、铌、铍、钛等高新技术产品的研究、开发、生产和销售，产品广泛应用于电子、冶金、化工、航空、航天等高科技领域，是国际钽铌研究中心（TIC）执行委员单位，是国家863成果产业化基地，国家重点高新技术企业，全国首批18家科技兴贸出口创新基地之一，首批国家技术创新示范企业，拥有国家钽铌铍特种材料工程技术研究中心、国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站。目前公司已开发出有自主知识产权的 40多个系列300多个品种的产品，主导产品钽粉、钽丝在技术、产品档次和质量等方面与世界同行同步，某些品种达到世界领先水平，产品90%以上销往美国、日本、韩国以及欧洲等。超导铌板产品是国内首先生产并推广应用的，目前被广泛应用于国内国际射频超导加速器装置。宁夏东方钽业股份有限公司年生产超导铌板10吨，在行业内占有较大份额，公司在超导铌板的生产、加工、销售等方面积累了大量的数据和经验。

本文件起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、西部超导科技材料有限公司、稀美资源（广东）有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司、西北有色金属研究院。

本文件主要起草人：李小平、张九海、张静、陈明伦、白掌军、西部超导1、稀美1、王战宏、九江1、牟东、广晟1、任志东、西诺 1、黄浩、西北院1 。

标准编写组成员主要进行了资料收集、产品生产和使用情况调研，以此为基础按照标准的最新规范进行标准的编制。

1.3主要工作过程

宁夏东方钽业股份有限公司在接到标准修订任务后，成立了标准编制组，召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.3.1起草阶段

1）2021年4月20日～22日，在贵阳市召开的全国有色金属标准化技术委员会工作会议进行了任务落实，西部超导科技材料有限公司、稀美资源（广东）有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司、西北有色金属研究院6家单位为参与起草单位。

2）按照任务落实会议精神，本标准起草单位宁夏东方钽业股份有限公司成立了标准编制组，组织专门人员查阅大量相关资料及国内外厂家的产品技术指标和技术条件，了解了超导铌板产品的生产状况、技术指标及应用发展趋势，同时结合公司近年来在超导铌板方面的使用、生产方面的经验、实际生产水平以及国内外超导铌板的市场需求情况，并以企业标准为基础，于2021年5月起草完成了行业标准《超导铌板》的征求意见稿。

1.3.2 征求意见阶段

编制组通过发函、中国有色金属标准质量信息网上公开和会议等形式对行业标准《超导铌板》（征求意见稿）征询意见。

征求意见阶段，共向 家单位发送了行业标准《超导铌板》（征求意见稿），收到回函的单位数为 家，回函并有建议或意见的单位数为 个，详见标准征求意见稿意见汇总处理表。征求意见范围广泛且具代表性，编制组根据意见对征求意见稿进行修改完善，形成行业标准《超导铌板》（讨论稿）。

二、标准化文件编制原则

2.1符合性：本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写，内容规范。文件中规定了超导铌板的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书、合同(或订货单)等。

2.2 合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.2.1充分满足市场要求的原则：本标准中涵盖了杂质成分有较大差异、使用方向有所不同的类型。

2.2.2指导生产的原则：超导铌板的生产目前普遍采用电子束炉熔炼制取超导铌锭为原料，通过塑性加工、真空热处理、机械加工、表面处理等方法生产。我国超导铌生产始于2000年初，2010年以来，由于电子束熔炼提纯技术的广泛应用，超导铌板加工技术得到很大提高，并逐步向相关客户推广使用，其应用领域和范围在逐渐扩大。然而，在超导铌板的生产、交易中没有相应的标准规范，订货均采用企业标准或技术协议，不利于产品的进一步推广使用，对生产贸易造成一定的影响，因此制定超导铌板专用标准是非常必要，本标准的制定综合考虑了我国超导铌板产业的发展现状，标准内容力争起到指导、促进生产的作用；

2.3 先进性：本标准的编制综合考虑了适用性及先进性原则。对于各种类型超导铌板的化学成分、机械性能、微观组织、RRR等，在综合考虑不同使用方向的具体要求基础上，力争使本标准在适用性的基础上体现先进性。

三、文件主要内容的确定依据

3.1产品分类和化学成分

本标准中汇总的超导铌板类型共分为3种，是根据产品的不同使用方向、产品生产的工艺特点的实际控制情况而确定。在实际的使用中主要分为两种大的方向，一种是成分要求较低的RRR40超导铌板，另一种是成分要求较高的RRR250和RRR300超导铌板，其中本标准与不同产品标准化学成分对比见表1 。

表1 不同加工产品牌号/类型的化学成分对比

|  | C | N | O | H | Ta | Ti | W | Mo | Si | Zr | Fe | Ni | Hf | Al | Cr | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM B 393《铌板、片、带材》 | RO4200-1型 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.0015 | 0.10 | 0.020 | 0.030 | 0.010 | 0.005 | 0.020 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | ROxxxx-5型 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.0005 | 0.10 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 铌及铌合金加工产品牌号和化学成分 YS/T 656-2015 | NbT | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | - | 0.002 | 0.001 | - |
|  | Nb1 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.001 | 0.10 | 0.002 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | - | - | 0.002 | - |
|  | Nb2 | 0.020 | 0.05 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 0.010 | - | - | 0.01 | - |
|  | FNb1 | 0.030 | 0.035 | 0.03 | 0.002 | - | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.010 | 0.005 | - | - | 0.005 | - |
|  | FNb2 | 0.050 | 0.05 | 0.06 | 0.005 | - | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.040 | 0.010 | - | - | 0.01 | - |
| 本标准RRR40 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.0015 | 0.10 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - |
| 本标准RRR250和RRR300 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.05 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

3.2尺寸及允许公差

本标准中超导铌板的尺寸及允许公差参照GB/T3630-2017标准。但也有区别，本标准与不同产品标准尺寸及允许公差对比见表2。

表2 不同标准的尺寸及允许公差与本标准对比

| 厚度 | 厚度公差 | 宽度 | 宽度公差 | 长度 | 长度公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本标准 | GB/T3630-2017（Ⅱ） | ASTM B 393 |  | 本标准 | GB/T3630-2017（Ⅱ） | ASTM B 393 |  | 本标准 | GB/T3630-2017（Ⅱ） | ASTM B 393 |
| ＞1.0~1.5 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.064 | 50~1200 | ±1.5 | +4 | ±0.76 | 50~2500 | ±3.0 | ±4.0 | +2.38 |
| ＞1.5~2.0 | ±0.14 | ±0.14 | ±0.127 | 50~1200 | ±1.5 | +4 | ±0.89 | 50~2000 | ±3.0 | ±4.0 | +2.38 |
| ＞2.0~3.0 | ±0.18 | ±0.18 | ±0.180 | 50~1000 | ±1.5 | +4 | ±3.2 | 50~2000 | ±3.0 | ±4.0 | +2.38 |
| ＞3.0~4.0 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 | 50~1000 | ±1.5 | +4 | ±3.2 | 50~2000 | ±3.0 | ±4.0 | +2.38 |
| ＞4.0~6.0 | ±0.24 | ±0.24 | ±0.38 | 50~1000 | ±1.5 | +4 | ±3.2 | 50~2000 | ±3.0 | ±4.0 | +2.38 |
| ＞6.0 | t×（±6%） | t×（±6%） | ±0.64 | 50~450 | ±1.5 | +4 | ±3.2 | 50~1500 | ±3.0 | ±4.0 | +3.97 |
|  | t×（±10%） | t×（±10%） | ±0.64 | ＞450~650 |  | +4 | ±3.2 |  |  | ±4.0 | +5.56 |
| 注：t为板材名义厚度 |

3.3 外观质量

超导铌板使用方向是冲压成腔，组合成为超导加速器。表面的缺陷将会影响超导加速器的使用效果，因此对表面提出不应有夹杂、裂纹、凹坑、折叠缺陷的要求；另外，表面油脂和指纹会造成产品非金属元素C、O、N、H偏高，影响产品RRR值，所以对超导铌板表面提出不应有油脂和指纹。

3.4力学性能

超导铌板根据使用设计要求，其力学性能具有特定的要求，具体本标准与不同产品标准力学性能对比见表3。

表3 不同标准的力学性能与本标准对比

|  | 级别 | 抗拉强度 Rm/MPa | 屈服强度 Rp0.2/MPa | 断后延伸率 AL30/% | 维氏硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM B 393 《铌板、片、带材》 | RO4200-1型 | ≥125 | ≥73 | ≥20 | ≤90，布氏硬度 |
|  | ROxxxx-5型 | ≥95 | ≥50 | ≥30 | ≤60，HV10硬度 |
| GB/T3630-2017 | Nb1、Nb2 | ≥125 | ≥60 | ≥30 | ≤90，HV30硬度 |
|  | FNb1、FNb2 | ≥175 | ≥80 | ≥25 |  |
| 本标准RRR40 | RRR40 | —— | —— | ≥20 | ≤100，HV10硬度 |
| 本标准RRR250 | RRR250 | ＞140 | 50~100 | ≥30 | ≤60，HV10硬度 |
| 本标准RRR300 | RRR300 | ＞140 | 50~100 | ≥30 | ≤60，HV10硬度 |
|  | 注：沿板材轧制方向（纵向）和垂直于轧制方向（横向）的室温力学性能都应满足指标。 |

3.5晶粒度

超导铌板根据使用设计要求，其晶粒度具有特定的要求，具体本标准与不同产品标准晶粒度对比见表4。

表4 不同标准的晶粒度与本标准对比

|  | 级别 | 晶粒度 |
| --- | --- | --- |
| ASTM B 393《铌板、片、带材》 | RO4200-1型 | 再结晶率≥90% |
|  | ROxxxx-5型 | 平均晶粒尺寸不超过ASTM5级，局部区域不大于ASTM 4级 |
| GB/T3630-2017 | Nb1、Nb2 | 平均晶粒尺寸不小于5级 |
|  | FNb1、FNb2 | \ |
| 本标准RRR40 | RRR40 | 再结晶率≥95% |
| 本标准RRR250 | RRR250 | 再结晶率≥95%，晶粒尺寸4~6级（89.8~44.9μm） |
| 本标准RRR300 | RRR300 | 再结晶率≥95%，晶粒尺寸4~6级（89.8~44.9μm） |

3.4其他内容

本标准规定了残余电阻率和表面粗糙度要求。

本标准规定了超导铌板的试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量证明书和订货单等内容。

本标准中规定了超导铌板的化学杂质分析采用GB/T 15076的规定进行。

为了便于标准的可操作性，本标准规定了详细的检验规则，包括组批、检验项目、取样规定以及检验结果的判定。

本标准规定了详细的产品包装、运输和贮存和质量证明书等内容。

四、标准中涉及专利的情况

宁夏东方钽业股份有限公司拥有自主知识产权，本文件不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

5.1标准的必要性

铌在临界磁场中的加速梯度达到50MV/m，在低温状态下会呈现超导体性质。在标准大气压力下，它的超导临界温度为9.2K，是所有单质超导体中最高的，而且铌在强度低、塑性好、易成型加工，所以铌是用来制造射频超导加速谐振腔的最理想材料。

国内目前涉及铌板材的标准仅有国家标准GB/T3630-2017《铌及铌合金板、带、箔》。而该标准只是对铌及铌合金板、带、箔的做了普遍性要求，缺少对射频超导腔用特定使用方向超导铌板的要求，这包括超导铌板的化学成分、残余电阻率（RRR值）及其检测方法、表面质量及其检测方法、晶粒度、硬度、力学性能等。

而国外涉及超导铌板材的标准也只有美国标准ASTM B393《铌及铌合金板材、片材和带材》。而该标准缺少残余电阻率（RRR值）及其检测方法、表面质量及其检测方法等。并且对非气体杂质元素Mo、Hf未作出要求，存在Ta含量偏高、力学性能区间过大等不能满足实际需要的问题。

超导铌板生产加工技术目前已被广泛成熟应用，但国内尚缺乏相关标准，产品质量良莠不齐。为了适应低温超导行业发展的需要，更好地与国际市场接轨，形成竞争力，应及时制定该方法的行业标准，利用本标准规范射频超导腔用超导铌板的生产、使用和销售，提升产品质量和综合竞争力。

5.2标准的预期作用

《有色金属工业“十三五”发展规划（2016-2020）》（工信部规〔2016〕316）号文件中明确要求，要大力发展稀贵金属，而宁夏东方钽业股份有限公司自2001年开始进行超导铌板材的研究，已形成年产超导铌材25吨的生产规模，并且成功开拓欧美、韩国、印度等主要市场。目前正在筹建的上海硬X射线自由电子激光装置（英文简称为“SHINE”）、CEPC项目、LCLS-Ⅱ、ILC都需要大量的超导铌材。在未来5～8年将满足产品的应用发展需求，该标准填补了国内空白。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

6.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.2  国际、国外同类型标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

七、与现行的法律、法规、强化性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

八、重大分歧意见的处理和依据

编制组严格按照既定编制原则进行编写，本文件起草过程中未发生重大的分歧意见。

九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过度办法）

1.首先应确保本标准实施的广泛性和普遍性，使尽可能多的制造厂商、使用厂家、检测机构等上下游企业能够及时获取本标准，这是保证本标准贯彻实施的基础和最低要求。本文件在发布和实施的过渡期间，生产企业可以组织宣贯会，以及通过销售部门向采购单位和使用单位提供本文件，保证本文件能够得到及时推广和应用。

在标准的组织实施过程中，有必要针对不同的制造厂商、使用厂家、检测机构进行有侧重点的宣贯和培训，针对条款内容，起草单位有义务和必要进行答疑和解释，确保实施顺畅，沟通无误。

2.标准在贯彻实施过程，起草单位应注意收集制造厂商、使用厂家、检测机构的反馈意见，做好沟通，交流。

3.建议本标准批准发布6个月后予以实施，尽早规范行业秩序，保证产品质量。

十一、废止现行有关标准的建议

本文件为新制定文件，无废止其他标准的建议。

十二、其他应予说明的事项

本标准的制定将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，尤其将对我国超导铌板贸易具有较强的规范和指导作用，本标准的发布实施将进一步完善我国超导铌标准体系，为超导铌板选用、质量控制提供指导。

《超导铌板》标准编制组

2021年6月