ICS

77.120.99

TB

中华人民共和国/团体标准

HG/T XXXXX—XXXX

氧氯化锆生产副产品 碱液

Zirconium oxychloride by-product  Alkaline solution

(征求意见稿)

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分标委会（*****）归口。

本标准主要起草单位：英格瓷（浙江）锆业有限公司、山东广通新材料有限公司、江西晶安高科技股份有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司。

本标准主要起草人：蒋东民 王延军 陈忠锡 陈达足 陈伟东 于文军 白智辉

氧氯化锆生产副产品 碱液

- 范围

本标准规定了碱液的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于“一酸一碱法”生产氧氯化锆过程中产生的碱液。该产品主要用作生产制备PH调节剂、泡花碱（水玻璃）、偏硅酸钠、减水剂及其它污水处理调节剂等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191－2008  包装储运图示标志

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6682－2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 209-2006 工业氢氧化钠

HG/T 2568—2008 工业偏硅酸钠

HG/T 3696.1  无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第1部分：标准滴定溶液的制备

HG/T 3696.2  无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分：杂质标准溶液的制备

HG/T 3696.3  无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第3部分：制剂及制品的制备

- 分子式

分子式：Na2O·nSiO2

- 要求

  - 外观

无色或淡黄色液体

  - 技术要求

碱液按本标准规定的试验方法检测应符合表1 技术要求。

- 表1  技术要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 氧化钠(Na2O) w/% | 3.0~23.0 |
| 二氧化硅(SiO2) w/% | 1.5-12 |
| 锆(Zr) w/% ≤ | 0.1 |
| 钛(Ti) w/% ≤ | 0.01 |
| 铁(Fe) w/% ≤ | 0.01 |
| 铝(Al) w/% ≤ | 0.05 |

- 试验方法

警告——本试验方法中所使用的部分试剂具有腐蚀性，操作者应小心谨慎，避免与皮肤接触，如接触到皮肤上应立即用水冲洗，严重者应立即治疗。

  - 一般规定

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682－2008中规定的三级水，试验中所用标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按HG/T 3696.1、HG/T 3696.2、HG/T 3696.3的规定制备。

  - 外观检验

在自然光下，于白色衬底的表面皿或白瓷板上用目视法判定外观。

  - 硅酸钠的测定

    - 方法提要

碱液的主要成分为氧化钠和二氧化硅。先用盐酸标准溶液滴定试样溶液中的总碱度，以甲基红乙醇溶液作指示剂，滴定终点颜色黄色变红色，记录标准盐酸溶液所消耗的体积，计算氧化钠含量；在已测完氧化钠含量的溶液中加入过量氟化钠反应，反应生成的氢氧化钠用盐酸标准溶液滴定并过量，然后再用氢氧化钠标准溶液反滴定过量的盐酸，滴定终点为亮黄色.为了消除氟化钠的影响，试验中同时作氟化钠的空白，根据公式计算二氧化硅含量。

    - 试剂

盐酸标准溶液：C（HCL）=0.3mol/l

盐酸标准溶液：C（HCL）=0.5mol/l

氢氧化钠标准溶液：C（NaOH）=0.5mol/l

固体氟化钠（AR）

甲基红乙醇溶液指示剂:1.0%

    - 仪器、设备

分析天平；烧杯；锥形瓶。

    - 分析步骤

用洁净干燥的烧杯，称取样品5.0g(±0.0010 g)；加入热水溶解 ,定溶250ml容量瓶中，冷至室温，稀释至刻度，摇匀备用。移取试液25ml于锥形瓶中，加入1%甲基红指示剂；用0.3mol/l盐酸标准溶液滴定至粉红色为终点（溶液由黄色变粉红色）；记录标准盐酸溶液所消耗的体积（V1）；加入1.5克氟化钠于锥形瓶中,摇匀，用0.5mol/l盐酸标准溶液滴定至粉红色，再过量2～3ml，记录标准盐酸溶液所消耗的体积（V2）；然后用0.5mol/l氢氧化钠标准溶液滴定至亮黄色，记录标准氢氧化钠溶液所消耗的体积（V3）,同时作氟化钠空白。

    - 结果计算

按下式计算氧化钠、二氧化硅的百分含量。

C1×V1×30.99ｘ10-3

Na2O（%）=  -----------------------×100

m×25／250

式中：

C1：0.3mol/l标准盐酸溶液的浓度；

V1：0.3mol/l标准盐酸溶液所消耗的体积,ml；

30.99：氧化钠质量换算系数， g/mol；

m：样品重量,g；

〔(C2×V2－C3×V3)－（C2ｘV2空－C3×V3空)〕×15.02×10-3

SiO2（%）=  --------------------------------------------------------×100

m×25／250

式中：

C2：0.5mol/l标准盐酸溶液的浓度，mol/l；

V2：试样消耗0.5mol/l标准盐酸溶液所的体积，ml；

C3：0.5 mol/l标准氢氧化钠溶液的浓度，mol/l；

V3: 试样消耗0.5 mol/l标准氢氧化钠溶液所的体积，ml；

V2空：空白消耗0.5mol/l标准盐酸溶液所的体积，ml；

V3空: 空白消耗0.5 mol/l标准氢氧化钠溶液所的体积，ml；

15.02：二氧化硅质量换算系数， g/mol

  - 锆、钛、铁、铝含量的测定——电感耦合等离子体发射光谱法

- 检验规则

  - 本标准要求中规定的所有指标项目为出厂检验项目，应逐批检验。

  - 生产企业用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的碱液为一批。

  - 按GB/T 6678的规定确定采样单元数。采样时，将采样器自容器口插入至液面的10cm以上处采样。分装入两个干燥、清洁的塑料瓶中，密封，瓶（或袋）上粘贴标签，注明：生产厂名称、产品名称、等级、批号、采样日期和采样者姓名。一份用于检验，另一份保存备查，保存时间由生产厂根据实际情况确定。

  - 检验结果中如有一项指标不符合本标准要求时，应重新自两倍量的包装袋中采样进行复验，复验结果即使只有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格。

  - 采用GB/T 8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合标准。

- 标志、标签

  - 储存容器上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期、本标准编号及GB/T 191—2008规定的“怕雨”标志及“怕晒”标志。

  - 每批出厂的碱液都应附有质量证明书，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期、产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

- 包装、运输、贮存

  - 碱液采用储罐或通储存包装。

  - 碱液在运输中应防护，防止储罐或桶破损，防止泄露。

  - 碱液应贮存于阴凉、通风、干燥处，防止泄露。

- 环境保护

碱液回收处置过程产生的废渣、废液，可利用自有条件进行无害化处理处置，或运至具有资质的专业废物处理机构进行处理。