ICS 77.160

CCS H 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 23271-202×

代替GB/T 23271-2009

二硫化钼

Molybdenum disulfide

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会  发布

前        言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分: 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 23271－2009 《二硫化钼》,与GB/T 23271－2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要有如下变动：

a)增加产品新用途，如润滑油、膏、分散液、耐磨减摩涂层等(见4.1）；

b)增加超细粒级二硫化钼的技术规范（见4.3）；

c)增加二硫化钼产品费氏粒度（见4.3）；

d)增加产品存放期要求（见7.2）；

e)增加随行文件（见7.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：金堆城钼业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、洛阳嵩县开拓者钼业有限公司、洛阳申雨钼业有限责任公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——本文件于2009年首次发布，本次为第一次修订。

二硫化钼

1范围

本文件规定了二硫化钼的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本标准适用于天然法或合成法生产的二硫化钼产品。

分子式：MoS2。

相对分子量：160.07（按2003国际原子量）。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 3049  化工产品铁含量测定的通用方法  邻菲啰啉分光光度法

GB/T 4325 （所有部分） 钼化学分析方法

YS/T 555.1  钼精矿化学分析方法  钼量的测定

ASTM D974   酸碱中和法测定石油及润滑剂中酸和碱值

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 技术要求

4.1产品分类

根据用途的不同，产品分为五个牌号。

FMoS2 -1牌号主要用于催化剂或催化剂原料；FMoS2 -2、FMoS2 -3、FMoS2 -4、FMoS2 -5牌号主要用于固体润滑剂、摩擦改进剂及制造钼金属化合物，还用作润滑油、膏、分散液、耐磨减摩涂层等新的领域。

4.2化学成分

各牌号的化学成分应符合表1的规定。

表1  化学成分

%（质量分数）

| 牌号 | 主含量 不小于 | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MoS2 | 总不 溶物 | Fe | Pb | MoO3 | SiO2 | H2O | 酸值 以（KOH mg/g）计 | 含油量 （丙酮萃取） |
| FMoS2 -1 | 99.50 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 0.10 | 0.20 | - |
| FMoS2 -2 | 99.00 | 0.50 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.50 |
| FMoS2 -3 | 98.50 | 0.50 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.50 |
| FMoS2 -4 | 98.00 | 0.65 | 0.30 | 0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.50 |
| FMoS2 -5 | 96.00 | 2.50 | 0.70 | 0.02 | 0.20 | - | 0.20 | 1.00 | 0.50 |

4.3物理性能

产品物理性能应符合表2规定。

表 2  物理性能

| 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒度D50（μm） | 0.5～1.0 | 1.0～2.0 | 8.0～10.0 | 18.0～45.0 |
| 费氏粒度（μm） | 0.45～0.55 | 0.55～0.85 | 报实测值 |  |

4.4 外观

根据粒度的不同，产品为银灰色至兰黑色粉末。

5  试验方法

5.1化学成分

产品的化学成分分析参照附录A的规定进行。仲裁分析方法由供需双方协商确定。

5.2 粒度

产品的粒度测定参照附录B的规定进行。仲裁分析方法由供需双方协商确定。

产品费氏粒度的测定按GB/T 3249规定进行。

5.3 外观质量

产品外观质量采用目视检查。

6  检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件（或订货单）的规定。

6.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。 如检验结果与本文件（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起，30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁物料应不少于该批产品的60%，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行，仲裁机构由供需双方共同商定。

6.2 组批

产品应成批提交验收。每批产品应由同一牌号、同一粒度规格组成，每批重量由供需双方协商解决。

6.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分、粒度、外观质量的检验。

6.4取样

6.4.1取样件数

每批产品取样件数按表3规定进行。

表3  检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节 | 方法的章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批抽取2%～5%检验，最少不低于5件，少于5件产品，则逐件检验 | 4.2 | 5.1 |
| 物理性能 |  | 4.3 | 5.2 |
| 外观质量 | 逐件 | 4.4 | 5.3 |

6.4.2 取样位置

在取样件上均匀布三点，用探针取出试样。

6.4.3 制样

将所取得的试样充分混匀，用四分法进行缩分至分析试样所需的质量。

6.5检验结果判定

6.5.1 化学成分检验结果不符合本文件规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，则判该批产品不合格。

6.5.2 物理性能不符合本文件规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，则判该批产品不合格。

6.5.3 外观质量不符合本文件规定时，则判该批产品不合格。

7 标志、包装、运输、贮存及随行文件

7.1 标志

7.1.1 产品标志

应在检验合格的产品上打印如下标记：

a)牌号；

b)批号；

- 7.1.2 包装标志

产品的包装箱标志应符合GB/T 191的规定。

7.2 包装、运输及贮存

7.2.1 包装

产品采用双层包装，内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋，厚度不小于0.05mm，用5kg或25kg塑料袋封装。外包装采用铁桶或纤维板桶包装，包装桶口应铅封。每桶净重25kg。

7.2.2 运输

产品在运输过程中应存放在干燥处，不得碰撞和重压。

7.2.3 贮存

产品应贮存在通风、干燥的库房内，防止雨淋、受潮，避免露天存放。在运输过程中应有遮盖物，避免阳光直射，防止雨淋、受潮。产品存放时间不宜超过一年,1#粒度超细粉存放时间不宜超过三个月。

7.3随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

8 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 产品粒度、杂质含量等特殊要求；

- 净重和件数；

- 本文件编号；

- 其他。