前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 8180-2007《钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存》。与GB/T 8180-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 更改了木制包装箱的产品装入量及箱壁厚度的要求（见表1，2007年版的表1）；

- 更改了板、带、箔材包装示意图（见表4.7、4.8、4.9，2007年版的3.7）；

- 增加了铸锭用木托包装示意图（见图10）；

- 增加了型材的包装要求（见4.17）；

- 更改了运输包装指示标志要求（见表5.3，2007年版的4.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：宝鸡钛业股份有限公司、XXX。

本文件主要起草人：XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——本文件于1970年首次发布，1987年第一次修订，2007年第二次修订，本次为第三次修订。

钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

范围

本文件规定了钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存。

本文件适用于钛及钛合金板材、管材、棒材、带材、丝材、锻件（饼材、环材、异型锻件等）、钛铸件、型材等加工产品的包装、标志、运输和贮存。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 4456  包装用聚乙烯吹塑薄膜

YB/T 025  包装用钢带

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

包装

包装通则

产品的包装应能保证产品在运输和贮存期间不致松散、受潮和变形损坏。

各类产品的包装应按其相应技术标准的规定执行，当相应标准中无明确规定时，可按本文件的规定执行。

同一箱、捆、包的产品应是同一批的产品。特殊情况下，当几批产品装入同一箱时，应分别打捆、打包，分别标志明确。

每包装件的重量和尺寸应符合有关承运部门的货运规定。

用箱包装时，箱壁均应衬以聚乙烯塑料薄膜或中性防潮纸等。产品装箱时，箱内各件之间须用纸屑等物填实、固定，以防窜动，互相碰撞。产品装箱后，四边的包装材料应向上折叠好，上面再盖1～2层防潮纸后方可加盖、封箱。

用箱包装时，箱内应尽量装满。铁箱（集装箱）每箱的装入量不得少于该箱容积的三分之二。箱内的空余部分应用纸屑或泡沫塑料等物填实、塞紧，防止窜动。

使用各种材料捆绑发运时，应捆扎结实。在可能的情况下捆形应为“△”结构，且一端平齐。同一捆中产品的长度应大致相同。捆缠时应分段缠绕，每5～10圈作一死结，横竖交叉处应做压扣锁口。每捆缠绕不得少于3道，且应从端部开始，均匀排布。

包装方式

钛及钛合金加工产品可选用以下包装方式：装箱、夹板夹护、缠绕包裹等。

包装材料

包装用木材含水量应不大于15%。

捆扎用钢带的质量应符合YB/T 025的规定。

塑料薄膜及其制品的质量应符合GB/T 4456的规定。

其他包装材料的质量应符合相应的产品标准的规定。

包装箱

包装箱可用木材、金属材料或其它材料制成，也可采用多层胶合板，箱体应具有足够的强度，能确保产品安全运抵目的地而不产生破损。

包装箱的尺寸规格应能满足产品尺寸的要求，使装入的产品无较大的窜动或挤折。箱体应规整、不歪斜。

长形包装箱加强带的带距应能满足包装箱的坚固性要求，底带大小应能满足吊车和叉车搬运的要求。

木制包装箱的产品装入量及箱壁厚度应符合表1的规定，多层胶合板可按具体材料参照使用。

- 木制包装箱的产品装入量及箱壁厚度

| 装箱量，kg | 20～50 | ＞50～200 | ＞200～1000 | ＞1000～5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱壁厚度，mm | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥25 |

木制包装箱连接时，钉子位置应呈迈步排列，钉帽要打靠，钉尖要盘倒，不准有露钉，箱外应用软钢带或双道金属丝加固。

金属制包装箱，其结构形状应便于装运，同时应具有足够的强度，安全可靠。

棒材包装

直径大于60mm的钛棒材捆绑发运。每根（或每两根用软金属丝扎紧）用麻布包严后，用软金属丝捆缠、扎紧；表面车、磨光的棒材，应逐根用麻布带(条)缠绕或用塑料薄膜包覆隔开之后，再按上述要求封包和捆扎。包装示意图见图1。

- 捆绑包装示意图

直径不大于60mm的钛棒用木(金属)箱包装。表面车、磨光的棒材，应逐根用软纸或塑料薄膜包覆隔开之后再装箱。包装示意图见图2。

- 装箱包装示意图

管材包装

一般用途的钛管，外层用塑料薄膜封包后再用木(金属)箱包装，也可采用捆绑包装。包装示意图见图1。

热交换器及冷凝器用钛管，应用特制的木(金属)箱包装。管材装箱时，每层管材之间应用软质材料隔开，以防止表面擦伤。包装示意图见图2。

对于特殊管材，每根用软纸或塑料薄膜包好后，外层用塑料薄膜封包后再用木(金属)箱包装。

板材包装

厚度大于4mm的板材衬以防潮纸，并用塑料薄膜封包后再用麻布包装（可增加木夹板夹护)，然后用软钢带或软金属丝扎紧。厚度不大于4mm的板材包装时，每张板间用中性防潮纸隔开，外层用塑料薄膜封包后，再用木(金属)箱包装，或用铁皮加井字架包装。包装的钛板同一层内放两块以上时，板材边缘必须用纸隔开。包装示意图见图3、图4。

对于厚板，需方要求时，可采用裸件捆绑发运。

- 板材夹板夹护包装示意图

- 板材木板箱包装示意图

带材包装

成卷的带材，用防锈纸或塑料薄膜包好后，用捆带捆紧，再用塑料薄膜封包后采用直接捆扎包装、木箱包装或木托包装。包装示意图见图5、图6、图7。

1——内周护角；

2——防锈纸或防锈薄膜；

3——捆带；

4——锁扣。

- 成卷带材捆扎包装示意图

- 成卷带材木箱包装示意图

- 成卷带材木托包装示意图

箔材包装

成卷的箔材，应卷在直径不小于60mm的芯轴上，用软纸或塑料薄膜封包后，每卷用海绵包覆，线绳捆扎，再用木箱包装，各卷之间用填充材料塞紧，防止窜动。不能成卷的，每张用软纸隔开，用塑料薄膜封包后，再用木箱包装。包装示意图见图8。

- 箔材木箱包装示意图

丝材包装

盘成线卷的丝材，每卷用软纸条缠绕两层，用线绳或软金属丝扎紧后再用木(金属)箱包装。

绕在线盘上的丝材，每盘用软纸条缠绕数层，用线绳扎紧后封入塑料袋或纸盒（塑料筒）内，再用木箱(或纸箱)包装。用纸箱包装时，每箱产品的净重不得超过25kg。

锻件包装

钛锻件，包括饼、环及异型锻件等，用防潮纸内包后，可用麻布封包并用软金属丝捆扎；或用防潮纸内包后再装入木箱。对于规格尺寸较大的锻件，用麻布封包并用软金属丝捆扎后，可用钢带或铁丝固定在木托上。包装示意图见图9。

- 锻件用木托包装示意图

铸件包装

用防潮纸或麻布内包后再用木(金属)箱包装，或用麻布封包并用软金属丝捆扎。

铸锭包装

应按其技术标准的规定进行，也可采用木托包装，用钢带将铸锭固定在木托上。包装示意图见图10。

- 铸锭用木托包装示意图

复合棒包装

用特制的金属(木)箱包装，箱底和箱壁均应衬以软质材料。用木箱包装时，装箱量不应太大，以防箱体损坏。

网板包装

每张板间用中性防潮纸隔开，外层用塑料薄膜封包后，再用木箱包装。包装的网板同一层内放两块以上时，板材边缘不得搭接。

网篮包装

逐个用防潮纸包好后放在箱内，每层网篮之间应垫以软质材料，四周用填充材料挤紧，防止窜动。包装箱采用木箱。

型材包装

一般用途的型材，外层用塑料薄膜封包后再用木(金属)箱包装，也可采用捆绑包装。

型材装箱时，每层型材之间应用软质材料隔开，以防止表面擦伤。

对于特殊型材，每根用软纸或塑料薄膜包好后，外层用塑料薄膜封包后再用木(金属)箱包装。

特殊包装

当材料标准或订货单对包装有特殊规定时，按材料标准或订货单的要求进行。

包装标志

装箱单

装箱的产品应有装箱单，装箱单应有一定的防潮性，其上注明：

- 供方名称；

- 需方名称或代号

- 产品名称及订货单号；

- 产品牌号、规格、批号；

- 箱号、净重；

- 检验印记；

- 包装日期。

运输标志

产品发运时，应按承运部门的要求填写和拴挂货物标记(货签)。

产品的每个包装箱、包、捆、件都应有箱牌或标签，其上写明运输标志。运输标志应认真填写，字迹清楚，其内容包括：

- 运输号码；

- 到站；

- 收货单位名称或代号；

- 订货单号、箱号；

- 产品名称；

- 净重(毛重)、总件数；

- 发货单位及发运站名；

- 出厂日期。

运输包装指示标志

箱式包装

标记内容

所有木箱外均应标识出向上、怕雨、堆码层数极限、严禁翻转、重心、由此吊起、严禁叉车和严禁踩踏等图示标志，其标志图形应符合GB/T 191的规定。

标记颜色及方式

标记颜色通常为黑色，也可使用与基体颜色对比明显的其他颜色。可采用不干胶标签、喷涂或烙印等方式标记，确保不脱落、不掉色。

标记位置

在木箱两端部和两侧面的左上角标记出向上、怕雨、堆码层数极限、严禁翻转和严禁叉车（适用于长度大于4米的包装箱标记）的图标。在木箱两侧面对应的实际位置标记出重心和由此吊起。

其他包装方式

采用不干胶粘贴的方式进行标记，必要时可用透明胶带进行加固，确保货物流通过程中图示标志不脱落、遗失。

所有标志应标记在醒目位置，重心、由此吊起等指示位置的图形应贴在包装的实际对应位置。

运输

装运钛及钛合金加工产品的车厢、船仓等应保持清洁、干燥、无污染物。严禁将钛加工产品同活性化学物品及潮湿性材料同装在一个车厢(船仓)内运输。

运输时要防止碰撞和活性化学物品的浸蚀。

产品在车站、码头中转时，应堆放在库房内。露天堆放时，必须用防雨、雪苫布盖好，同时下边要用木方等垫好，垫高不小于100mm。

产品在车站、码头中转或终点卸下时，应采用适当的方式装卸，防止将包装箱摔坏。

贮存

所有产品均应放在干燥、清洁的库房内，室内不得有酸、碱等易挥发物或腐蚀性气体，并应注意产品相应技术标准中有关保存期限的规定。

验收

需方收货时，应检查包装是否完好和产品有无丢失、损伤现象。由于运输而造成的损伤，需方应在承运者规定的期限内向承运者提出，由承运者负责。

需方收到产品后，应及时进行核对，如发现与货单或装箱单不符时，应在一个月内向供方提出。

# Text boxes

发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钛及钛合金加工产品的

包装、标志、运输和贮存

Wrought titanium and titanium alloy products

packing，marking，transporting and storing

（征求意见稿）

GB/T 8180-XXXX

代替 GB/T 8180-2007

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.50

CCS H 64