前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

燃气采暖热水炉换热器用无缝异型铜管

- 范围

本文件规定了燃气采暖热水炉换热器用无缝异型铜管的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、随行文件和订货单等内容。

本文件适用于热水器、燃气采暖热水炉行业换热器用无缝异型铜管（以下简称异型管），其他行业用异型管可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T241  金属管 液压试验方法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批抽样计划

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 5248  铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T23606  铜氢脆检验方法

GB/T 26303.1  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法第1部分：异型管

GB /T 34505铜及铜合金材料室温拉伸试验方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 347  铜及铜合金平均晶粒度测定方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

异型管 special-shaped tube

除圆形以外的管，统称异型管，如椭圆形、十字形、双耳朵形。

3.2

椭圆形管 oval tube

异型管几何形状近似椭圆形结构的管材，

3.3

十字形管 cruciform tube

异型管几何形状近似‘十’字形状结构的管材。

3.4

双耳形管 binaural form tube

异型管几何形状近似双耳朵形状结构的管材。

- 技术要求

4.1 产品分类

4.1.1 牌号、状态和规格

异型管的牌号、代号、状态和供货形状应符合表1的规定。规格尺寸范围应符合表2、表3的规定。

表1  代号、牌号、状态和供货形状

| 牌号 | 代号 | 状态 | 供货形状 | 产品截面形状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU0 TU1 TU2 TP1 TP2 T2 | T10130 T10150 T10180 C12000 C12200 T11050 | 拉拔硬(H80). 轻拉（H55） 轻退火(O50) | 直管 | 椭圆形、十字形、双耳形 |
| 注：其他异型管型可根据供需双方协商确定。 |

表2 椭圆形管、十字管形规格尺寸范围

| 长轴 a/mm | 短轴 b/mm | 壁厚 t/mm | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20~35 | 6~25 | 0.6~1.5 | 直管：400～5000mm |
| 注：尺寸范围可根据供需双方协商扩展 |

表3 双耳形管规格尺寸范围

| 长轴 a/mm | 短轴 b/mm | 壁厚 t/mm | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15~50 | 15~40 | 0.7~1.5 | 直管：400～5000mm |
| 注：尺寸范围可根据供需双方协商扩展 |

4.1.2标记示例

异型管标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、长轴、短轴高、壁厚、长度的顺序表示。标记示例如下：

示例1：牌号为TP2,长轴a为26.75mm、短轴b为13.7mm、壁厚t为0.9mm、长度3000mm的拉拔硬态（H80）椭圆直管标记为：

椭圆直管YS/T ××× -TP2-H80 -26.75×13.7×0.9×3000

或  椭圆直管YS/T ××× -C12200-H80 -26.75×13.7×0.9×3000

示例2：牌号为TP2,长轴a为24.9mm、短轴b为11.9mm、壁厚t为0.9mm、长度3000mm的拉拔硬态（H80）十字直管标记为：

十字直管 YS/T ××× -TP2-H80 -24.9×11.9×0.9×3000

或  十字直管 YS/T ××× -C12200-H80 -24.9×11.9×0.9×3000

示例3：牌号为TP2, 双耳朵高度a为26.8mm、短轴b为20mm、壁厚t为0.8mm、长度3000mm的拉拔硬态（H80）双耳直管标记为：

双耳直管 YS/T ××× -TP2-H80 -26.8×20×0.8×3000-TP2-H80

或  双耳直管YS/T ××× -C12200-H80 - 26.8×20×0.8×3000

4.2 化学成分

异型管的化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。

4.3外形尺寸及其允许偏差

4.3.1一般椭圆管、十字管外形尺寸及其允许偏差应符合表4的规定，双耳管外形尺寸及其允许偏差应符合表5规定。椭圆形示意图见图1，十字形示意图见图2，双耳形管见图3

表4  椭圆形管、十字形管的长、短轴和壁厚范围及允许偏差           单位为毫米

| 椭圆管、十字管的长轴、短轴尺寸范围及允许偏差 | 壁 厚t |
| --- | --- |
| 长轴a尺寸范围 | 长轴a允许偏差（±） | 短轴b尺寸范围 | 短轴b允许偏差（±） | 0.6~0.9 | ＞0.9~1.5 |  |
|  |  |  |  | 允许偏差（±） |
| 20≤a＜30 | 0.07 | 6≤b＜15 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |  |
| 30≤a＜35 | 0.08 | 15≤b＜25 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |  |
| 注：1.以上尺寸公差标准针对椭圆形、十字形管制定，测量尺寸时，应从距端头10-15cm处开始测量为准。 2、当要求长、短轴或壁厚允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 3、管材下图除了长轴、短轴、壁厚外的其他标注的尺寸如中心距、大圆弧半径、小圆弧半径等按照供需双方协议。 4、规定尺寸范围以外的允许偏差，按供需双方的协议。 |

a      长轴

b      短轴

t      壁厚

h      中心距

R1        大圆弧外圆半径

R2        小圆弧外圆半径

图1

a      长轴

b      短轴

t       壁厚

h1、h2      中心点与端部圆弧中心点的距离（h2=a-h1-R4-R5）

R1、R3       过渡圆弧外圆半径

R2、R4、R5     十字形四边端部的外圆半径

图2

表5 双耳朵管长轴、中心圆直径和壁厚范围及允许偏差            单位为毫米

| 双耳朵管 | 壁 厚t |
| --- | --- |
| 耳朵高度a尺寸范围 | 允许偏差（±） | 中心圆直径D尺寸范围 | 中心圆直径D允许偏差（±） | ＞0.7~0.9 | ＞0.9~1.1 | ＞1.1~1.3 | ＞1.3~1.5 |
|  |  |  |  | 允许偏差（±） |
| 15≤a＜25 | 0.06 | ＞15~20 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 25≤a＜30 | 0.07 | ＞20~30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 30≤a＜50 | 0.08 | ＞30~40 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 注：1、以上尺寸公差标准针对双耳朵形直管制定，测量尺寸时，应从距端头10-15cm处开始测量为准 2、当要求长、短轴或壁厚允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 3、管材下图除了长轴、短轴、壁厚外的其他标注的尺寸如中心距、大圆弧半径、小圆弧半径等按照供需双方协议。 4、规定尺寸范围以外的允许偏差，按供需双方的协议。 |

图3

a         长轴

ΦD       短轴

t          壁厚

h1、h2      中心点与端部圆弧中心点的距离（h2=a-h1-R3-R4）

R1、R2       过渡圆弧外圆半径

R3、R4       双耳外圆半径

4.3.2 直管的不定尺长度为400mm～5000mm，倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5 mm，直管定尺允许偏差应符合表6规定。

表6管定尺长度允许偏差单位为毫米

| 长度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 400～600 | +2 0 |
| ＞600～1 800 | +3 0 |
| ＞1 800～4 000 | +5 0 |
| ＞4 000～5 000 | +8 0 |

4.3.3拉拔硬(H80)、轻拉(H55)状态直管的直度应符合表7规定。

表7管的直度单位为毫米

| 长度 | 最大弧深 |
| --- | --- |
| 400～1 000 | 3 |
| ＞1 000～2 000 | 5 |
| ＞2 000～2 500 | 8 |
| ＞2 500～3 000 | 12 |
| ＞3 000～5 000 | 全长中任意部位每3000mm的最大弧深为12 mm |

4.3.4 异型管端部应锯切平整，允许有轻微的毛刺，直管切斜不大于2 mm。

4.4 力学性能

异型管的室温力学性能应符合表8规定。

表8材的室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- |
| TU0 TU1 TU2 TP1 TP2 T2 | 拉拔硬(H80) | ≥315 | — |
|  | 轻拉(H55) | ≥250 |  |
|  | 轻退火 (O50) | ≥215 | ≥40 |

4.5 晶粒度

根据实际生产情况，在本文件中晶粒度仅作为参考性能指标，管材的平均晶粒度由供需双方协商确定。

4.6  非破坏性试验

4.6.1 涡流探伤检验

异型管管坯应逐根进行涡流探伤检验，其人工标准缺陷应符合GB/T5248中表3的规定。

4.6.2 水压试验

异型管可进行水压试验，试验压力为1.2MPa。异型管经水压试验时，应持续1分钟不产生渗漏和破裂。

4.7  氢脆试验

牌号为TU0（T10130）、TU1（T10150）和TU2（T10180）的铜异型管应进行氢脆试验。试验采用闭合弯曲法，弯曲后式样的外侧面不应出现裂纹。

4.8 表面质量

4.8.1 异型管的内外表面应光滑、清洁，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂、、粗拉道、针孔和分层等影响使用的缺陷。

4.8.2 异型管允许有不使管外径和壁厚超出允许偏差的划伤、凹坑、压入物、环状痕等缺陷，轻微的氧化色不做报废依据。

4.9 环保要求

产品可进行有害物质含量检测，有害物质含量要求符合GB/T26572《电子电气产品中限用物质的

限量要求》

- 试验方法

5.1 化学成分

异型管的化学成分的分析按GB/T 5121(所有部分)或YS/T482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

5.2 尺寸及其允许偏差

异型管的外形尺寸及其允许偏差测量方法应按照GB/T26303.1的规定进行。

5.3 力学性能

异型管的拉伸试验按GB/T 34505的规定进行。异型管试样的截面积按称重法算出。其中椭圆管、十字管及双耳管耳朵高度a＜30的异型管拉伸试样按GB/T 34505中全截面试样规定进行，双耳管耳朵高度a在30≤a＜50范围内的异型管拉伸试样按GB/T 34505中S1选取。

  - 晶粒度

异型管的晶粒度试验按YS/T 347规定方法。

5.5 非破坏性试验

5.5.1 涡流探伤

异型管的管坯涡流探伤检验按GB/T 5248规定进行。

5.5.2 水压试验

异型管的水压试验按GB/T 241 的规定进行。

5.6 氢脆检验

异型管的氢脆检验按GB/T23606中的闭合弯曲法进行，仲裁时按照GB/T23606中的反复弯曲法进行，弯曲次数为至少8次。

5.7 表面质量

5.7.1 异型管的其他表面质量应用目视进行检验。

5.8 环保要求

环保检验按照GB/T26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》进行，每年由资质第三方检验。

6检验规则

6.1 检查与验收

6.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验。检验结果与本本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

6.2 组批

异型管应成批提交验收，每一批应由同一牌号、状态、规格和加工方法组成，每批重量不大于10000kg。

6.4 检验项目

异型管出厂应进行化学成分、外形尺寸及偏差、力学性能、涡流探伤、水压试验、表面质量的检验。

如有要求，还应进行氢脆试验、晶粒度。

6.5 取样

取样应符合表10的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按GB/T 34505的规定进行。

表10规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批任取1个试样 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5或供需双方协商 | 4.3 | 5.2 |
| 力学性能 | 每批任取2根，每根任取1个试样 | 4.4 | 5.3 |
| 非破坏性试验 | 涡流探伤 | 逐根检验 | 4.6.1 | 5.4.1 |
|  | 水压试验 | 每批任取2根，每根任取1个试样 | 4.6.2 | 5.4.2 |
| 氢脆试验 | 每批任取2根，每根任取1个试样 | 4.7 | 5.5 |
| 其他表面质量 | 按照GB/T2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5或供需双方协商 | 4.8.2 | 5.6.2 |

6.6 检验结果判定

异型管的检验结果按照表11进行判定。

表11检验结果判定

| 检验项目 | 检验结果判定 |
| --- | --- |
| 化学成分 | 如出现不合格时，则该批次不合格。 |
| 氢脆 |  |
| 尺寸及其允许偏差 | 如出现不合格时，判该根或盘异型管不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批异型管不合格，或由供方逐根或盘检验，逐根判定。 |
| 表面质量 |  |
| 力学性能、晶粒度 | 如出现试验结果不合格时，应从原抽样样品（包括原检验不合格的那根或盘异型管）中再取双倍试样进行不合格项目的重复试验，重复试验结果全部合格，则判该批产品合格；否则，判该批不合格。允许本批逐根或盘进行检验，逐根判定。 |
| 水压试验 |  |
| 清洁度 |  |
| 涡流探伤 | 逐根或盘检验不合格时，判单根不合格 |

7 标志、包装、运输、贮存及随行文件

7.1 标志

7.1.1 产品标志

在检验合格的异型管上应标注如下标志：

a) 供方技术监督部门的检印；

b) 合金牌号；

c) 规格；

d) 供应状态；

e) 批号；

f) 生产日期；

g) 缺陷数；

h) 净重；

i) 执行标准；

j) 生产许可证编号和QS标识；

k）其他。

7.1.2 包装箱标志

异型管的包装箱标志应符合GB/T 8888的规定。

7.2 包装

7.2.1异型管包装应符合GB/T 8888的规定。盘管应内充保护性气体后封口。

7.2.2包装方式有特殊要求时由供需双方协商确定。

7.3 运输、贮存和随行文件

异型管的运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

8订货单内容

本标准所列材料的订货单内应包括以下内容：

a) 材料名称；

b) 合金牌号；

c) 状态；

d) 尺寸（异型管的长短轴、壁厚或其他尺寸要求）；

e) 供货形状；

f)重量；

g) 氢脆检验（有要求时）；

h)交货方式；

i)其他要求

j）本文件编号；

____________________________

# Comments

移除技术要求，单独作为第4章。

第五章从技术要求化学成分开始。

补充随行文件内容

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

燃气采暖热水炉换热器用无缝异型铜管

Seamless unique shaping copper tube for heat exchanger apply to gas heating water heater

（讨论稿）

YS/T ×××—××××

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS77.150.30

H62