00

ICS 77.150.99

CCS H63

中华人民共和国国家标准

GB/T 3459—20××

代替GB/T 3459-2006

钨    条

Tungsten bars

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发 布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 3459-2006《钨条》。本文件与GB/T 3459-2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了规范性引用文件 YS/T 559（见第2章，6.1）；

- 增加了TW-0牌号（见4.1，5.1、5.3.1、5.3.2、5.4.3）；

- 更改了TW-1主要用途（见4.1，2006年版的3.1.1）；

- 增加了Cr含量要求（见5.1，2006年版的3.2）；

- 加严了部分杂质元素的要求（见5.1，2006年版的3.2）；

- 更改了钨方条和圆条的尺寸范围（见5.3，2006年版的3.4）；

- 更改了外观质量描述（见5.4.1）；

- 更改了取样位置规定（见7.3，2006年版的5.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、钢铁研究总院、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、湖北绿钨资源循环有限公司。

本文件主要起草人：张外平、夏艳成、傅崇伟、梁鸿、刘伟、李柏明、杨晓青、谢志国、谭华、罗志强、冯浩。

本文件于1982年首次发布，2006年第一次修订，本次为第二次修订。

钨 条

1　范围

本文件规定了钨条的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

本文件适用于粉末冶金法制取的纯钨条。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的应用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 4324（所有部分）  钨化学分析方法

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

YS/T 559  钨的发射光谱分析方法

3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  分类

4.1  钨条按化学成分和用途不同，分为TW-0、TW-1、TW-2、TW-4四个牌号。TW-0主要用作高温合金、高熵合金等添加剂；TW-1主要用作高温合金等添加剂；TW-2主要用作加工材原料；TW-4主要用作合金添加剂。

4.2  钨条根据形状不同分为钨方条和钨圆条。钨方条的表示方法见示例1，钨圆条的表示方法见示例2。

示例1：长300mm、宽12 mm、高12 mm的TW-1方条表示为TW-1 12×12×300。

示例2：长300mm、直径16 mm的TW-1圆条表示为 TW-1 φ16×300。

5  技术要求

5.1  化学成分

钨条的化学成分应符合表1规定。

表1  化学成分

| 产品牌号 |  | TW-0 | TW-1 | TW-2 | TW-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主含量 | W | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
| 杂质含量,% （质量分数），不大于 | Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Sn | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Sb | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | As | 0.0005 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | Fe | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | 0.020 |
|  | Ni | 0.0007 | 0.0020 | 0.0020 | 0.030 |
|  | Al | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Si | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Ca | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Mg | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0050 |
|  | Cr | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | 0.020 |
|  | Mo | 0.0020 | 0.0030 | 0.0040 | 0.030 |
|  | P | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 |
|  | S | 0.0005 | 0.0010 | - | - |
|  | C | 0.0010 | 0.0020 | 0.0050 | 0.010 |
|  | O | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |
|  | N | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |

5.2  物理性能、晶粒度

5.2.1  钨条密度应不小于17.5g/cm3 或由供需双方协商，产品表面应无吸水现象。

5.2.2  TW-2产品断面晶粒度应不小于1000个/mm2，并用GB/T 6394中的对应级别表示。

5.3  尺寸与外形

5.3.1  钨方条尺寸应符合表2的规定。

表2  钨方条尺寸

单位为毫米

| 牌 号 | 宽 度 | 高 度 | 长度，不小于 |
| --- | --- | --- | --- |
| TW-2 | 12～18 | 12～18 | 300 |
| TW-0、TW-1、TW-4 | 12～18 | 12～18 | 30 |

5.3.2  钨圆条尺寸应符合表3的规定。

表3  钨圆条尺寸

单位为毫米

| 牌 号 | 直 径 | 长度，不小于 |
| --- | --- | --- |
| TW-2 | 14～30 | 300 |
| TW-0、TW-1、TW-4 | 14～30 | 30 |

5.3.3  TW-2产品的总弯曲度不大于4mm。

5.4  外观质量

5.4.1  产品表面呈灰色或暗灰色金属光泽，允许有产品与产品或产品与烧结炉体接触形成的痕迹。

5.4.2  TW-2产品不得有过熔、鼓泡、分层、裂纹、表面粗大结晶；不得有长度大于8mm、宽度大于3mm、深度大于1mm的掉边掉角；不得有直径大于1mm、深度大于0.5mm的麻坑；垂熔条夹头部分应切除。

5.4.3  TW-0、TW-1、TW-4产品不得有过熔、鼓泡，不得有目视可见的淡黄色或浅黑色氧化现象。

6  试验方法

6.1  产品的化学成分分析方法按GB/T 4324或YS/T 559的规定进行。

6.2  产品的密度测定按GB/T 3850 的规定进行。

6.3  产品断面晶粒度测定按GB/T 6394 中8.3的规定进行。

6.4  产品尺寸用相应精度工具测量。

6.5  产品的外观质量用目视检查，必要时用量具测量。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本文件规定，并填写产品质量证明书。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件规定不符合时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

7.2  组批

产品应成批提交验收。每批由同一混合料、同一生产工艺、同一牌号的产品组成，每批产品重量由供需双方协商确定。

7.3  检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表4的规定。

表4  检验项目及取样

| 检验项目 | 取样数量及位置 | 技术要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批任意一根或随炉试样，在钨条的任意处取样 | 5.1 | 6.1 |
| 密度和断面晶粒度 | 每批任意一根或随炉试样，在钨条的任意处取样 | 5.2 | 6.2、6.3 |
| 尺寸与外形 | 逐根 | 5.3 | 6.4 |
| 外观质量 | 逐根 | 5.4 | 6.5 |

  - 检验结果判定

7.4.1  化学成分不合格时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批产品不合格。

7.4.2  密度和晶粒度检验不合格时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批产品不合格。

7.4.3  尺寸与外形检验不合格时，判该根钨条不合格。

7.4.4  外观质量检验结果不合格时，判该根钨条不合格。

8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1  标志

在产品的包装上应设有以下标志（或贴标签）：

- 供方名称和地址；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重；

- 本文件编号。

8.2  包装

产品包装采用外木箱包装，内用泡沫塑料板；或采用外纸盒包装，内用防潮纸；或由供需双方协商确定。

8.3  运输

产品运输时，应防止潮湿；搬运过程中应轻装轻卸，应防止剧烈碰撞和机械挤压。

8.4  贮存

产品应存放于通风、干燥和无酸碱气氛之处，以防止氧化；存放期不宜超过6个月。

8.5  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b) 牌号；

c) 净重；

d) 本文件编号；

e) 其他。