团  体  标  准

ICS77.120

CCS H 60

T/CNIA XXXX—202X

有色金属矿山矿浆pH智能控制系统技术规范

Technical specification for pH intelligent control system of non-ferrous metal mines（讨论稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

前       言

中国有色金属学会

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：江西铜业股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、云南迪庆矿业开发有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、西部矿业股份有限公司、中国五矿集团有限公司、中国大冶有色金属集团、金川集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司。

本文件主要起草人员：XXX、XXX。

- 有色金属矿山矿浆pH智能控制系统技术规范

- 1  范围

本文件规定了有色金属矿山矿浆pH智能控制系统的基本要求和运行及维护。

本文件适用于有色金属矿山企业的矿浆pH智能控制系统的设计、安装、运行、维护等。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19022 测量管理体系　测量过程和测量设备的要求

JC/T 479-92 建筑生石灰

JC/T 481-92 建筑消石灰粉

JC/T 480-92 建筑生石灰粉

JC/T 619-1996 石灰术语

JC/T 620-2009 石灰取样方法

YB/T 105-2005 冶金石灰物理检验方法

YB/T 042-2004 冶金石灰

YS/T 468-2004 有色金属选矿用生石灰

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 石灰浆/石灰乳  lime white or milk of lime

- 生石灰在水中通过放热反应后形成的悬浊液。

- 4  基本要求

- 4.1  矿浆pH智能控制系统由pH检测单元、石灰浆投加单元、pH智能控制单元等基本单元有机构成。

- 4.2  矿浆pH检测单元

## 4.2.1 检测精度要求测量误差小于0.02pH。

## 4.2.2 检测过程应满足自动控制要求，一个完整的自动检测周期应在10min以内。

4.2.3 具备检测装置的可校准性。

4.2.4 能实现仪器工作状态、数据测量结果的即时显示，并可进行历史数据查询、报警数据推送、仪器参数设置等操作。

4.2.5 应能实现与其他系统进行数据共享。

4.2.6 应配备维护开关，当切换到维护状态，仪器系统将停止自动运行，用于系统的维护。

## 4.2.7 应满足现场恶劣工业生产环境使用需求。

- 4.3  石灰浆投加单元

4.3.1 石灰浆投加单元由储浆桶、输送泵、管路、调节装置等组成。

4.3.2 石灰浆经检测的石灰有效氧化钙含量宜不小于75%。

4.3.3 石灰浆的固体浓度要求10~30%。

4.3.4 石灰浆悬浮物粒度要求不小于65%-200目。

4.3.5 应采取措施保持稳定的石灰浆悬浮液。

4.3.6 储浆桶容积应满足不少于30min连续生产要求。

4.3.7 输送泵应满足生产波动范围内输送功率要求。

4.3.8 石灰浆输送调节装置具备足够的投加精度，可准确调节石灰浆投加量。

4.3.9 石灰浆投加能尽可能短时间内到达投加点。

- 4.4  矿浆pH智能控制单元

4.4.1 通过矿浆pH检测结果与石灰浆投加闭环联锁，实现智能控制。

4.4.2 智能控制系统应包括远程、就地控制功能，自动控制、手动控制切换功能，在系统维护时可根据需要进行灵活控制。

4.4.3 智能控制系统应设置专用控制服务器，通过通信、数据采集等方式与下级建立有效通信，数据采集、执行时延应满足控制要求，通常不大于30ms。

4.4.4 智能控制系统闭环反馈与响应的时间要求在15min之内。

4.4.5 由于影响pH因素众多，在采用传统PID等算法基础上，应不断对算法进行优化，宜引入模糊控制、专家系统等策略实现pH值稳定控制。

4.4.6 在遇到等极端情况时，应可立即实现人工操作切换，实现矿浆pH值快速调整。

4.4.7系统应能根据pH变化趋势提前进行预判，在pH值变化前提前给出石灰添加量。

4.4.8 智能系统应根据pH值变化范围幅度，对应石灰浆调节幅度。

4.4.9 智能系统应根据pH值变化速率，对应调节石灰添加速率。

- 5  运行及维护

5.1 应定期查看数据和系统运行状态，系统运行故障或者出现故障时，应及时维护和修复。

5.2 系统运行期间应配置适量的备品备件，并规范管理。

5.3 应定期对设备进行检修维护保养。

5.4 应制定系统运行、维护、管理相关制度。

5.5 由专人负责，定期检查控制系统软、硬件，进行维护、管理。