ICS. 77.120.99

CCS H 65

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T 403-202X

代替XB/T 403—2012

钆铁合金

Gadolinium Ferroalloy

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

XB

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替XB/T 403-2012《钆铁合金》，与XB/T 403-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——修改了规范性引用文件，原引用XB/T 616钆铁合金化学分析方法全部修改为引用GB/T 26416稀土铁合金化学分析方法（见2）；

——增加了规范性引用文件GB 39176（见2）；

——增加了术语和定义（见3）；

——增加了产品分类，修改了产品牌号表示方法（见4，2012版3.1）；

——调整了表1中产品牌号表示方法及RE含量（见5.1，2012版3.2）；

——修改了稀土杂质含量、非稀土杂质含量、稀土总量的分析方法(见6.1, 2012版4.1)；

——增加了钆的相对纯度的计算方法（见6.1.7）；

——修改了取样与制样（见7.4.2，2012版5.4.2）；

——修改了标志、包装、运输、贮存及随行文件（见8，2012版6）。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、赣州有色冶金研究所、江西南方稀土高技术股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、宁波复能新材料股份有限公司、内蒙古自治区稀土产品质量监督检测研究院、包头稀土研究院、安徽大地熊新材料股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、山东南稀金石新材料有限公司、上犹东进稀土金属冶炼工贸有限公司、乐山有研稀土新材料有限公司（排名暂不分先后顺序）。

本文件主要起草人：

本文件及所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

——XB/T 403-2012；

——本次为第一次修订。

- 钆铁合金

- 范围

本文件规定了钆铁合金的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于电解法、熔配法生产的钆铁合金，主要用于制备钕铁硼等稀土永磁材料。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

GB/T 26416.1 稀土铁合金化学分析方法 第1部分：稀土总量的测定

GB/T 26416.2 稀土铁合金化学分析方法 第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 26416.3 稀土铁合金化学分析方法 第3部分：钙、镁、铝、镍、锰含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 26416.4 稀土铁合金化学分析方法 第4部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法

GB/T 26416.5 稀土铁合金化学分析方法 第5部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法

GB/T 26416.7 稀土铁合金化学分析方法 第7部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法

GB/T 26416.8 稀土铁合金化学分析方法 第8部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法

GB 39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类

产品按化学成分分为GdFe-73、GdFe-71、GdFe-69三个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

- 技术要求

5.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商，并在合同中注明。

表1  化学成分

| 产品 牌号 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | Fe | Gd/RE 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 稀土杂质合量 | 非稀土杂质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Si | Ca | Mg | Al | Mn | Ni | C | O |
| GdFe-73 | 72≤RE＜74 | ≤28 | 99.5 | 0.35 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| GdFe-71 | 70≤RE＜72 | ≤30 | 99.5 | 0.35 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| GdFe-69 | 68≤RE＜70 | ≤32 | 99.5 | 0.35 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |

5.2  外观质量

5.2.1产品为铸态合金，呈银灰色金属光泽，不规则块状。

5.2.2产品应清洁，无目视可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

6  试验方法

6.1  化学成分

6.1.1稀土总量的分析方法按GB/T 26416.1的规定进行。

6.1.2铁含量的分析方法按GB/T 26416.4的规定进行。

6.1.3稀土杂质含量的分析方法按GB/T 26416.2的规定进行。

6.1.4钆的相对纯度（Gd/RE）由计算得出，即[（稀土总量-∑稀土杂质量）/稀土总量]×100%）。

6.1.5硅含量的分析方法按GB/T 26416.8的规定进行。

6.1.6钙、镁、铝、锰、镍含量的分析方法按GB/T 26416.3的规定进行。

6.1.7碳含量的分析方法按GB/T 26416.7 的规定进行。

6.1.8氧含量的分析方法按GB/T 26416.5 的规定进行。

6.2  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

6.3  产品外观

自然散射光下，目视检查外观质量。

7  检验规则

7.1  检查与验收

7.1.1  产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件的规定。

7.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

7.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

7.4  取样与制样

7.4.1  化学成分分析的取样件数按表2的规定进行。

表2  取样件数

| 每批重量 / kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 / 块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

7.4.2  化学成分分析取样时，首选将试样打磨干净。分析氧含量时，在惰性气氛保护下从合金锭中间位置截取试样，取样量不少于10g；分析其他杂质含量时，用直径5~10mm的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5mm~1.0mm的钻屑，然后以小于50r/min的转速钻取试样，取样量不少于10g，将取好的试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即密封保存。取样过程应防止样品氧化。

7.5  检验结果判定

7.5.1  化学成分分析结果与本文件不符合时，则从该批产品中取双倍样对不合格项目进行重复检验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

7.5.2  外观质量检验结果与本文件不符合时，则直接判定该批产品为不合格品。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。

8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；

d）其他。