ICS 77.160

H 13

中华人民共和国国家标准

硬质合金

钴粉中钙、铜、铁、钾、镁、锰、

钠、镍和锌含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Hardmetals－

Determination of calcium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, nickel and zinc in cobalt metal powders－

Flame atomic absorption spectrometric method

### （ISO 11876:2010，Hardmetals－Determination of calcium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, nickel and zinc in cobalt metal powders－Flame atomic absorption spectrometric method, IDT）

（讨论稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

GB/T XXXX-202X/ISO 11876:2010

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

- 前　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件等同采用 ISO 11876:2010《硬质金属 钴金属粉末中钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》。

本文件增加了“术语和定义”一章。

本文件增加了“原理”一章。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、荆门市格林美新材料有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广西冶金产品质量检验站、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、株洲硬质合金集团有限公司。

本文件主要起草人：墨淑敏、邱长丹、李娜、李爱嫦、许洁瑜、冯浩、胡继承、王兴君、胡永玫、曾云斌、周琳、梁鸿、黄健、黄肇敏、黄义忠。

硬质合金

钴粉中钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍和锌含量的测定

火焰原子吸收光谱法

- 范围

本文件规定了采用火焰原子吸收光谱法测定钴粉中钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍和锌含量的方法。

本文件适用于钴粉中钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍和锌含量的测定。铜、钾、镁、锰、钠和锌的测定范围为0.001 %～0.01 %，钙的测定范围为0.002 %～0.01 %，铁和镍的测定范围0.002 %～0.05 %。

- 规范性引用文件

下列参考文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 3534-1:2006  统计学词汇和符号  第1部分：一般统计术语与用于概率的术语

注：GB/T 3358.1-2009  统计学词汇及符号  第1部分：一般统计术语与用于概率的术语（ISO 3534-1:2006，IDT）

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试料以硝酸、盐酸混酸溶解，于原子吸收光谱仪选定波长处测量各杂质元素的吸光度，并通过工作曲线法计算各杂质元素含量。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和双蒸馏水或相当纯度的水。

  - 硝酸：ρ=1.42 g/mL，1+1稀释。

  - 盐酸：ρ≈1.1 g/mL（盐酸，ρ=1.19 g/mL，1+1稀释）。

  - 氯化铯溶液：20 g/1000 mL。

  - 标准贮存溶液：钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍、锌元素质量浓度为1000 g/1000 mL。

- 试验步骤

- 试料

准确称取1 g样品，精确至0.001g。

- 试料分解

加入20 mL硝酸（5.1）和10 mL盐酸（5.2），缓慢加热直至试料完全溶解。

- 稀释体积

6.3.1  冷却后加入5 mL氯化铯溶液（5.3），移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.3.2  若有不溶物，则用20 mL水将试液（6.2）经塞有脱脂棉的过滤器过滤到50 mL或100 mL容量瓶中。根据样品中待测元素的浓度及光度计的灵敏度，稀释体积可为50 mL或100 mL。

- 标准溶液和空白溶液的制备

6.4.1  称取至少3份基体物质并按照6.2处理，所用基体物质组分应尽可能与试料相似。加入5 mL氯化铯溶液（5.3），移入100 mL容量瓶中。然后根据待测元素的浓度范围，梯度加入适当稀释后的待测元素标准溶液（5.4），稀释至刻度，摇匀。铜、钾、镁、锰、钠、锌和钙元素系列标准溶液的质量浓度范围为0.10 mg/L～1 mg/L。铁、镍元素系列标准溶液的质量浓度范围为0.20 mg/L～5 mg/L。

6.4.2  至少准备两份空白溶液（见6.4.1）。空白溶液中不含待测杂质元素。

- 原子吸收光谱仪校准

安全警告：请按照仪器制造商建议进行点火和熄火操作。

在待测元素推荐波长处（见表1）优化仪器的信号响应。燃烧器预热5 min后吸入一定浓度的标准溶液，调节燃气流量和燃烧器位置获得最大吸光度。确保吸光度读数不漂移，并以水调零。

表1  火焰原子吸收参数

| 元素 | 波长/nm | 助燃气/燃气 |
| --- | --- | --- |
| Ca | 422.7 | N2O/乙炔 |
| Cu | 324.8 | 空气/乙炔 |
| Fe | 248.3 | 空气/乙炔 |
| K | 766.5 | 空气/乙炔 |
| Mg | 285.2 | N2O/乙炔 |
| Mn | 279.5 | 空气/乙炔 |
| Na | 589.0 | 空气/乙炔 |
| Ni | 232.0 | 空气/乙炔 |
| Zn | 213.9 | 空气/乙炔 |
| 注：使用仪器制造商推荐的狭缝宽度。 |  |  |

- 测定

6.6.1  于原子吸收光谱上，依次测定空白溶液（6.4.2）、标准溶液及样品溶液中待测元素的吸光度，至少测定两次并取其平均值。溶液之间吸入水冲洗。燃烧器狭缝处的固体沉积物需即使清理，否则会降低灵敏度。

6.6.2  系列标准溶液的吸光度减去系列空白溶液的吸光度，得到标准溶液净吸光度。以杂质元素的浓度为横坐标，净吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6.6.3  样品溶液的吸光度减去空白溶液的吸光度，得到样品溶液净吸光度。从相应的工作曲线上查出样品溶液中待测元素的质量浓度（mg/L）。

- 分析结果的表达

- 计算

各元素含量以质量分数wx计，以%表示，按公式（1）计算：

wx=cx⋅V10000⋅m ………………………………………………………（1）

式中：

cx——试料溶液中待测元素的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——样品的质量，单位为克（g）。

- 允许差

三次独立测定结果之间的偏差应不大于表2中数值。

表2  以百分比表示的元素质量分数的下限和上限

| 元素 | 下限 | 上限 |
| --- | --- | --- |
| Ca | 0.0005%±50%（CV） | 0.0100%±20%（CV） |
| Cu | 0.0005%±50%（CV） | 0.0100%±20%（CV） |
| Fe | 0.0005%±50%（CV） | 0.0150%±20%（CV） |
| K | 0.0005%±50%（CV） | 0.0100%±20%（CV） |
| Mg | 0.0005%±50%（CV） | 0.0100%±20%（CV） |
| Mn | 0.0005%±50%（CV） | 0.0100%±20%（CV） |
| Na | 0.0005%±50%（CV） | 0.0050%±20%（CV） |
| Ni | 0.0005%±50%（CV） | 0.0200%±20%（CV） |
| Zn | 0.0005%±100%（CV） | 0.0200%±10%（CV） |
| 注：CV为变异系数（见ISO 3534-1:2006/GB/T 3358.1-2009，2.38） |  |  |

- 最终结果

以可接受测定结果的算术平均值作为报告结果，四舍五入至质量分数0.001%和质量分数0.002%。

- 试验报告

试验报告应包括以下内容：

a） 本文件的编号；

b） 鉴别试样的所有必要信息；

c） 结果；

d） 本文件未规定的操作或被认为是可选的操作；

e） 可能影响结果的异常现象。

参 考 文 献

[1]  ISO 5725-1  Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results—Part 1: General principles and definitions

[2]  ISO 5725-2  Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results—Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

[3]  ISO 5725-3  Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results—Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method

[4]  ISO 5725-4  Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results—Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method

[5]  ISO 5725-5  Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results—Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method

[6]  ISO 5725-6  Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results—Part 6: Use in practice of accuracy values