ICS 77.160

H 71

中华人民共和国国家标准

GB/T 26725-20XX

代替GB/T 26725－2011

超 细 碳 化 钨 粉

Ultrafine tungsten carbide powder

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 26725-2011《超细碳化钨粉》。

本标准与GB/T 26725-2011《超细碳化钨粉》相比，主要变化如下：

——标题英译修改为Ultrafine tungsten carbide powder；

——第3章第1条修订了产品分类FWCN50、FWCN100、FWCN200、FWCN300、FWCN400和FWCN500；

——第3章第2条新增了As、Bi、Cd、Co、Cu、Mn、Ni、P、Pb、Sb、Sn、Ti杂质的含量要求；

——第3章第3条新增了平均粒度、比表面、总碳、游离碳、化合碳、氧含量指标也可由供需双方协商确定的规定；

——第3章第3条修订了FWCN50、FWCN100、FWCN200、FWCN300、FWCN400和FWCN500的牌号和指标要求；

——第6章第2条新增了外包装用铁桶或塑料桶的规定；

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：厦门金鹭特种合金有限公司、

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 26725-2011。

超细碳化钨粉

- 1  范围

本标准规定了超细碳化钨粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于生产硬质合金等粉末冶金产品用的超细碳化钨粉。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4324  （所有部分）钨化学分析方法

GB/T 5124.1  硬质合金化学分析方法  总碳量的测定  重量法

GB/T 5124.2  硬质合金化学分析方法  不溶(游离)碳量的测定  重量法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 15987 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

YS/T 559  钨的发射光谱分析方法

- 3  要求

- 3.1  产品分类

超细碳化钨粉产品按其平均粒度分为FWCN50、FWCN100、FWCN200、FWCN300、FWCN400、FWCN500六个牌号。

- 3.2  化学成分

3.2.1 超细碳化钨粉的化学成分应符合表1规定。

表1                                质量分数/%

| 化学成分 | 含量 | 化学成分 | 含量 | 化学成分 | 含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | ≤0.0010 | K | ≤0.0010 | S | ≤0.0008 |
| As | ≤0.0008 | Mg | ≤0.0010 | Sb | ≤0.0010 |
| Bi | ≤0.0008 | Mn | ≤0.0010 | Si | ≤0.0010 |
| Ca | ≤0.0010 | Mo | ≤0.0040 | Sn | ≤0.0010 |
| Cd | ≤0.008 | Na | ≤0.0010 | Ti | ≤0.0010 |
| Co | ≤0.0080 | Ni | ≤0.0050 | WC | 余量 |
| Cu | ≤0.0008 | P | ≤0.0008 |  |  |
| Fe | ≤0.0080 | Pb | ≤0.0008 |  |  |
| 注：主含量按100%减去表中所列杂质总含量计算。 |  |  |  |  |  |

- 3.3  平均粒度、比表面、总碳、游离碳、化合碳、氧含量

超细碳化钨粉的平均粒度、比表面、总碳、游离碳、化合碳、氧含量应符合表2规定，也可由供需双方协商确定。

表2

| 牌 号 | 平均粒度/nma | 比表面/（m2/g） | 氧含量% | 总碳/% | 游离碳/% | 化合碳/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FWCN50 | 50～110 | 3.50～7.60 | ≤0.50 | 6.200.05 | ≤0.15 | ≥6.07 |
| FWCN100 | 110～120 | 3.20～3.50 | ≤0.40 | 6.180.05 | ≤0.10 | ≥6.07 |
| FWCN200 | 120～130 | 2.90～3.20 | ≤0.40 | 6.150.05 | ≤0.10 | ≥6.07 |
| FWCN300 | 130～145 | 2.60～2.90 | ≤0.40 | 6.150.05 | ≤0.10 | ≥6.07 |
| FWCN400 | 145～165 | 2.30～2.60 | ≤0.40 | 6.150.05 | ≤0.10 | ≥6.07 |
| FWCN500 | 165～190 | 2.00～2.30 | ≤0.40 | 6.150.05 | ≤0.10 | ≥6.07 |
| a 平均粒度是按GB/T 19587的规定通过比表面计算所得。 |  |  |  |  |  |  |

- 3.4  外观质量

超细碳化钨分的外观呈深灰色，颜色应均匀一致，无目视可见的夹杂物。

- 3.5  其他

当需方有特殊要求时，可以由供需双方协商确定。

- 4  试验方法

- 4.1  超细碳化钨粉的化学成分按GB/T 4324 和YS/T 559的规定进行，仲裁分析方法由供需双方协商确定。

- 4.2  超细碳化钨粉的平均粒度和比表面按GB/T 19587的规定进行。总碳、游离碳按GB/T 5124.1、GB/T 5124.2的规定进行。化合碳按总碳减去游离碳之差计算。氧含量按GB/T 4324的规定进行。

- 4.3  产品的外观质量用目视检查。

- 5  检验规则

- 5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品符合本标准及合同（或订货单）规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定及合同（或订货单）不符合时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方进行。

- 5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的超细碳化钨粉组成，每批重量由供需双方协商确定。

- 5.3  检验项目

每批产品均应进行化学成分、平均粒度、比表面、总碳、游离碳、化合碳、氧含量及外观质量检验。

- 5.4  取样数量

每批产品的取样数量应符合表3规定。

表3

| 检验项目 | 取样数量 | 需求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 平均粒度、比表面、总碳、游离碳、化合碳、氧含量 |  | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 |  | 3.4 | 4.3 |

- 5.5  检验结果判定

5.5.1  产品的化学成分检验结果如有一项不合格，应在该批产品中加倍取样对该不符合项进行重复试验，若重复试验结果仍有一个不合格，该批产品判不合格。

5.5.2  产品的比表面、总碳、游离碳、化合碳、氧含量的检验结果如有一项不合格，应在该批产品中加倍取样对该不符合项进行重复试验。若重复试验结果仍有一个不合格，判该批产品不合格。

5.5.3  产品的外观质量不合格时，判该批产品不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存和产品质量证明书

- 6.1  标志

产品外包装上应注明：供方名称、产品名称和牌号、批号、净重，并附有“防潮”、“向上”等字样或标志。

- 6.2  包装

外包装用铁桶或塑料桶，内包装用双层聚乙烯塑料袋，先抽真空再充氮气或氩气保护，严密封口。或采用供需双方确定的方法包装。每件重量由供需双方协商确定。

- 6.3  运输和贮存

产品运输时，应防止产品受潮，在运输过程中应轻拿、轻放，不得滚动、倒置及剧烈碰撞。产品应该贮存于干燥、通风、无酸碱气氛的仓库内；仓库应通风、阴凉。产品不得与易燃易爆产品混贮。存放期不超过6个月。

- 6.4  产品质量证明书

每批产品应提供产品质量证明书，其上注明下列内容：

- 供方名称、地址、邮编；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重；

- 各项分析检验结果和质量监督部门印记；

- 本标准编号；

- 检验员号；

- 检验日期。

- 7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号；

c) 技术要求；

d) 产品净重

e) 本标准编号；

f) 其他。