GB/T 26053-20XX

代替GB/T 26053-2010

ICS 77.160

H 71

中华人民共和国国家标准

碳化物基热喷涂粉

Carbide-based Powders for Thermal Spraying

（讨论稿）

202×—××—××发布

202×—××—××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会   发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 26053-2010《硬质合金喷焊粉》，与GB/T 26053-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要有如下变动：

- 标准名称《硬质合金喷焊粉》更改为《碳化物基热喷涂粉》；原标准名称“硬质合金喷焊粉”所附带的所有名称更改为“碳化物基热喷涂粉”；

- 更改了标准适用范围（见2010年版第1章）；

- 增加了5个规范性引用文件；

- 更改了表1中的化学组成栏、制备方法栏；

- 增加了5个热喷涂粉品种；

- 修改了WC-10Co4Cr热喷涂粉的化学成分；

- 修改了热喷涂粉的化学成分，并将原Cr3C2/NiCr 1个品种修改为2个品种；

- 修改了表2中Fe含量；

- 修改了表3（见2010年版表3），删除了牌号栏、对应规格栏，添加了化学组成栏，修改了粒度规格栏的单位及规格数量，对产品的流动性、不同规格的粒度检测添加了注释要求；

- 修改了热喷涂粉的粒度要求，“硬质合金喷焊粉粒度有上限要求的，其筛上物重量不大于10%；同时有上下限要求的，其筛上物、筛下物重量分别不大于10%，总重量不大于15%” 修改为“碳化物基热喷涂粉的粒度控制，按粒度规格的上、下限重量分别不大于5.0%。”

- 按照规范性引用文件修改了碳化物基热喷涂粉的试验方法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：自贡长城表面工程技术有限公司、崇义章源钨业股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为GB/T 26053-2010

——本次为第一次修订；

碳化物基热喷涂粉

- 范围

本文件规定了碳化物基热喷涂粉产品的类别、化学组成、物理性能、粒度分布、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同或（订货单）等内容。

本文件适用于团聚+烧结法和烧结+破碎法制取的碳化物基热喷涂粉。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223.86  钢铁及合金总碳含量的测定-感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 1480  金属粉末粒度组成的测定 干筛分法

### GB/T 1482  金属粉末流动性的测定 标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 5060  金属粉末松装密度的测定  第2部分： 斯柯特容量计法

GB/T 5124.3  硬质合金化学分析方法钴量的测定 电位滴定法

GB/T 5158.4  金属粉末 总氧含量的测定 还原-提取法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 19077 粒度分布激光衍射法

GB/T 20255.2 硬质合金化学分析方法铁、锰、镍量的测定-火焰原子吸收光谱法

GB/T 20255.5 硬质合金化学分析方法 铬量的测定-火焰原子吸收光谱法

(化学元素的分析方法到底选择哪些执行？化学分析，还是ICP？)

- 术语与定义

- 本文件没有需要界定的术语与定义。

- 要求

4.1分类和化学组成

碳化物基热喷涂粉的类别、化学组成及制备方法应符合表1的规定。

表1

| 类别 | 化学组成 | 制备方法 |
| --- | --- | --- |
| WC/Co | WC-6Co | 团聚+烧结或烧结+破碎 |
|  | WC-12Co | 团聚+烧结或烧结+破碎 |
|  | WC-17Co | 团聚+烧结或烧结+破碎 |
|  | WC-13Co | 烧结+破碎 |
| WC/Co/Cr | WC-10Co4Cr | 团聚+烧结或烧结+破碎 |
| Cr3C2/NiCr | Cr3C2-20NiCr | 团聚+烧结或烧结+破碎 |
|  | Cr3C2-25NiCr | 团聚+烧结或烧结+破碎 |
| WC/Ni | WC-10Ni | 团聚+烧结或烧结+破碎 |
|  | WC-12Ni | 团聚+烧结或烧结+破碎 |
|  | WC-17Ni | 团聚+烧结或烧结+破碎 |
| WC/Cr3C2/Ni | WC-20Cr3C2-7Ni | 团聚+烧结或烧结+破碎 |
|  | WC-20Cr7Ni | 团聚+烧结或烧结+破碎 |

4.2 碳化物基热喷涂粉化学成分

碳化物基热喷涂粉化学成分应符合表2规定。

表2

| 类别 | 化学组成 | 化学成分（Wt,%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | C | Co | Ni | Cr | Fe | O |
| WC/Co | WC-6Co | 余量 | 5.2-6.0 | 5.5-6.5 | - | - | ≤1.0(烧结+破碎) ≤0.15(团聚+烧结) | ≤0.5 |
|  | WC-12Co | 余量 | 5.2-6.0 | 11.5-12.5 | - | - |  |  |
|  | WC-17Co | 余量 | 4.7-5.4 | 16.5-17.5 | - | - |  |  |
|  | WC-13Co | 余量 | 4.0-4.5 | 12.0-14.0 | - | - |  |  |
| WC/Co/Cr | WC-10Co4Cr | 余量 | 5.2-6.0 | 9.0-11.0 | - | 3.0-4.5 |  |  |
| Cr3C2/NiCr | Cr3C2-20NiCr | - | 9.7-10.7 | - | 15.0-17.0 | 余量 |  |  |
|  | Cr3C2-25NiCr | - | 9.0-10.5 | - | 19.0-21.0 | 余量 |  |  |
| WC/Ni | WC-10Ni | 余量 | 5.2-6.0 | - | 9.0-11.0 | - |  |  |
|  | WC-12Ni | 余量 | 5.2-6.0 | - | 11.0-13.0 | - |  |  |
|  | WC-17Ni | 余量 | 4.8-5.5 | - | 16.0-18.0 | - |  |  |
| WC/Cr3C2/Ni | WC-20Cr3C2-7Ni | 余量 | 6.5-8.0 | - | 6.0-8.0 | 17.5-20.5 |  |  |
|  | WC-20Cr7Ni | 余量 | 5.7-6.5 | - | 6.0-8.0 | 20.0-23.0 |  |  |

4.3 碳化物基热喷涂粉物理性能

碳化物基热喷涂粉物理性能应符合表3的规定。

表3

| 类别 | 化学组成 | 粒度规格（μm） | 流动性 (s/50g) | 松装密度 (g/cm3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC/Co | WC-6Co | -106+45 -75+45 -63+45 -53+20 -53+15 -45+20 -45+15 -38+10 -30+10 -30+5 -25+5 -20+5 -15+5 ... | ≤25.0（烧结+破碎） ≤18.0（团聚+烧结） | ≥3.0 |
|  | WC-12Co |  |  |  |
|  | WC-17Co |  |  |  |
|  | WC-13Co |  |  |  |
| WC/Co/Cr | WC-10Co4Cr |  |  |  |
| Cr3C2/NiCr | Cr3C2-20NiCr |  | 不要求 | ≥2.0 |
|  | Cr3C2-25NiCr |  |  |  |
| WC/Ni | WC-10Ni |  | ≤25.0（烧结+破碎） ≤18.0（团聚+烧结） | ≥4.0 |
|  | WC-12Ni |  |  |  |
|  | WC-17Ni |  |  |  |
| WC/Cr3C2/Ni | WC-20Cr3C2-7Ni |  | ≤50.0 | ≥2.8 |
|  | WC-20Cr7Ni |  |  |  |

注：（1）产品粒度30μm以下，无流速要求；（2）产品粒度分布：≥45μm的粒度分析，按照GB/T 1480 干筛分法检测；＜45μm的粒度分析，按照GB/T 19077 粒度分布激光衍射法检测，GB/T 1480 干筛分法检测作为辅助分析。

4.4 碳化物基热喷涂粉外观质量

碳化物基热喷涂粉外观为深灰色，均匀一致，无目视可见杂物及结块现象。

4.5 碳化物基热喷涂粉粒度

4.5.1 碳化物基热喷涂粉的粒度见表3。

4.5.2 碳化物基热喷涂粉的粒度控制，按粒度规格的上、下限重量分别不大于5.0%。

4.5.3 如用户有特殊要求，可由供需双方协商确定。

- 试验方法

- 5.1 产品的Fe含量测定按GB/T 20255.2 的规定进行。

- 5.2 产品的Co含量测定按GB/T 5124.3 的规定进行。

- 5.3 产品的Ni含量测定按GB/T 20255.2 的规定进行。

- 5.4 产品的Cr含量测定按GB/T 20255.5 的规定进行。

- 5.5 产品的O含量测定按GB/T 5158.4 的规定进行。

- 5.6 产品的C含量测定按GB/T 223.86 的规定进行。

5.7 产品的流动性分析按GB/T 1482 的规定进行。

5.8 产品的松装密度测定按GB/T 5060 的规定进行。

5.9 产品的外观质量用目视检查。

5.10产品的筛分粒度检验按GB/T 1480规定进行，激光粒度按GB/T 19077规定进行。

- 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 产品应由供方进行检验，应保证产品质量符合本标准规定或合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的碳化物基热喷涂粉按本标准或合同（或订货单））的规定进行检验。如检验结果与本标准或合同（或订货单）的要求不符时，应在收到产品之日起一个月内，向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，由供需双方共同采样，到双方确认的部门进行检验。

6.2 组批

碳化物基热喷涂粉应成批提交验收，每批应由同一生产方法制取的、同一化学组成、同一粒度规格

的粉末组成。

6.3 检验项目

每批碳化物基热喷涂粉产品应进行化学成分、物理性能、外观质量及粒度组成分析。

6.4 取样数量及取样方法

产品的取样数量和方法应符合表4的规定。

表4

| 检验项目 | 取样数量及方法 | 要求的章条号 | 实验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定进行 | 4.2 | 5.1-5.6 |
| 流速 | 按GB/T 5314的规定进行 | 4.3 | 5.7 |
| 松装密度 | 按GB/T 5314的规定进行 | 4.3 | 5.8 |
| 外观质量 | 按GB/T 5314的规定进行 | 4.4 | 5.9 |
| 粒度 | 按GB/T 5314的规定进行 | 4.5 | 5.10 |

6.5 检验结果的判定

6.5.1 产品的化学成分的检验如有一项不合格时，则在该批产品中对该不合格项加倍取样进行重复试验，若重复试验结果有一个不合格，则判该批产品不合格。

6.5.2 产品的流速、松装密度的检验中如有一项不合格时，则在该批产品中对该不合格项加倍取样进行重复试验，若重复试验结果有一个不合格，则判该批产品不合格。

6.5.3 产品的外观检验不合格时，则判该批不合格。

6.5.4 产品的粒度分析不合格时，则判该批不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和随行文件

- 7.1标志

在产品的包装上应做如下标志（或贴标签）：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号和规格；

- 批号；

- 净重；

- 本文件编号。

- 7.2包装

产品采用外铁桶（或塑料桶），内衬塑料袋密封包装，每桶净重不超过50kg，或按供需双方协商确定的方式进行包装。

- 7.3运输

热喷涂粉运输时，应防止潮湿，防止剧烈碰撞。

- 7.4贮存

热喷涂粉应贮存在干燥、通风和无酸碱气氛环境中，存放期不超过六个月。

- 7.5 随行文件

每批产品应附有随行文件，其上注明下列内容：

        - 供方名称、地址、邮编、电话；

        - 产品名称；

- 牌号和规格；

- 批号；

- 净重；

- 本标准编号；

- 各项分析检验结果和质检部门印记；

- 检验日期；

- 包装日期(或出厂日期)。

- 订货单内容

订购本文件所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号和规格；

c) 重量；

d) 本标准编号；

e) 其他。