| 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

ICS 77.150.30

CCS H 62

中华人民共和国国家标准

GB/T 3114—××××

代替GB/T 3114—2010

铜及铜合金扁线

Copper and copper alloy rectangular wire

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 3114—2010《铜及铜合金扁线》，与GB/T 3114—2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

- 增加了H66、QSn8-0.3、BZn25-18、BZn18-18、BZn12-24、 BZn12-24-1.1、BZn12-37-1.5等7种牌号，并增加相应的技术要求（本文件章4.1）

- 删除了HBi60-1.3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、QCr1-0.18、QCr1等5个牌号，并删除了相应的技术要求；（原文件章条号3.1）

- 更改了扁线的状态表示方法。由“软（M）”更改为“软（O60）”，“硬（Y）”更改为“硬（H04）”，“半硬（Y2）”更改为“半硬（H02）” ；(见4.1，2010年版的3.1)

- 更改了扁线的宽度、厚度的精度。（见5.2.1，2020年版的4.2.1）

- 更改了扁线卷轴重量（见5.10，2010年版的4.10）；

- 增加了晶粒度检验（见5.8）。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1994年首次发布为GB/T 3114—2010，2010年第一次修订；

——本次为第二次修订。

铜及铜合金扁线

- 1范围

本文件规定了铜及铜合金扁线（以下简称扁线）的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及

标志、包装、运输、贮存和随行文件、订货单内容。

本文件适用于各工业部门用的纯铜、黄铜、青铜、白铜扁线。

- 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 238  金属材料线材 反复弯曲试验方法

GB/T 239  金属线材扭转试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10119  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定

GB/T 10567.2  铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法

GB/T 26303.2-2010  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

GB/T 34505-2017 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 347  铜及铜合金  平均晶粒度测定方法

- 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

自由卷  bunched

按一定方向和顺序由设备动作自动形成的卷状扁线。

3.2

密排卷  solid matter

用钢铁、塑料等材料做轴，将扁线按一定的卷取方向规则并密排地逐层缠绕其上。

- 4分类和标记

- 4.1产品分类

产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定：

- 表1  产品的牌号、代号、状态、规格                  单位为毫米

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格（厚度×宽度）a | 供货方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | T11050 | 软化退火（O60），硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) | 自由卷、密排卷 |
| TU1 | T10130 |  |  |  |
| TP2 | T12200 |  |  |  |
| H62 | T27600 | 软化退火（O60，1/2硬（H02），硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |  |
| H65 | T27000 |  |  |  |
| H66 | C26800 |  |  |  |
| H68 | T26300 |  |  |  |
| H70 | T26100 |  |  |  |
| H80 | T24000 |  |  |  |
| H85 | C23000 |  |  |  |
| H90 | C22000 |  |  |  |
| HPb59-3 | T38300 | 1/2（H02） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |  |
| HPb62-3 | C36000 |  |  |  |
| QSn6.5-0.1 | T51510 | 软化退火（O60），1/2（H02），硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～12.0) |  |
| QSn6.5-0.4 | T51520 |  |  |  |
| QSn7-0.2 | T51530 |  |  |  |
| QSn5-0.2 | C51000 |  |  |  |
| QSn8-0.3 | C52100 |  |  |  |
| QSn4-3 | T50800 | 硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～12.0) |  |
| QSi3-1 | T64730 |  |  |  |
| BZn15-20 | T74600 | 软化退火（O60），硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |  |
| BZn18-18 | C75200 |  |  |  |
| BZn12-24 | T76200 |  |  |  |
| BZn18-20 | T76300 |  |  |  |
| BZn22-16 | T76400 |  |  |  |
| BZn25-18 | T76500 |  |  |  |
| BZn12-24-1.1 | C79200 | 半硬（H02），硬（H04） | (0.5～6.0)×(0.5～30.0) |  |
| BZn12-37-1.5 | C79860 |  |  |  |
| a：扁线的厚度与宽度之比应在1：1～1：7的范围，其他范围的扁线由供需双方协商。 |  |  |  |  |

- 4.2产品标记

产品标记按名称、文件编号、牌号或代号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用T2 制造的、软化退火状态、厚度为1.02mm、宽度为4mm、高精级、密排卷扁线标记为：

扁线GB/T 3114-T2 O60 高-1.02×4 密排卷

或   扁线 GB/T 3114-XXXX T11050-O60 高 1.02×4 密排卷

示例2：

用BZn12-37-1.5 制造的、硬状态、厚度为3.05mm、宽度为8mm、普通级、自由卷扁线标记为：

扁线GB/T C79860-H04 普-3.05×8 自由卷

或   扁线 GB/T 3114-C79860 H04 普-3.05×8自由卷

- 5技术要求

- 5.1化学成分

- 扁线各牌号的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

- 5.2尺寸及尺寸允许偏差

- 5.2.1扁线尺寸及其允许偏差应符合表2的规定。

表2扁线尺寸及其允许偏差                    单位为毫米

| 牌号 | 规格 （厚度t或宽度w） | 允许偏差（）a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 高精级 |
| T2、TU1、TP2、H62、H65、H66、H68、 H70、H80、H85、H90、HPb59-3、HPb62-3 | 0.5～1.0 | ±0.015 | 0.010 |
|  | ＞1.0～3.0 | ±0.020 | 0.015 |
|  | ＞3.0～6.0 | ±0.030 | 0.015 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.040 | 0.020 |
|  | ＞10.0 | 0.080 | 0.050 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn4-3、QSi3-1、QSn7-0.2、QSn5-0.2、QSn8-0.3、BZn15-20、BZn12-24、BZn18-20、BZn22-16、BZn25-16、BZn12-24-1.1、BZn12-37-1.5 | 0.5～1.0 | 0.030 | 0.015 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.050 | 0.020 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.070 | 0.040 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.080 | 0.050 |
|  | ＞10.0 | 0.150 | 0.080 |
| 注1：经供需双方协商，可供应其他规格和允许偏差的扁线，具体要求应在合同中注明。 注2：扁线偏差等级须在订货合同中注明，否则按普通级供货。 a：当要求允许偏差全为“+”或“-”单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |  |

- 5.2.2侧面弯曲度

扁线的侧面弯度应符合表3的规定。

- 表3侧面弯曲度                              单位为毫米

| 扁线宽度w | 侧面弯曲度，不大于 |
| --- | --- |
| 0.5～5.0 | 5(在任何1000mm长度上) |
| ＞5.0 | 7(在任何1000mm长度上) |

5.2.3 扭拧度

扁线不应扭拧。扁线的扭拧度，每300mm不应超过1°（精确到度）。

- 5.2.4边棱形状

扁线通常以方角供货，方角的圆角半径见表4。如订货时有规定或客户有其他要求时，则应按表5、表6所规定的边棱形状供货，扁线的方角、圆角、圆边、全圆边的边棱形状分别如图1、图2、图3、图4所示。

表4 扁线方角圆角半径                       单位为毫米

|  | 方角（如图1） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度t | ≤1.5 | ＞1.5～5 | ＞5 |
| 圆角半径 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤1.0 |

表5 扁线圆角半径                            单位为毫米

|  | 圆角（如图2） |
| --- | --- |
| 厚度t | 3～5 |
| 圆角半径 | ≤1.0 |

表6 扁线圆边曲率半径                        单位为毫米

|  | 圆边（如图3） | 全圆边（如图4） |
| --- | --- | --- |
| 厚度t | ≤5 | ≥0.5 |
| 圆边曲率半径 | ≤1.25t | ≤0.75 t |

图1  方角                          图2 圆角

图3  圆边                          图4 全圆边

- 5.3力学性能

- 扁线的力学性能结果应符合表7的规定：

- 表7扁线的力学性能

| 牌号 | 状态 | 规格（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 伸长率A100mm % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |  |
| T2、TU1、TP2 | 060 | 0.5～15.0 | 175 |  | 25 |
|  | H04 | 0.5～15.0 | 325 |  | 实测值 |
| H62 | O60 | 0.5～15.0 | 295 |  | 25 |
|  | H02 | 0.5～15.0 | 345 |  | 10 |
|  | H04 | 0.5～15.0 | 460 |  | 实测值 |
| H68、H66、 H65 | O60 | 0.5～15.0 | 245 |  | 28 |
|  | H02 | 0.5～15.0 | 340 |  | 10 |
|  | H04 | 0.5～15.0 | 440 |  | 实测值 |
| H70 | 060 | 0.5～15.0 | 275 |  | 32 |
|  | H04 | 0.5～15.0 | 340 |  | 15 |
| H80、H85、H90 | O60 | 0.5～15.0 | 240 |  | 28 |
|  | H02 | 0.5～15.0 | 330 |  | 6 |
|  | H04 | 0.5～15.0 | 485 |  | 实测值 |
| HPb59-3 | H02 | 0.5～15.0 | 380 |  | 15 |
| HPb62-3 | H02 | 0.5～15.0 | 420 |  | 8 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、QSn5-0.2、QSn8-0.3 | O60 | 0.5～12.0 | 370 |  | 30 |
|  | H02 | 0.5～12.0 | 390 |  | 10 |
|  | H04 | 0.5～12.0 | 540 |  | 实测值 |
| QSn4-3、QSi3-1 | H04 | 0.5～12.0 | 600 |  | 实测值 |
| BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、BZn25-18、BZn18-18、BZn12-24 | O60 | 0.5～15.0 | 345 |  | 25 |
|  | H02 | 0.5～15.0 | 550 |  | 实测值 |
| BZn12-24-1.1、BZn12-37-1.5 | H02 | 0.5～30.0 | 600 |  | 2 |
|  | H04 | 0.5～30.0 | 650 |  | 实测值 |

- 5.4反复弯曲试验

- H02、H04状态的扁线应进行反复弯曲试验，H02状态的扁线反复弯曲次数应不少于3次，H04状态的扁线反复弯曲次数不少于2次，弯曲处不应呈橘皮状，更不能产生裂纹。

- 5.5扭转试验

扁线可进行扭转试验，具体要求由供需双方商定。

- 5.6残余应力

当客户有要求时，扁线不应有残余应力。

- 5.7内部质量

扁线内部应致密、无缩尾、气孔、分层和夹杂，允许存在不影响客户使用要求的轻微缺陷。规格（厚度）大于或等于5mm的扁线，其缺陷大小和数量应符合YS/T 336中的规定；规格（厚度）小于5mm的扁线，其缺陷大小和数量、间距应符合表8的规定。

表8内部缺陷要求

| 规格（厚度） mm | 忽略不计的缺陷直径 mm | 允许存在缺陷 |  | 两缺陷间距 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径 mm | 个数 |  |
| 0.5～2 | ≤0.01 | ＞0.01～0.05 | ≤2 | ≥0.2 |
| ＞2～5 | ≤0.05 | ＞0.05～0.1 | ≤2 | ≥0.5 |

- 5.8晶粒度

扁线可进行晶粒度检测，其要求由供需双方协商。

- 5.9表面质量

- 5.9.1扁线表面应光滑、清洁，无明显色差，具有金属本色；

- 5.9.2扁线不允许有影响使用的缺陷，允许有轻微的划伤；

- 5.9.3扁线表面允许有轻微的发红、发暗和氧化色及轻微的局部的水迹、油迹；

- 5.9.4当客户有需求时，扁线可呈亚光色等特殊色泽。

- 5.10扁线卷（轴）重量

- 5.10.1扁线卷（轴）重量应符合表9的规定。

表9扁线卷（轴）重量

| 扁线宽度 | 每卷重量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | kg |  |  |  |
|  | 大卷标准卷 | 大卷较轻卷 | 小卷标准卷 | 小卷较轻卷 |
| 0.5～1.0 | / | / | 10±1 | 8±1 |
| ＞1.0～3.0 | / | / | 22±2 | 20±2 |
| ＞3.0～5.0 | 200±5 | 150±5 | 25±3 | 22±3 |
| ＞5.0～8.0 | 200±10 | 150±10 | 100±5 | 50±5 |
| ＞8.0 | 200±20 | 150±20 | / | / |

- 5.10.2每批许可交付重量不大于10%的较轻线卷（轴）。

- 5.10.3用户对扁线卷（轴）重量有特殊要求时，可协商进行。

- 6试验方法

- 6.1扁线的化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）、YS/T 482或YS/T 483的规定进行。仲裁时，按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

- 6.2扁线的外形尺寸及其允许偏差应按GB/T 26303.2的规定进行。

- 6.3扁线的室温拉伸力学性能试验按GB/T 34505-2017的规定进行。试样应符合GB/T 34505-2017的规定。

- 6.4扁线的室温反复弯曲试验按GB/T 238的规定进行。

- 6.5扁线的扭转试验方法按GB/T 239的规定进行。

- 6.6黄铜扁线的残余应力检验方法按GB/T 10567.2的规定进行。

- 6.7扁线的晶粒度检测方法按照YS/T 347的规定进行。

- 6.8 扁线的断口检验方法按YS/T 336的规定进行。

- 6.9 扁线表面质量用目视检验。

  - 扁线卷（轴）重量应用相应精度的测量工具进行测量。

- 7检验规则

- 7.1检查和验收

- 7.1.1扁线应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

- 7.1.2需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，则在收到产品之日起3个月内，以书面的形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 7.2组批

扁线应成批提交检验，每批应由同一牌号、规格和状态组成，每批重量应不超过2000kg。当客户有特殊要求批重要求时，如黄铜拉链线，经供需双方协商确定，每批重量可不超过5000kg。

- 7.3检验项目

- 7.3.1扁线的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表10。出现下列任一情况时，应进行型式检验：

  - 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

  - 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

  - 产品停产后，恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 连续二年未进行型式检验时；

  - 需方要求时（在订货单中注明）；

  - 国家有关监督机构提出进行型式检验的要求时。

- 表10检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 | √ | √ |
| 力学性能 | √ | √ |
| 反复弯曲试验 | √ | √ |
| 扭转试验 | △ | √ |
| 残余应力 | △ | √ |
| 晶粒度 | △ | √ |
| 内部质量 | √ | √ |
| 表面质量 | √ | √ |
| 卷（轴）重量 | √ | √ |
| 注：表中“√”表示必验项目；“△”表示“非必验项目”。 |  |  |

- 7.3.2当需方要求，并在合同中注明时，每批还应进行扭转试验、残余应力、晶粒度的检验。

- 7.4取样

扁线的取样应符合表11的规定：

- 表11扁线的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方：1个试样/1炉；需方：每批取1个试样 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL=2.5 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.3 | 6.3 |
| 反复弯曲试验 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.4 | 6.4 |
| 扭转试验 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.5 | 6.5 |
| 残余应力 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.6 | 6.6 |
| 内部质量 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.7 | 6.7 |
| 晶粒度 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.8 | 6.8 |
| 表面质量 | 按照GB/T 2828.1规定的取样或供需双方协商, 接收质量限AQL=2.5 | 5.9 | 6.9 |
| 卷（轴）重量 | 每卷（轴） | 5.10 | 6.10 |

- 7.5检验结果的判定

7.5.1检验结果的数值按GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

- 7.5.2化学成分不合格时，判该批扁线不合格。

- 7.5.3扁线的外形尺寸和表面质量不合格时，每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐卷检验，逐卷判定。

- 7.5.4当力学性能、反复弯曲试验、扭转试验、残余应力、晶粒度、断口质量的试验结果中有试样不合格时，应从该批扁线中另取双倍数量的试样（其中一个试样必须取自原检验不合格的那卷扁线）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批扁线不合格，或由供方重新处理。

7.5.5 当扁线卷（轴）重量不符合本文件规定时，由供需双方协商。

- 8标志、包装、运输和贮存及随行文件

- 8.1标志、包装、运输、贮存

扁线的标志、包装、运输和贮存按GB/T 8888 的规定进行。

- 8.2随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保证书；

b）产品合格证；

c）产品质量控制工程中的检验报告及成品检验报告；

d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法；

- 其他。

- 9订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

产品名称；

- 牌号；

- 规格；

- 供应状态；

- 尺寸及其允许偏差（普通级或高精级）；

- 重量或卷数；

- 反复弯曲性能、扭转性能、残余应力、晶粒度（需方要求时）；

- 本文件编号；

- 其他。