#### ICS77.040.99

CCS H21

T/CNIA XXX－XXXX

### 铜及铜合金密度测定方法

Copper and copper alloys - Determination of dendity

（预审稿）

20 XX—XX--XX发布                                      20 XX—XX--XX实施

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

中国有色金属学会发布

前   言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243) 提出并归口。

本文件负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司

本文件主要起草人：

铜及铜合金密度测定方法

- 范围

本文件规定了铜及铜合金室温密度的测定方法。

本文件适用于铜及铜合金室温密度的测定，不适用于铜及铜合金空心或粉末材料的测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则

JJF 1229     质量密度计量名词术语及定义

- 术语和定义

JJF 1229 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

质量  mass

一种物理量，以千克作为基本单位。质量值度量物体惯性大小的物理量。

3.2

密度 density

表示单位体积（V）中所含的物质的质量（m），或物质的质量与其体积之比，即ρ=m/V。

4   方法原理

根据阿基米德原理，采用流体静力称衡法，在空气中用天平测定试样的质量，通过在液体中称量试样测定其体积，则根据定义计算出试样的密度。本文件采用蒸馏水为测定的液体介质。

5  测量仪器及装置

5.1 天平

最大称量范围不低于100g,精度0.0001g 。

5.2  温度计

推荐采用最小分度值为0.1℃，量程能满足测量要求的玻璃水银温度计。

5.3 密度组件

适合于对不同质量或大小的试样进行液体介质中称量，且密度组件应选用不与液体介质发生任何反应的材质，密度组件含有补偿砝码。

6  试样

6.1 试样规格：一般采用Φ12mm×25mm圆柱试样，也加工成其他规则形状试样，其质量不大于20g。

6.2 试样的表面粗糙度Ra≤6.3μm，测试前应对试样进行表面处理，清理边部的毛刺、油污等。

7  测量步骤

7.1  试样进行表面处理后，天平清零，将试样放置于天平中，称量其质量m空。

7.2  在液体介质称量前，可使用无水乙醇浸泡润湿试样，然后用液体介质冲洗。将试样放在密度组件上在液体介质中称量其质量m液。液体中称量时，应进行除气处理， 可使用细毛刷，清理试样表面，保证试样表面不附着气泡。

7.3  容器中的液体介质应在使用前，应放置在测试环境中15min～20min，使液体介质温度稳定，设定为测试温度，温度精确到0.1℃，每次测量都应重新确认其测试温度。

7.4 测试时应采用同一天平测定其空气和液体中质量，测量精度应不低于0.001%。

7.5  试样密度按以下公式计算：

ρ＝ρ液·m空/（m空－m液）

式中：ρ—试样密度， 单位为克每立方厘米(g/cm3)；

ρ液—在测试温度下液体介质的密度（可查表得出），单位为克每立方厘米(g/cm3)；

m空--试样在空气中的质量，单位为克（g）；

m液--试样在水中的质量，单位为克（g）。

7.6  试样应进行三次平行测量，计算其算术平均值，作为该试样的密度测量结果，结果保留到小数点后第三位。

8  试验报告

报告一般应包括以下内容：

a) 合金牌号、规格、批号、状态；

b) 使用仪器的型号及编号；

c) 环境状况；

d) 检测结果；

e) 检测人员与审核人员签字；

f) 本文件编号。

附录A

(资料性附录)

蒸馏水在不同温度下的密度

蒸馏水在不同温度下的密度见表A.1。

表A.1                                单位为克每厘米

| 温度℃ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.999 868 | 873 | 881 | 888 | 894 | 900 | 905 | 911 | 916 | 922 |
| 1 | 927 | 932 | 936 | 941 | 945 | 949 | 953 | 957 | 961 | 964 |
| 2 | 968 | 971 | 974 | 977 | 980 | 982 | 984 | 987 | 989 | 990 |
| 3 | 992 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 999 | 000 | 000 |
| 4 | 1.000 000 | 000 | 000 | 999 | 999 | 998 | 997 | 996 | 995 | 993 |
| 5 | 0.999 992 | 990 | 988 | 986 | 984 | 982 | 980 | 977 | 974 | 971 |
| 6 | 968 | 965 | 962 | 958 | 954 | 951 | 947 | 943 | 938 | 934 |
| 7 | 930 | 925 | 920 | 915 | 910 | 905 | 899 | 894 | 888 | 882 |
| 8 | 876 | 870 | 864 | 858 | 851 | 844 | 838 | 831 | 824 | 816 |
| 9 | 809 | 802 | 794 | 786 | 778 | 770 | 762 | 754 | 745 | 737 |
| 10 | 0.999 728 | 719 | 710 | 701 | 692 | 683 | 673 | 663 | 653 | 643 |
| 11 | 638 | 623 | 612 | 602 | 591 | 580 | 570 | 559 | 547 | 536 |
| 12 | 525 | 513 | 502 | 490 | 478 | 466 | 454 | 442 | 429 | 417 |
| 13 | 404 | 391 | 378 | 365 | 352 | 339 | 326 | 312 | 299 | 285 |
| 14 | 271 | 257 | 248 | 229 | 215 | 200 | 186 | 171 | 156 | 142 |
| 15 | 127 | 111 | 096 | 081 | 066 | 050 | 034 | 018 | 003 | 8986 |
| 16 | 0.998 970 | 954 | 938 | 921 | 905 | 888 | 871 | 854 | 837 | 820 |
| 17 | 803 | 786 | 768 | 750 | 733 | 715 | 697 | 679 | 661 | 643 |
| 18 | 624 | 606 | 587 | 569 | 550 | 531 | 512 | 493 | 474 | 454 |
| 19 | 435 | 415 | 396 | 376 | 356 | 336 | 316 | 296 | 273 | 255 |
| 20 | 234 | 214 | 193 | 172 | 151 | 130 | 109 | 088 | 066 | 045 |
| 21 | 023 | 002 | 7980 | 7958 | 7936 | 7914 | 7892 | 7869 | 7847 | 7824 |
| 22 | 0.997 802 | 779 | 756 | 733 | 710 | 687 | 664 | 641 | 617 | 584 |
| 23 | 570 | 547 | 523 | 499 | 475 | 451 | 426 | 402 | 378 | 333 |
| 24 | 329 | 304 | 279 | 254 | 229 | 204 | 179 | 154 | 128 | 103 |
| 25 | 077 | 051 | 026 | 000 | 6974 | 6948 | 6921 | 6895 | 6869 | 6842 |
| 26 | 0.996 816 | 789 | 762 | 736 | 709 | 682 | 655 | 627 | 600 | 573 |
| 27 | 545 | 518 | 490 | 462 | 434 | 406 | 378 | 350 | 322 | 294 |
| 28 | 265 | 237 | 208 | 179 | 151 | 122 | 093 | 064 | 035 | 003 |
| 29 | 0.995 976 | 947 | 917 | 888 | 858 | 828 | 798 | 768 | 738 | 708 |
| 30 | 678 | 648 | 617 | 587 | 556 | 526 | 495 | 464 | 433 | 402 |