国家标准《硅外延用三氯氢硅》

编制说明（讨论稿）

# 作简况

## 项目目的与意义

# 半导体行业的蓬勃发展推动了相关产业链的快速发展，同时也加快了国产化的进程。《国家中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020年）》“（四）重大专项”中确定“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”为重大专项之一（02专项），国家《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》中先进基础材料-三（四）第129项明确提及三氯氢硅。集成电路用基础原材料作为电子信息产业的基础原材料，是支撑电子信息集成电路产业迈入国际先进水平的重要基础；为贯彻中国制造2025的实施，2016年底工信部、发改委等联合发布的《新材料产业发展指南》的重点任务中，也提到突破重点应用领域急需的新材料，明确提及加快高纯特种电子材料研发及产业化，解决极大规模集成电路材料制约。

硅外延用三氯氢硅（TCS）是电子工业用的新型硅源气体，是广泛用于生产半导体硅外延片以及芯片外延工序的关键原料，未来短期内还不可能有其他材料能够代替，受益于国内光伏三氯氢硅技术的成熟，半导体用TCS产品国产化的进展走到了其它电子特气产品的前列。随着硅半导体行业的发展，硅外延片的直径由原来的4寸和6寸已发展至8寸、12寸。硅外延用三氯氢硅中微量的杂质元素会对硅外延片的电学性能产生严重影响；硅外延层中微量的碳会会导致堆垛层错和氧的成核；硅外延层中B、P等杂质的高低，直接影响其电阻率和导电类型，随着评价炉和低温红外的普及，有更科学的方法评价三硅中的施受主杂质。在市场和应用双重因素的影响下，GB/T 30652-2014《硅外延用三氯氢硅》的修订迫在眉睫。

## 任务来源

根据2021年7月21日，《国家标准化管理委员会关于下达2021年推荐性国家标准修订计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2021]19号的要求，国家标准《硅外延用三氯氢硅》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：20211957-T-469，项目周期为18个月，完成年限为2023年1月，标准起草单位为：洛阳中硅高科技有限公司、南京国盛电子有限公司和青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司。技术归口单位为全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会。

## 主要工作过程

根据《国家标准化管理委员会关于下达2021年推荐性国家标准修订计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委综合[2021]19号)的要求，国家标准《硅外延用三氯氢硅》(计划编号20211957-T-469)的编制工作由中锗科技有限公司牵头负责。由于中锗科技有限公司进行产品战略调整，目前该单位的业务已不涉及硅外延用三氯氢硅的生产与研制，不再具备标准编制条件,故放弃《硅外延用三氯氢硅》的起草工作，由具备该产品生产能力且市场覆盖率较高的洛阳中硅高科技有限公司负责。

2022年3月份，洛阳中硅高科技有限公司正式变更为牵头单位后，在全国半导体设备和材料标准化技术委员会的组织下，组织成立了标准编制组，明确了工作指导思想，确定了编制组成员的任务分工和计划。标准编制组开展了查询相关国内外资料、标准的整理和研讨工作，为标准修订提供技术参考和支撑。同时标准编制组也充分调研了本公司和下游客户单位的硅外延用三氯氢硅产品的技术要求，并组织相关人员整理，对拟制定标准所涉及的内容、范围、适用性、和科学性等内容进行了认真研讨、论证和改进，在调研的基础上，初步确立了标准的主要内容。最终形成了《硅外延用三氯氢硅》的讨论稿，并在编制组成员单位内进行了充分的讨论。

## 主要参加单位和工作成员及其所作的工作

### 主要参加单位情况

标准主编单位洛阳中硅高科技有限公司是硅外延用三氯氢硅的生产单位，也是本标准的牵头单位和执笔单位，是世界500强中国五矿、中国中冶下属的国有高新技术企业，成立于2003年3月，注册资本金10.57亿元。中硅高科拥有一个生产基地和一个产业孵化基地，拥有一个硅基材料国家工程研究中心、两个省级研发平台和一个博士后科研工作站，是河南省创新型示范企业、我国电子信息行业优秀创新企业和高新技术企业，获得国家科技进步二等奖、中国发明专利金奖、国家工业大奖提名奖等30多项荣誉奖励中硅高科成立以来始终坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，先后承担国家863计划、科技支撑计划、国家工业强基工程等重点项目22项，多项成果填补国内空白，拥有专利218项，牵头制定国际、国家和行业标准50余项，率先利用自主知识产权技术打破多晶硅国际垄断，带动了洛阳市乃至河南省光伏新能源产业发展，促进了我国多晶硅产业从无到有并统领全球市场。目前电子级多晶硅、光纤级四氯化硅、电子级三氯氢硅、电子级二氯二氢硅、电子级六氯乙硅烷等集成电路用硅基电子特气已具生产规模。其中，具备自主知识产权的硅外延用电子三硅生产技术被成果鉴定为国际先进水平，部分指标国际领先。该产品自2017年市场化以来，国内客户覆盖率70%左右，国内市场占有率30%以上并逐步实现全面国产化替代。。

### 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
|  | 负责标准前期调研，技术指标收集 |
|  | 负责草案的编制 |
|  | .... |
|  | ..... |
|  | ...... |

# 标准编制原则

本标准的编制原则如下：

## 细化硅外延用三氯氢硅的质量要求，使之满足和保证行业应用的技术发展需要。根据行业水平和用户需求，一方面对现有《硅外延用三氯氢硅》国家标准杂质元素和含量的值进行修订，另一方面新增杂质元素并确定其含量。

——新增了施主杂质浓度、受主杂质浓度和电阻率的要求，更符合下游客户要求；

## ——删除了Mo、Mn、V的元素要求，下游客户未做要求且长且低于方法检出限；——加严了化学成分中杂质元素Al、Cr、Cu、Fe、Ni、Zn、Ca、Co和C含量的技术指标要求。融入最新的较为成熟的三氯氢硅分析检测方法，提供准确的分析数据，更好的指导三氯氢硅的生产。

## 规定硅外延用质量验收内容，避免低劣产品挤占优秀产品生产空间，促进行业健康发展。

## 结合我国材料工业实际生产水平，同时根据产品用户的意见反馈，正确兼顾好彼此之间的关系，追求技术的先进性、指标的合理性和严谨性的统一。

# 标准主要内容的确定依据及主要试验验证情况分析

本次修订，主要技术变动内容及其依据如下：

## 第二章：规范性引用文件的说明

根据产品的技术要求、包装、贮存和运输要求等增加了GB/T 1551《硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法》、GB/T 3723《工业用化学产品采样安全通则》、GB 12463《危险货物运输包装通用技术条件》、GB l5258《化学品安全标签编写规定》、GB/T 16804《气瓶警示标签》、GB 18564《汽车运输液体危险危险货物常压容器(罐体)通用技术条件》、GB 19454《危险货物便携式罐体检验安全规范》、GB/T 24581《硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法》、GB/T 26571《特种气体储存期规范》、YS/T 1060《硅外延用三氯氢硅中其他氯硅烷含量的测定 气相色谱法》、国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》、SEMI PV91-1019《Specification for Trichlorosilane Used in Polysilicon Production》等标准。

施主杂质含量、受主杂质含量和电阻率的制样SEMI PV91-1019《Specification for Trichlorosilane Used in Polysilicon Production》，检测按照GB/T 24581《硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法》和GB/T 1551《硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法》标准进行。

## 第三章：术语和定义

按照GB/T1.1规定，本次新增术语和定义章节。

## 第四章：标准主要技术内容确定依据

标准起草小组首先开始搜集相关的资料，起草小组对国际、国内电子硅外延用三氯氢硅产品生产情况进行了深入调研和分析，国内外硅外延用三氯氢硅企业标准及用户需求见表2。通过走访国内硅外延用三氯氢硅用户，从调研的情况看，大多主要用于硅外延层的生长。国内外三氯氢硅硅外延用户要求技术指标如表2所示。

表2  国内外硅外延用三氯氢硅硅外延用户要求技术指标

| 项目 |  | 单位 | 国内客户 |  |  |  | 国外要求 |  |  | 原国标要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E F | G | H |  |
| 纯度 | SiHCl3 | % | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 99.99 | 99.985 | 99.992 | 99.95 |
|  | SiH3Cl | % | / | ≤0.001 | / | / | / | / | / | / |
|  | SiH2Cl2 | % | / | ≤0.01 | / | / | / | / | / | / |
|  | SiCl4 | % | / | ≤0.01 | / | / | / | / | / | / |
|  | 其他氯硅烷 | % | / | / | ≤0.005 | ≤0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.008 | 0.05 |
| 施主杂质 | P+As | ppba | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
|  | Sb | ppba | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 受主杂质 | B+Al | ppba | / | ≤0.1 | ≤0.1 | / | 0.1 | 0.1 | 0.5 | / |
|  | B | ppba | ≤0.05 | / | / | ≤0.05 | / | / | / | / |
|  | Al | ppba | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 杂质元素含量 | Al | ppb | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.50 | ≤0.1 | / | / | / | 1 |
|  | Cr | ppb | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.20 | ≤0.1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
|  | Cu | ppb | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 |  | 2 |  | 0.05 |
|  | Fe | ppb | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | 30 | 2 | 10 | 5 |
|  | Ni | ppb | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.20 | ≤0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | Zn | ppb | ≤0.1 | / | / | ≤0.1 | / | 2 | / | / |
|  | Ca | ppb | / | ≤0.5 |  | ≤0.5 | / | / | / |  |
|  | Co | ppb | / | ≤0.1 | ≤0.02 | ≤0.05 | / | 2 | / | 0.02 |
|  | Mn | ppb | / | / | ≤0.2 | / | / | 2 | / | 0.2 |
|  | V | ppb | / | / | ≤0.01 | / | / | / | / | 0.01 |
|  | B | ppb | / | / | ≤0.06 | / | / | / | / | 0.1 |
|  | P | ppb | / | / | ≤0.20 | / | / | / | / | 0.3 |
|  | Mo | ppb | / | / | ≤1.0 | / | / | / | / | 1 |
|  | Sb | ppb | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 |
|  | As | ppb | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 |
| 电阻率 |  | Ω·cm | ≥1000 | ≥1200 | ≥800 | ≥1000 | / | / | / | / |
| 碳 |  | ppmw |  | ≤0.1 |  | ≤0.1 |  | 0.3 | 5 | 5 |

起草小组将国外产品的企业标准和国内实际生产情况相结合，于2022年5月份提出了标准的讨论稿，讨论稿技术要求见表3。

表3  讨论稿技术要求

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| SiHCl3含量，% | ≥99.99 |
| 其他氯硅烷，% | ≤0.01 |
| Al，ng/g | ≤0.1 |
| Cr，ng/g | ≤0.1 |
| Cu，ng/g | ≤0.1 |
| Fe，ng/g | ≤0.5 |
| Ni，ng/g | ≤0.1 |
| Zn，ng/g | ≤0.1 |
| Ca，ng/g | ≤0.5 |
| Co，ng/g | ≤0.05 |
| 碳，μg/g | ≤0.1 |
| 施主杂质含量（P+As+Sb），ppba | ≤0.2 |
| 受主杂质含量（B+Al），ppba | ≤0.1 |
| 电阻率，Ω.cm | ≥1000 |

从用户反馈的信息，客户更关注SiHCl3、其他氯硅烷、Al、Cr、Cu、Fe、Ni、Zn、Ca、Co、电阻率和碳含量。

GB/T30652-2014版本有对V、Mo和Mn的要求，目前仅有一个客户对V、Mn、Mo有要求，且在实际产品种V、Mo和Mn的实际含量均低于检出限，所以在本次修订时，删除了V、Mo和Mn的要求。

施主杂质、受主杂质和电阻率同时也是硅外延片的关键性能参数，一定程度上受三氯氢硅原料的影响，是客户比较关心的质量因素，本次修订时在技术要求时新增，B、P、Al、As、Sb施受主杂质和电阻率的要求，不再用ICP-MS的方法重复要求检测。

硅外延层中微量的碳会形成碳化硅，1ppm～3ppm的碳含量将会导致堆垛层错和氧的成核，且碳含量越高，应力越大，越容易破碎，所以本次将碳含量指标收紧为≤0.1，符合客户的要求。

## 第五章：试验方法的确定

产品的SiHCl3含量及其他氯硅烷含量的测定新增了YS/T 1060《硅外延用三氯氢硅中其他氯硅烷含量的测定 气相色谱法》检测方法。

施主杂质、受主杂质和电阻率在按照SEMI PV91-1019  Specification for Trichlorosilane Used in Polysilicon Production规定的方法制样后，按照GB/T 24581和GB/T1551国标方法检测。

## 组批的修订，

根据现有生产工艺流程和生产工艺，将组批由“产品应成批提交检验，每批由以同批原料生产的产品为一批，每批质量不大于2t”修改为“同一生产线连续稳定生产的三氯氢硅产品为一批”。随着硅外延用三氯氢硅国产化进展的加速和半导体行业的扩产，各生产单位的生产批取决于生产设计，在此不做量的要求。

## 取样和制样

因施主杂质含量、受主杂质含量和电阻率的测定需要以硅外延用三氯氢硅为原料，采用CVD法将三氯氢硅还原成多晶，再拉制成单晶硅棒检测，以此来评价三氯氢硅的品质，所以规定施主杂质含量、受主杂质含量和电阻率的项目每组批检验一次。

## 关于标志、包装、运输、贮存及随行文件

本次制定参照了最新的有关法律法规、标准要求。讨论稿中将该章的内容分成4部份来编制：（1）标志（2）包装（3）运输、贮运（4）随行文件。

根据现有法律法规要求，增加了标签应符合GB l5258《化学品安全标签编写规定》的要求。包装从充装安全角度考虑，建议产品的最大充装量不高于容器体积的95 %为宜。产品可能涉及到出口，增加了运输《国际海运危险货物规则》的要求。

从用户调研的结果看，本标准将是我国目前水平较高的硅外延用三氯氢硅产品标准，能满足我国与硅外延用三氯氢硅相关的半导体发展的客观要求，既体现了我国硅外延用三氯氢硅生产制备技术的先进水平，又兼顾我国现阶段的具体实际。本标准实施后，将进一步保障行业需求，也有利于将我国的硅外延用三氯氢硅产品推向国外市场，提高企业的经济效益。

# 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 预期达到的社会效益等情况

## 标准项目的可行性简述

近年来我国电子信息产业取得了迅猛的发展，硅外延片是其中具有高科技含量的产品，是具有广阔前途的半导体材料。半导体制造商生产IC芯片用硅片分别采用硅抛光片和硅外延片以及非抛光片三种类型，用量最多的为前两类硅片。硅外延用三氯氢硅是硅外延片生长的重要原材料，产品质量是硅外延片的生产过程中重要的质量保证和质量控制要点。随着半导体材料行业的发展，市场对硅外延用三氯氢硅的需求量也将会逐年增长，而这些都需要国家标准及时跟进，保障行业健康发展。

随着科技的进步，我公司顺应市场需求，通过近几年的工作，生产出质量稳定的硅外延用三氯氢硅，填补了国内空白，替代了进口产品。

然而，硅外延用三氯氢硅在上述半导体产业应用时，对其杂质含量提出了更加严格的要求，且不同的应用领域要求各异。这也使硅外延用三氯氢硅材料中杂质含量要求发生改变。而现行的硅外延用三氯氢硅材料质量标准无法适应高速发展的硅外延用三氯氢硅材料应用需求，导致与硅外延用三氯氢硅相关半导体材料性能参数难以保证，严重制约了硅外延用三氯氢硅在新型领域中的进一步扩大应用。

修订 30652-2014《硅外延用三氯氢硅》国家标准涉及的技术要求，有利于下游使用硅外延用三氯氢硅的生产企业及科研院所的生产研发方面的发展，减少企业和科研院所在新产品开发上的技术投入和避免企业在新产品开发上的重复来动，规范硅外延用三氯氢硅材料在新领域中应用的质量标准，倒逼硅外延用三氯氢硅材料生产企业质量和效益的提高，增强企业的市场竞争力，确保三氯氢硅的良性发展。

## 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

本标准是我国硅外延用三氯氢硅产品国家标准，其中的内容主要确定了硅外延用三氯氢硅中的技术要求、取样、试验方法、判定、标志、包装、运输要求等。在标准的制定过程中，调研了我国的半导体行业领域用硅外延用三氯氢硅，参照国内外其他行业的标准，进一步规范国内硅外延用三氯氢硅技术指标及试验方法，使制定的标准具有充分的先进性、科学性、广泛性和适用性，综合水平达到国际先进水平，满足国内外用户、市场及我国产品进出口的需求。利于提高我国硅外延用三氯氢硅的国际竞争力。

目前，我国硅外延片生产需要的三氯氢硅基本依赖进口，由于国外半导体行业打压和封锁，材料价格昂贵，并且随时面临禁运风险。硅外延用三氯氢硅标准的修订，有利于推动我国的三氯氢硅生产和研发企业不断进步，不断追求更高质量的要求，研发出高质量、高标准的材料，才能避免在关键材料上受制于人，推动相关产业技术进步。

# 采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

# 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的关系

本标准属于有色金属标准体系“半导体材料”类，原材料系列。

本标准修订时，在标准的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面与国内相关标准协调一致；新修订的《硅外延用三氯氢硅》在安全性方面直接引用和贯彻执行了国家强制性标准，从技术上保证了产品的使用安全和可靠性，条文精炼表达清楚，技术要求全面、准确、科学、合理；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关要求。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 标准性质的建议说明

本标准作为推荐性国家标准。

# 贯彻标准的要求和措施建议

- 首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个硅外延用三氯氢硅生产企业和高纯材料分析检测机构都能及时获得本标准，这个是保证新标准贯彻实施的基础。

- 本次修订的《硅外延用三氯氢硅》标准，不仅与生产企业有关，而且与相关科研院所、检测机构等相关。对于标准使用过程中出现的疑问，起草单位有义务进行解释。

- 可以针对标准使用的不同对象，有侧重点的进行标准培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

# 废止现行标准的建议

本标准发布实施之日起，代替GB/T 30652-2014《硅外延用三氯氢硅》。

# 其他应予说明的事项

无。

标准编制组

2022年6月