ICS 13.100

H09

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T  XXXX—XXXX

区熔锗锭安全生产规范

Safe-production specification for zone-refined germanium

（讨论稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司。

本标准主要起草人：

区熔锗锭安全生产规范

- 范围

本标准规定了区熔锗锭安全生产的基本安全要求、工艺作业安全、设备设施安全要求、检修维护、危险源辨识、风险评价、风险控制、应急管理、职业健康和事故处理管理等。

本标准适用于以锗精矿及再生锗为原料生产区熔锗锭的安全生产管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150  压力容器

GB/T 1576  工业锅炉水质

GB 2893  安全色

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 3095  环境空气质量标准

GB 4962 氢气使用安全技术规程

GB 6067.1  起重机械安全规程 第1部分 总则

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 11651  个体防护装备选用规范

GB 11984  氯气安全规程

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 12801  生产过程安全卫生要求总则

GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 15630  消防安全标志设置要求

GB/T 16180  劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级

GB 16297   大气污染物综合排放标准

GB/T 16762  一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件

GB 18218  危险化学品重大危险源辨识

GB 18484  危险废物焚烧污染控制标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18598  危险废物填埋污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 29639  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

GB/T 28001  职业健康安全管理体系要求

GB 50019  采暖通风与空气调节设计规范

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2(所有部分)  工作场所有害因素职业接触限值

- 基本安全要求

  - 从业人员

    - 从业人员应进行职业适应性选择和职业健康体检，满足工作要求。

    - 应按照《安全生产培训管理办法》的规定，对从业人员分级进行安全卫生专项教育和培训，培训考核合格后上岗工作，教育和培训应包括但不限于以下内容：

- 熟知本岗位生产过程中存在和可能产生的危险和有害因素及危险源，必要时能果断采取防范措施；

- 掌握岗位所需的消防知识和消防器材使用方法；

- 能正确使用岗位劳动防护用品、用具；

- 掌握事故应急处理和紧急救护方法；

- 了解岗位工作可能产生的职业病危害及预防方法。

    - 从事危险化学品运输的驾驶员及其他从事危险化学品运输的人员，应按照《危险化学品安全管理条例》的规定经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格，方可上岗作业。

    - 特种作业人员应按国家有关规定经专门机构安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

    - 企业的主要负责人及安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并按法律法规要求取得相应资质后方可任职。

    - 操作者上岗前应经过系统的操作维护和安全技能培训，熟悉各设备、设施结构，掌握其性能、使用和维护方法及安全操作规程，并经过相关部门考核通过，获得安全操作资格证书。

  - 管理制度

    - 应结合自身实际，以文件化形式建立并保持可量化的安全生产目标。

    - 贯彻执行国家的法律、法规，建立、健全安全生产责任制及安全生产管理网络，明确各级、各类人员安全生产职责，制定定期安全生产教育和培训考核奖惩办法。

    - 应设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职安全生产管理人员，对企业的各项安全活动以制度的形式加以规范，具体内容应符合国家相关法律法规的规定。

    - 应建立识别和获取安全生产法律、法规、标准规范的渠道和方式，保证其适用和有效，并将相关要求及时转化为本单位规章制度，同时传达给相关方。

    - 应根据生产工艺、技术及设备设施特点和材料、产品的要求，及时编制安全作业操作规程，制定各类设备设施使用、报废、拆除管理规定。

    - 应建立安全生产体系文件发放领用登记制度，将各类规章制度及时发放到相关工作岗位，规范从业人员作业行为。

    - 应建立安全生产有关规章制度、操作规程等执行情况的定期检查评估机制，每年至少一次，并根据评估结果及时对文件、制度进行评价与修订，始终保证与现场安全生产状况相符。

  - 作业环境

    - 企业应为操作者提供良好的作业环境。作业区域环境应符合GBZ 1的规定；工厂区大气环镜应符合GB 3095的规定；生产作业过程安全卫生要求应符合GB/T 12801的规定。

    - 工作场所温度、湿度、通风、照度、噪声、粉尘、有毒有害气体等规定应满足但不仅限于以下内容：

- 温度、湿度应符合国家相关法律法规的要求；

- 工作场所通风良好，应符合GB 50019的规定；

- 工作场所光线应充足，照度值应符合GB 50034的规定；

- 工作场所的噪声应符合GB 12348的规定，各种消声设施应运行良好；

- 工作场所职业接触的粉尘、有毒有害气体等，其限值应符合GBZ 2的相关规定；

- 工作场所消防设施应保持完好，且符合GB 50140及GB 15630的规定；

- 使用化学品时应遵循《工作场所安全使用化学品规定》。

    - 生产作业操作现场应有严格的管理措施，与生产无关人员非经允许不得进入生产操作现场。

    - 工作场所应设有专用安全通道。

    - 工作场所的器物应摆放平稳有序，地面整洁畅通，脚踏设施牢固完好。坑、井、池等应设置盖板或护拦，人行通道两边不得有突出或锐边物品。

    - 工作场所严禁外来烟火，禁止存放具有易燃及氧化性的物品。

  - 安全标识

    - 作业现场应正确配置、规范使用安全标识。安全标识、安全色应分别符合GB 2894和GB 2893的

规定。

    - 危险场所应设置危险标识或警告标识。

    - 变、配电场所应设立防触电安全标识。

    - 危险化学品贮存场所应设立醒目的防火、防爆、防毒标识及应急措施标识。

    - 剧毒化学品贮存、使用场所应设危险提示、警示标识及告知危险的种类、后果及应急措施标识。

    - 高温、高压储液罐或运输管道、作业区应设置相应的安全警示标识。

    - 跨越道路的管线应设置限高及介质名称、流向标识。

    - 设备检修、清理现场应设有明显的警示标识。

    - 施工、吊装等作业现场应设置警戒区域、警示标识。

    - 其他危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，也应设置明显的安全警示标识。

  - 其他要求

    - 禁止使用国家明令淘汰、危及生产安全的工艺、设备。

    - 对重大危险源应登记建档，应进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。

    - 应根据职业要求及岗位性质配备必要的劳动保护、防护用品、用具。劳动保护、防护用品、用具的配置和管理应符合GB/T 11651的现定。

    - 工艺生产所用的化学品、药剂、有毒有害气体等的运输、贮存、使用和管理应符合国家相关规定。

    - 作业场所所在单位应对进入作业现场相关方人员进行进入现场前的安全教育培训，对可能接触到的危害及应急知识进行教育和告知，并做好现场引导与防护。

- 工艺作业安全

  - 总则

企业应建立区熔锗锭各生产工序的安全操作规程。

  - 氯化蒸馏工序

    - 使用行车工作时，应遵守起重吊装“十个不准吊”规定。升降运料时严禁在升降运料轨道两侧3 m内、正面6 m内操作，料斗下面应配备缓冲装置。

    - 按要求每班对上料行车钢丝绳、吊具的安全性进行点检,应避免超重运料。

    - 应保持操作场所地面清洁，通道畅通，防止操作时滑倒。

    - 调酸时应先放水后加酸，以防酸溅出或起沸伤人。

    - 投料时，每次投料量不超过反应釜容积的三分之二，防止蒸馏时物料随四氯化锗一同逸出。

    - 蒸馏过程中应密切注意蒸汽、冷却水的冷却情况，不应断水。应在打开冷却水后才能打开蒸汽加热。

    - 每天蒸馏前应对反应釜密封转动部位（盘根）进行检漏及紧固，防止漏气。应注意冷却水的供应情况，冷却水温度手感应不超过人体温度。

    - 应在盐酸储罐、氯气储罐、接收四氯化锗料房处设立警示标识、禁用标识等。

    - 蒸馏结束时，应避免对反应釜急剧降温冷却。

    - 应避免釜内正压时开盖放料。

    - 夜间无足够的照明时应禁止作业。

  - 精馏、水解工序

    - 生产前应对设备、设施进行检查，确保冷却水通畅，通风机运转正常，设备完好，各输送液体、气体的管道通畅且无泄漏情况。

    - 在运输、加入四氯化锗及优级纯盐酸时应防止强腐蚀性盛装物泼撒或器皿损坏导致四氯化锗逸出。

    - 使用液氯应严格按照GB 11984的规定进行。

    - 通过观察压力表，以控制蒸汽开关、气流量大小，保证管路通畅。

    - 复蒸结束关闭氯气阀门后，需对反应釜进行充分冷却，冷却过程中严禁急剧降温，严禁正压开盖。

    - 精馏时严格控制加热温度，严密观察酸柱计，防止高压喷溅。

    - 精馏结束前应留足够数量的高沸物以防釜底过热出现焦状沉淀物。

    - 精馏结束后应对反应釜进行自然冷却，严禁以其他方式强制冷却。

    - 进行水解前应穿着洁净的劳保用品。

    - 进行水解前应查各管道接点确保无泄漏，各配电器件及控制仪表安全有效，抽风机正常运转。

    - 作业过程中，应防止手触搅拌桨。

    - 使用恒温控制烘箱时，应注意观察烘箱温度仪表并确保正常运转。

    - 高纯二氧化锗烘干或焙烧过程应注意避免烫伤。

    - 水解母液中和处理过程中，应注意防止皮肤直接接触母液。

    - 进行水解固液分离时，应确保过滤设备各工作元件正常运转。

    - 纯水制作过程应严格按照设备操作规程进行操作，操作过程应注意用电安全。

    - 制水设备压力表应定期检查，使用过程中应注意观察，确保压力表灵敏可靠。

    - 制冷作业前应认真检查各配电线路、器件、仪表，确保接触良好。

    - 应定期检查供水系统，确保各阀门处于正确位置。

    - 应定期检查制冷剂确保无泄漏。

    - 起动制冷设备严格按照设备操作规程进行操作。

  - 还原工序

    - 作业时应使用绝缘工具，操作间地板应铺设胶垫。

    - 生产前对设备、设施进行检查，确保通风机正常运转，温度仪表正常，设备完好，冷却水、氢气管通畅且无泄漏情况。

    - 氢气的使用应符合GB 4962的要求，应在可能造成氢气泄漏的场所安装氢气泄漏报警装置。

    - 操作还原炉时，应注意用电安全，防止用手或其他导体接触电源。

    - 工作场所的液氨或氢气均是易燃易爆物质，应加强通风，操作过程中应严格遵守安全操作规程。一旦发生泄漏，应及时切断泄漏源头，关闭影响范围内的所有电器。

    - 在清洗石英管前，应穿戴好防护用品，配酸前要明确用品标签，确认后，方可操作。

    - 操作过程中，应注意防止皮肤直接接触化学品，如接触化学品，应根据危险化学品信息卡（MSDS）进行处理。

  - 区熔工序

    - 生产前对设备、设施进行检查，确保通风机正常运转，温度仪表正常，设备完好，冷却水、氢气管通畅且无泄漏情况。

    - 操作高频炉时，应保持一定的安全距离，并应在屏蔽网或观察孔一侧观察，严禁用手直接接触控制柜内部和高频输出装置的加热线圈。

    - 高频炉运转过程中出现打火、漏水、冒烟和异响等异常情况时，应立即关闭高压电源，方可进行检查维修。

  - 产品包装

    - 盛装产品的塑料袋、包装箱应密封结实，并在包装上标识易碎、禁止倒置等标志。

    - 产品采用机械自动化包装时，应按设备、设施相应的安全操作规范进行。

    - 产品应码放整齐有序，防止超高坠落，周围严禁站立、通行。

  - 废物处理

    - 废气

      - 锅炉废气应进行除尘、脱硫等净化、回收处理。

      - 各工序产生的废气，经回收处理符合GB 16297的规定后方可排放。

    - 工业废水

禁止将工业废水直接出厂排放或排入地下，其排放应符合GB 8978的规定。

    - 固体废渣

      - 禁止随意丢弃、存放固体废渣。

      - 应对其危险性、危害性进行检测评估确定，选择适当的贮存、处置方法。

      - 一般废渣按GB 18599的规定贮存和处理；危险废渣按GB 18597和GB 18598的规定贮存、处理。

      - 危险废物焚烧处理应符合GB 18484的规定。

- 设备、设施的安全作业要求

  - 一般规定

    - 安全设备设施的建设应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，具体应符合国家有关法律法规和标准规范。

    - 在用设备设施应保持完好，功能发挥正常。损坏或出现故障，应及时修复，确保使用安全。

    - 设备设施建设应采用新技术、新工艺、新设备和新材料等先进技术成果，促进设备设施更新和技术升级，保障生产安全。

  - 重点设备设施

    - 总则

应建立重点设备设施档案及登记台账，并设专人负责对其运行状况进行监控管理，同时按国家法律法规及标准规范的规定进行定期检验评价，确保安全运行。重点设备设施应包括但不仅限于5.2.2～5.2.13所列设备。

    - 大型运转设备

      - 破矿机、皮带运输机、真空泵等大型运转设备应制定安全作业和维护规程，并执行。

      - 设备运转、移动部位和高温操作区域应采取安全防护。

      - 设备发生故障时应停机检修，启动设备时禁止超负载启动。

      - 运转设备现场应设置急停开关。

    - 蒸馏及复蒸（萃取）用反应罐（釜）

      - 反应罐体应完好，加热夹套层无明显腐蚀，附属设施齐全，且应符合GB 150的要求。

      - 冰盐水冷却系统、加热冷却控制系统、搅拌控制系统均应完好，符合使用要求。

      - 操作平台应有护栏或盖板。

      - 四氯化锗接收及吸收系统应完好，不漏气。

      - 尾气吸收排放系统应通畅，风量大小适宜。

      - 氯气输送管路系统应完好，密封性好，不漏气。

    - 精馏塔

      - 精馏塔体、塔杆应完整无损，加热电阻丝应无明显腐蚀，无裸露，附属设施齐全。

      - 四氯化锗管道、冷却水管道、尾气输送管道等应完好畅通。

    - 水解用反应罐（釜）

      - 水解用反应罐（釜）应外观整洁、完好。

      - 物料输送系统管路应通畅，无四氯化锗泄漏。

    - （连续）还原炉

      - 分解炉应无漏气现象。

      - 冷却水、加热温度及氢气压力应正常。

      - 石英管应无裂纹，进、出气口通畅。

      - 房间通风机应运行正常。

    - 高频感应加热炉

      - 应严格按设备安全技术操作规程顺序操作。

      - 距操作者站立平面高度在2.5 m以下的外露传动部分应有防护装置。

      - 高频炉周围应加网状防护罩，避免近距离接触。

      - 送、退料口应装有防止人手和身体其他部位进入危险区的防护装置或有保证误入危险区时立即停机的安全保护装置。

      - 操作过程中应注意观察各种指示信号确保运转正常。

      - 应及时排除冷却系统中的积水，防止天冷时，水管积水冻裂。

    - 冷（水）冻机

      - 应严格按设备操作规程进行操作。

      - 运行过程中要注意冷冻水、冷却水泵工作状况，不能无水空运行。

      - 故障报警时，先按机组停止按钮，再检查故障原因。故障未排除前，不得强行开机运行。

      - 在运行过程中应经常观察设备的运行情况，检查并测定冷却水的pH值，确保pH在6到8之间。

      - 经常检查冷冻循环系统保证无串漏情况，避免有腐蚀性物质进入冷冻系统。

    - 高纯水设备

      - 操作前检查电源，保证运转正常后，过滤器前后接通。

      - 使用过程中注意避免化学腐蚀品接触皮肤，如有接触按危险化学品信息卡（MSDS）进行处理。

    - 锅炉

      - 工业锅炉水质应符合GB/T 1576的要求。

      - 锅炉点火前应检查压力表安全阀，液面计等安全附件，确保完好，安全附件不合格时严禁开炉操作，并检查燃料气阀门及其他阀门无漏气。

      - 点火开始时火要小，升温不可太快，以免各部分冷热不匀，影响锅炉寿命。

      - 给水速度不应太快，生火后应随时注意炉内水位，如水位上升超过最高水位时，应进行排污以降水位。

      - 锅炉内发生特殊响声，锅炉工应立即检查，必要时应停炉检查。

      - 锅炉运行中，汽泡内应保持规定的水位，压力不能超过锅炉操作压力，锅炉工应经常监视气压表。

      - 锅炉满水时，应及时排水，停止供水，使水位恢复正常。

      - 停炉后，待水慢慢冷却到70 ℃以下后，方可把炉水放出，放净后再用化学方法处理锅炉水污垢。

      - 锅炉工离开锅炉房时，应关好水电、燃料气阀门和门窗。

    - 压滤机

      - 压滤机正常工作时，操作人员不应将脚、手、头伸入压滤机滤板间或从拉开的滤板缝间观察下面的带式输送机或中部槽。禁止将工具放在拉钩架上及滤板的把手上。清除滤饼时，操作人员不应用手扒滤布与滤泥。

      - 禁止操作人员戴手套操纵压滤机开关。机架、机顶、大梁上有人时，不准按动开关。更换滤布、清理滤板中心入料孔中物料时，应将传动拉钩拉平。

      - 压滤机液压部分应安装电接点压力表。

      - 禁止穿高跟鞋、赤脚作业，卸料过程中严禁将头、手伸入滤板间。

      - 禁止带手套操作电器开关。

    - 起重机械

      - 起重作业、起重机械的使用和管理等应符合GB 6067.1的规定。

      - 应有限罩、限位、过就保护、警报指示、防冲撞等防护和保护装置。

      - 起重吊具应在其允许范围内使用，吊绳和链条应符合GB/T 16762 的规定。

    - 动力及运输设备

      - 蒸汽、氯气罐贮存及使用液氨、氢气、真空泵、变电所、供排水、燃料及厂内车辆、运输等设备设施的建设使用应符合国家相关规定。

      - 运输危险化学品、压缩气体的车辆应按国家相关规定办理许可后方可运营。

  - 特种设备

应按《特种设备安全监察条例》规定内容对所用特种设备进行使用和管理。

- 检修维护

  - 资质确认

    - 检修维护单位应具备相应的检修资质，检修人员应有相应作业的资格证或上岗证。

    - 受检部门应对检修作业单位及人员的检修资质和能力进行确认。

  - 检维修作业

    - 根据检维修业务情况，编制检维修计划或方案。

    - 检维修计划或方案应经过专业性确认，安全、可行方可实施。

    - 对检修过程可能遇到的危险，危害因素等进行识别，并应制定安全防范措施。

    - 根据检修业务，应对检修人员进行必要的安全培训教育。

    - 配备必要的开动保护、防护用品，对现场安全条件进行确认，确认安全方可作业。

    - 需办理检修作业手续或证件时，应按规定办理，检维修作业应在适当位置悬挂警示标识牌。

    - 检维修期间，应对检维修现场进行安全检查。

    - 检修过程中，避免高温、电击伤害。

    - 检维修后的设备设施应确认安全后方可投入使用。

  - 报废与拆除作业

    - 应按相关制度规定的程序要求，确定报废、拆除的对象，相关部门负责人应进行现场确认交接，并办理交接手续。

    - 应对需拆除的设备设施及周边环境进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，确保作业过程安全。

    - 安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即还原。

    - 拆除作业期间，应进行现场安全检查，确保安全。

- 危险源的辨识与风险评价、风险控制

危险源的辨识与风险评价、风险控制应符合 GB 18218、GB/T 13861、GB/T 28001 及职业健康安全管理体系、环境管理体系和《关于开展重大危险源辨识监督管理工作的指导意见》的规定。

氯化蒸馏、精馏水解、还原工序、区熔工序危险源辨识与风险评价、风险控制参见附录A。

- 应急管理

  - 应系统地识别和确定潜在突发事件，并充分考虑作业内容、环境条件、设备设施类型、应急救援资源等因素，编制应急预案。

  - 应急预案的编制应征求相关方意见，考虑多单位联动作业，应符合AQ/T 9002的要求，并按规定上报备案。

- 企业应建立但不仅限于如下专项应急预案：

- 危险化学品、有毒、有害物泄漏应急预案；

- 危险化学品事故灾难应急预案；

- 氯气泄漏应急救援预案；

- 液氨泄漏应急救援预案；

- 大面积停电应急救援预案；

- 火灾和爆炸应急疏散救援预案；

- 突发环境事件应急预案；

- 生产安全事故综合应急预案；

- 压力容器(气瓶)、压力管道事故应急预案；

- 锅炉设备事故应急预案。

- 8.3  应进行应急培训、定期组织应急演练，使从业人员掌握应急要求和措施，并根据实际情况变化及时修订。

- 8.4  结合工艺生产情况，应制定生产装置紧急情况下的应急处置措施。

- 职业健康

  - 应按照国家法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施和工具。

  - 各种防护用具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。

  - 应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。

  - 应定期对作业场所职业危害进行检测，并在检测点设置标识牌给予告知，注明产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施，检测结果存档管理。

  - 与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，并在劳动合同中写明。

  - 发生职业危害时，应按GB/T 16180 进行劳动能力、职业病致残等级的鉴定。

  - 应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。

- 事故处理管理

  - 事故发生后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。

  - 事故发生后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与极限，进行事故调查或配合上级部门进行

事故调查。

  - 应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等，并分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，并落实，编制事故调查报告。

- 附录A
（资料性附录）                                                                           区熔锗锭生产企业危险源辨识与风险评价、风险控制调查表

A.1  区熔锗锭生产企业危险源辨识与风险评价、风险控制调查表

用LEC法(对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法)对区熔锗锭生产企业危险源辨识与风险评价、风险控制进行调查的调查表见表A.1。

- 表A.1  区熔锗锭生产企业危险源辨识与风险评价、风险控制调查表

| 序号 | 单位 | 活动描述 | 产生地点 | 危险危害因素 | 可能导致的事故 | 风险评价 |  |  |  |  | 措施控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | LEC法 |  |  |  | 风险等级 |  |
|  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
|  | 氯化蒸馏系统 | 行车作业 | 氯化蒸馏区域 | 失 控 | 砸伤 |  |  |  |  |  | 提高安全防范意识 |
|  | 氯化蒸馏系统 | 行车作业 | 氯化蒸馏区域 | 钢丝绳崩断 | 其他伤害(砸伤等) |  |  |  |  |  | 提高安全防范意识 |
|  | 氯化蒸馏系统 | 行车作业 | 氯化蒸馏区域 | 指挥失误 | 起重伤害 |  |  |  |  |  | 制定应急预案,按规程操作 |
|  | 氯化蒸馏系统 | 复蒸、萃取作业 | 氯化蒸馏区域 | 氯气泄漏 | 中毒伤害 |  |  |  |  |  | 遵守氯气安全技术操作规程 |
|  | 氯化蒸馏系统 | 蒸馏、复蒸、萃取作业 | 氯化蒸馏区域 | 四氯化锗泄漏 | 中毒、腐蚀伤害 |  |  |  |  |  | 遵守蒸馏、复蒸安全技术操作规程 |
|  | 氯化蒸馏系统 | 蒸馏、复蒸、萃取 | 氯化蒸馏区域 | 盐酸泄漏 | 中毒、腐蚀伤害 |  |  |  |  |  | 遵守盐酸安全技术操作规程 |
|  | 精馏水解系统 | 精馏及水解作业 | 精馏水解区域 | 四氯化锗泄漏 | 中毒、腐蚀伤害 |  |  |  |  |  | 遵守萃取、精馏及水解全技术操作规程 |
|  | 还原 系统 | 检修、操作作业 | 还原 区域 | 触 电 | 电击伤人 |  |  |  |  |  | 设置标识牌，提高安全意识 |
|  | 还原 系统 | 液氨分解制氢 | 还原 区域 | 液氨泄漏 | 中毒 |  |  |  |  |  | 制定应急预案,按规程操作 |
|  | 还原 系统 | 通氢作业 | 还原 区域 | 氢气起火爆炸 | 烧、炸伤 |  |  |  |  |  | 制定应急预案,按规程操作 |
|  | 区熔 系统 | 熔炼提纯作业 | 区熔 区域 | 触电 | 电击伤人 |  |  |  |  |  | 设置标识牌，提高安全意识 |
|  | 区熔 系统 | 原料腐蚀清洗作业 | 区熔 区域 | 氮氧化物溢出，硝酸、氢氟酸烧伤 | 中毒、腐蚀伤害 |  |  |  |  |  | 加强安全意识 |