YS/T 273.6-202X

代替YS/T 273.6-2006

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第6部分：二氧化硅含量的测定

钼蓝分光光度法

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite —

Part 6: Determination of silica content — The molybdenum blue photometric（送审稿）

202X－XX－XX 发布                         202X－XX－XX实施

前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》的第6部分。YS/T 273已经发布了以下部分：

——第1部分：重量法测定湿存水含量

——第2部分：灼烧减量的测定

——第3部分：氟含量的测定

——第4部分：铝含量的测定EDTA滴定法

——第5部分：火焰原子吸收光谱法测定钠含量

——第6部分：二氧化硅含量的测定钼蓝分光光度法

——第7部分：邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量

——第8部分：硫酸根含量的测定硫酸钡重量法

——第9部分：五氧化二磷含量的测定钼蓝分光光度法

——第10部分：重量法测定游离氧化铝含量

——第11部分：元素含量的测定X射线荧光光谱法

——第12部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量

——第13部分：试样的制备和贮存

——第14部分：X射线荧光光谱分析法测定元素含量

——第15部分：X射线荧光光谱分析（压片）法测定元素含量

——第16部分：锂含量的测定火焰原子吸收光谱法

——第17部分：元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

本文件代替YS/T 273.6-2006《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法》，与YS/T 273.6-2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)扩大了测定范围由（见第1章）；

b)增加了“规范性引用文件”（见第2章）；

c)增加了“术语和定义”（见第3章）；

d)修改了部分试剂及试剂配制方法（见第5章）；

e)修改了熔剂用量（见第8章）；

f)修改了熔融温度和时间，（见第8章）；

g)修改了调pH值的方法（见第8章）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、内蒙古霍煤鸿骏有限公司、多氟多化工股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、贵州路兴实业有限公司、广西分析测试研究中心、贵州省分析测试研究院。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本文件及其所代替标准的历次版本发布情况为：

——本文件首次发布为YS/T 273.6-1994《 天然和人造冰晶石化学分析方法 钼蓝光度法测定硅量》。

——第一次修订为，YS/T 273.6-2006冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分 钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量。

本次修订为第二次修订。

引言

冰晶石作为铝电解生产中重要的原材料，其质量直接影响原铝质量及铝电解电流效率。作为电解炼铝用助熔剂，冰晶石必须在钠铝分子比、杂质含量、含水量等方面达到一定的要求。YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》是冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法的系列标准，共计17部分，包含氟、铝、钠主元素和杂质元素的测定，在冰晶石化学分析方法和物理性能测定技术和贸易结算领域应用广泛。二氧化硅作为冰晶石主要的杂质的元素，在电解铝生产中直接影响原铝质量，必须进行测定。YS/T 273.6规定了冰晶石中二氧化硅含量的测定方法。

旧版YS/T 273.6-2006，在熔样时，加入的熔剂较多，试样容易溢出铂坩埚外，高温熔融完之后在用热水浸提时需花费时间较长，还存在溶样不清的现象，调节酸度也比较繁琐，新版YS/T 273.6-202 X对这些问题进行了改进，本次修订还扩大了检测范围，按照标准修订要求进行结构调整和编辑性改动。本标准的修订将满足目前我国冰晶石产品检测和质量控制的要求，同时也将为各企业采购相关产品提供技术保障，为我国的铝工业的发展作出应有的贡献。

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第6部分：二氧化硅含量的测定

钼蓝分光光度法

警示——使用本标准的人员应有正规的实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本文件规定了冰晶石中二氧化硅的测定方法。

本文件适用于冰晶石中二氧化硅的测定。测定范围：0.01％～1.00 ％。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

4  原理

试样用碳酸钠和硼酸混合熔剂熔融，硫酸酸化。分取试液，在pH 0.85～pH 0.90之间，使硅与钼酸盐形成黄色硅钼杂多酸。在高酸度硫酸介质中，在酒石酸存在下，经还原剂还原成硅钼蓝，于分光光度计波长815 nm处测量其吸光度。

5 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1 无水碳酸钠（优级纯）。

5.2 硼酸（优级纯）。

5.3 硫酸（ρ=1.84 g/mL），优级纯。

5.4 盐酸（ρ=1.19 g/mL），优级纯。

5.5 硫酸（1+1）。

5.6 盐酸（1+1）。

5.7 氢氧化钠（200 g/L）。

5.8 钼酸铵溶液（100 g/L）：称取100 g四水合钼酸铵[（NH4）6MO7O24·4H2O]，用少量水溶解，再用水稀释至1 L，混匀。此溶液贮存于聚乙烯瓶中。

5.9 酒石酸溶液（300 g/L）。

5.10 还原溶液，任选下列一种溶液。

5.10.1 1-氨基-2萘酚-4-磺酸（1.5 g/L）：称取7 g无水亚硫酸钠溶解于50 mL水中，加入1.5 g1-氨基-2-萘酚-4-磺酸，另称取90 g偏二亚硫酸钠（Na2S2O5）溶解于900 mL水中。将两溶液混合并稀释至1 L，混匀。保存于棕色瓶中，于阴凉处放置。

5.10.2 抗坏血酸溶液（20 g/L），使用时配制。

5.11 二氧化硅标准贮存溶液：称取1.0000 g研细的预先在1000 ℃灼烧1 h，并在干燥器中冷却至室温的二氧化硅（基准试剂），置于铂坩埚中，加入5 g无水碳酸钠，混匀，置于950 ℃高温炉中熔融10 min，取出冷却。往铂坩埚中加入热水，慢慢加热至完全溶解，冷却。将溶液移入1 L塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 mg二氧化硅。

5.12 二氧化硅标准溶液：移取10.00 mL二氧化硅标准贮存溶液（5.11）于200 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.05 mg二氧化硅。该溶液使用前新配制。

5.13 对硝基苯酚溶液（1 g/L）。

5.14 基体溶液：称取6 g无水碳酸钠（5.1）和2 g硼酸（5.2）于250 ml聚四氟乙烯烧杯中，加水和16硫酸（5.5）溶解，移入250 ml容量瓶用水稀释至刻度，混匀。

6  仪器设备

6.1 铂坩埚：50ml，带铂盖。

6.2 高温炉：能控制温度在850 ℃±20 ℃。

6.3 分光光度计。

7  试样

试样研磨混匀后通过75μm标准筛，在110°C±5°C烘箱中烘烤2h，于干燥器中冷却至室温。

8  试验步骤

8.1 试料

称取0.50 g试样（7），精确至0.0001g。

8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料（7）做空白试验。

8.4 测定

8.4.1 将试料（8.1）置于铂坩埚（6.1）中，加入6 g无水碳酸钠（5.1）和2 g硼酸（5.2），混匀，盖上铂盖。将铂坩埚（6.1）置于850 ℃±20 ℃的高温炉（6.2）中熔融30 min（空白熔5 min），取出，冷却至室温。

8.4.2 向铂坩埚（6.1）中加入热水并加热至熔块完全溶解，将试液移入盛有10 mL硫酸（5.5）的300 mL聚四氟乙烯烧杯中，用6 mL硫酸（5.5）溶解粘在坩埚壁上的残渣，用热水洗涤坩埚及坩埚盖，洗液合并于烧杯中，加热使盐类全部溶解，冷却至室温。将试液移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.3 按表1分取试液（8.4.2）置于100 mL容量瓶中。

表1

| 质量分数／％ | 分取试液体积／mL |
| --- | --- |
| 0.01～0.40 | 25.00 |
| ＞0.40～1.00 | 10.00 |

8.4.4 用水将体积稀释至60 mL，加一滴对硝基苯酚溶液（5.13），用氢氧化钠（5.7）将溶液调至亮黄色，再用盐酸溶液（5.6）调至无色并过量1.2 mL（此时溶液的pH值应在0.85~0.90之间）。加入5 mL钼酸铵溶液（5.8），混匀，放置15 min～20 min。加入5 mL酒石酸溶液（5.9）、10 mL硫酸溶液（5.5）、5mL还原溶液（5.10.1或5.10.2），用水稀释至刻度，混匀，放置15 min。

8.4.5 将部分溶液（8.4.4）移入1cm吸收池中，以水为参比，于分光光度计（6.3）波长815 nm处测量其吸光度。将所测吸光度减去随同试样的空白吸光度后，从工作曲线上查出相应的二氧化硅量。

8.5 工作曲线的绘制

8.5.1 移取0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL二氧化硅标准溶液（5.12）于一组100 mL容量瓶中，各加入20.0 mL基体溶液（5.14），以下按分析步骤8.4.4进行操作。

8.5.2 将部分溶液（8.5.2）移入1cm吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长815 nm处测量其吸光度。减去试剂空白吸光度后，以二氧化硅量为横坐标，相应吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

二氧化硅含量以二氧化硅的质量分数ωSiO2计，按公式（1）计算：

=×100%    …………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的二氧化硅量，单位为毫克（μg）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留到小数点后两位有效数字，数值修约执行GB/T  8170的规定。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5％。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

表2

| ωSiO2/% | 0.087 | 0.24 | 0.51 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.006 | 0.02 | 0.03 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按以下数据采用线性内插法或外延法求得。

表3

| ωSiO2/% | 0.087 | 0.24 | 0.51 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.010 | 0.03 | 0.05 |

11  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

ICS 71.100.10

CCS H30

中华人民共和国工业和信息化部 发布