行业标准《硬质合金锤头齿》

编制说明（预审稿）

一、工作简况

1.1  任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2020〕263号）的要求，由自贡硬质合金有限责任公司负责制定行业标准《硬质合金锤头齿》，该项目计划编号为2020-1565T-YS，计划完成年限：2022年。

1.2  产品简介

锤头齿（亦叫合金条、制砂条）用于制作拋料头，主要应用在立式冲击破碎机的核心耐磨部件，它通过粘结或镶焊的方式装配在破碎机的拋料头上，采用石打石的先进破碎原理，广泛应用于矿山、砂石、水泥、冶金、水电工程等行业的机制砂石骨料制备。硬质合金锤头齿情况如下：

锤头齿主要的生产厂家以及产量情况见表1。

表1  锤头齿生产厂家以及产量情况

| 公司名称 | 产量 |
| --- | --- |
| 自贡硬质合金有限责任公司 | 150吨左右 |
| 九江金鹭合金有限责任公司 | 100吨左右 |
| 株洲硬质合金集团有限公司 | 30吨左右 |

近些年来随着我国硬质合金制造技术的发展及用户要求的不断提高，另外由于市场竞争日益激烈，各个生产厂家对硬质合金锤头齿毛坯的尺寸、化学成分、物理力学性能及组织结构等要求越来越高。锤头齿产品已占有市场较大份额，因此急需制定行业标准满足市场要求。

1.3  起草单位情况

自贡硬质合金有限责任公司（简称“自硬公司”）始建于1965年的三线建设时期，是中国自主创建的第一家大型硬质合金和钨钼制品生产企业，是五矿集团旗下硬质合金及钨钼产业的核心成员之一。

公司在职员工约3500人，现有总资产22亿元，建有硬质合金、硬面材料、钨钼制品三大产品科研、生产、经营和出口基地。产品广泛应用于机械、冶金、石油、矿山、建筑、电子、航天航空等领域。综合实力居国内前列，先后获得“五一劳动奖状”、“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等荣誉称号。

公司拥有100多项科研成果和国家级重点新产品，获得授权有效专利160多项。公司通过了ISO9001:2000质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康体系认证，检测体系获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，计量控制体系获得国家ISO10012测量管理体系认证。

自贡硬质合金有限责任公司检测中心主要从事硬质合金、钨钼制品及其中间产品的分析检测工作，于2004年11月24日至26日通过了中国实验室国家认可委现场评审，于2005年1月28日获得《中国实验室认可委员会认可证书》，符合ISO/IEC 17025-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》国际标准和CNAL/AC01-2005《检测和校准实验室认可准则》的要求。

中心检测项目涉及钨、钼制品的化学成分、物理力学性能和金相组织结构等方面，共有200多项企业标准检测方法、32项国家标准检测方法、10项ASTM标准检测方法应用于生产分析。中心有各种理化、性能检测仪器设备41台，进口大型仪器设备10多台，全部用于生产分析，为公司从原料选购到成品出库提供了大量的检测数据支持。近几年，中心新购了多台大型进口仪器，为中心分析检测方法的优化改进提供了必要的硬件，也使中心在化学成分分析、气体分析、物理检测、金相检测及微观形貌检测方面有了很大的提高，多项方法达到全国同行先进水平，多篇新开发检测方法发表于中国分析检测相关核心期刊上进行交流，为分析检测技术队伍的成长提供了帮助。

1.4  主要工作过程

1.4.1  起草阶段

标准计划下达后，为做好本标准的制定工作，自贡硬质合金有限责任公司成立了专门的《硬质合金锤头齿》行业标准制定工作组。并通过技术查询、现状调研等方式对国内产品生产、使用情况进行了调查，对当前测试水平及质量水平进行了充分论证，于2022年3月形成了行业标准《硬质合金锤头齿》讨论稿。

1.4.2  征求意见阶段

2022年5月，全国有色金属标准化技术委员会将征求意见资料在国家标准化管理委员会的“公共信息服务平台”上挂网，向社会公开征求意见。同时，全国有色金属标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网。征求意见的单位包括主要生产、经销、使用、科研、检验等单位及大专院校，征求意见单位广泛且具有代表性。

2022年5月10日，全国有色金属标准化技术委员会组织召开了线上标准化工作会议，来自九江金鹭硬质合金有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、南昌硬质合金有限责任公司、西北有色金属研究院、中南大学、崇义章源钨业股份有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、深圳市注成科技股份有限公司、等单位的代表对本标准讨论稿进行了讨论，与会代表对本标准讨论稿进行了认真、细致的讨论，提出了修改意见和建议，一致同意按照修改意见修改后形成标准预审稿提交送审。标准制定工作组根据讨论的意见，形成了标准意见汇总处理表和标准预审稿。

1.4.3  审查阶段

2022年5-7月，编制组单位对收集到的意见进行整理，形成了标准征求意见稿意见汇总处理表。标准制定工作组根据讨论的意见，对征求意见稿进行修改，形成了标准预审稿。

2022年7月19日，全国有色金属标准化技术委员会在江西赣州召开标准化工作会议，

。。。。。。

1.4.4 报批阶段

。。。。。。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1  编制原则

本标准严格按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构与编写规则》编写。

本标准的制定工作遵循了满足用户需求、技术内容合理、检验方法可行的原则，充分考虑了生产企业、使用单位及相关各方的意见和建议。本标准符合行业标准的规范，标准内容严谨，实践指导性较强。

2.2  范围

本标准规定了锤头齿的技术要求、检测方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存、随行文件及订货单内容。

2.3  主要内容及说明

自硬公司《硬质合金锤头齿》行业标准通过广泛调研、分析、参考国内外客户的产品订购要求，对硬质合金锤头齿如下七个方面进行明确和规范。制定工作组对当前测试水平及质量水平进行了充分论证后，制定行业标准形成讨论稿。

其主要内容如下：

- 化学成分、物理力学性能及组织结构

材质推荐采用钴含量为6%～10%的WC-Co合金，碳化钨（WC）平均晶粒尺寸为0.6～2.4 μm的WC-Co 硬质合金锤头齿。若有特殊要求，则由供需双方协商确定。产品的化学成分由供方保证，不作为需方验收依据。

将锤头齿的化学成分，物理力学性能，组织结构的具体要求列入本标准，使得本标准更加全面和规范。在制定本标准之前，我们也对当前市场的主要锤头齿产品进行了相关性能的分析检测，其化学成分、物理力学性能、组织结构统计如表2、表3、表4所示。

表2  锤头齿成分分析

| 材质编号 | Co% | Ta% | Cr% | Ni% | Ti% | Fe% | WC% | 其他微量成分% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自硬1 | 6.0 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 余量 | - |
| 自硬2 | 6.0 | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 余量 | - |
| 自硬3 | 7.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 余量 | - |
| 自硬4 | 8.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 余量 | - |
| 自硬5 | 8.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 余量 | - |
| 自硬6 | 10.0 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 余量 | - |
| 九江金鹭1 | 6.0 | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 余量 | - |
| 九江金鹭2 | 6.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 余量 | - |
| 九江金鹭3 | 8.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 余量 | - |
| 株硬 | 9.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 余量 | - |

表3  静态物理性能检测

| 样品号 | 磁力KA/m | 硬度HRA | 密度g/cm3 | 磁饱和% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自硬1 | 16.5 | 91.0 | 14.90 | 80 |
| 自硬2 | 12.4 | 90.5 | 14.85 | 77 |
| 自硬3 | 11.3 | 90.0 | 14.75 | 87 |
| 自硬4 | 10.2 | 89.5 | 14.75 | 83 |
| 自硬5 | 9.0 | 89.0 | 14.70 | 88 |
| 自硬6 | 21.5 | 92.0 | 14.40 | 86 |
| 九江金鹭1 | 12.3 | 90.5 | 14.90 | 85 |
| 九江金鹭2 | 16.0 | 91.0 | 14.95 | 90 |
| 九江金鹭3 | 9.5 | 89.0 | 14.75 | 85 |
| 株硬 | 13.5 | 90.5 | 14.65 | - |

表4  金相组织结构

| 样品号 | A类 | B类 | 25-75μm | 75-125μm | 125～150μm | >150μm | C类 | WC平均晶粒度μm | 显微脱碳相 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自硬1 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1.2 | E00 |
| 自硬2 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1.6 | E00 |
| 自硬3 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1.2 | E00 |
| 自硬4 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1.6 | E00 |
| 自硬5 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 2.4 | E00 |
| 自硬6 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0.6 | E00 |
| 九江金鹭1 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 2.0 | E00 |
| 九江金鹭2 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1.2 | E00 |
| 九江金鹭3 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1.6 | E00 |
| 株硬 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1.2 | E00 |

以上相关企业产品的检测数据可以得出，产品主要根据硬度指标分类，各企业偏差比较大，金相控制都比较好，都达到了A02B00的水平，由于分析产品的数据有限，考虑到一些厂家的产品我们没有分析到以及锤头齿的具体使用工况，所以本标准设定化学成分为钴含量6%-10%，设定分别对应的金相组织结构检测标准为A02B02C00（Co含量为10%的，C02），设定对应硬度（HRA）为89.0-92.0。

- 产品型号表示方法

根据制砂条锤头齿形状分为9类，分别为A、B、C、D、E、F、G、H、其他类。

（3）基本尺寸，此类产品在市场无明确标准，最终公差是相互协商确定，具体见表5。

表5  自硬公司产品基本尺寸及公差

| 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤15 | ±0.15 | >100～150 | ±1.00 |
| >15～30 | ±0.25 | >150～200 | ±1.20 |
| >30～50 | ±0.40 | >200～300 | ±1.80 |
| >50～80 | ±0.60 | >300 | ±2.0 |
| >80～100 | ±0.80 |  |  |

- 外观质量及表面粗糙度，包括颜色、粗糙度、划痕等

锤头齿产品需喷砂处理，表面无明显脏污、烧结痕迹，不允许有肉眼可见的裂纹、分层、未压好等，允许有高度≤1mm内的粘模。产品非工作面允许长度不大于3.0mm且深度不大于0.6mm的掉边。产品允许长度不大于2.0mm且深度不大于0.2mm的凹坑。

（5）检测方法与检验规则

（6）质量保证

（7）标识、包装、运输和贮存随行文件

（8）合同（或订货单）内容

三、标准水平分析

3.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准是根据我国实际情况制定的，本标准的修订适合我国国情，标准简练、操作性强。

3.2  国际和国外同类标准水平的对比分析

没有现行的国际和国外同类标准，无对比。

3.3  与现行的标准及制定中的标准协调配置情况

无。

3.4  涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性行业标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性行业标准具有一致性，没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、其他应予说明的事项

无。

九、预期效果

本标准充分考虑了我国硬质合金企业生产体系状况以及发展的要求。

标准发布执行后，将引导硬质合金行业的规范发展，能够促进硬质合金企业的有序竞争，对行业的发展有着重要的指导作用。

在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

《硬质合金锤头齿》行业标准编制小组

二〇二二年七月