标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：硬质合金出锤头齿                         承办人：王芳艳、李娟

标准项目负责起草单位：自贡硬质合金有限责任公司      电 话：0813-5516202  2022年7月1日填写

| 序号 | 标准章条号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准名称 | 标准名称《硬质合金锤头齿》建议多征求几家硬质合金企业意见，不少企业习惯使用制砂条这个名称 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 不采纳 | 系统内统一，建议仍用这个名 |
| 2 | 规范性引用文件 | 引用耐磨牌号标准 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 3 | 4.1 | 产品分类除8类外，建议增加1类：其他类 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 5 | 表1、表4、表5材质编号请增加一种，具体参数见标准。 | 九江金鹭硬质合金有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.2 | “外形尺寸及形位允许偏差”作为附录 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 6 | 5.4 | 表5组织结构中125～150μm（有的企业分档为125～175μm），建议参照GB/T 3489分档改为>125μm。 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 7 | 7.3 | 修改表6 表题为“检验项目及取样检验要求” | 崇义章源钨业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | - | - | 中南工大 | - | 无意见 |
| 9 | - | - | 厦门金鹭特种合金有限公司 | - | 无意见 |
| 10 | - | - | 深圳市注成科技股份有限公司 | - | 无意见 |

说明：

发送“征求意见稿”的单位数：9个。

收到“征求意见稿”后，回函的单位数：9个。

收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：6个。

没有回函的单位数： 0个。