| 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 3114—2010《铜及铜合金扁线》，与GB/T 3114—2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

a)  增加了自由卷、密排卷的术语和定义（见第3章）；

b） 增加了TTe0.3、TTe0.5、H58、H66、QSn8-0.3、BZn25-18、BZn18-18、BZn12-24、 BZn12-24-1.1、

BZn12-37-1.5等10种牌号，并增加相应的技术要求（见4.1）；

c） 删除了HBi60-1.3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、QCr1-0.18、QCr1等5个牌号，并删除了相

应的技术要求（见2010版的3.1）；

d）更改了扁线的状态表示方法，由“软（M）”更改为“软化退火（O60）”，“硬（Y）”更改为

“硬（H04）”，“半硬（Y2）”更改为“1/2硬（H02）” (见4.1，2010年版的3.1)；

e）更改了扁线的宽度、厚度的精度要求（见5.2.1，2010年版的4.2.1）；

f）更改了扁线的侧面弯曲度要求（见5.2.2，2010版的4.2.2）；

g）增加了扭拧度要求（见5.2.3）；

h）增加了晶粒度要求（见5.7）；

i）删除了耐脱锌腐蚀性能的技术要求及试验方法（见2010年版的4.7,5.7）；

j）更改了扁线卷（轴）重量要求（见5.10，2010年版的4.10）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：宁波博威合金材料股份有限公司、安徽楚江新材料科技有限公司、宁波长振铜业有限公司、浙江力博实业股份有限公司、宁波兴敖达金属新材料有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1994年首次发布为GB/T 3114—1994，2010年第一次修订；

——本次为第二次修订。

铜及铜合金扁线

1范围

本文件规定了铜及铜合金扁线（以下简称扁线）的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及

标志、包装、运输、贮存和随行文件、订货单内容。

本文件适用于各工业部门用的纯铜、黄铜、青铜、白铜扁线。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 238  金属材料线材 反复弯曲试验方法

GB/T 239  金属线材扭转试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10567（所有部分）  铜及铜合金加工材残余应力检验方法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

GB/T 34505 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 347  铜及铜合金平均晶粒度测定方法

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

自由卷  free roll

按一定方向和顺序由形成的卷状扁线。

3.2

密排卷  close-packed roll

按一定的卷取方向规则并紧密排列逐层缠绕的扁线。

4分类和标记

4.1产品分类

产品的牌号、代号、状态、规格和供货方式应符合表1的规定。

表1  产品的牌号、代号、状态、规格和供货方式

单位为毫米

| 牌号 | 代号 | 状态 | 厚度（t）a mm | 宽度（w）a mm | 供货方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | T11050 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 0.5～6.0 | 0.5～15.0 | 自由卷、密排卷 |
| TU1 | T10130 |  |  |  |  |
| TP2 | T12200 |  |  |  |  |
| TTe0.3 | T14400 | 1/2硬（H02） 硬（H04） | 0.5～6.0 | 0.5～40.0 |  |
| TTe0.5 | T14500 |  |  |  |  |
| H58 | T28400 | 1/2硬（H02） 半硬+和应力消除（HR02） | 0.5～6.0 | 0.5～15.0 |  |
| H62 | T27600 | 软化退火（O60) 1/2硬（H02） 硬（H04） | 0.5～6.0 | 0.5～15.0 |  |
| H65 | T27000 |  |  |  |  |
| H66 | C26800 |  |  |  |  |
| H68 | T26300 |  |  |  |  |
| H70 | T26100 |  |  |  |  |
| H80 | T24000 |  |  |  |  |
| H85 | C23000 |  |  |  |  |
| H90 | C22000 |  |  |  |  |
| HPb59-3 | T38300 | 1/2硬（H02） | 0.5～6.0 | 0.5～15.0 |  |
| HPb62-3 | C36000 |  |  |  |  |
| QSn6.5-0.1 | T51510 | 软化退火（O60） 1/2硬（H02） 硬（H04） | 0.5～6.0 | 0.5～12.0 |  |
| QSn6.5-0.4 | T51520 |  |  |  |  |
| QSn7-0.2 | T51530 |  |  |  |  |
| QSn5-0.2 | C51000 |  |  |  |  |
| QSn8-0.3 | C52100 |  |  |  |  |
| QSn4-3 | T50800 | 硬（H04） | 0.5～6.0 | 0.5～12.0 |  |
| QSi3-1 | T64730 |  |  |  |  |
| BZn15-20 | T74600 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 0.5～6.0 | 0.5～15.0 |  |
| BZn18-18 | C75200 |  |  |  |  |
| BZn12-24 | T76200 |  |  |  |  |
| BZn18-20 | T76300 |  |  |  |  |
| BZn22-16 | T76400 |  |  |  |  |
| BZn25-18 | T76500 |  |  |  |  |
| BZn12-24-1.1 | C79200 | 1/2硬（H02） 硬（H04） | 0.5～6.0 | 0.5～30.0 |  |
| BZn12-37-1.5 | C79860 |  |  |  |  |
| a 扁线的厚度与宽度之比应为：1＜w/t≤7，其他规格的扁线由供需双方协商确定。 |

4.2产品标记

产品标记按名称、文件编号、牌号或代号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用T2（代号T11050 ）制造的、软化退火（O60）状态、厚度为1.02mm、宽度为4mm、高精级、密排卷扁线标记为：

扁线GB/T 3114-T2O60高-1.02×4密

或   扁线 GB/T 3114-T11050O60高-1.02×4密

示例2：

用BZn12-37-1.5 （代号C79860）制造的、硬（H04）状态、厚度为3.05mm、宽度为8mm、普通级、自由卷扁线标记为：

扁线GB/T 3114-BZn12-37-1.5H04 -3.05×8 自

或    扁线 GB/T 3114-C79860H04-3.05×8自

5技术要求

5.1化学成分

扁线的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

5.2外形尺寸及尺寸允许偏差

5.2.1扁线的外形尺寸及其允许偏差应符合表2的规定。

表2扁线的外形尺寸及其允许偏差

| 牌号 | 规格（t或w） mm | 允许偏差a mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 高精级 |
| T2、TU1、TP2、H58、H62、H65、H66、H68、H70、H80、H85、H90、HPb59-3、HPb62-3 | 0.5～1.0 | ±0.015 | ±0.010 |
|  | ＞1.0～3.0 | ±0.020 | ±0.015 |
|  | ＞3.0～6.0 | ±0.030 | ±0.015 |
|  | ＞6.0～10.0 | ±0.040 | ±0.020 |
|  | ＞10.0 | ±0.080 | ±0.050 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn4-3、QSi3-1、QSn7-0.2、QSn5-0.2、QSn8-0.3、BZn15-20、BZn12-24、BZn18-20、BZn22-16、BZn25-16、BZn12-24-1.1、BZn12-37-1.5 | 0.5～1.0 | ±0.030 | ±0.015 |
|  | ＞1.0～3.0 | ±0.050 | ±0.020 |
|  | ＞3.0～6.0 | ±0.070 | ±0.040 |
|  | ＞6.0～10.0 | ±0.080 | ±0.050 |
|  | ＞10.0 | ±0.150 | ±0.080 |
| TTe0.3、TTe0.5 | 0.5～1.0 | ±0.030 | ±0.015 |
|  | ＞1.0～3.0 | ±0.050 | ±0.020 |
|  | ＞3.0～6.0 | ±0.070 | ±0.040 |
|  | ＞6.0～10.0 | ±0.080 | ±0.050 |
|  | ＞10.0～20.0 | ±0.150 | ±0.080 |
|  | ＞20.0 | ±0.300 | ±0.150 |
| 注：需方如需其他规格和允许偏差的扁线，由供需双方协商确定。 |
| a当要求允许偏差全为“+”或“-”单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

5.2.2侧面弯曲度

扁线的侧面弯度应符合表3的规定。

表3侧面弯曲度

单位为毫米

| 宽度w | 侧面弯曲度，不大于 |
| --- | --- |
| 0.5～5.0 | 5(在任何1000长度上) |
| ＞5.0 | 7(在任何1000长度上) |

5.2.3 扭拧度

扁线的扭拧度，每300mm不应超过1°（精确到度）。

5.2.4边棱形状

扁线的方角、圆角、圆边、全圆边的边棱形状分别如图1、图2、图3、图4所示，方角的圆角半径见表4，圆角的圆角半径见表5，圆边、全圆边的圆边曲率半径见表6。

表4 扁线方角的圆角半径

单位为毫米

|  | 方角（如图1） |
| --- | --- |
| 厚度t | ≤1.5 | ＞1.5～5 | ＞5 |
| 圆角半径r | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤1.0 |

表5 扁线圆角的圆角半径

单位为毫米

|  | 圆角（如图2） |
| --- | --- |
| 厚度t | 3～5 |
| 圆角半径r | ≤1.0 |

表6 扁线圆边、全圆边的圆边曲率半径

单位为毫米

|  | 圆边（如图3） | 全圆边（如图4） |
| --- | --- | --- |
| 厚度t | ≤5 | ≥0.5 |
| 圆边曲率半径R | ≤1.25t | 0.5t≤R≤0.75 t |

图1  方角示意图                图2 圆角示意图

图3  圆边示意图                图4 全圆边示意图

5.3力学性能

扁线的室温力学性能应符合表7的规定。

表7扁线的力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 伸长率A100mm % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不小于 |
| T2、TU1、TP2 | O60 | 175 | 25 |
|  | H04 | 325 | 实测值 |
| TTe0.3、TTe0.5 | H02 | 260 | 8 |
|  | H04 | 300 | 4 |
| H58 | H02 | 500 | 5 |
|  | HR02 | 450 | 10 |
| H62 | O60 | 295 | 25 |
|  | H02 | 345 | 10 |
|  | H04 | 460 | 实测值 |
| H68、H66、 H65 | O60 | 245 | 28 |
|  | H02 | 340 | 10 |
|  | H04 | 440 | 实测值 |
| H70 | O60 | 275 | 32 |
|  | H04 | 340 | 15 |
| H80、H85、H90 | O60 | 240 | 28 |
|  | H02 | 330 | 6 |
|  | H04 | 485 | 实测值 |
| HPb59-3 | H02 | 380 | 15 |
| HPb62-3 | H02 | 420 | 8 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、QSn5-0.2、QSn8-0.3 | O60 | 370 | 30 |
|  | H02 | 390 | 10 |
|  | H04 | 540 | 实测值 |
| QSn4-3、QSi3-1 | H04 | 600 | 实测值 |
| BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、BZn25-18、BZn18-18、BZn12-24 | O60 | 345 | 25 |
|  | H02 | 550 | 实测值 |
| BZn12-24-1.1、BZn12-37-1.5 | H02 | 600 | 2 |
|  | H04 | 650 | 实测值 |

5.4 工艺性能

5.4.1 反复弯曲

H02、H04状态的扁线应进行反复弯曲试验，其要求应符合表8的规定，弯曲处不应呈橘皮状，更不能产生裂纹。

表8 扁线的反复弯曲次数

| 牌号 | 状态 | 反复弯曲次数 不小于 |
| --- | --- | --- |
| HPb59-3、HPb62-3、BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、BZn25-18、BZn18-18、BZn12-24 | H02 | 3 |
| T2、TU1、TP2、H70 | H04 | 2 |
| H62、H68、H66、 H65、H80、H85、H90、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、QSn5-0.2、QSn8-0.3、BZn12-24-1.1、BZn12-37-1.5 | H02 | 3 |
|  | H04 | 2 |

5.4.2 扭转

扁线可进行扭转试验，具体要求由供需双方商定

5.5残余应力

扁线不应有残余应力。

5.6内部质量

扁线内部应致密，无缩尾、气孔、分层和夹杂，允许有不影响使用要求的轻微缺陷。厚度≥5mm的扁线，其缺陷大小和数量应符合YS/T 336中的规定；厚度＜5mm的扁线，其缺陷大小和数量、间距应符合表9的规定。

表9内部缺陷要求

| 规格（厚度） mm | 忽略不计的缺陷直径 mm | 允许存在缺陷 | 两缺陷间距 mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径 mm | 个数 |  |
| 0.5～2 | ≤0.01 | ＞0.01～0.05 | ≤2 | ≥0.2 |
| ＞2～5 | ≤0.05 | ＞0.05～0.1 | ≤2 | ≥0.5 |

5.7晶粒度

O60及H02状态的扁线，其横截面的晶粒度应不大于0.04mm。

5.8表面质量

5.8.1扁线表面应光滑、清洁，无明显色差，具有金属本色；

5.8.2扁线不应有影响使用的缺陷，允许有轻微的划伤；

5.8.3扁线表面允许有轻微的发红、发暗和氧化色及轻微的局部的水迹、油迹；

5.8.4当需方有需求时，扁线可呈亚光色等特殊色泽。

5.9扁线卷（轴）重量

5.9.1扁线卷（轴）重量应符合表10的规定。

表10扁线卷（轴）重量

| 扁线宽度（w） mm | 每卷（轴）重量 |
| --- | --- |
|  | kg |
|  | 大卷 | 中卷 | 小卷 |
| 0.5～1.0 | / | / | 10 |
| ＞1.0～3.0 | / | / | 22 |
| ＞3.0～5.0 | 200 | 75 | 25 |
| ＞5.0～8.0 | 200 | 100 | 50 |
| ＞8.0 | 200 | 100 | / |

5.9.2当每卷（轴）重量小于或大于表10规定重量的10%时为较轻卷（轴）或较重卷（轴），每批中较轻卷（轴）或较重卷（轴）数量应不大于总卷（轴）数量的10%。

5.9.3需方对扁线卷（轴）重量有特殊要求时，由供需双方协商确定。

6试验方法

6.1扁线的化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）、YS/T 482或YS/T 483的规定进行。仲裁时，按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

6.2扁线的外形尺寸及其允许偏差应按GB/T 26303.2的规定进行。

6.3 扁线的室温拉伸力学性能试验按GB/T 34505的规定进行。试样应符合GB/T 34505的规定。

6.4 扁线的室温反复弯曲试验按GB/T 238的规定进行。

6.5 扁线的扭转试验方法按GB/T 239的规定进行。

6.6 扁线的残余应力检验方法按GB/T 10567（所有部分）的规定进行。

6.7扁线的晶粒度检测方法按照YS/T 347的规定进行。

6.8 扁线的断口检验方法按YS/T 336的规定进行。

6.9 扁线表面质量用目视检验。

  - 扁线卷（轴）重量应用相应精度的测量工具进行测量。

7检验规则

7.1检查和验收

7.1.1扁线应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，则在收到产品之日起3个月内，以书面的形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

7.2组批

扁线应成批提交检验，每批应由同一牌号、规格和状态的扁线组成，每批重量应不超过2000kg。经供需双方协商确定，当该批扁线属于同一熔铸炉次时，每批重量可不超过5000kg。

7.3检验项目

扁线的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表11。出现下列任一情况时，应进行型式检验：

  - 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

  - 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

  - 产品停产后，恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 连续二年未进行型式检验时；

  - 需方要求时（在订货单中注明）；

  - 国家有关监督机构提出进行型式检验的要求时。

表11检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 | √ | √ |
| 力学性能 | √ | √ |
| 反复弯曲试验 | √ | √ |
| 扭转试验 | △ | √ |
| 残余应力 | △ | √ |
| 晶粒度 | △ | √ |
| 内部质量 | √ | √ |
| 表面质量 | √ | √ |
| 卷（轴）重量 | √ | √ |
| 注：表中“√”表示必验项目；“△”表示“非必验项目”。 |

7.4取样

扁线的取样应符合表12的规定。

表12扁线的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每炉取1个试样；需方每批取1个试样 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL=2.5 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.3 | 6.3 |
| 反复弯曲试验 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.4 | 6.4 |
| 扭转试验 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.4 | 6.5 |
| 残余应力 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.5 | 6.6 |
| 内部质量 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.6 | 6.7 |
| 晶粒度 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 5.7 | 6.8 |
| 表面质量 | 按照GB/T 2828.1规定的取样或供需双方协商, 接收质量限AQL=2.5 | 5.8 | 6.9 |
| 卷（轴）重量 | 每卷（轴） | 5.9 | 6.10 |

7.5检验结果的判定

7.5.1检验结果的数值按GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2化学成分不合格时，判该批扁线不合格。

7.5.3扁线的外形尺寸和表面质量不合格时，判该卷（轴）不合格；每批中不合格件数超出接收质量限时，判整批不合格；或由供方逐卷检验，逐卷判定。

7.5.4当力学性能、反复弯曲试验、扭转试验、残余应力、晶粒度、内部质量的试验结果中有试样不合格时，应从该批扁线中另取双倍数量的试样（其中一个试样应取自原检验不合格的那卷扁线）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批扁线不合格。

7.5.5 当扁线卷（轴）重量不符合本文件规定时，由供需双方协商。

8标志、包装、运输和贮存及随行文件

8.1标志、包装、运输、贮存

扁线的标志、包装、运输和贮存按GB/T 8888 的规定进行。

8.2随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书；

· 产品的主要性能及技术参数；

·  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

·  对产品质量所负的责任；

·  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

b）产品合格证；

·  检验项目及其结果或检验结论；

·  批量或批号；

·  检验日期；

·  检验员签名或盖章。

c）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法；

- 其他。

9订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 规格；

- 重量或卷（轴）数；

- 扭转性能、残余应力、晶粒度（需方要求时）；

- 本文件编号；

- 其他。

# Text boxes

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铜及铜合金扁线

Copper and copper alloy rectangular wire

(送审稿)

GB/T 3114—××××

代替GB/T 3114—2010

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.30

CCS H 62