《废旧电力设备中有色金属回收技术规范》

(送审稿)

编制说明

《废旧电力设备中有色金属回收技术规范》编制组

主编单位：大冶有色金属集团控股有限公司

2022年04月18日

一、任务来源

1.1 任务来源及计划要求

根据《工业与信息化办公厅关于印发2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2020]181号）行业标准《废旧电力设备中有色金属回收技术规范》，项目计划编号工信厅科[2020]181号2020-0722T-YS，项目周期24个月，完成时限为2022年6月，主要起草单位为：大冶有色金属集团控股有限公司、江西铜业再生资源有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、台州齐合天地金属有限公司、天津新能再生资源有限公司。

1.2项目编制组单位变化情况

在标准起草过程中，由于起草单位的变动，重新调整了编制组成员，具体为：大冶有色金属集团控股有限公司、江西铜业再生资源有限公司、台州齐合天地金属有限公司、天津新能再生资源有限公司、国际铜业协会（中国）、北京科莫迪投资咨询有限公司。

二、工作简况

2.1 立项依据及必要性

中国是全球最大的铜生产国和消费国，但同时也是铜资源匮乏的国家。

根据中国有色金属工业协会的研究分析，我国铜消费的大致结构为：电力及电缆49%、交通运输11%、建筑16%、家电18%、机械设备6%，由此可见，电力和电工电器设备是铜消费量最大的领域。并且，随着我国城镇化、电气化水平的不断提高，以及我国在输配电、高铁、城市轨道交通、发电、新能源汽车等领域的持续高水平投资，电工电器设备的应用范围、应用领域和装备数量也将不断增加。

电力和电工电器设备的发展将进一步带动我国铜的应用和消费，但同时也会对我国铜工业未来的安全、稳定供应带来更严峻的挑战。

我国电力投资从1998年开始进入高速增长期，年投资总额从1998年的1718亿元增长到2021年的10481亿元。电力投资的高速增长也带动了电工电器设备的应用需求。这一阶段投入使用的电工电器设备（电力和电工电器设备用铜主要体现在发电、输配电和工业电气化设备中对铜的使用，用铜量较大的产品有电线电缆、变压器、电机、控制开关、电器附件（插头插座、墙壁开关面板等）将在未来的3-5年内进入大规模集中退役期。废旧电工电器设备中铜的循环利用是缓解我国铜工业资源供应短缺的重要发力点，也可以减少铜冶炼过程中的环境污染，实现我国铜工业的绿色发展。

目前，废旧电力设备存在着回收渠道混乱、无政策进行有效监管、企业野蛮拆解、以旧充新等严重问题。为了更好的落实国家“绿色产业发展”、“循环经济”和“城市矿山”发展政策，提升资源循环利用效益，我们拟制定《废旧电力设备中有色金属回收技术规范》，以规范废旧电力设备的拆解工作和资源再利用工作，并为下一步政府有关部门出台监管政策做技术支撑，从而推动废旧电力设备的资源回收与循环利用。

2.2主要承担单位概况

大冶有色金属集团控股有限公司系中国有色集团出资企业，位于有着300多年的青铜文化传承的湖北黄石。公司始创于1953年,是新中国早期建设的铜工业基地之一。

作为共和国长子之一，曾记录了新中国工业体系从无到有的光辉岁月，参与和见证了新中国铜工业发展的全部历程,是推动中国铜工业发展的先行者。

经过六十多年的建设发展，公司已成长为集地勘、采矿、选矿、冶炼、加工等于一体的国有特大型铜工业联合企业,形成了以有色金属资源开发和贸易业务为主，循环经济和矿山工程建设为辅的“两主两辅”产业格局。目前拥有采矿500万吨、选矿500万吨、阴极铜60万吨、硫酸100万吨、黄金20吨、白银1000吨、铜杆30万吨的主产品年生产能力。

大冶有色金属集团控股有限公司是湖北省创新型企业,拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工程实践教育中心、国家认可实验室、冶金行业甲级研究院等一系列科技创新平台，公司共获得国家授权专利140余项,获得各种类科技奖励130余项，主持或参与起草和修订国家、行业标准89项。

大冶有色金属集团控股有限公司通过了IS0-9000质量体系认证，公司“大江”牌注册商标是中国驰名商标和湖北省著名商标；大江牌阴极铜(DJ-A、DJ-B)、黄金、白银等4个牌号的产品分别在伦敦金属交易所、伦敦贵金属交易所等国际市场实现了注册。

2.3主要工作过程

规范标准制订计划任务正式下达后，大冶有色金属集团控股有限公司、江西铜业再生资源有限公司、台州齐合天地金属有限公司、天津新能再生资源有限公司、国际铜业协会（中国）、北京科莫迪投资咨询有限公司联合成立了规范标准起草小组，并落实起草任务，确定规范标准的主要起草人，拟定该规范标准的工作计划。 具体分工为：由大冶有色金属集团控股有限公司作为标准的主起草单位，国际铜业协会（中国）和北京科莫迪投资咨询有限公司负责市场和同行业市场调研、信息收集、资料汇总；由江西铜业再生资源有限公司、台州齐合天地金属有限公司、天津新能再生资源有限公司负责规范标准的实践与验证。各企业分工明确，紧密合作，共同完成规范标准的制定工作。

2.4.1 起草阶段

2019 年 3月，国际铜业协会（中国）和北京科莫迪投资咨询有限公司组织规范标准起草小组主要成员召开了第一次工作会议，大冶有色金属集团控股有限公司、江西铜业再生资源有限公司、台州齐合天地金属有限公司、天津新能再生资源有限公司等企业代表参会，会上讨论确定了规范标准的牵头单位为大冶有色金属集团控股有限公司，会上共同确定了规范标准的制定原则、适用范围、技术要求等内容，并对本规范标准的编制工作内容进行了分解，制定了实施计划和进度表，对人员进行了编制任务分工，确定了工作进度等。会后，根据会议讨论内容编写了规范标准的目录框架。起草小组与指导专家根据工作安排，对台州、鹰潭、天津等地的废旧物资回收企业、废旧物资回收产业园区进行了实地调研，对特变电工股份有限公司、江苏华鹏变压器有限公司、常熟开关制造有限公司、保定天威保变电气股份有限公司等重点电力设备制造企业进行的实地调研和问卷调查，从电力设备的正向生产和逆向拆解两个维度进行了研究分析，并形成了“废旧电力设备中有色金属回收技术规范”草案。

2.4.2 征求意见阶段

2019年4月18日大冶有色金属集团控股有限公司、国际铜业协会（中国）和北京科莫迪投资咨询有限公司共同参加了全国有色金属标准化技术委员会在桐乡召开的有色金属标准项目论证会，本规范标准通过了专家的答辩和论证，正式立项。随后，于2019年 11月形成规范标准的讨论稿初稿，发相关单位进行征求意见。根据反馈意见，对初稿进行修改和完善，形成规范《标准讨论稿》及编制说明。

2022年2月23日召开《废旧电力设备中有色金属回收技术规范》等9项重金属标准工作线上会议，会议由全国有色金属标准化技术委员会主持，专家对标准内容进行了逐条审核。会后，编制组根据会议要求，对《标准讨论稿》及《编制说明》进行修改完善形成《征求意见稿》及《征求意见稿编制说明》。

于 2022 年 3 月底发送《征求意见稿》及《征求意见稿编制说明》与 25 个相关单位征求意见；回函单位 25 个；并有建议或意见的单位 25 个；没有回函的单位数 0 个。编制组根据回函意见，汇总了《征求意见稿意见汇总处理表》，于 2022 年 4 月 20 日完成了本标准《送审稿》及《送审稿编制说明》。

三、标准编制原则及标准主要内容的确定

3.1 标准编制原则

3.1.1 积极参考、采用国际标准和国外先进标准；

3.1.2 有利于促进技术进步，合理利用资源，提高经济效益；

3.1.3 尽可能从实际应用出发，考虑企业的实际现状，以适应不同层次的需要。

3.1.4 遵循科学性、先进性、统一性和可行性原则。

3.2标准主要内容的确定依据

标准由6个部分组成：范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、技术要求、环境保护。

3.2.1 范围

标准规定了废旧电力设备的术语和定义、有色金属的回收技术、环境保护和安全要求。

标准适用于废旧电力设备中有色金属的回收。目前废旧电力设备中具有回收价值的有色金属为铜和铝，其他有色金属含量极低，无实质性回收意义。

3.2.2 规范性引用文件

本标准中引用和参考了最新版的国内现行标准，以充分保证本标准条款的可依性和可行性。

本标准引用了11个标准，对废旧电力设备回收处理过程废气、废水、固体废物、厂界环境噪声等进行规范。

废旧电力设备应按照GB/T 191 《包装储运图示标志》进行标识。

废旧电力设备回收处理过程企业应按GB/T 11651《个体防护装备选用规范》配备个体防护装备。

废旧电力设备中有色金属回收过程中产生的废水排放应符合GB 8978《污水综合排放标准》的要求。

废旧电力设备中有色金属回收利用过程中产生的固体废物应按GB 5085《危险废物鉴别标准》的规定进行鉴别：经鉴别属于危险废物，应按GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和HJ 2025-2012《危险废物收集、贮存、运输技术规范》要求进行收集、贮存、运输，并交由有资质的单位进行处理；经鉴别属于一般固体废物，应按GB 18599《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求执行。

废旧电力设备中有色金属回收利用过程中产生的废气经处理后应符合GB 9078《工业窑炉大气污染物排放标准》和GB 16297《大气污染物综合排放标准》的要求，产生的废油应按GB/T 17145-1997 《废润滑油回收与再生利用技术导则》进行回收处理。

回收处理企业厂界噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》的要求。

3.2.3 术语和定义

根据标准内容需要，对废旧电力设备、拆解、处理、处置4个术语进行定义。

1 废旧电力设备 end of life electrical equipment

淘汰报废或残次的发电设备和供电设备的统称。

废旧电力设备种类繁多，具有有色金属回收价值的设备主要包含变压器、电机、电力开关控制柜。

2 拆解  disassembly

通过人工或机械方式将废弃产品进行拆卸、解体,以便于处理的活动。

3 处理  treatment

对废弃产品进行除污、拆解、破碎等进行的任何活动。

4 处置disposal

采用焚烧、填埋或其他改变废弃产品的物理、化学、生物特性的方法，达到减量化或者消除其危险或危害成分的活动，或者将废弃产品最终置于符合环境保护规定要求的场所或者设施的活动。

3.2.4 总体要求

对废旧电力设备中有色金属回收总体要求进行了规定，其中包括一般要求、装备要求、场地要求、安全要求、吊装要求、拆解要求、过程要求

3.2.4.1 一般要求

1 企业在进行废旧电力设备回收、拆解时应具有国家法律法规规定的相关资质，如经营范围包括废旧电力设备类的废物经营许可证等。

2 企业应采用机械或自动化拆解方式，以提高拆解效率及安全性。分选过程应实施消防安全检查制度、环保监察制度、建立设施设备检修和维护制度、废弃物环保管理制度等，形成相应的管理文件。

3 企业应具有至少3名中级以上职称专业技术人员，其中相关安全、质量和环境保护的专业技术人员至少各1名。

4 拆解回收工作程序应严格遵循安全、环保和资源循环利用三原则，拆解回收过程应以材料回收为主要目的，最大限度提高各个分选环节的回收率；各类拆解产物应妥善储存和处理，建立拆解产物档案数据库，并对其流向进行跟踪。

5 处理、处置应采取当前最佳可行技术及必要的措施，确保处理、处置时对人体影响和环境污染符合相关标准要求，并避免污染物影响到处理过程中的其他物品。

3.2.4.2 装备要求

1 应配备绝缘手套、防机械伤害手套、安全帽、绝缘鞋（靴）、防护面罩等安全防护装备。

2 应配备专业防护罩、专用起吊工具、专用拆解工装台、专用储油设备（油罐、油罐车、储油池等）、绝缘套装工具、电瓶转运车、切割设备、煤油气相干燥罐、干燥设备以及熔炼设备等。

3 应根据生产工艺要求，配备必须的拆解设备，主要包括机械拆解设备、粉碎设备、涡电流分选设备、重力浮选设备、磁力分选设备以及液体危险废物的抽排和储存设备。

4 在液体危险废物的抽取、存放场地应按GB/T 4968-2008的要求配备B类消防设施。

3.2.4.3场地要求

1 场地应具备安全防范设施，如消防设施、报警设施、应急设施等。

2 场地的地面（包括拆解、破碎、分选和储存等场地）应进行硬化并做防渗漏处理，具有环保防范设施。

3 场地内应保持通风干燥、光线良好。

4 场地应远离居民区800米以外。

5 场地（拆解、破碎、分选和储存等场地）面积应满足企业生产流程工艺的条件及设备配置的要求。

6 应按GB18597-2001的规定设置危险废物储存专用库。

3.2.4.4安全要求

1 人员作业

a）拆解前，作业人员应穿安全防护装备。

b） 作业人员应具备相应的专业知识，并经过内部专业培训考核。

2 吊装作业

a） 吊具和起吊设备应进行绝缘处理，且所承受的载荷不得超过额定起重能力。

b） 起吊前应拆除废旧电力设备易脱落的附属件，防止起吊中坠落伤人。

c） 起吊废旧电力设备时，固定点应不少于3个。

d） 起吊前应进行试吊，并检查设备受力情况。

3拆解作业

- 拆解过程应按照制定的拆解作业规程进行。

- 切割工序中，应先固定切割件，并做好防护。

3.2.4.5过程要求

a） 拆解过程中对拆解产物处理应轻拿轻放。

b） 含有液体危险废物的电力设备在拆解过程中应防止渗漏和着火。

c） 企业应对废旧电力设备拆解过程形成拆解档案，并实现数据实时上传，档案应保留至少6个月。档案中应包含设备预处理信息、拆解过程视频、拆解物编码等信息。

3.2.5废旧电力设备中有色金属回收技术要求

废旧电力设备中有色金属拆解回收的规范化，将有助于回收市场的规范管理，有利于国家循环经济的发展和双碳目标的实现：

2022年1月17日，国家发展改革委等七部委联合发布了《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》，提出到2025年，废旧物资循环利用政策体系进一步完善，资源循环利用水平进一步提升。其中废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源品种回收再利用备受关注。

2003年出台的《清洁生产促进法》中规定废旧电力设备的拆解应符合绿色发展的原则，在不污染环境的条件下，达到资源回收的目的。目前为止还未出台废旧电力设备拆解回收的相关规范，而废旧电力设备拆解出的固体废弃物及危险废弃物对环境的影响很大，尽早建立相关的规范体系对于国内循环经济的发展和双碳目标的实现有重要的作用。

目前废旧电力设备中有色金属铜、铝的回收主要技术要求为：先进行预处理，采集废旧电力设备的型号、制造商、电压等级、额定容量等信息，接着拆除废旧电力设备外接附属件，对含有液体危险废物的废旧电力设备应采用专用的抽排系统，并使用专用的容器对其进行收集；对拆解的废旧线路板等危险废物，存放至专门的危废库，委托有资质的企业处理，预处理信息存档进行统一管理。

采取机械处理技术回收废旧电力设备中的有价金属时，应根据废旧电力设备的处理量和类型等条件，合理选择工艺流程。经过预处理的废旧电力设备可采用人工拆解与机械拆解相结合的方式进行初步拆解，无法拆解的可使用机械粉碎，拆解程度可根据企业自身工艺及生产要求决定。处理后的废旧电力设备可采取涡电流分选、磁力分选、重力分选等技术，对物料进行进一步分选，实现铜和其他金属及非金属的解离,达到综合回收铜、铝、铁的目的。

废旧电力设备中具有有色金属回收价值的主要为废旧电机、废旧变压器、废旧电力控制开关柜。

对废旧电力设备拆解后的可利用材料进行了分类，主要分为：有色金属材料、黑色金属材料、其它材料和危险废物。

表1 拆解回收有色金属材料

| 序号 | 材 料 |  | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜及铜合金 | 铜线 | kg |
|  |  | 铜管 |  |
|  |  | 铜片 |  |
|  |  | 铜排 |  |
|  |  | 铜带 |  |
| 2 | 铝及铝合金 | 铝线 | kg |
|  |  | 铝管 |  |
|  |  | 铝片 |  |
|  |  | 铝排 |  |
|  |  | 铝带 |  |
| 3 | 铅 |  | kg |
| 4 | 银 | 银触头 | kg |
|  |  | 银触点 |  |
| 5 | 镀锌板 |  | kg |

表2 拆解回收的黑色金属材料

| 序号 | 材 料 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铁 | kg |
| 2 | 钢 | kg |
| 3 | 硅钢片 | kg |
| 4 | 非晶合金铁心 | kg |
| 5 | 铁心夹件等铁制附件 | kg |

- 表3 拆解回收其它非金属材料

| 1 | 高低压套管 | kg |
| --- | --- | --- |
| 2 | 橡胶 | kg |
| 3 | 塑料 | kg |

- 表4 拆解回收危险废物

| 1 | 变压器油 | kg |
| --- | --- | --- |
| 2 | 环氧树脂 | kg |
| 3 | 废线路板 | kg |

3.2.6环境保护

废旧电力设备处理应加强环境保护，以防带来二次污染。因此环境保护要求规范如下：

1 企业在对废旧电力设备中有色金属进行回收过程中产生的废水经处理后的排放应符合GB 8978的要求。

2 回收利用过程中产生的固体废物应按GB 5085的规定进行鉴别。

3 经鉴别属于危险废物，应按GB 18597-2001和HJ 2025要求进行收集、储存、运输，并交由有资质的单位进行处理。

4 经鉴别属于一般固体废物，应按GB 18599的要求执行。

5 回收利用过程中产生的废气经处理后应符合GB 9078和GB 16297的要求。

6 回收处理企业厂界噪声应符合GB 12348的要求。

7 回收处理废旧电路板时应在配备通风管道、排气、吸尘和储存装置的厂房进行。

8 回收处理设备和容器应加盖，防泄漏，防腐蚀。

9切割过程中产生的粉尘排放，应满足GB 16297的要求。

四、涉及专利情况

经查，本标准未涉及国内外专利。

五、预期效果

5.1 资源利用效果

以废旧电力设备中的变压器为例，每年按照拆解83.4万台的规模进行测算，可回收铜16万吨；铝2万吨；硅钢片46万吨；变压器油25万吨；环氧树脂0.1万吨，资源利用效果显著。

5.2 节能减排效果

与铜冶炼加工相比，能耗、二氧化硫减排均大幅降低，因此从废旧电力设备中回收有色金属可以减少铜冶炼过程中的环境污染，实现我国铜工业的绿色发展。

六、同类标准对比

制定本标准，可改变当前废旧电力设备回收利用无标准可依的局面；本标准的总体技术水平属于国内领先水平。

七、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

八、重大分歧意见

无

九、标准性质

建议作为推荐性标准进行贯彻实施。

十、贯彻标准的要求和措施

建议本标准在批准发布6个月后实施。

十一、现行有关标准废止

无

十二、其他说明

无

《废旧电力设备中有色金属回收技术规范》

标准起草工作组

2022年4月20日