ICS 77.150.30

CCS H 62

GB/T 23609－XXXX

代替GB/T23609－2009

海水淡化装置用铜合金无缝管

Seamless copper alloy tube

for water desalting applications

（送审稿）

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

前   言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 23609－2009《海水淡化装置用铜合金无缝管》。本文件与GB/T 23609－2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了代号，更改了状态表示方法（见表1,2009年版的表1）；

b）增加了BFe10-1.5-1牌号和轻拉（H55）和退火到1/4硬（O81）两个状态（见表1）；

c）更改了规格范围，长度范围由“3000mm～8000mm”更改为“1000mm～9000mm”，“6000mm～

15000mm”更改为“1000mm～25000mm”，“8000mm～35000mm”更改为“1000mm～35000mm”（见表2,2009年版的表2）；

d）更改了外径允许偏差：由0.08mm更改为0.06mm，由0.10mm更改为0.08mm，由0.12mm更改

为0.10mm，由0.15mm更改为0.13mm，由0.18mm更改为0.16mm，由0.25mm更改为0.23mm（见表3,2009年版的表4）；

e）删除了圆度要求（见2009年版的3.3.3）；

f）更改了长度允许偏差：由2.4mm更改为2mm，由3.2mm更改为3mm，由9.5mm更改为9mm，

由12.7mm更改为12mm（见表4,2009年版的表5）；

g）更改了部分力学性能指标（见表5,2009年版的表6）；

h）增加了管材内表面残碳量的要求及检测方法（见5.8、6.8）；

i）增加了腐蚀试验的定量指标ΔE≤0.07V（见5.9，2009年版的3.10）；

j）更改了电化学腐蚀性能检验方法：由“供需双方协商确定或参照GB/T 10125或附录A进行”更改为“参见附录A进行”（见6.9，2009年版的4.9）；

k）删除了碳膜试验及检测方法（见2009年版的3.11、4.10）。

请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：浙江海亮股份有限公司、苏州富瑞合金科技股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、江阴和宏精工科技有限公司、桂林璃佳金属有限公司、绍兴市质量技术监督检测院。

本文件主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——2009年首次发布为GB/T 23609－2009；

——本次为第一次修订。

海水淡化装置用铜合金无缝管

1  范围

本文件规定了海水淡化装置用铜合金无缝管（以下简称管材）的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于海水淡化及其他脱盐装置用铜合金无缝管。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 241　金属管液压试验方法

GB/T 242　金属管扩口试验方法

GB/T 246　金属管压扁试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4340.1　金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）　铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 5248 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888　重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10567.1～2　铜及铜合金加工材残余应力检验方法

GB/T 26303.1 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第1部分：管材

GB/T 33817 管材内表面碳含量检测方法

GB/T 34505 铜及铜合金材料 室温力学性能拉伸试验方法

YS/T 347　铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T 482 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 483 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类和标记

4.1  产品分类

管材的牌号、代号、状态应符合表1的规定，管材的规格应符合表2的规定。

表1　管材的牌号、代号、状态

| 牌号 | 代号 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| HAl77-2 | C68700 | 退火（O61） 退火到1/2硬（O82） |
| BFe10-1-1 | T70590 | 退火（O61） 轻拉（H55） 退火到1/2硬（O82） 拉拔（硬）（H80） |
| BFe16-1-1-0.5 BFe30-1-1 BFe30-2-2 | T70900 T71510 T71520 | 退火（O61） 退火到1/2硬（O82） |
| BFe10-1.5-1 | C70610 | 退火（O61） 退火到1/4硬（O81） |

表2  管材的规格                     单位为毫米

| 外径 | 壁厚 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 8.00～15.88 | 0.4～0.8 | 1000～9000 |
| ＞15.88～28.58 | 0.5～0.9 | 1000～25000 |
| ＞28.58～31.75 | 0.6～1.0 |  |
| ＞31.75～38.10 | 0.7～1.1 | 1000～35000 |
| ＞38.10～41.27 | 0.8～1.2 |  |
| ＞41.27～50.80 | 0.9～1.5 |  |

4.2  产品标记

产品标记按产品名称、本文件编号、牌号（或代号）、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

5 技术要求

5.1  化学成分

管材各牌号的化学成分应符合GB/T 5231中相应规定。

5.2  外形尺寸及其允许偏差

5.2.1  外径及其允许偏差

管材的外径及其允许偏差应符合表3的规定。

表3  外径及其允许偏差                      单位为毫米

| 外径 | 允许偏差，a |
| --- | --- |
| 8.00～15.88 | ±0.06 |
| ＞15.88～28.58 | ±0.08 |
| ＞28.58～31.75 | ±0.10 |
| ＞31.75～38.10 | ±0.13 |
| ＞38.10～41.27 | ±0.16 |
| ＞41.27～50.80 | ±0.23 |
| a 当要求外径允许偏差全为（+）或全为（—）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

5.2.2  壁厚允许偏差

管材的壁厚允许偏差为公称壁厚的±10%，精确到0.01 mm，当需求为最小壁厚时，管材任何部位的壁厚不应小于规定值。

5.2.3  长度及其允许偏差

管材的长度及其允许偏差应符合表4的规定。

表4  长度允许偏差                      单位为毫米

| 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤4900 | +2.0 0 |
| ＞4900～6600 | +3.0 0 |
| ＞6600～9800 | 4.0 0 |
| ＞9800～19700 | +9.0 0 |
| ＞19700～35000 | +12.0 0 |

5.2.5  切斜度

管材端部应锯切平整、无毛刺。在不使管材长度超出其允许偏差的条件下，端部的切斜度不应超过公称外径的1.6%，精确到0. 1 mm。

5.2.6  直度

管材的直度每米应不大于3 mm。

5.3  室温力学性能

管材的室温力学性能应符合表5的规定。

表5  室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 | 维氏硬度,HV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm MPa 不小于 | 规定塑性延伸强度RP0.2 MPa 不小于 | 断后伸长率 A % 不小于 | 最小 | 最大 |
| HAl77-2 | O61 | 340 | 100 | 50 | 70 | 108 |
|  | O82 | 390 | 160 | 45 | 90 | 130 |
| BFe10-1-1 | O61 | 290 | 90 | 30 | 70 | 105 |
|  | O82 | 345 | 140 | 15 | 80 | 130 |
|  | H55 | 380 | 实测值 | 25 | 实测值 | 实测值 |
|  | H80 | 480 | 400 | 实测值 | 150 | 实测值 |
| BFe16-1-1-0.5 | O61 | 310 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 |
|  | O82 | 345 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 |
| BFe30-1-1 | O61 | 380 | 120 | 35 | 90 | 120 |
|  | O82 | 450 | 150 | 10 | 110 | 160 |
| BFe30-2-2 | O61 | 435 | 150 | 25 | 90 | 125 |
|  | O82 | 450 | 180 | 10 | 120 | 170 |
| BFe10-1.5-1 | O61 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 |
|  | O81 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 90 | 110 |

5.4 　工艺性能

5.4.1  压扁试验

O61态、O81态和O82态管材应进行压扁试验，压扁至内壁间距等于壁厚，试验后的管材不应有肉眼可见的裂纹和裂口。

5.4.2  扩口试验

O61态、O81态和O82态管材应进行扩口试验，扩口试验应符合表6的规定，试验后的管材不应有肉眼可见的裂纹和裂口。

表6  扩口试验

| 牌号 | 状态 | 扩口率/% | 顶芯锥度 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAl77-2 | O61 | 30 | 60° |
|  | O82 | 30 |  |
| BFe10-1-1 | O61 | 30 |  |
|  | O82 | 20 |  |
| BFe30-1-1 | O61 | 30 |  |
|  | O82 | 20 |  |
| BFe30-2-2 | O61 | 30 |  |
|  | O82 | 20 |  |
| BFe16-1-1-0.5 | O61 | 30 |  |
|  | O82 | 20 |  |
| BFe10-1.5-1 | O61 | 30 |  |
|  | O81 | 25 |  |

5.5  晶粒度

O61态、O81态和O82态管材的平均晶粒度应为0.010㎜～0.045㎜。

5.6 残余应力

管材应进行残余应力检验，检验后不应出现肉眼可见的裂纹。

5.7  非破坏性试验

5.7.1  涡流探伤

管材的涡流探伤应符合GB/T 5248或供需双方协商的要求。

5.7.2  水压试验

试验时，每根管材应经受一次持续时间10s~15s的内部静水压力而不产生渗漏或永久变形现象。此压力可由公式(1)求出。

P＝2S•t/(D－0.8t)        …………………………………………………………(1)

式中：

P——静水压力，单位为兆帕( MPa)；

t——管材壁厚，单位为毫米（mm）；

D——管材外径，单位为毫米（mm）；

S——材料的允许应力取值48MPa，单位为兆帕( MPa)。

除非另有规定，公式（1）计算出的P值，如果大于6.9 MPa时，就采用6.9 MPa的静水压进行试验。

5.7.3 气压试验

管材进行气压试验时，其空气压力为0.4 MPa，管材完全浸入水中至少10s，应无气泡出现，或者与压力表连接，压力持续时间10s~15s无变化。

5.8  内表面残碳量

管材内表面残碳量CR≤0.2mg/m2。

5.9  电化学腐蚀性能

管材内外表面电位差ΔE≤0.07V。

5.10  表面质量

管材的内外表面应清洁、光亮，不应存在影响使用的有害缺陷。

6　 试验方法

6.1  化学成分

管材化学成分的分析方法按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482或YS/T 483的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

6.2  外形尺寸及其允许偏差

管材的外形尺寸及其允许偏差测量按GB/T 26303.1的规定进行。

6.3  力学性能

6.3.1  室温拉伸试验

管材的室温拉伸试验方法按GB/T 34505-2017的规定进行。

拉伸试样应符合GB/T 34505-2017中5.3.4的规定，具体内容见表7。

表7 拉伸试样类型的选取

| 公称外径 | 试样类型 |
| --- | --- |
| <30 | 全截面试样 |
| >30~50 | S1 |
| >50 | S2 |

6.3.2  硬度

管材的维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。

6.4  工艺性能

6.4.1  管材的扩口试验按GB/T 242的规定进行。

6.4.2  管材的压扁试验按GB/T 246的规定进行。

6.5  晶粒度

管材的晶粒度检验方法按YS/T 347的规定进行。

6.6  残余应力

管材的残余应力检验方法按GB/T 10567.1～.2的规定进行。

6.7  非破坏性试验

6.7.1  管材的涡流探伤检验按GB/T 5248的规定进行。

6.7.2  管材的水压试验按GB/T 241的规定进行。

6.7.3  管材的气压试验：管材试验时，应与具有压力的气源保持连接，让具有一定压力的空气保持在管内，将管材放入水中，压力维持时间不少于10 s且不渗漏，或者与压力表连接，压力持续时间10s~15s无变化，压力表精度≤5Pa。

6.8  内表面残碳量

管材内表面残碳量测定按照GB/T 33817的规定进行。

6.9 电化学腐蚀性能

管材的电化学腐蚀性能检验方法参见附录A进行。

6.10  表面质量

管材的表面质量用目视进行检验。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1 产品应由供方和第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量或外形尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2  组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的管材组成，每批重量应不大于5000kg。

7.3  检验项目

7.3.1检验项目类别

管材的检验项目分为出厂检验和型式检验，见表11。

表11  检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 | √ | √ |
| 力学性能 | 拉伸试验 | √（二选一） | √ |
|  | 硬度试验 |  | √ |
| 工艺性能 | 压扁试验 | √ | √ |
|  | 扩口试验 | √ | √ |
| 晶粒度 | √ | √ |
| 残余应力 | √ | √ |
| 无损检验 | 涡流探伤 | √ | √ |
|  | 水压试验 | △ | √ |
|  | 气压试验 | △ | √ |
| 内表面残碳量 | × | √ |
| 电化学腐蚀性能 | × | √ |
| 表面质量 | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“必验项目”；“×” 表示“非必验项目”；“△”表示“需方要求时，进行的检验项目”。 |

7.3.2  出厂检验

每批管材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能（拉伸试验和硬度试验两者选其一，若客户有要求，也可同时检测）。工艺性能(扩口试验和压扁试验)、晶粒度、残余应力、涡流探伤和表面质量的检验。

如需方要求并在合同中注明时，也可进行水压或气压试验。

7.3.3  型式检验

管材的型式检验项目见表11，有下列情况之一者，应进行型式检验:

a)  新产品或老产品转产的试制定型鉴定；

b)  产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)  产品的结构有较大改变时；

d)  产品停产后，恢复生产时；

e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)  正常生产时，每年进行一次型式试验；

g)  需方要求时（在订货单中注明）；

h)  国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.4  取样

管材的取样应符合表8的规定，管材的取样方法按照YS/T 668的规定进行。

表8  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每熔次取1个试样，需方每批取1个试样 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T2828.1规定的取样方案 ，选择正常检验一次抽样方案，检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 每批任取2根、每根取1个试样 | 5.3 | 6.3 |
| 工艺性能 | 每批任取2根、每根取1个试样 | 5.4 | 6.4 |
| 晶粒度 | 每批任取2根、每根取1个试样 | 5.5 | 6.5 |
| 残余应力 | 每批任取2根、每根取1个试样 | 5.6 | 6.6 |
| 涡流探伤 | 逐根 | 5.7.1 | 6.7.1 |
| 水压试验 | 每批任取2根 | 5.7.2 | 6.7.2 |
| 气压试验 | 每批任取2根 | 5.7.3 | 6.7.3 |
| 内表面残碳量 | 每批任取2根、每根取1个试样 | 5.8 | 6.8 |
| 电化学腐蚀性能 | 每批任取2根、每根取1个试样 | 5.9 | 6.9 |
| 表面质量 | 按照GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5 | 5.10 | 6.10 |

7.5  检测结果的判定

7.5.1检验结果的数值按GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2 化学成分不合格时，判该批管材不合格。

7.5.3管材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，判该根不合格。不合格件数超出接收质量限时，判整批不合格，或由供方逐根检验，逐根判定。

7.5.4 当力学性能、工艺性能、晶粒度、残余应力、水压试验、气压试验、内表面残碳量和电化学腐蚀性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批管材中另取双倍数量的试样（包括原检验不合格的那根管材）对不合格的检验项目进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判整批管材不合格，或由供方逐根检验，逐根判定。

7.5.5 涡流探伤检验不合格时，判该根管材不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1标志、包装、运输、贮存

管材的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。

# 8.2  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书：

·  产品的主要性能及技术参数；

·  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

·  对产品质量所负的责任；

·  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

- 产品合格证：

·  检验项目及其结果或检验结论；

·  批量或批号；

·  检验日期；

·  检验员签名或盖章

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  产品类型；

e)  规格；

f)  重量（或根数）；

g)  残碳、电化学腐蚀性能、水压试验、气压试验（需方有要求时）；

h)  本文件编号；

i)  其他。

附录A

(规范性)

管材电化学腐蚀性能检验方法

A1 方法原理

在试样中填充KCl溶液，用电位仪测得管材内外表面的电位，计算管材内外表面的电位差，以此反映管材的耐腐蚀性能。

A2  试剂

0.02mol/L的KCl溶液。

A3  试样

从待测样品中截取200mm～300mm的管材，用砂纸在循环水下打磨管材外壁，除去氧化膜（避免摩擦导致的高温再次氧化）。

A4  试验装置

试验装置采用VMP2恒电位仪（参比输入阻抗：>1014Ω(并联电容1pF)）。

A5  试验步骤

A5.1  试样清洗

采用脱脂棉，蘸取丙酮，仔细擦除铜管内表面的油脂，直至内壁清洗干净。

A5.2  填充KCl溶液

管材的一端用橡胶封紧，竖直放立，并开口朝上，管内盛有KCl溶液（A.2）。参比电极（饱和KCl溶液的氯化汞电极 （SCE））放置在样品的管内。保留10mm～20mm长的管材未被测试液浸湿。（目的）

A5.3  腐蚀电位E1 管内表面电位测定 （具体的方法和操作流程）

电位测定采用VMP2恒电位仪进行。两电极系统。测量前先稳定10min。充分排除了极化的影响。

A5.4  基体金属腐蚀电位E2 测定（具体的方法和操作流程）

测量管材外壁的电位。管材和参比电极均放在盛有 KCl溶液（A.2）的烧杯中。

A6  试验数据的处理

△E= E1- E2    …………………………………………………………………（2）

式中：△E——管材内外表面电位差，单位为伏特（V）；

E1——管材内表面电位，单位为伏特（V）；

E2——管材外表面电位，单位为伏特（V）。

# Text boxes

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

国家标准化管理委员会 发布

用BFe10-1-1（T71510）制造的、轻拉（H55）、外径为25.4mm、壁厚为0.7 mm的圆管标记为：

管 GB/T 23609-BFe10-1-1H55-Φ25.4×0.7

或管 GB/T 23609-T71510H55-Φ25.4×0.7