ICS 77.150.99

CCS H 63

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX-202×

钼及钼合金管靶

Molybdenum and molybdenum alloy tube target

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会    发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：金堆城钼业股份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司、株洲硬质合金有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、常州苏晶电子材料有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、洛阳科威钨钼有限公司。

本文件主要起草人：

钼及钼合金管靶

1 范围

本文件规定了钼及钼合金管靶的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于以粉末冶金方法制备的钼管坯为原料，经压力加工生产的溅射靶材用钼及钼合金管靶，主要应用于TFT-LCD、等离子显示屏、薄膜太阳能电池、隔热屏等领域。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 1031  表面粗糙度参数及其数值

GB/T 4196  钨、钼条密度测定方法
GB/T 4325（所有部分） 钼化学分析方法

JB/T 4009  接触式超声纵波直射探伤方法

- 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类

4.1 产品分类

产品按照化学成分分为FGMo、FGMoW、FGMoTa、FGMoNa、FGMoNb。

4.2 产品规格及表示方法

4.2.1 产品规格

产品规格应符合表1的规定。需方对产品规格及允许偏差有特殊要求时，由供需双方协商决定。

表1 管靶规格

| 外径 |  | 壁厚/mm |  |  | 长度/mm | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6～10 | ＞10～20 | ＞20 |  |  |
| 尺寸/mm | 允许偏差/mm | 内径允许偏差/mm |  |  |  |  |
| 80～120 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.0 | 400～4000mm，允许偏差为长度≤1000mm±2mm，长度＞1000mm±5mm | 去应力态 |
| ＞120～160 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±1.5 |  |  |
| ＞160～200 | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | ±2.0 |  |  |

4.2.2 产品规格表示方法

产品根据牌号、品种和规格的不同，标记如下：

FG  Mo×  ×××  ×  ××  GB/T XXX-20XX

产品执行标准

产品的公称厚度

分隔符“”

产品的公称外径

类别

产品牌号：FG 粉末冶金管靶

注：第一个“×”类别，纯钼可不标注，W为Mo-W合金，T为Mo-Ta合金，Na为Mo-Na合金，Nb为Mo-Nb合金

示例1：FG Mo160×10 GB/T XXX-20XX表示牌号为粉末冶金纯钼管靶，去应力退火态，公称外径为160mm，公称厚度为10mm，执行国标GB/T XXX-20XX。

示例2：FG MoNa150×8 GB/T XXX-20XX表示牌号为粉末冶金Mo-Na合金管靶，去应力退火态，公称外径为150mm，公称厚度为8mm，执行国标GB/T XXX-20XX。

5 技术要求

5.1 化学成分

产品化学成分应符合表2的规定。

表2  产品分类和化学成分

| 元素 | 含量，% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FGMo | FGMoW | FGMoTa | FGMoNa | FGMoNb |
| C | ≤0.0020 | ≤0.0020 | ≤0.0030 | ≤0.0030 | ≤0.0050 |
| O | ≤0.0020 | ≤0.0030 | ≤0.020 | ≤7.0 | ≤0.3 |
| N | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
| Fe | ≤0.0020 | ≤0.0020 | ≤0.0020 | ≤0.0020 | ≤0.0020 |
| Ni | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
| Si | ≤0.0020 | ≤0.0020 | ≤0.0020 | ≤0.0020 | ≤0.0020 |
| Al | ≤0.0020 | ≤0.0020 | ≤0.0020 | ≤0.0020 | ≤0.0020 |
| Cu/Mn | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
| Ca | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
| Mg | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
| Cr | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
| Co/Zn | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
| W | - | 3～50 | - | - | - |
| Ta | - | - | 5～20 | - | - |
| Na | - | - | - | 1～5 | - |
| Nb | - | - | - | - | 5～20 |
| Mo | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
| 注1：GB/T 4325中未包括的元素，由供需双方协商确定并在合同中注明。 注2：钼含量用100%减去表中所列其他元素的总和（气体元素除外）。 注3：钼合金的合金元素含量，由供需双方协商确定,含量偏差控制在±10%以内。 |  |  |  |  |  |

5.2 密度

产品的密度用相对密度衡量，要求合金管靶的相对密度≥95%。

5.3表面粗糙度

产品外表面的表面粗糙度应不大于Ra1.25μm，内表面的表面粗糙度应不大于Ra2.5μm。当需方对钼管靶表面有粗糙度要求时，应在合同中注明。

5.4 内部质量

钼及钼合金管靶材不应有分层、疏松、夹杂和气孔等内部质量缺陷。

5.5 表面质量

5.5.1 产品的内外表面应光滑，无裂纹，局部凹坑、擦伤和细小划道的深度均应不超过0.08mm。这些缺陷处钼管的实际壁厚应符合表1。

5.5.2 产品内外表面的其他缺陷可用适当的方法清除，清除后钼管的实际壁厚应符合表1。

6 试验方法

6.1 产品的化学成分按GB/T 4325的规定进行，允许供方以坯料的分析结果报出。

6.2 产品的外形尺寸相应精度的测量工具逐根进行目视检查。

6.3 产品的密度检测按GB/T4196的规定进行。

6.4 产品的表面粗糙度检测按GB/T 1031的规定进行。

6.5 产品的内部质量检测按照JB/T 4009的规定进行。

6.6 产品的表面质量用目视检查。

7 检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1 产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2 组批

产品应成批提交验收，每批产品由同一原料、同一方法、同一规格的产品组成。

7.3 检验项目

产品应进行化学成分、外形尺寸、密度、表面质量的检验，有要求时还应进行力学性能、工艺性能试验。

7.4 取样

取样应符合表4的规定。

表4 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节 | 方法的章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份* | 5.1 | 6.1 |
| 尺寸偏差 | 逐根 | 4.2.1 | 6.2 |
| 密度 | 逐根 | 5.2 | 6.3 |
| 表面粗糙度 | 逐根 | 5.3 | 6.4 |
| 内部质量 | 逐根 | 5.4 | 6.5 |
| 外部质量 | 逐根 | 5.5 | 6.6 |
| * 允许供方以坯料的分析结果报出。 |  |  |  |

7.5 检验结果判定

7.5.1 化学成分、密度检验结果不符合本标准规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

7.5.2 尺寸及偏差不符合本标准规定时，判该件不合格。

7.5.3 粗糙度不符合本标准规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

7.5.4 外观质量不符合本标准规定时，判该件不合格。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志

8.1.1 产品标志

应在检验合格的产品上打印如下标记：

a)牌号；

b)批号；

- 8.1.2 包装标志

产品的包装箱标志应符合GB/T 191的规定。

8.2 包装

8.2.1 产品应采用捆扎包装。

8.2.2 根据需方要求，为保护钼管靶材产品不受损伤，在产品与产品间、产品与捆扎材料间使用保护材料。保护材料为木材、纤维板，塑料或其他适宜材料。

8.2.3 根据需方要求，为保护产品内表面，包装用防护包装。常用有牛皮纸，防油纸，塑料薄膜或加塑料端口封帽。

8.2.4 产品扎牢固成捆，放置在纸（木）箱内。箱上注明：供方名称、产品名称、类型、规格、批号、编号、净重、毛重、出厂日期。如有特殊要求，可用供需双方协商的包装方式。

8.2.5 每个纸（木）箱内附有质量证明书。

8.3 运输

产品运输时，应防止潮湿或酸碱性气体，严禁磕碰。

8.4 贮存

贮存室内应干燥、通风、无酸碱气氛，存放期不宜超过三个月。。

8.5 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

- 产品质量保证书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a) 产品名称；

b) 类型；

c) 产品规格尺寸、杂质含量等特殊要求；

d) 净重和数量；

e) 本文件编号；

f) 其他。