标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗氢氧化镍钴化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法

承办人：明帮来                                                                         共2页   第1页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司    电话：0757-85615818                  2022年6月15日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前言 | “YS/T XXXX分为以下9个已经发布了以下部分”改为“YS/T XXXX已经发布了以下部分”。 | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.11 | “G4砂芯漏斗（100 mL）”调整到章节6仪器中 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.12 | “G4砂芯坩埚（30 mL或40 mL）”调整到章节6仪器中 | 佛山海关技术中心 | 采纳 |  |
|  | 7.2 | “样品分析前应在145 ℃ ± 2 ℃下烘干2 h”建议删除分析前，改为“样品应在105 °C ± 2 °C下烘干2 h” | 湖南杉杉能源科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.4.1 | 建议表1试液分取体积表中质量范围加入“=” | 华南理工大学 | 不采纳 | 不加“=”也是可以的，即10%时按100 mL分取，即20%时按50 mL分取 |
|  | 8.4.2.2.4 | 二次沉淀中加入乙酸铵的量为5毫升，建议和和一次沉淀10毫升用量保持一致。 | 深圳海关工业品检测技术中心 | 不采纳 | 杂质在第一次沉淀时基本上已基本被过滤，因此二次沉淀时掩蔽剂无需加入同样剂量。 |
|  | 8.4.3.1 | “趁热用已恒重的G4砂芯坩埚抽滤试液（8.4.2.1.3或8.4.2.2.5），水洗涤沉淀4次～5次，滤液留存。”不够详细。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 附录A | “滤液镍含量的补正按附录A进行测定”改为“滤液镍含量的补正按附录A的规定进行”。 | 湖南中伟新能源科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 株洲硬质合金集团有限公司 |  |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗氢氧化镍钴化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法

承办人：明帮来                                                                         共2页   第2页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司    电话：0757-85615818                  2022年6月15日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无意见。 | 西北有色金属研究院 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 国合通用（青岛）测试评价中心 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 华友新能源科技（衢州）有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 国联汽车动力电池研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 蜂巢能源科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 北矿新材科技有限公司 |  |  |

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：17个。

②收到“征求意见稿”后，回函无意见的单位数：9个。

③收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：8个。

④没有回函的单位数：0个。