标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗氢氧化镍钴化学分析方法 第6部分：盐酸不溶物的测定 重量法

承办人：明帮来                                                                         共2页   第1页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司    电话：0757-85615818                  2022年6月15日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引言 | 每部分应该强调自己本部分的编制原因、目的、以及与其他部分的关系，并不是一套标准用一模一样的引言。 | 华友新能源科技（衢州）有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5 | “符合GB/T 6682规定的三级及三级以上纯度的水”中删除第二个三级。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2 | 玻璃砂芯坩埚调整到6.2仪器与设备中，本节的试剂和材料是指试剂、溶液、指示剂、辅助材料等，不包含坩埚等器件。 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2 | 增加“玻璃砂坩埚用盐酸（2.1）浸泡煮沸20min，用水冲洗干净，再用三级水冲洗几遍后浸泡于三级水中，再煮沸20min，趁热抽滤，于105 ℃ ± 2 ℃下干燥至恒重。” | 大冶有色设计研究院有限公司 | 部分采纳 | 改为“将玻璃砂芯坩埚洗涤抽滤3次放入105 ℃ ± 2 ℃的电热恒温干燥箱中干燥至恒重，置于干燥器中备用。” |
|  | 8.3.2 | “称量（m2）”改为“称量，并反复操作至恒重（m2）”。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.3.2 | 增加对玻璃砂坩埚的要求描述“已在105 ℃ ± 2 ℃下干燥至质量恒定的”；增加“残渣分别以10mL盐酸溶液（2.1）洗涤5次，再用热水洗涤至无氯离子为止”的步骤，避免原有镍钴盐的影响，洗涤更干净完全 | 深圳海关工业品检测技术中心 | 不采纳 | 6.2已对玻璃坩埚进行描述无需重复描述，8.3.1中已过量加入盐酸消除镍钴盐的影响，无需重复操做。 |
|  |  | 无意见。 | 通标标准技术服务有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 广东省工业分析检测中心 |  |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗氢氧化镍钴化学分析方法 第6部分：盐酸不溶物的测定 重量法

承办人：明帮来                                                                         共2页   第2页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司    电话：0757-85615818                  2022年6月15日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无意见。 | 佛山海关技术中心 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 湖南中伟新能源科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 清远价值新材料研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 武昌理工学院 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 金驰能源材料有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 赣州市豪鹏科技有限公司 |  |  |

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：17个。

②收到“征求意见稿”后，回函无意见的单位数：11个。

③收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：6个。

④没有回函的单位数：0个。