ICS 77.120.99

CCS H 14

中华人民共和国稀土行业标准

稀土火法冶炼回收料化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定

Chemical analysis method for recyclable materials from rare earth

pyrometallurgical process Part 1:Determination of total rare earth content

（送审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

XB

XB/T XXX.X—202X

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是XB/T XXX.X-202X《稀土火法冶炼回收料化学分析方法》的第1部分。XB/T XXX.X-202X已经发布了以下部分：

——第1部分：稀土总量的测定；

——第2部分：十五个稀土元素氧化物配分量测定；

——第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定　电感耦合等离子体质谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：江西南方稀土高技术股份有限公司、赣州有色冶金研究所有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、包头稀土研究院、中稀天马新材料科技股份有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司、江西理工大学分析测试中心、中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究中心。

本文件主要起草人：（方法2部分单位未提交名单，审定会后补充完整。）。

——本文件属首次发布。

引　　言

本文件所提稀土火法冶炼回收料是指在稀土火法冶炼工艺中产生的熔盐电解渣、热还原渣、泄漏料、打磨料、烟道灰等。该类物料经除杂加工后可用于再次提取稀土等有价元素，主要用于稀土元素的回收再利用。化学成分是稀土火法冶炼回收料回收利用价值的重要依据之一。制定科学、准确的化学成分分析方法标准，通过明确适用范围，规范试剂、材料、试验设备和步骤，并经过对多个实验室反复多次的试验和验证获得精密度数据，增强了标准在使用过程中实验室间数据的一致性和可比性，为稀土火法冶炼回收料回收再利用提供严谨、规范的技术手段，有利于促进稀土火法冶炼回收料的回收利用，促进稀土产业的持续健康发展。

本标准的方法1采用了经典化学分析方法-草酸盐重量法；方法2采用了仪器分析方法-电感耦合等离子体发射光谱法。两套方法在依据配套产品标准的基础上，针对符合现有稀土火法冶炼工艺（电解、热还原）特点的回收料（镨钕渣、钆铁渣、镝铁渣、钬铁渣、钙热还原渣、镧热还原渣等）进行了试验研究，确定了各试验参数，方法间相互兼顾配合实现了0.50%～90.0%稀土总量（REO）的测定。为稀土火法冶炼回收料化学成分的测定提供了快捷、准确的方法规范，具有良好的操作性。

稀土火法冶炼回收料化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定

- 范围

本文件规定了稀土火法冶炼回收料（电解工艺回收料与热还原工艺回收料）中稀土总量的测定方法。

本文件适用于稀土火法冶炼回收料（电解工艺回收料与热还原工艺回收料）中稀土总量的测定。

本文件共包含2个方法：方法1　草酸盐重量法，方法2　电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）。方法1的测定范围（质量分数）：5.00%～90.00%，方法2的测定范围（质量分数）：0.50%～10.00%。

当两个方法的测定范围出现重叠时，以方法1作为仲裁方法。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。

GB/T 6379.2　测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB/T18114.10　稀土精矿化学分析方法　第10部分：水分的测定　重量法

- 3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4　草酸盐重量法（方法1）

- 4.1　原理

试料经硝酸-高氯酸分解，氨水沉淀稀土分离钙、镁等，在pH 1.8～2.0的酸性条件下以草酸溶液沉淀稀土分离铁等，高温灼烧至恒重，计算稀土总量。试料中出现重稀土镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇等元素成分时，用电感耦合等离子发射光谱法测定草酸沉淀滤液中的稀土总量，补正结果。

- 4.2　试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合实验室GB/T6682规定的三级水及以上蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。液体试剂均保存于塑料瓶中。优先使用有证标准溶液。

4.2.1　氯化铵。

4.2.2　高氯酸（ρ1.67 g/mL）。

4.2.3　硝酸（ρ1.42 g/mL）。

4.2.4　盐酸（ρ1.19 g/mL）。

4.2.5　过氧化氢[ω(H2O2)≥30％]。

4.2.6　硝酸（1+1）。

4.2.7　盐酸（1+1）。

4.2.8　氨水（1+1）。

4.2.9　草酸溶液（100 g/L）。

4.2.10　盐酸洗液：100 mL水中含4 mL盐酸（4.2.7）。

4.2.11　氯化铵-氨水洗液：100 mL水中含2 g氯化铵和4 mL氨水（4.2.8）。

4.2.12　草酸洗液（2 g/L）。

4.2.13　甲酚红指示剂（2 g/L，50 %乙醇溶液）。

4.2.14　氧化镝标准贮存溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镝[ω(REO)≥99.5%，ω(Dy2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（4.2.7），低温加热分解至清亮，取下，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镝。

4.2.15　氧化钬标准贮存溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钬[ω(REO)≥99.5%，ω(Ho2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（4.2.7），低温加热分解至清亮，取下，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钬。

4.2.16　氧化铒标准贮存溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铒[ω(REO)≥99.5%，ω(Er2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（4.2.7），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铒。

4.2.17　氧化铥标准贮存溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铥[ω(REO)≥99.5%，ω(Tm2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（4.2.7），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铥。

4.2.18　氧化镱标准贮存溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镱[ω(REO)≥99.5%，ω(Yb2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（4.2.7），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镱。

4.2.19　氧化镥标准贮存溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镥[ω(REO)≥99.5%，ω(Lu2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（4.2.7），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镥。

4.2.20　氧化钇标准贮存溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钇[ω(REO)≥99.5 %，ω(Y2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（4.2.7），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钇。

4.2.21　氧化镝标准溶液：移取5.00 mL氧化镝标准贮存溶液（4.2.14）于100 mL容量瓶中，补加10 mL盐酸（4.2.7），用水稀释刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg氧化镝。

4.2.22　氧化钬标准溶液：移取5.00 mL氧化钬标准贮存溶液（4.2.15）于100 mL容量瓶中，补加10 mL盐酸（4.2.7），用水稀释刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg氧化钬。

4.2.23　氧化铒标准溶液：移取5.00 mL氧化铒标准贮存溶液（4.2.16）于100 mL容量瓶中，补加10 mL盐酸（4.2.7），用水稀释刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg氧化铒。

4.2.24　氧化铥标准溶液：移取5.00 mL氧化铥标准贮存溶液（4.2.17）于100 mL容量瓶中，补加10 mL盐酸（4.2.7），用水稀释刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg氧化铥。

4.2.25　氧化镱标准溶液：移取5.00 mL氧化镱标准贮存溶液（4.2.18）于100 mL容量瓶中，补加10 mL盐酸（4.2.7），用水稀释刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg氧化镱。

4.2.26　氧化镥标准溶液：移取5.00 mL氧化钬标准贮存溶液（4.2.19）于100 mL容量瓶中，补加10 mL盐酸（4.2.7），用水稀释刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg氧化镥。

4.2.27　氧化钇标准溶液：移取5.00 mL氧化镱标准贮存溶液（4.2.20）于100 mL容量瓶中，补加10 mL盐酸（4.2.7），用水稀释刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg氧化钇。

4.2.28　氩气（体积分数≥99.99 %）。

4.3　仪器设备

4.3.1　分析天平（分度值0.1 mg）。

4.3.2　高温炉（温度>1000 ℃）。

4.3.3　干燥箱（温度>110 ℃）。

4.3.4　铂金或瓷坩埚。

4.3.5　电感耦合等离子发射光谱仪，波长范围200 nm～500 nm。

在仪器正常工作状态下，凡达到下列指标均可使用：

——分辨率：小于0.006 nm（200 nm处）。

——重复性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，连续10次测量标准溶液，计算10次测量值的相对标准偏差（RSD）≤1.5%。

——稳定性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，在不少于2 h内，间隔15 min以上，重复6次测量标准溶液，计算6次测量值的相对标准偏差（RSD）≤2.0%。

4.4　样品

将稀土火法冶炼回收料样品于105 ℃~110 ℃干燥箱内烘2 h，经破碎、研磨至粒径小于0.178 mm，混匀缩分,稍冷后，立即称量。

4.5　试验步骤

4.5.1　试料

按表1称取样品（4.4），精确至0.0001 g。

表1　试料称样量、定容与分取体积

| 试 料 | 稀土氧化物总量 % | 称样量 g | 定容体积 mL | 分取体积 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔盐电解回收料 热还原回收料 | 5～10 | 2.00 | 全量 | 全量 |
|  | >10～20 | 2.50 | 100 | 25.00 |
|  | >20～40 | 2.50 | 100 | 20.00 |
|  | >40～90 | 2.50 | 100 | 10.00 |

4.5.2　平行试验

平行做两份试验。

4.6　测定

4.6.1　试料的溶解

将试料（4.5.1）置于300 mL烧杯中，用少量水均匀润湿，加入15 mL硝酸（4.2.3），加入1 mL过氧化氢（4.2.5），低温加热至沸3min～5 min，取下稍冷。加入15 mL高氯酸（4.2.2）盖上表面皿，低温加热至冒白烟，蒸至2 mL左右,取下稍冷，加入5 mL盐酸（4.2.7），用少量水吹洗表面皿及杯壁，加热使可溶性盐类溶解，取下，冷却至室温。

注：镧热还原回收试料可适当降低高氯酸的用量（推荐5～10 mL）。

4.6.2　试液的制备

4.6.2.1　试液的制备Ⅰ（REO≤10 %）：将经过溶解的试料（4.6.1）用慢速定量滤纸过滤，用盐酸洗液（4.2.10）洗涤烧杯3～4次，洗涤残渣8～9次，弃去滤纸，收集滤液于300 mL烧杯中。

4.6.2.2　试液的制备Ⅱ（REO＞10 %）：将经过溶解的试料（4.6.1）定容于100 mL容量瓶中，混匀。用慢速定量滤纸干过滤于100 mL烧杯中，弃去前两次滤液。根据稀土总量范围，按表1分取滤液于300 mL烧杯中。

4.6.3　沉淀与分离

4.6.3.1　将试液（4.6.2.1、4.6.2.2）加水稀释至约100 mL，加热至近沸，滴加氨水（4.2.8）至少量沉淀出现，且沉淀不再溶解时，加入20 mL氨水（4.2.8），0.2 mL过氧化氢（4.2.5）,加热煮沸，取下稍冷，用中速定量滤纸过滤。用氯化铵-氨水洗液（4.2.11）洗涤烧杯3～4次，沉淀6～7次，弃去滤液。

4.6.3.2　钙热还原回收试料或当试料中钙、镁为主成分时，将试液（4.6.2.1、4.6.2.2）加水稀释至约100 mL，加热至近沸，加入2g氯化铵(3.3)，滴加氨水（4.2.8）至少量沉淀出现，且沉淀不再溶解时，加入20 mL氨水（4.2.8），0.2 mL过氧化氢（4.2.5）,加热煮沸，取下稍冷，用中速定量滤纸过滤。用氯化铵-氨水洗液（4.2.11）洗涤烧杯3～4次，沉淀6～7次，弃去滤液。将沉淀和滤纸放于原烧杯中，加入10 mL硝酸（4.2.3），加入5 mL高氯酸（4.2.2）盖上表面皿，加热使沉淀和滤纸溶解完全，继续加热至冒高氯酸白烟，并蒸至近干。取下稍冷，加入2 mL盐酸（4.2.7），用水吹洗表面皿及杯壁，加热溶解至清，加水稀释至约100 mL，加热至近沸，滴加氨水（4.2.8）至少量沉淀出现，且沉淀不再溶解时，加入20 mL氨水（4.2.8），0.2 mL过氧化氢（4.2.5）,加热煮沸，取下稍冷，用中速定量滤纸过滤。用氯化铵-氨水洗液（4.2.11）洗涤烧杯3～4次，沉淀6～7次，弃去滤液。

注：氨水沉淀稀土后过滤洗涤氢氧化稀土时，应少量多次翻滚洗涤沉淀，以免夹带钙、镁共沉淀引起稀土总量偏高。

4.6.3.3　将沉淀和滤纸（4.6.3.1、4.6.3.2）放于原烧杯中，加入10 mL盐酸（4.2.7），0.5 mL过氧化氢（4.2.5），加热煮沸至沉淀溶解，破坏滤纸，加水稀释至100 mL，加热至近沸。在不断搅拌下加入30 mL近沸的草酸溶液（4.2.9），用氨水（4.2.8）、盐酸（4.2.7）和精密pH试纸调节pH为1.5～2.0；或滴加3～4滴甲酚红指示剂（4.2.13），用氨水（4.2.8）调至溶液呈桔黄色（pH 1.5～2.0）。加热煮沸，或于80 ℃～90 ℃保温40 min，冷却至室温放置2 h。

4.6.3.4　放置2 h后，用慢速定量滤纸过滤，草酸洗液（4.2.12）洗涤烧杯3～4次，用一小块滤纸擦拭烧杯，将沉淀全部转移至滤纸上，洗涤沉淀8～10次。将沉淀连同滤纸放入于950 ℃灼烧至质量恒定的坩埚中，低温加热，将沉淀和滤纸灰化。

4.6.3.5　将坩埚（4.6.3.3）于950 ℃高温炉中灼烧1 h，取出置于干燥器中，冷却至室温，称灼烧成的氧化稀土与坩埚的总质量。

4.6.3.6　重复4.6.3.4操作，直至恒重。

4.6.4　草酸沉淀滤液补正试验（电感耦合等离子体发射光谱法 ICP-OES）

试料中出现重稀土镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇元素成分时，对应草酸沉淀滤液需进行滤液补正试验。当滤液中稀土总量（REO）大于0.1%时，需进行滤液补正。

4.6.4.1　补正试液的制备

将滤液（4.6.3.4）收集于250 mL或500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。移取25.00 mL或50.00 mL试液于300 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（4.2.3）和5 mL高氯酸（4.2.2），低温加热蒸至近干，稍冷，加入5mL盐酸（4.2.7），用水吹洗杯壁，低温加热煮沸使盐类溶解，冷却后转移至50 mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀，待测。若待测液中稀土含量超出测量范围，可进行稀释。

4.6.4.2　补正试液用系列标准溶液的配制

按表2浓度，用氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钇标准溶液（4.2.21～4.2.27）分别配制成各对应补正试验用系列标准溶液，介质为5 %的盐酸。

表2　分析试液用系列标准溶液浓度

单位为微克每毫升

| 标准溶 液标号 | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 | 氧化钇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

4.6.4.3　补正试液用推荐分析谱线波长，见表3。

表3　补正试液用推荐分析谱线波长

单位为纳米

| 各重稀 土元素 | 镝 | 钬 | 铒 | 铥 | 镱 | 镥 | 钇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析谱线 | 340.780 | 341.646 345.600 | 369.265 | 313.126 | 289.138 328.937 | 261.542 | 371.030 |

4.6.4.4　补正试液用标准工作曲线的绘制

在选定仪器工作条件下，将系列标准溶液（4.6.4.2）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。以待测元素光信号强度为纵坐标，系列标准溶液质量浓度为横坐标，绘制工作曲线，线性相关系数应≥0.999。

4.6.4.5　补正试液的测定

在工作曲线绘制条件下，将分析试液（4.6.4.1）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据系列标准溶液绘制的工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出补正试液中待测稀土元素的质量浓度。

4.7　试验数据处理

4.7.1　草酸沉淀滤液中稀土总量的计算

草酸沉淀滤液中稀土总量以稀土氧化物（REO）的质量分数wx1计，按式（1）计算：

wx1=(ρi−ρi0)⋅V1V2V4×10−6m1V3V5×100%……………………………………（1）

式中：

ρi ——计算机输出的试液中重稀土的量（4.6.4.5），单位为微克每毫升（ug/mL）；

ρi0——计算机输出的空白溶液中重稀土的量（4.6.4.5），单位为微克每毫升（ug/mL）；

V1 ——草酸沉淀滤液总体积（4.6.4.1），单位为毫升（mL）；

V2 ——补正试液定容体积（4.6.4.1），单位为毫升（mL）；

V3 ——移取草酸沉淀滤液体积（4.6.4.1），单位为毫升（mL）；

V4 ——试料定容体积（4.5.1），单位为毫升（mL）；

V5 ——试料分取体积（4.5.1），单位为毫升（mL）；

m1——试料称样量（4.5.1），单位为克（g）。

计算结果保留到小数点后3位，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

4.7.2　稀土总量的计算

稀土总量以稀土氧化物（REO）的质量分数wx2计，按式（2）计算：

wx2=(m3−m2)⋅V4m1V5×100%+wx1……………………………………（2）

式中：

m1——试料称样量（4.5.1），单位为克（g）；

m2——恒定后空坩埚的质量（4.6.3.4），单位为克（g）；

m3——稀土氧化物与坩埚的总质量（4.6.3.6），单位为克（g）；

V4 ——试料定容体积（4.5.1），单位为毫升（mL）；

V5 ——试料分取体积（4.5.1），单位为毫升（mL）；

wx1——草酸沉淀滤液中稀土总量（4.6.4.6），以百分之百（%）计。

两次平行测定结果的绝对差值不大于表4中相应重复性限时，取其平均值作为测定结果，所得结果 保留两位有效数字，数值修约按 GB/T 8170 的规定执行。

注：当样品要求为实物总量时，宜参照GB/T18114.10测出水分后，再根据烘后总量与水分计算实物总量。

4.8　精密度

4.8.1　精密度原始数据及统计

精密度数据是在2021年，由7家实验室对稀土火法冶炼回收料稀土总量的7个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对稀土火法冶炼回收料稀土总量的7个水平分别在重复性条件下独立测定11次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

4.8.2　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4　重复性限

| 试 料 | 稀土总量质量分数 % | 重复性限（r） % | 试 料 | 稀土总量质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热还原回收料 | 7.09 | 0.19 | 电解回收料 | 66.16 | 0.41 |
| 电解回收料 | 27.44 | 0.30 |  | 74.75 | 0.42 |
|  | 35.45 | 0.45 | 热还原回收料 | 87.63 | 0.47 |
|  | 56.90 | 0.35 |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr﹐Sr为重复性限标准偏差。 |  |  |  |  |  |

4.8.3　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5　再现性限

| 试 料 | 稀土总量质量分数 % | 再现性限（R） % | 试 料 | 稀土总量质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热还原回收料 | 7.09 | 0.38 | 电解回收料 | 66.16 | 0.72 |
| 电解回收料 | 27.44 | 0.40 |  | 74.75 | 0.72 |
|  | 35.45 | 0.61 | 热还原回收料 | 87.63 | 0.77 |
|  | 56.90 | 0.79 |  |  |  |
| 注：再现性限(R )为2.8×SR﹐SR为再现性限标准偏差。 |  |  |  |  |  |

- 电感耦合等离子体发射光谱法（方法2）

5.1　原理

试样经盐酸、硝酸和高氯酸分解后，在稀酸介质中，直接在等离子发射光谱仪上测定各稀土元素含量，并加和计算稀土总量。

5.2　试剂或材料

除另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和满足实验室GB/T 6682二级水要求或相当纯度的水。

5.2.1　无水氯化钙。

5.2.2　氧化镧w/REO>99.5%，La2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.3　氧化铈w/REO>99.5%，CeO2/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.4　氧化镨w/REO>99.5%，Pr6O11/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.5　氧化钕w/REO>99.5%，Nd2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.6　氧化钐w/REO>99.5%，Sm2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.7　氧化铕 w/REO>99.5%，Eu2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.8　氧化钆 w/REO>99.5%，Gd2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.9　氧化铽w/REO>99.5%，Tb4O7/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.10　氧化镝w/REO>99.5%，Dy2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.11　氧化钬w/REO>99.5%，Ho2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.12　氧化铒w/REO>99.5%，Er2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.13　氧化铥w/REO>99.5%，Tm2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.14　氧化镱w/REO>99.5%，Yb2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.15　氧化镥w/REO>99.5%，Lu2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.16　氧化钇w/REO>99.5%，Y2O3/REO>99.99%，经950 ℃灼烧l h后在干燥器中冷却至室温。

5.2.17　盐酸（ρ1.19 g/mL）。

5.2.18　硝酸（ρ1.42 g/mL）。

5.2.19　高氯酸。

5.2.20　过氧化氢（30%）。

5.2.21　盐酸（1+1）。

5.2.22　盐酸（1+19）。

5.2.23　氯化钙溶液A：称取44.39 g无水氯化钙（5.2.1）于200 mL中，加入100 mL水，2 mL盐酸（5.2.21），溶解清亮后移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL各含80 mg钙。

5.2.24　氯化钙溶液B：称取4.439 g无水氯化钙（5.2.1）于200 mL中，加入100 mL水，2 mL盐酸（5.2.21），溶解清亮后移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL各含8 mg钙。

5.2.25　氧化镧标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化镧（5.2.2），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化镧。

5.2.26　氧化铈标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化铈 （5.2.3），置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（5.2.17），2 mL过氧化氢（5.2.20），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化铈。

5.2.27　氧化镨标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化镨（5.2.4），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化镨。

5.2.28　氧化钕标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化钕（5.2.5），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化钕。

5.2.29　氧化钐标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化钐（5.2.6），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化钐。

5.2.30　氧化铕标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化铕（5.2.7），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化铕。

5.2.31　氧化钆标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化钆（5.2.8），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化钆

5.2.32　氧化铽标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化铽（5.2.9） ，置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化铽

5.2.33　氧化镝标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化镝（5.2.10），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1mg氧化镝

5.2.34　钬标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化钬（5.2.11），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化钬

5.2.35　氧化铒标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化铒（5.2.12），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化铒

5.2.36　铥标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化铥（5.2.13），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1mg氧化铥

5.2.37　氧化镱标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化镱（5.2.14），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化镱

5.2.38　氧化镥标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化镥（5.2.15），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化镥

5.2.39　氧化钇标准贮存溶液：称取0.100 0 g氧化钇（5.2.16），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），1 mL过氧化氢（5.2.20）低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化钇

5.2.40　系列标准贮存溶液：按照表6称取氧化铽（5.2.9）、氧化镝（5.2.10）、氧化钇（5.2.16）于8个100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2.21），加入1 mL过氧化氢（5.2.20）于低温分解清亮，冷却后移入200 mL容量瓶中，按表7移取各单一稀土贮存溶液（5.2.25～5.2.39）于上述容量瓶中，用盐酸稀释至刻度，混匀。

表6　系列标准贮存溶液称取表

单位为克

| 标液 编号 | Tb2O3 5.2.9 | Dy2O3 5.2.10 | Y2O3 5.2.16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-Y |  |  | 0.3944 |
| 1-Tb | 0.3944 |  |  |
| 1-DY |  | 0.3944 |  |
| 2 | 0.0600 | 0.3272 |  |
| 3 |  | 0.1640 | 0.1760 |
| 4 |  |  | 0.3340 |
| 5 | 0.2796 |  |  |
| 6 | 0.1280 | 0.0600 | 0.0600 |

表7　标准贮存溶液移取表

单位为毫升

| 标液 编号 | Y2O3 5.2.39 | La2O3 5.2.25 | CeO2 5.2.26 | Pr6O11 5.2.27 | Nd2O3 5.2.28 | Sm2O3 5.2.29 | Eu2O3 5.2.30 | Gd2O3 5.2.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Y | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.20 |  |
| 1-Tb | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.80 |
| 1-DY | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.80 |
| 2 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | 0.40 | 4.00 |
| 3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | 0.80 |  |
| 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 | 2.00 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |
| 6 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 标液 编号 | Tb4O7 5.2.32 | Dy2O3 5.2.33 | Ho2O3 5.2.34 | Er2O3 5.2.35 | Tm2O3 5.2.36 | Yb2O3 5.2.37 | Lu2O3 5.2.38 | / |
| 1-Y | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | / |

表7　标准贮存溶液移取表（续）

单位为毫升

| 标液 编号 | Tb4O7 5.2.32 | Dy2O3 5.2.33 | Ho2O3 5.2.34 | Er2O3 5.2.35 | Tm2O3 5.2.36 | Yb2O3 5.2.37 | Lu2O3 5.2.38 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Tb | 0.20 |  | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | / |
| 1-DY | 0.20 | 0.80 |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | / |
| 2 | 0.80 |  |  | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | / |
| 3 | 2.00 |  | 4.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / |
| 4 | 4.00 | 4.00 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | / |
| 5 | 0.40 |  |  | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | / |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | / |

5.2.41　氩气

5.3　仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪，波长范围200 nm～500 nm。

在仪器正常工作状态下，凡达到下列指标均可使用：

——分辨率：小于0.006 nm（200 nm处）；

——重复性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，连续10次测量标准溶液，计算10次测量值的相对

标准偏差小于1.5%；

——稳定性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，在不少于2 h内，间隔15 min以上，重复6次测

量标准溶液，计算6次测量值的相对标准偏差小于2.0%；

5.4　样品

将稀土火法冶炼回收料样品于105 ℃~110 ℃干燥箱内烘2 h，经破碎、研磨至粒径小于0.178 mm后混匀缩分,稍冷，立即称量。

5.5　试验步骤

5.5.1　试料

称取1.00g样品（5.4），精确至0.000 1 g。

5.5.2　平行测定

平行做两份试验，取其平均值。

5.5.3　空白试验

随同试料做空白试验。

5.5.4　分析试液的配制

5.5.4.1　称取试料（5.5.1）于250 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入15 mL硝酸（5.2.18）、5 mL盐酸（5.2.17）、1 mL过氧化氢（5.2.20），低温加热10 min，加入10 mL高氯酸（5.2.19），冒烟至体积2 mL，冷却，加入5 mL高氯酸（5.2.19），冒烟至体积2 mL。加入10 mL盐酸（3.2.21），加热溶解盐类，冷却，用中速滤纸过滤于50 mL容量瓶中，用盐酸（5.2.22）洗涤3遍，用水稀释至刻度，混匀。

5.5.4.2　按照表8移取试液和氯化钙溶液B（5.2.24）于经烘干的50 mL烧杯中，混匀待测。

表8　移取表

| 稀土总量质量分数，% | 试液移取体积，mL | 氯化钙溶液B移取体积，mL |
| --- | --- | --- |
| 0.50～1.00 | 0 | 0 |
| >1.00～2.00 | 5.00 | 5.00 |
| >2.00～4.00 | 5.00 | 15.00 |
| >4.00～8.00 | 2.00 | 14.00 |
| >8.00～16.00 | 1.00 | 15.00 |
| >16.00～20.00 | 1.00 | 20.00 |

5.5.5　系列标准溶液的配制

按照9移取混合稀土标准贮存溶液（5.2.42～5.2.45）、各单一稀土标准贮存溶液（5.2.25～5.2.39）、氯化钙溶液A（5.2.23）于200 mL容量瓶中，用盐酸（5.2.22）稀释至刻度，混匀。各系列标准浓度值见表10。

表9　标准贮存溶液移取表

单位为毫升

| 标液 编号 | Y2O3 5.2.39 | La2O3 5.2.25 | CeO2 5.2.26 | Pr6O11 5.2.27 | Nd2O3 5.2.28 | Sm2O3 5.2.29 | Eu2O3 5.2.30 | Gd2O3 5.2.31 |  | Tb4O7 5.2.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1-Tb | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1-Dy | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 3 | - | - | - | - | 4.00 | - | - | - |  | - |
| 4 | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - |  | 2.00 |
| 5 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2.00 | 0.80 |  | 0.80 |  | - |
| 6 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | 0.80 | 2.00 |  | - |
| 标液 编号 | Dy2O3 5.2.33 | Ho2O3 5.2.34 | Er2O3 5.2.35 | Tm2O3 5.2.36 | Yb2O3 5.2.37 | Lu2O3 5.2.38 | 标准贮存溶液 5.2.40 |  | 氯化钙溶液A 5.2.23 |  |
| 1-Y | - | - | - | - | - | - | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 1-Tb | - | - | - | - | - | - | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 1-Dy | - | - | - | - | - | - | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 5 | 2.00 | - | - | - | - | - | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 6 | - | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 20.00 |  | 20.00 |  |

表10　系列标准浓度值

单位为微克每毫升

| 标准序号 | 1-Y | 1-Tb | 1-DY | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2O3/REO | 197.20 | 0.40 | 0.40 | 2.00 | 88.00 | 167.00 | 10.00 | 30.00 |
| La2O3/REO | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |
| CeO2/REO | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |
| Pr6O11/REO | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |
| Nd2O3/REO | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 20.00 | 4.00 | 10.00 | 2.00 |
| Sm2O3/REO | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |
| Eu2O3/REO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| Gd2O3/REO | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |
| Tb4O7/REO | 0.40 | 0.40 | 197.20 | 30.00 | 2.00 | 10.00 | 139.80 | 64.00 |
| Dy2O3/REO | 0.40 | 197.20 | 0.40 | 163.60 | 82.00 | 2.00 | 10.00 | 30.00 |
| Ho2O3/REO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 4.00 |
| Er2O3/REO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| Tm2O3/REO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| Yb2O3/REO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| Lu2O3/REO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |

5.5.6　测定

5.5.6.1　推荐分析线见表11。

表11　分析谱线波长

单位为纳米

| 测定元素 | 分析谱线波长 | 钙热还原 | 分析谱线波长 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | 324.228 | Tb | 332.440 |
| La | 333.749 | Dy | 353.170,340.780 |
| Ce | 413.765 | Ho | 341.646 |
| Pr | 410.072 | Er | 326.478 |
| Nd | 401.225 | Tm | 313.126 |
| Sm | 442.434 | Yb | 289.138 |
| Eu | 272.778 | Lu | 261.542 |
| Gd | 310.050 | - | - |

5.5.6.2　系列标准溶液工作曲线的绘制

依次测定系列标准溶液（5.5.5）中待测元素的强度，进行工作曲线绘制，各元素工作曲线相关系数应在0.999以上，否则需重新进行校准。

5.5.6.3　分析试液的测定

在工作曲线（5.5.6.2）符合测定的要求后，测定分析试液（5.5.4.2）中待测元素的强度,仪器根据工作曲线（5.5.6.2）自动计算待测元素的质量浓度。

5.6　试验数据处理

稀土总量以各单一稀土氧化物合量的质量分数w（REO）计，数值以%表示，按下式计算：

wREO=Σ（ρ1−ρ0）V2V0mV1×106×100………………………………（1）

式中：

ρ1——分析试液（5.5.4.2）中待测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——空白试液（5.5.3）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0  ——试液（5.5.4.1）总体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——分析试液（5.5.4.2）总体积，单位为毫升（mL）；

V1  ——移取试液（5.5.4.2）体积，单位为毫升（mL）；

m  ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留小数点后2位有效数字。数值修约按照GB/T 8170规定执行。

5.7　精密度

5.7.1　精密度原始数据及统计

精密度数据是在2022年，由7家实验室对6个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对6稀土总量的每个水平在重复性条件下独立测定11次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

5.7.2　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表12数据采用线性内插法或外延法求得。

表12　重复性限

| 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- |
| 1.047 | 0.069 |
| 1.076 | 0.093 |
| 1.937 | 0.114 |
| 3.950 | 0.170 |
| 5.116 | 0.172 |
| 14.22 | 0.32 |

5.7.3　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表13数据采用线性内插法或外延法求得。

表13　再现性限

| 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- |
| 1.047 | 0.153 |
| 1.076 | 0.143 |
| 1.937 | 0.196 |
| 3.950 | 0.213 |
| 5.116 | 0.322 |
| 14.22 | 0.47 |