绿色设计产品评价技术规范

铜及铜合金棒、型、线材

（预审稿）

编制说明

《绿色设计产品评价技术规范 铜及铜合金棒、型、线材》编制组

主编单位：宁波长振铜业有限公司

2022年 8 月

- 立项

  - 任务下达

该项目在2021年标准化年会论证通过，2022年中色科协字（2022）2号文件下达制定计划，计划编号2022-010-T/CNIA。

  - 立项目的和意义

1.2.1 国家发展战略要求

十九大报告提出“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”等国家战略部署，强化产品全生命周期绿色管理，全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工等传统制造业绿色改造。2021年2月2日，国务院发布国发〔2021〕4号文件《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。

其中（二十五）条提出完善绿色标准、绿色认证体系和统计监测制度。开展绿色标准体系顶层设计和系统规划，形成全面系统的绿色标准体系。加快标准化支撑机构建设。加快绿色产品认证制度建设，培育一批专业绿色认证机构。加强节能环保、清洁生产、清洁能源等领域统计监测，健全相关制度，强化统计信息共享。

中国有色金属工业协会、中国有色金属学会根据《工业绿色发展规划（2016-2020）》、《工业制造工程绿色实施指南（2016-2020）》等文件，于2018年制定了有色金属行业绿色制造标准化三年行动计划，其中绿色设计产品评价技术规范铜及铜合金棒、型材已列入计划。

1.2.2 推进绿色设计产品评价是促进该领域绿色制造的重要途径

我国是世界最大的铜加工材生产国与消费国，根据中国有色金属加工协会的统计，2021年铜加工材产量已达1990万吨，其中铜棒、型材、线材年销量约1215万吨，本标准涉及产品约占铜加工材产量的50%，制定本标准具有重要意义和必要。

本标准的实施对铜加工企业绿色生产具有重要现实意义，促进我国铜加工行业的绿色、高速发展，更有利于国家循环经济的发展。

1.2.3 绿色产业链不可缺少的部分

绿色评价标准体系包括绿色工厂评价、绿色设计产品评价、绿色供应链评价和绿色园区评价，其中绿色工厂评价对产品的绿色评价提出要求。所以，绿色设计产品标准是绿色产业链的不可缺少部分。

本标准在有色金属全生命周期评价链中，属于绿色制造标准体系系列，是绿色工厂评价产品要求的评价依据，对铜加工企业绿色生产具有重要现实意义，促进我国铜加工行业的绿色、高速发展，更有利于国家循环经济的发展。

2 组建编制组、确定编制原则

2.1 组建编制组

编制组由宁波长振铜业有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、浙江海亮股份有限公司、宁波金田铜业股份有限公司、浙江力博控股有限公司、佛山华鸿铜管有限公司、中铁建电气化局康远新材料有限公司等企业组成，起草单位的产品种类覆盖面广、产销量大，为标准的代表性提供了有力的支撑。

负责起草单位宁波长振铜业有限公司，是一家生产环保型高精密铜棒、型、线材的企业，产品2020年产销10万吨，2021年12万吨，广泛应用于电子、电器、厨卫、汽车配件、水暖制冷、气体阀门、消防器材等行业，远销全国二十多个省、市、地区。公司建有省级院士工作站、全国再生黄铜技术中心和浙江省技术中心，技术中心设有检测实验室和工艺实验室。有一支经验丰富的技术专业团队。拥有授权发明专利23件。公司制定、参与制订国标16项，行标18项，有标准化工作的基础。其中主持制定的《热模锻用铜合金棒》获得2018年国家标准创新3等奖，并主持完成行业标准YS/T1352-2020《易切削铜合金异型材》和YS/ 1452-2021 《铜合金D型棒》，具有牵头制定标准的能力。

本标准制定单位中铝洛阳铜加工有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、浙江海亮股份有限公司、宁波金田铜业股份有限公司、浙江力博控股有限公司、佛山华鸿铜管有限公司等，是国内知名龙头企业，在标准制定方面经验丰富、实力强。

标准制定的单位产品种类全、销量大，在行业中具有代表性和影响力。

2.2 确定编制原则

2.2.1 实用性

铜及铜合金加工材品种、规格多，按其共性特征，本标准规范棒、型、线材的绿色设计产品，力求评价指标和现行相关标准协调一致，同时突出产品特性，指标尽可能具体，操作性强。

2.2.2 科学性

本标准以国家、行业标准及相关法律法规、政策标准为依据，立足绿色设计产品宗旨，依照GB/T32161生态设计产品评价通则设置内容，使该评价规范在有色金属绿色产业链中科学、合理链接。

2.2.3 先进性

本标准在国内外尚无先例，本标准制定过程中，广泛查阅国内外相关的法律法规、标准资料等，并在制定过程中需多次与相关企业、行业协会进行咨询和研讨，确保标准中的评价指标与现行标准是统一的，且主要取其先进的指标值。

2.3绿色设计产品评价主要内容思维

# 3.标准主要内容

3.1范围

技术文件规定了铜及铜合金棒、型、线材绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价与报告、评价方法和判定依据等内容。

本标准适用于符合国家标准、国际标准、行业标准及团体标准的铜及铜合金棒、型、线材绿色设计产品的评价。

3.2评价要求

主要从基本要求、指标要求、生命周期评价要求三方面开展产品评价。本标准主要规范基本要求和评价指标，生命周期评价按照YS/T 《铜及铜合金加工产品制造生命周期评价技术规范》要求进行评价和报告。

3.1 基本要求

    - 企业近三年无重大质量、安全和环境事故。

    - 企业安全管理应达到GB/T 33000的要求。

    - 企业的污染物排放，应符合相关环境保护法律法规，达到国家和地方相关污染物排放标准的要求。（指企业总体）

    - 企业应按照GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、能源管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。

    - 企业宜采用国家鼓励的先进技术和工艺，不应使用国家有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；设计、生产过程中应以节约材料为原则制定要求。

    - 固体共生物全部资源化或合规处理。

    - 所产生危险废物的处置应符合GB 18597相关要求。

    - 产品包装材料应采用可循环利用或可降解材料。

3.2 评价指标要求

根据GB/T 32161《生态设计产品评价通则》及有关要求，评价指标由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标、产品属性指标。二级指标是对一级指标的具体化，明确规定所要达到的具体数值。编制组讨论确定二级指标的内容，对二级指标进行调研，搜集数据，在满足国家标准及综合考虑行业情况的条件下，确定基准值；二级指标的选取反映了该类产品一级指标的体现参数和具有的产品特性及先进水平。

表1     铜及铜合金棒、型、线材绿色设计产品评价指标要求

| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 属性 | 原材料 | 一次利用 损耗率 | % | 紫铜 |  | 1.5 | 提供证明材料（按照1年生产为周期计算平均值） | 产品生产阶段 |
|  |  |  |  | 高铜 |  | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 普黄铜 |  | 3.0 |  |  |
|  |  |  |  | 铅黄铜 |  | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 |  | 3.0 |  |  |
|  |  | 可利用再生原料率 | % | 导电产品 |  | 不规定 |  | 原材料获取 |
|  |  |  |  | 紫铜 |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 高铜 |  | 48 |  |  |
|  |  |  |  | 普黄铜 |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  | 铅黄铜 |  | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 |  | 不规定 |  |  |
|  |  | 服役失效后再生利用 | % | 材料含有Bi、Te、Cd、Be |  | ≤0.1 |  |  |
|  | 水 | 水重复 利用率 | % | ≥90 |  |  | 证明材料（按照1年生产为周期计算） | 产品生产阶段 |
|  |  |  |  | 其中熔铸冷却水排放符合YS/T27681铜及铜合金熔铸冷却水零排放和循环利用规范 |  |  |  |  |
|  | 酸 | 单位产品酸耗量（H+） | mg/t | 8.0*103 |  |  | 证明材料（按照1年生产为周期计算） | 产品生产阶段 |
| 能源 属性 | 单位产品综合能耗 |  | kgce/t | 棒线 | ≤GB/T 铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额二级指标 |  | 提供证明材料（按照1年生产为周期计算） | 产品生产阶段 |
|  |  |  |  | 型材 | ≤YS/T1402-2020 铜及铜合金型材单位产品能源消耗限额准入值 |  | 证明材料（按照1年生产为周期计算） | 产品生产阶段 |
| 环境 属性 | 废水排放限值 |  | mg/L （除PH外） | PH值 | 6-9 |  | 根据GB31574或GB8978-1996规定的标准检测报告 | 产品生产阶段 |
|  |  |  |  | 总铝 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 20 |  |  |  |
|  | 气体排放限值 |  | mg/m3 | 铜 | 0.2 |  | 根据GB31574、GB16297或GB9078规定的标准检测报告 | 产品生产阶段 |
|  |  |  |  | 锌 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.7/2（常规/炉窑） |  |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 0.1/1（常规/炉窑） |  |  |  |
|  |  |  |  | As | 0.1/0.4（常规/炉窑） |  |  |  |
|  |  |  |  | Sb | 0.05/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cd | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 0.20/10（常规/炉窑） |  |  |  |
|  |  |  |  | 氢氧化物 | 100/300（常规/再生） |  |  |  |
| 产品 属性 | 产品质量 |  | % | 100 合格 |  |  | 符合相对应的产品标准：国标、行标、团标 | 产品使用阶段 |
|  | 产品表面 |  |  | 无有机物除层 |  |  |  |  |
|  | 废弃产品回收利用影响 |  | 0 | 废料不含和相似产品不易分辨的对普通产品有害影响成分 |  |  | 含有Bi、Sb的黄铜 | 废弃后的回收处理 |

注：废水排放限额、气体排放限额，根据企业产品不同选择。

3.2.1原材料

3.2.1.1一次利用损耗率、可利用再生原料率

调研结果：见表2

表2  一次利用损耗率、可利用再生原料率

取值说明:

取值原则：取值接近，取最大值；取值差较大，取最大值的80%。

一次利用损耗率参数确定依据

通过调研结果可以看出：

紫铜利用率：洛铜 熔铸+加工=1.81

金田 熔铸+加工=1.0

取值1.5%（取最值80%）

高铜利用率：洛铜 熔铸+加工=2.3

金田 熔铸+加工=2.0

康达新材 熔铸+加工=0.05

取值 2.0%

普通黄铜：洛铜 2.76

金田 3.2-4.5

楚江 1.45

取值 3.0

铅黄铜：洛铜 2.96

海亮 2.2

长振 2.93

金田 5

取值 4.0%

其他：洛铜：

青铜 2.81

白铜 2.71

复杂 2.91

楚江：

青铜 3.27

白铜 2.34

取值：3.0

再生利用率

高导电用：不规定

①紫铜：金田 18~21     取值18%

②高铜：金田 48~50

康达 60~80

取值48

③普通黄铜：金田 79~94

楚江90~95

取值80%

④HP6：金田 82~93

海亮 62~68

长振 85~95

取值 75%

青、白铜等无调研依据。

3.2.1.2 服役失效后再生利用率

表3 废料中有害影响的元素调研结果

| 海亮 | 有害元素 Bi、Sb、Cd |
| --- | --- |
| 洛铜 | 无数据 |
| 金田 | 无数据 |
| 长振 | 有害元素 Bi、Cd、Sb |
| 康达新材 | H、O、Sb、Bi |

数据确定：材料含有的Bi、Sb、Cd、Be含量不大于0.1%

3.2.2水

3.2.2.1单位产品新水耗量

根据生产需要和产品不同，不可避免有新水消耗，目前无行标，地方标准差异较大，新水耗量讨论会意见不列入。

3.2.2.2 水重复利用率指标

水作为一种重要资源，再生利用是企业采取的环保措施之一，该指标能够引导企业进行技术改造、增加水处理设备，减少污染废水排放和新水用量。GB8978对有色金属冶炼及金属加工，要求水重复利用率不小于80%，绿色工厂评价要求工业用水重复利用率不低于90%。本文件将工业用水重复利用率定为不低于90%。

3.2.3 酸消耗

吨产品酸消耗指标调研结果

| 海亮 | 硫酸消耗 0.5kg/吨 |
| --- | --- |
| 洛铜 | 无数据 |
| 金田 | 无数据 |
| 长振 | 硫酸消耗0.1kg/吨 |
| 楚江新材 |  |

H+计算

① H2SO4 按浓硫酸98%计算，H2SO4的分子量98   其中H+的占比 2/98=1/49

0.5kg=500g*浓度98%=490g

H+=490g*1/49=10g=10000mg=1.0*104mg

② HCL 按浓盐酸36%计算，HCL的分子量17

0.1kg=100g*36%=36g

H+=36g*1/17=2.12g=2120mg=2.1*103

最后取值 8.0*103mg/吨（取最大值的80%）

3.3能源属性指标

单位产品综合能耗，直接采用能耗标准数据，能耗数据是最新的数据。

3.4环境属性指标

包括大气、水体及固体废弃物三方面。

3.4.1水排放金属元素限值

现行标准GB31574标准、GB8978标准：

| 元素mg/L | Cd | Cr | As | Pb | Cu | Zn | Mn | Ni | Sb | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978 | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  |
| GB31574 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | - | 0.1 | 0.3 | 排水1m3/t |
| GB31574特限 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.3 | 排水0.5m3/t |
| 选择指标 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.3 | 排水0.5m3/t |

再生工业使用的标准GB31574限制低于原生金属，故选用最先进的指标值。

表4     水排放监测项目及数值调研（至少1年的数据）

确定结果说明：

采用加过已列入表1，其中氨氮、五日生化指标，主要是先后废水指标，故未采用。

3.4.2 大气排放金属元素限值

现行标准GB31574标准、GB16297标准：

| 元素mg/L | 排气方式 | Pb | Cd | Be | Ni | Sn | As | Sb | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB16297 | 排气筒 | 0.9 | 1 | 0.015 | 5 | 10 |  |  |  |
|  | 排气筒（新建） | 0.70 | 0.85 | 0.012 | 4.3 | 8.5 |  |  |  |
|  | 无组织 | 0.0075 | 0.05 | 0.0010 | 0.050 | 0.3 |  |  |  |
|  | 无组织（新建） | 0.0060 | 0.040 | 0.00080 | 0.040 | 0.24 |  |  |  |
| GB31574 |  | 2 | 0.05 |  |  | 1 | 0.4 | 1 | 1 |
|  | 特别限值 | 2 | 0.05 |  |  | 1 | 0.4 | 1 | 1 |

表5     熔炉废气排放调研结果（至少1年的数据）

|  | 海亮 | 长振（有组织排放） | 海亮执行标准 GB9078-1996 | 长振执行标准 （有组织排放） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物mg/m3 | 0.225 | 1.2 |  | 10 |
| 硫酸雾 mg/m3 |  | 6 |  | 10 |
| 氮氧化物 |  | 0 |  | 100 |
| Cd |  | 2.10*10-4 |  | 0.05 |
| As |  | 4.11*10-2 |  | 0.4 |
| Cr |  | 1.91*10-2 |  | 1 |
| Sb |  | 6*10-5 |  | 1 |
| Pb |  | 3*10-4 |  | 2 |
| Sn |  | 0 |  | 1 |
| SO2 |  | 0 |  | 100 |

表6     大气排放调研结果

3.4产品属性

- 符合相对应的产品标准：国标、行标、团标 。

- 产品表面无有机物涂层。

该标准不包括漆包线等表面有涂层的产品。

4 编制过程

4.1 编制讨论稿 提交

4.1.1 讨论会主要需要落实的问题

(1)评价指标设置是否合理，如何补充、完善

(2) 需要调研项目的任务落实

（3）整理讨论会修改意见

| 讨论会意见汇总处理表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条号 | 意见内容 | 处理意见 |
| 1 | 4.1.7 | 删除 | 采纳 |
| 2 | 表1 新水消耗 | 暂不列入 | 采纳 |
| 3 | 表1熔炼覆盖剂加工润滑剂 | 暂不列入 | 采纳 |
| 4 | 表1废酸处理与循环利用 | 基本要求已体现 | 采纳 |
| 5 | 表1固体共生物资源化后合规处理 | 作为基本要求 | 采纳 |
| 6 | 表1再利用有重要影响的元素 | 放在原材料条款 | 采纳 |
| 7 | 5产品生命周期评价和报告 | 设置5.1、5.2 | 采纳 |

4.3 编制送审稿

征求意见稿

# 五、标准水平分析

# 六、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准是新制定的团体标准。本标准的制定是我国有色金属行业绿色设计产品评价标准体系的完善和补充，与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调一致，不存在矛盾与冲突的问题，与其他有色金属绿色设计产品评价标准协调一致。

# 七、标准中涉及的专利和知识产权说明

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

# 十、技术先进性、创新性、标准实施的预期作用和效益